ОАО "МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ"
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ЗАО "Связьстройдеталь" |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО "Мостелефонстрой" |
| --- | --- | --- |
|  | Н.И.Ющенко |  |  | М.А.Тишаков |
| " | 26 | " | июня | 2002 г. |  | " | 06 | " | августа | 2002 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ПРОКЛАДКУ И СТЫКОВКУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПРИСТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ

Т-13001

| Заместитель Генерального директора ЗАО "Связьстройдеталь" |
| --- |
|  | С.М.Кулешов |
| " | 18 | " | июня | 2002 г. |

| Начальник отдела технологии строительства ЛКС ЗАО "Связьстройдеталь" |  | Начальник технического отдела ОАО "Мостелефонстрой" |
| --- | --- | --- |
|  | А.К.Беленко |  |  | С.В.Шевелев |
| " | 17 | " | июня | 2002 г. |  | " | 06 | " | августа | 2002 г. |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Технологическая карта распространяется на прокладку и стыковку асбестоцементных труб при строительствеподземной кабельной канализации. Она разработана с учетом многолетнего опыта строительства линейных сооружений местных сетей связи. При ее разработке были использованы материалы разработанной ССКТБ в 1985 году аналогичной карты.

1.2. В карте изложены основные положения организации и производства указанного вида работ. При возникновении случаев, не нашедших отражения в карте, следует руководствоваться разделом 3  "Руководства по строительствулинейных сооружений местных сетей связи" (М. ССКТБ-ТОМАСС, 1995 г.).

1.3. Карта разработана коллективом специалистов ЗАО "Связьстройдеталь" при творческом участии технического отдела и строительной лаборатории ОАО "Мостелефонстрой".

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Характеристика конструктивных элементов

2.1.1. В кабельных трубопроводах используются безнапорные асбестоцементные трубы, которые изготавливаются из асбеста более низкого сорта, чем напорные. Сырьем для изготовления асбестоцементных труб является портландцемент марки не ниже 400 и асбест сорта не ниже 5. Трубы выпускаются длиной по 2950 мм и 3950 мм, внутренним диаметром 100 мм, наружным - 118-122 мм. Трубопроводы собираются из труб в блоки с количеством отверстий (каналов) в пакете от 1 до 100 и более.

2.1.2. Существует несколько способов стыковки асбестоцементных труб, но наиболее прогрессивным и производительным является способ стыковки при помощи полиэтиленовых муфт (манжет), которые изготавливаются из полиэтилена высокого давления или вторичного полиэтилена с различными добавками. Длина муфты 80 мм, масса муфты типа МПТ-1 - 73 г, типа МПТ-3 - 98 г. Внутри, в середине муфты, имеется кольцеобразная перегородка высотой 3 мм. На рис.2.1 показана такая муфта.

Рис.2.1. Полиэтиленовая муфта

2.1.3. Перед соединением асбестоцементных труб полиэтиленовые муфты погружаются в специальную печку (бак) с горячей водой, имеющую температуру 90-100 °С. Стыковку труб между собой производят разогретыми полиэтиленовыми муфтами, используя их свойство пластического расширения при нагреве в горячей воде и последующего сжатия при остывании.

В нижней части печки имеется топка. Подогрев воды осуществляется любым видом твердого топлива (дровами, углем, торфом и т.д.). На рис.2.2 показана печка для разогрева полиэтиленовых муфт.

Рис.2.2. Печка (бак) для разогрева полиэтиленовых муфт

2.2. Состав работ

2.2.1. В состав карты входят организационно-подготовительные и монтажные работы:

- объекты и условия строительства;

- организация строительной площадки;

- организационно-подготовительные работы;

- подготовка объекта для проведения работ (разбивка трасс, устройство ограждений, вскрытие уличных покровов, рытье траншеи, отвозка грунта, схема прокладки трубопровода);

- методы и последовательность производства работ (организация трудового процесса, прокладка труб, стыковка труб, закрывание отверстий труб пробками, засыпка траншеи).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Объекты и условия строительства

3.1.1. Прокладку труб кабельной канализации производят, как при новом строительстве, так и при развитии сооружений местных сетей связи, а также (в меньших объемах) при капитальном ремонте и эксплуатации действующих сооружений или при реконструкции улиц города.

3.1.2. Работы по прокладке труб кабельной канализации производят в любое время года и, как правило, в городских условиях. Рытье траншей для канализации, в зависимости от наличия подземных сооружений, выполняют экскаваторами или вручную, применяя вспомогательные средства. При проведении работ в зимнее время добавляются дополнительные трудозатраты на оттаивание мерзлого грунта и его разработку отбойными молотками.

3.1.3. После проведения земляных работ асбестоцементные трубы укладывают рядами на дно траншеи и производят стыковку труб между собой.

3.1.4. Асбестоцементные трубы, уложенные в блоки, засыпают вынутым грунтом вручную или используя технические средства.

3.2. Организация строительной площадки

3.2.1. На строительной площадке находится фургон, который служит бытовкой для рабочих, служебным помещением для прораба и для других целей. На площадке складируют асбестоцементные трубы.

3.2.2. Особых ограничений на сроки хранения материалов, изделий при прокладке асбестоцементных труб не существует. Полиэтиленовые муфты могут храниться в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе под навесом, исключающем воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

3.3. Организационно-подготовительные работы

3.3.1. Организационно-подготовительные работы начинают с изучения проектно-сметной документации и, в первую очередь, рабочего (уличного) чертежа, в котором указываются подземные сооружения, глубина и профиль прокладки трубопровода, компоновка каналов в блоке трубопровода и пр.

3.3.2. До начала земляных работ оформляется ордер на их производство в соответствии с "Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г.Москве", утвержденными Постановлением Правительства Москвы N 603 от 08.08.2000 г.

3.3.3. После получения ордера, но не позднее, чем за 3 суток, строительно-монтажная организация вызывает (телефонограммой, письмом) представителей организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, расположенные в зоне предстоящих работ. До их прибытия или при отсутствии кого-либо из них производство всяких раскопок не разрешается.

3.4. Подготовка объекта для проведения работ

3.4.1. Разбивка трасс

Разбивку трасс для прокладки трубопровода производят в соответствии с указаниями в рабочих чертежах. Для разбивки трассы используют геодезические инструменты, вехи и рулетки. Сущность процесса заключается в переносе трассы с рабочего чертежа на места прокладки трубопровода. Вначале переносят и фиксируют поворотные промежуточные точки оси размечаемой трассы, а затем - все остальные, между поворотными и промежуточными. Все отклонения трасс от рабочих чертежей согласовывают с заказчиком, отделом подземных сооружений и проектной организацией, которая, в свою очередь, пересогласовывает изменения проекта с соответствующими инстанциями.

3.4.2. Устройство ограждений

Разрабатываемые траншеи ограждают инвентарными щитами или перекладинами на стойках (рис.3.1). В отдельных случаях траншеи ограждают сплошным забором. В темное время суток или при плохой видимости на ограждениях устанавливают красные световые сигналы. В местах пересечения проезжей и пешеходной частей улиц устанавливают временные транспортные и пешеходные мосты (рис.3.2).

Рис.3.1. Ограждение траншеи с торцов

Рис.3.2. Пешеходный мостик

3.4.3. Вскрытие уличных покровов

Вскрытие уличных покровов производят, применяя асфальторезы, пневматические и электрические инструменты, а также обычные ломы и кирки. Эту работу выполняют в строгом соответствии с размеченной трассой прокладки трубопровода.

Части вскрытого уличного покрова складывают на расстоянии не менее 1 м от намеченного края будущей траншеи со стороны, противоположной отвалу грунта и обеспечивают их сохранность вплоть до окончания земляных работ.

3.4.4. Рытье траншеи

Рытье траншеи в большинстве случаев производят скребковыми или ковшовыми экскаваторами. В стесненных условиях и в зонах с большим количеством подземных коммуникаций, а также при небольших трассах эту работу разрешают выполнять вручную с применением лопат, ломов, кирок, а в отдельных случаях - отбойных молотков.

При рытье траншеи экскаватором излишний грунт сразу же загружают на автомашины и вывозят. При рытье траншей в отвал грунт складывают на расстоянии не менее чем 0,5 м от бровки со стороны проезжей части улицы.

Все трубопроводы, кабели и другие элементы подземных коммуникаций, проходящие в зоне рытья траншеи, закрывают защитными коробами и закрепляют подвеской.

При случайном повреждении какого-либо действующего подземного сооружения прекращают все работы и сообщают о случившемся руководителю строительно-монтажной организации и аварийной службе организации, в ведении которой находится поврежденное сооружение.

В случае обнаружения коммуникаций, не указанных в рабочих чертежах, работы также прекращают до выявления принадлежности этих сооружений и возможности продолжения работ.

Глубину траншеи определяют рабочими чертежами (См. табл.1 и 2 Приложения). Направление траншеи должно быть строго прямолинейным, за исключением случаев, связанных с необходимостью обхода подземных препятствий.

Рытье траншей с вертикальными стенками без креплений разрешается только в грунтах естественной влажности. Во всех остальных случаях траншеи должны быть с откосами без креплений или с укрепленными вертикальными стенками.

3.4.5. Отвозка грунта

Излишний и непригодный для последующего использования грунт вывозят в отведенные места сразу же по мере разработки траншеи.

3.4.6. Схема прокладки трубопровода

Планировку дна траншей ведут таким образом, чтобы трубопровод имел уклон в сторону одного или двух смотровых устройств, кроме местности, имеющей естественный уклон. На рис 3.3; 3.4; 3.5 показаны примеры прокладки трубопровода. Все дно траншеи должно быть ровным и тщательно утрамбованным.

Рис.3.3. Схема прокладки трубопровода на местности, имеющей естественный уклон

1 - трубопровод; 2 - одинаковая глубина; 3 - заданная глубина ввода в колодец

Рис.3.4. Схема прокладки трубопровода с уклоном в одну сторону на местности, не имеющей естественного уклона

Рис.3.5. Схема прокладки трубопровода с уклонами в обе стороны на местности, не имеющей естественного уклона

3.5. Методы и последовательность производства работ

3.5.1. Организация трудового процесса

Предназначенные для прокладки трубы раскладывают вдоль траншеи на расстоянии 1 м от ее края и под углом 45° к ее оси. Асбестоцементные трубы часто имеют отклонения в размерах, особенно по толщине стенок. Поэтому при раскладке труб по бровке траншеи их подбирают так, чтобы стыкуемые трубы не имели существенной разницы в толщине стенок. Это требование должно выполняться и при прокладке труб.

С целью сокращения времени на прокладку труб работы выполняют двумя (или более) звеньями, начиная прокладку от середины пролета в обе стороны. Каждое звено состоит из трех человек (,,) (рис.3.6).

Рис.3.6. Схема расстановки рабочих: 

 - находится наверху; , - в траншее

3.5.2. Прокладка труб

На подготовленное дно траншеи на ширину всего блока в месте его окончания, на участке 20-25 см насыпают холмики или валик мягкого просеянного грунта.

подает трубу в траншею,  принимает эту трубу и передает ее конец .  принимает конец трубы и укладывает на насыпанный холмик или валик мягкого грунта.  выполняет то же самое на другом конце трубы, после чего оба конца трубы утапливают в грунт (рис.3.7).

Рис.3.7. Последовательность операций при прокладке асбестоцементных труб

а) - исходное положение трубы; б) - утапливание концов трубы в холмик; в) - уложенная труба

В последующем:  производит одновременно стыковку с ранее проложенной трубой.  выполняет подачу полиэтиленовых муфт для стыковки труб.

Аналогично прокладывают остальные трубы данной секции. В каждом последующем ряду трубы сдвигаются на 200-250 мм (рис.3.8а) с промежутком между ними и рядами труб 20-25 мм (рис.3.8б).

Рис.3.8. Положение труб в блоке

а) - сдвиг концов труб в каждом последующем ряду; б) - расстояние между трубами в ряду и между рядами

После прокладки все промежутки между секциями, трубами и стенками траншеи засыпают просеянным песком или мягким грунтом, который затем утрамбовывают деревянной лопаткой, создавая прослойку в 20-25 мм.

3.5.3. Стыковка труб

Соединение асбестоцементных труб производят полиэтиленовыми муфтами. Перед стыкованием внутреннюю полость конца трубы очищают от заусенцев, песка, грязи и камней на длине 50 мм и протирают ветошью.

Перед соединением труб полиэтиленовые муфты погружают не менее чем на 10 мин в специальный бак с горячей водой, имеющей температуру 90-100 °С.

Бак и топливо, по мере прокладки труб, рабочие переносят вдоль траншеи.

После разогрева муфту, предназначенную для соединения, вынимают из воды специальным крючком, и остатки воды стряхивают (рис.3.9).

Рис.3.9. Извлечение муфты из горячей воды

Нагретую муфту надвигают на конец проложенной в траншее трубы (рис.3.10). Конец другой стыкуемой трубы вдвигают в муфту до упора в перегородку и слегка поворачивают (рис.3.11).

Рис.3.10. Надвигание нагретой муфты на конец трубы

Рис.3.11. Стыковка второй трубы в муфте

Для обеспечения гарантированной плотности стыка состыкованную трубу слегка подбивают молотком через деревянную доску (рис.3.12).

Рис.3.12. Подбивка состыкованной трубы

На трассах с высоким уровнем грунтовых вод для относительной водонепроницаемости стыков применяют битумный компаунд, состоящий из битумного лака, смешанного с цементом в пропорциях 3:1.

В этом случае конец свободно лежащей трубы и конец стыкуемой трубы на длину 40-50 мм в месте стыка (рис.3.13), а также внутреннюю поверхность нагретой муфты (рис.3.14) до перегородки обмазывают битумным компаундом.

Рис.3.13. Обмазка битумным компаундом конца трубы

Рис.3.14. Обмазка битумным компаундом муфты

Далее, как указано выше, производят стыковку труб.

3.5.4. Закрывание отверстий труб пробками

При укладке труб следят за тем, чтобы в каналы не попали куски грунта и другие загрязнения. Для предохранения от засорения каналы свободных концов труб закрывают пластмассовыми пробками. Такими же пробками закрывают все каналы после окончания прокладки каждого пролета канализации, а также в перерывах после окончания смены.

В смотровые устройства трубы вводят таким образом, чтобы все каналы блока заканчивались в одной вертикальной плоскости с отступлением от внутренних стенок на 30-40 мм (рис.3.15).

Рис.3.15. Ввод труб в смотровые устройства

3.5.5. Засыпка траншеи

Траншеи засыпают вынутым грунтом так, чтобы наиболее рыхлая часть его отсыпалась в нижние слои. Засыпку производят слоями толщиной не свыше 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя. Уплотнение грунта, засыпаемого в траншеи, производят механическими или ручными трамбовками.

Засыпку траншей с проложенными трубами кабельной канализации в зимнее время производят талым грунтом или привозным песчаным грунтом на высоту не менее 0,3 м от верхней трубы.

4. ЧИСЛЕННО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ БРИГАДЫ

Состав звена в зависимости от выполняемых работ показан в табл.4.1.

Таблица 4.1

| NN п/п | Наименование работ | Специальность | Разряд | Численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка трассы | Монтажник наружных трубопроводов | 5 или 6 | 1 |
|  |  |  | 2 | 2 |
| 2 | Установка и снятие щитового ограждения в траншее и шурфах | То же | 2 | 1 |
| 3 | Рытье шурфов вручную в грунте II и III группы | -"- | 4 | 1 |
| 4 | Засыпка шурфов вручную грунтом II и III группы | -"- | 2 | 2 |
| 5 | Рытье и засыпка траншеи вручную с трамбованием, погрузка оставшегося грунта II и III группы | -"- | 2 | 2 |
| 6 | Прокладка и стыковка асбестоцементных труб | -"- | 4 (5 или 6) | 1 |
|  |  |  | 3 | 1 |
|  |  |  | 2 | 1 |
| 7 | Уборка территории | -"- | 2 | 1 |

5. НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нормы времени выполнения работ в чел.-час. приведены в табл.5.1.

Таблица 5.1

| NN п/п | Наименование работ | Единица измерения | Н. вр. | Привязка к ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка трассы | 1 км трассы | 9,6 | § 24-1-1 |
| 2 | Установка и снятие щитового ограждения в траншее и шурфах | 1 щит | 0,195 | § 23-9-7 |
| 3 | Рытье шурфов вручную в грунте: II группы III группы | 1 м грунта | 1,95 3,0 | § 2-1-34 |
| 4 | Рытье траншеи вручную в грунте: II группы III группы | То же | 1,43 2,2 | § 2-1-31 |
| 5 | Прокладка и стыковка асбестоцементных труб, длиною 3,95 м, с заделкой стыков полиэтиленовыми муфтами: нижний ряд следующий ряд | 100 канало-метров | 7,0 6,1 | § 24-1-4 |
| 6 | Засыпка шурфов и траншеи вручную с трамбованием грунтом: II группы III группы | 1 м грунта | 0,88 1,1 | § 2-1-44 |
| 7 | Погрузка оставшегося груза: II группы III группы | То же | 0,61 0,83 | § 2-1-39 |

6. СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

Таблица 6.1

| Работы и операции, подлежащие контролю | Объект контроля | Исполняющий контроль | Метод контроля | Время контроля | Документ, подтверждающий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мастер, бригадир | Нач. участка, прораб | СМУ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разбивка трассы | Соответствие трассы и местоположения подземных коммуникаций рабочим чертежам | СП | В | - | Визуально путем сличения с рабочими чертежами при ознакомлении с трассой; использование геодезических данных отдела подземных coopужений ГлавАПУ г.Москвы и с помощью геодезических приборов, шурфов | В процессе разбивки трассы | Запись в журнале производства работ |
|  | Соответствие разбивки котлована типу колодца и относительно оси траншеи | СП | В | В | Измерение рулеткой и методом привязок от конкретных сооружений | То же | То же |
| Рытье траншей для прокладки кабельной канализации | Глубина траншеи, ширина траншеи по дну | СП | В | - | Измерение рулеткой в трех точках (в середине и по концам) габаритов траншеи | Перед укладкой трубо- провода | " |
|  | Величина уклона | СП | В | - | Прямоугольной рейкой с отвесом | То же | " |
|  | Планировка дна траншеи | СП | В | - | Визуально | " | " |
|  | Обеспечение крутизны откоса и крепление траншеи при необходимости | СП | В | - | То же | " | " |
| Прокладка трубо- проводов | Правильность стыкования асбестоцементных труб (подогрев манжеты, обмазка при необходимости битумным компаундом) | СП | В | В | Визуально | В процессе прокладки | Запись в журнале производства работ |
|  | Расположение стыков труб в блоке | СП | В | - | То же | То же | То же |
|  | Расшивка блока песком или мягким грунтом | СП | В | - | " | " | " |
|  | Закрытие каналов пробками | СП | В | В | " | " | " |
|  | Сближение (пересечение) трубопровода с другими коммуникациями | СП | В | В | Измерение рулеткой | " | " |
|  | Засыпка траншей | СП | В | - | Визуально | " | " |
|  | Проходимость каналов | СП | В | В | Протягиванием пробного цилиндра | После сооружения канализации | " |

Обозначение: В - выборочная проверка;

СП - сплошная проверка.

Примечание: Непосредственно исполнителями работ должен осуществляться самоконтроль на протяжении всего процесса прокладки и стыковки асбестоцементных труб.

7. ОХРАНА ТРУДА

При прокладке и стыковке асбестоцементных труб необходимо руководствоваться следующими нормативными документами по охране труда:

- "Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания" ПОТ РО-45-005-95*;

________________

* Действует ПОТ Р О-45-009-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

- "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" СНиП 12-03-2001.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

8.1. Потребность в основных материалах при прокладке и стыковке асбестоцементных труб (3950 мм) полиэтиленовыми муфтами длиной ряда 100 м представлена в табл.8.1.

Таблица 8.1

| Материал | Единица измерения | Число каналов в ряду |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Песок или мягкий грунт | м | 0,75 | 1,3 | 2 | 2,6 | 3,8 |
| Трубы асбестоцементные, диаметром 100 мм | шт. | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Дрова или древесные отходы | м | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Муфты полиэтиленовые, длиной 80 мм | шт. | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |

8.2. Потребность в строительной технике, механизмах и автотранспорте представлена в табл.8.2. Тип, марка и количество используемой техники определяется в зависимости от условий проведения работ и категории грунтов.

Таблица 8.2

| N п/п | Наименование техники | Марка | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор, экскаватор-погрузчик | JCB-3(4)CX, ЭО-2621, ЭО-3323 | 1 |  |
| 2 | Бетонолом, гидромолот | JCB-3(4)CX, ЭО-2621, ЭО-3323 | 1 |  |
| 3 | Экскаватор многоковшовый цепной | ЭТЦ-1609 | 1 |  |
| 4 | Асфальторез | ДЗ-133ЭЦ | 1 |  |
| 5 | Автокомпрессор | XAS-96 Dd, ПР-8 | 1 |  |
| 6 | Автокран, грузоподъемностью 5-16 т, длина стрелы от 7 до 18 м | КС-35715, КС-3577 | 1 |  |
| 7 | Автомашина-самосвал, грузоподъемностью 6-13 т | ЗИЛ-45085, ЗИЛ-45065, КАМАЗ-55111, МАЗ-5551 | 1 |  |
| 8 | Автомашина бортовая (с прицепом, с полуприцепом, с манипулятором и без него) | ЗИЛ-433362, КАМАЗ-53212, КАМАЗ-5410 | 1 |  |
| 9 | Автомашина для перевозки бригады (автофургон, оборудованный для перевозки людей) | ЗИЛ-5310, ЗИЛ-433362 | 1 |  |

8.3. Потребность в инструментах, приспособлениях и инвентаре определена в нормокомплектах:

- ГТС-ЛС-1 "Нормокомплект инструмента, приспособлений и инвентаря для выполнения земляных работ пристроительстве линейных сооружений связи ГТС", ССКТБ, 1981 г.;

- ГТС-ЛС-2 "Нормокомплект механизмов, инструментов, приспособлений и инвентаря бригады по строительствукабельной канализации", ССКТБ, 1981 г.

Приложение

Таблица 1

Габариты траншей для кабельной канализации в зависимости от числа каналов

| Количество каналов | Конструкция блока | Размеры траншеи, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество каналов в основании | Количество рядов | Глубина | Ширина |
|  |  |  | для пешеходной части дороги | для проезжей части дороги |  |
| 1 | 1 | 1 | 0,52 | 0,72 | 0,4 |
| 2 | 2 | 1 | 0,52 | 0,72 | 0,5 |
| 3-4 | 2 | 2 | 0,66 | 0,86 | 0,5 |
| 5-6 | 2 | 3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |
| 7-8 | 2 | 4 | 0,94 | 1,14 | 0,5 |
| 9-10 | 2 | 5 | 1,08 | 1,26 | 0,5 |
| 11-12 | 2 | 6 | 1,22 | 1,42 | 0,5 |
| 13-16 | 4 | 4 | 0,94 | 1,14 | 0,7 |
| 17-20 | 4 | 5 | 1,08 | 1,28 | 0,7 |
| 21-24 | 4 | 6 | 1,22 | 1,42 | 0,7 |

Таблица 2

Глубина траншей для трубопроводов под кабели связи на вводах в колодцы

| Количество труб по высоте | Глубина, м |
| --- | --- |
|  | для пешеходной части дороги | для проезжей части дороги |
| 1 | 0,82 | 0,92 |
| 2 | 0,96 | 1,06 |
| 3 | 1,10 | 1,20 |
| 4 | 1,24 | 1,34 |
| 5 | 1,38 | 1,48 |
| 6 | 1,52 | 1,62 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЗАО "Связьстройдеталь". - 
М., 2002