ГОСТ 9462-88

Группа К11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Технические условия

Round timber of broad-leaved species. Specifications

МКС 79.040
ОКП 53 1000

Дата введения 1991-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.В.Пикалкин; М.В.Акиндинов; П.М.Анисимов, канд. с/х наук; В.И.Белов; В.И.Дубровин, канд. экон. наук; Г.И.Захарьин, канд. техн. наук; В.В.Кислый, канд. техн. наук; Н.И.Кожухов, д-р экон. наук; B.C.Леонов; Е.Д.Маев, канд. техн. наук; Н.Я.Матвеев; Л.К.Молотков, канд. биол. наук; B.C.Озирский; Н.И.Скробова, канд. техн. наук; В.В.Смирнов; Н.В.Шведов; Е.А.Шишкин, канд. техн. наук; Р.В.Юркин, канд. экон. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.88 N 33

3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 1144-78, СТ СЭВ 4187-83

4. ВЗАМЕН ГОСТ 9462-71

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 862.1-85 | 1.3 |
| ГОСТ 862.2-85 | 1.3 |
| ГОСТ 862.3-86 | 1.3 |
| ГОСТ 862.4-87 | 1.3 |
| ГОСТ 2140-81 | 1.7, 3.2 |
| ГОСТ 2292-88 | 1.16-1.18, 2.1, 3.1, 4.1 |
| ГОСТ 9014.0-75 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.1-78 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.2-79 | 4.2 |
| ГОСТ 9014.3-81 | 4.2 |

6. Снято ограничение срока действия по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ИЗДАНИЕ (октябрь 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС 7-90), с поправкой (ИУС 4-91)

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесоматериалы лиственных пород, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности и строительства.

1. РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от качества древесины лесоматериалы заготавливают 1, 2 и 3-го сортов.

1.2. Группы лесоматериалов по толщине устанавливают согласно табл.1.

Таблица 1

| Группа лесоматериалов | Толщина, см | Градация по толщине, см |
| --- | --- | --- |
| Мелкие | От 6 до 13 включ. | 1 |
| Средние | Св. 14 " 24 " | 2 |
| Крупные | От 26 и более | 2 |

1.3. В зависимости от назначения круглых лесоматериалов их размеры, порода и сорт должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

| Назначение лесоматериалов | Код ОКП | Порода древесины | Сорт | Толщина, см | Длина, м | Градация по длине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесоматериалы для распиловки и строгания |
| 1. Для выработки пиломатериалов и заготовок: |  |  |  |  |  |  |
| а) общего назначения | От 53 1113 до 53 1118 | Все породы, кроме дуба, бука, ясеня, ильма, клена, граба | 1, 2, 3 | 14 и более | 2,0-6,0 | 0,25 |
|  | От 53 1123 до 53 1125 | Дуб, бук, ясень, ильм, клен, граб | 1, 2, 3 | 14 и более | 1,0-6,0 | 0,1 |
| б) для лыж | 53 1012 | Береза | 1 | 16 и более | 1,5 | - |
|  |  | Береза, клен, ильм, бук, ясень, граб | 1 | 16 " | 2,0-2,4 | 0,1 |
| в) для лож | 53 1116 | Береза | 1 | 22 и более | 0,5; 0,55; 0,65; 0,75; 1,05; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,9; 2,0; 2,1 и кратные им | - |
|  | 53 1114 | Бук | 1 | 22 и более | 0,5; 0,55; 0,65; 0,75; 1,1; 1.3 и кратные им | - |
| г) для клепки винных и пивных бочек | 53 1149 | Дуб | 1 | 26 и более | Не менее 0,6 | 0,1 |
| д) для клепки заливных бочек | 53 1149 | Береза, осина, тополь, бук, липа и ива | 1, 2 | 14 и более | Не менее 0,6 | 0,1 |
| е) для клепки сухотарных бочек и деталей ящиков | 53 1149 | Береза, осина, тополь, ольха, липа и ива | 2, 3 | 12 и более | Не менее 0,6 | 0,1 |
| ж) для весел | 53 1114, 53 1115 | Бук и ясень | 1 | 18 и более | 3,0-5,5 | 0,1 |
| з) для протезов | 53 1117 | Липа | 1 | 16 и более | Не менее 2,0 | 0,1 |
| 2. Для выработки шпал железных дорог: | 53 1136 |  |  |  |  |  |
| а) широкой колеи |  | Береза | 2, 3 | 26 и более | 2,75; 5,5 | - |
| б) узкой колеи |  | Береза | 2, 3 | 20 и более | 1,3; 1,5; 1,8 | - |
| 3. Для выработки переводных брусьев железных дорог: | 53 1136 |  |  |  |  |  |
| а) широкой колеи |  | Береза | 2, 3 | 26 и более | 3,0-5,5 | 0,25 |
| б) узкой колеи |  | Береза | 2, 3 | 20 и более | 1,5; 1,65 1,8-3,2 3,5 | - 0,2 - |
| 4. Для выработки строганого шпона | 53 1219 | Все породы | 1, 2 | 24 и более | Не менее 1,5 | 0,1 |
| Лесоматериалы для лущения |
| 5. Для выработки лущеного шпона | 53 1219 | Дуб, клен, ясень, береза, ильм, бук, граб, ольха, осина, тополь и липа | 1, 2 | 16 и более | 1,3; 1,6 и кратные им | - |
|  |  | То же | 1, 2 | 18 и более | 1,91; 2,23; 2,54 и кратные им | - |
| 6. Для производства спичек | 53 1229 | Осина, тополь, липа, ольха | 1, 2 | 16 и более | Не менее 2,0 | 0,1 |
| Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) |
| 7. Для целлюлозы на химическую переработку | 53 1312 | Береза, тополь и осина | 1 | 10-24 | 1,2; 1,5; 2,0 и кратные им | - |
| Для белой древесной массы | 53 1312 | Тополь, осина | 1 | 10-24 | 1,2; 1,5; 2,0 и кратные им | - |
| 8. Для сульфитной и бисульфитной целлюлозы | 53 1312 | Береза, осина, тополь, ольха | 1, 2 | 6-18 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
| 9. Для сульфатной беленой целлюлозы | 53 1312 | Береза, осина, тополь, ольха | 1, 2 | 6-24 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
|  |  |  | 3 | 6-40 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
| 10. Для сульфатной небеленой целлюлозы, натронной, бисульфитной и нейтрально- сульфитной полуцеллюлозы, рафинерной древесной массы (РДМ), термомеханической массы (ТММ), химической термомеханической массы (ХТММ) | 53 1312 | Все породы | 1, 2 | 6-24 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
|  |  |  | 3 | 6-40 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | - |
| Лесоматериалы для использования в круглом виде |
| 11. Для строительства | 53 1442 | Все породы | 2 | 12-24 | 4,0-6,5 | 0,5 |
| 12. Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник) | 53 1442 | Все породы | 2 | 8-11 | Не менее 3,00 | 0,25 |
| Примечания: 1. Требования к лесоматериалам для выработки авиационных и резонансных пиломатериалов (заготовок) устанавливаются потребителем, при этом уровень их качества должен быть не ниже 1-го сорта. 2. Допускается по согласованию с потребителем выпуск сортиментов в комбинированном виде по длине (толщине), при этом качество и размеры всех сортиментов, содержащихся в комбинированном бревне (кряже), должны соответствовать требованиям, установленным в соответствующих нормативно-технических документах (НТД) на эти сортименты. 3. Для изготовления паркетных планок по ГОСТ 862.1, ГОСТ 862.2, ГОСТ 862.3 и ГОСТ 862.4 пиловочник мягких лиственных пород (осина, ольха и т.д.) не допускается. |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4. Для выработки пиломатериалов на фрезерно-пильных агрегатах допускаются пиловочные бревна толщиной 12 см.

1.5. Для выработки целлюлозы и полуцеллюлозы допускаются по согласованию с потребителем балансы любой длины от 0,75 до 6,5 м, выработанные из вершинной части хлыста.

1.6. Лесоматериалы для продольной распиловки, строгания, использования в круглом виде, а также балансовое долготье и спичечные кряжи должны иметь припуск по длине от 0,03 до 0,05 м; для лущения, за исключением спичечных кряжей, - от 0,02 до 0,05 м на каждый чурак. При этом фактическая длина бревна или кряжа длиной 2 м и более может быть больше на 0,05 м по сравнению с номинальной вместе с припуском.

Для балансов в чураках припуск по длине не устанавливается. Предельное отклонение по длине балансов ±0,02 м.

1.7. Качество древесины лесоматериалов должно соответствовать требованиям, указанным в табл.3.

Таблица 3

| Порок древесины по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины для сортов |
| --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го |
| 1. Сучки и пасынок: |  |  |  |
| а) все разновидности, за исключением табачных сучков | В мелких лесоматериалах допускаются |
|  | В средних и крупных лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более: | Допускаются |
|  | 3 | 7 |  |
| б) табачные | Не допускаются | Допускаются диаметром, см, не более: |
|  |  | 4 | 7 |
| 2. Грибные поражения: |  |
| а) ядровая гниль и дупло | В мелких лесоматериалах не допускаются |
|  | Допускаются укладывающиеся во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более: |
|  | в средних лесоматериалах: |
|  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см: |
|  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец; в лесоматериалах длиной до 3 м - диаметра соответствующего торца с выходом на второй торец не более 1/4 его диаметра |
|  | в лесоматериалах толщиной 40 см и более: |
|  | диаметра соответствующего торца с выходом на один торец | диаметра соответствующего торца с выходом на второй торец не более его диаметра |
| б) побурение | Не допускается | Допускается без белых пятен и выцветов | Допускается |
| в) заболонная гниль | Не допускается | Допускается глубиной по радиусу не более диаметра соответствующего торца |
| г) наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| 3. Червоточина | Не допускается неглубокая и глубокая | Допускается |
| 4. Трещины: |  |  |  |
| а) все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки | Допускаются укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу размером не более: | Допускаются |
|  | диаметра соответствующего торца |  |
| б) боковые от усушки | Допускаются глубиной не более: |
|  | диаметра соответствующего торца |
| в) торцовые от усушки | Допускаются глубиной не более: |
|  | установленного припуска | диаметра верхнего торца |
| 5. Кривизна: |  |
| а) простая | Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах, не более: в лесоматериалах толщиной до 24 см: |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | в лесоматериалах толщиной до 26 см и более: |
|  | 2 | 3 | 5 |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой кривизны |
| 6. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак | Допускаются глубиной не более суммы диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца | Допускаются |
| Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные табл.3, допускаются. |

1.8. В зависимости от назначения круглые лесоматериалы должны отвечать дополнительным требованиям, указанным в табл.4.

Таблица 4

| Назначение лесоматериалов | Дополнительное требование |
| --- | --- |
| Лесоматериалы для распиловки |
| 1. Для выработки: |  |
| а) пиломатериалов и заготовок всех назначений | Допускаются боковые трещины от усушки, механические повреждения, прорость и сухобокость, расположенные в полосе, соответствующей размерам, указанным в табл.3, подпункт 4а; во 2-м сорте допускаются сучки размером не более 10 см |
| б) клепки заливных бочек | Сучки в лесоматериалах 2-го сорта допускаются размером не более 3 см |
| в) шпал железных дорог | Допускается открытая прорость, сухобокость, гнили при наличии по всей длине бревна сегмента здоровой древесины высотой 22 см (для шпал широкой колеи) и 14 см (для шпал узкой колеи) с выходом одной шпалы на каждый одинарный размер длины лесоматериала |
| г) переводных брусьев железных дорог широкой колеи | Ядровая гниль, табачные сучки и побурение не допускаются. Ложное ядро допускается не более диаметра торца |
| д) заготовок для лыж | В партии должно быть не менее объема лесоматериалов с заросшими сучками, имеющими в бровках угол между усами 120° и более. Ложное ядро не допускается размером более 0,5 диаметра торца в лесоматериалах толщиной до 26 см и 0,6 диаметра торца - в лесоматериалах толщиной 26 см и более. |
|  | Допускается ядровая гниль размером не более диаметра торца с выходом на оба торца |
| ж) резонансных пиломатериалов и заготовок | Зона древесины, свободная от ложного ядра, должна быть не менее 13 см |
| Лесоматериалы для лущения |
| 2. Для выработки лущеного шпона | В березовых лесоматериалах 1-го сорта допускаются заросшие сучки с бровками, имеющими угол между усами 120° и более; в лесоматериалах 1-го сорта других пород допускаются раневые пятна, прикрывающие заросшие сучки, без наплывов и растянутые поперек оси ствола. При этом поперечный диаметр пятна должен быть более продольного: в лесоматериалах буковых, грабовых, липовых, ольховых, осиновых и тополевых - в два раза и более; в лесоматериалах дубовых, кленовых и ясеневых - в три раза и более. |
|  | Ядровая гниль и дупло допускаются размером не более 10 см в центральной части торца. |
|  | Боковые трещины от усушки не допускаются. Открытая и закрытая прорости, механические повреждения, трещины (кроме боковых трещин усушки), сухобокость, рак допускаются вне зоны лущения. Зона лущения должна быть не менее 5 см в первом сорте и 4 см - во втором сорте по радиусу как от внутренней поверхности коры к центру, так и от центра к коре (вне зоны «карандаша»). |
|  | Торцовые трещины, в т.ч. трещины от усушки, допускаются в пределах вписанного в торец круга размером не более установленного в табл.3, подпункт 4а. |
|  | Кривизна в чураках толщиной 16 и 18 см не должна превышать норм 1-го сорта. |
|  | Лесоматериалы длиной 1,30 и 1,60 м толщиной 16 см и лесоматериалы длиной 1,91 м и более диаметром 18 см допускаются в количестве не более 10% |
| Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы |
| 3. Для балансов | Обугленность не допускается. |
|  | Червоточина, трещины, механические повреждения допускаются. |
|  | В балансах для сульфатной целлюлозы сучки всех разновидностей, пасынок, открытая прорость и сухобокость допускаются. |
|  | В балансах для целлюлозы на химическую переработку, для сульфитной и бисульфитной небеленой целлюлозы и для белой древесной массы ядровая гниль и табачные сучки не допускаются. |
|  | В балансах 1 и 2-го сортов кривизна допускается размером не более 3%. |
|  | Балансы допускается поставлять колотыми, при этом их толщина по расколу и по внешней окружности не должна быть менее 5 см. |
|  | Для сульфатной целлюлозы и бисульфитной полуцеллюлозы допускается использование древесного сырья с нормами ограничения пороков древесины, согласованными между поставщиком и потребителем и установленными в отраслевой НТД. |
|  | По согласованию с потребителем допускается изготовление балансов толщиной до 14 см с длинами, установленными в лесоматериалах для выработки пиломатериалов общего назначения. |
|  | Максимальная толщина балансов одинарной длины (чураков) не ограничивается. |
| Лесоматериалы для использования в круглом виде |
| 4. Лесоматериалы для строительства и подтоварник | Грибные поражения (табл.3, подпункт 2а) и табачные сучки не допускаются |

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. N 1, Поправка).

1.9. При одновременном наличии заболонной и ядровой гнили в лесоматериалах 3-го сорта заболонная гниль допускается глубиной по радиусу не более  диаметра соответствующего торца. В дубовых лесоматериалах допускается одновременное наличие обеих гнилей в нормах, установленных в табл.3.

1.10. Лесоматериалы, предназначенные для распиловки, строгания и лущения, выпускают неокоренными; допускается обдир коры. В лесоматериалах 1-го сорта для лущения обдир коры не должен превышать 15% общей площади сортимента.

1.11. Колотые балансы должны быть окорены. Допускаются участки коры и луба, занимающие не более 20% поверхности.

1.12. Балансы и лесоматериалы, используемые в круглом виде, могут быть как в коре, так и окоренными.

1.13. Нестойкие против побурения лесоматериалы должны предъявляться к перевозке железнодорожным и водным (в судах и баржах) транспортом в коре. Торцы таких лесоматериалов (кроме балансов) должны быть покрыты влагозащитными замазками.

1.14. Скос пропила допускается в пределах припуска по длине при условии сохранения его минимального значения. В балансах скос пропила не нормируется.

Козырьки, образующиеся при валке деревьев, корневые лапы и наросты должны быть опилены. Козырьки в лесоматериалах для выработки пиломатериалов (кроме авиационных и резонансных) и в балансах (кроме балансов для древесной массы) допускаются.

Сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна.

1.13, 1.14. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.15. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре лесоматериалов, должны быть удалены.

1.16. Лесоматериалы должны быть рассортированы в соответствии с требованиями ГОСТ 2292.

1.17. Маркировка круглых лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

1.18. Пакетирование круглых лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

1.19. Порода, длина, толщина и сорт лесоматериалов должны быть указаны в спецификации потребителя.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки и учет лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Измерение размеров и определение объема лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

3.2. Определение, классификация и способы измерения пороков древесины - по ГОСТ 2140.

3.3. Для определения качества древесины лесоматериалов при их приемке допускается выборочная обрезка торцов на величину не более припуска по длине 1-2% поступившего сырья и (или) снятие коры.

3.4. Высоту остатков сучьев измеряют в сантиметрах без учета высоты присучкового наплыва.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

4.2. Хранение лесоматериалов - по ГОСТ 9014.0, ГОСТ 9014.1, ГОСТ 9014.2 и ГОСТ 9014.3.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2010