ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ПЛИТКАМИ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ на облицовку фасадов плитками из естественного и искусственного камня.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При наружной отделке зданий наряду с декоративной штукатуркой применяются различные облицовочные материалы. Облицовка имеет определенные преимущества по сравнению с декоративной штукатуркой: она более долговечна, выполняется в более короткие сроки, открывает широкие возможности для разнообразия в оформлении фасадов зданий.

Качество облицованных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям:

- облицованные поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам;

- материал, размеры и рисунок облицовки должны отвечать требованиям проекта;

- поверхности, облицованные одноцветной керамической или синтетической плиткой, должны быть однотонны, а облицованные изделиями из природных каменных материалов - однотонны и иметь плавный переход оттенков;

- горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однородны и одинаковой ширины;

- пространство между основанием и облицовкой полностью заполнено раствором;

- облицованная поверхность должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков и высолов раствора.

Качество мозаичных покрытий должно удовлетворять следующим требованиям:

- покрытие не должно иметь трещин, выбоин и других дефектных мест;

- поверхность во всех направлениях должна быть ровной и горизонтальной, местные неровности не должны превышать 4 мм;

- места примыкания к вертикальным конструкциям (стенам, колоннам), рисунок, материал и размеры зазоров должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Указания по облицовке ранее выложенных стен

Подготовка облицовочных изделий к установке заключается в том, что их перед началом работ сортируют и комплектуют по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме.

При сортировке облицовочные плиты подбирают по тону окраски и размерам. Разнотонность плит облицовочной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

Рис.1. Схема провешивания стен перед наружной облицовкой:

схема натяжения проволок и расположения отвесов (цифры 1, 2, 3 и т.д. обозначают точки установки отвеса; ,  и  - точки закрепления горизонтальной проволоки)

Облицовка одновременно с кладкой

Перед началом кладки стен с одновременной облицовкой их крупноразмерными плитами подготавливают горизонтальную поверхность основания. На эту поверхность раскладывают слой раствора. На углах стен помещают маячные облицовочные плиты и натягивают шнур-причалку, по которой устанавливают на высоту одного ряда все промежуточные плиты, и проверяют правильность их установки отвесом и уровнем, после чего выполняют кирпичную кладку стены на высоту установленного ряда плит. Далее процесс повторяют.

Рис.2. Кладка стен с одновременной облицовкой плитами:

а - из природного камня, б - силикатным или керамическими; 1 - анкер, 2 - пирон, 3 - кирпич, 4 - прислонные облицовочные плиты, 5 - прикладной ряд плит

При облицовке плитами из природного камня (рис.2, а) плиты ряда соединяют между собой пиронами 2, скобами или пластинчатыми крюками, заделываемыми в торцовые пазы плит. Плиты из природного камня закрепляют металлическими анкерами 1, а бетонные плиты крепят к кладке за петли проволочными анкерами.

Кладку стен с одновременной облицовкой их керамическими или силикатными плитами (рис.2, б), закрепляемыми с помощью прокладных рядов, выполняют в такой последовательности. После прокладного ряда 5 сначала выставляют ряд облицовочных прислонных плит 4, затем возводят кладку стены до уровня верха прислонных плит и вновь укладывают прокладной ряд облицовки.

Облицовка выложенных стен

Плитами из декоративного бетона (рис.3, а), имеющими петли на тыльной стороне, облицовывают каменные стены после их осадки. Вначале устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке - рядовые. Выверенные по отвесу и уровню плиты закрепляют проволочными скрутками. Их концы соединяют петли плит с крюками, забитыми в швах кладки или в просверленные в ней гнезда. Пазуху между стеной и закрепленными плитами заполняют цементным раствором.

Рис.3. Облицовка выложенных стен:

а - плитами из декоративного бетона, б - присланными керамическими плитами размером 250х140 мм; 1 - облицовочные плиты, 2 - петли плиты, 3 - крюк, заделанный в стену, 4 - раствор, 5 - скрутки, 6 - кладка

Прислонной керамической плиткой с рифлением на тыльной стороне облицовывают стены (рис.3, б) после завершения осадки кладки. Сначала устанавливают угловые и маячные плитки, затем по причалке - основные плитки ряда. Облицовку ведут порядно. Качество облицовочных рядов контролируют причалкой, отвесом и уровнем.

Указания по облицовке искусственными плитами

Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах (рис.4) крепят к стене при помощи специальных костылей с шайбами (пластинками) 3. Костыли заделывают на цементном растворе в просверленные или пробитые шлямбуром в стене гнезда. Для предохранения стальных креплений от коррозии их покрывают цементным раствором со всех сторон. С этой же целью при креплении плит с воздушной прослойкой ниже уровня шва, между плитами ряда, под деталями крепления прокладывают жгуты из пакли 5 или подвязывают сетки и на них укладывают раствор.

Рис.4. Крепление бетонных облицовочных плит с пазами в ребрах к готовой стене:

1 - плита, 2 - паз у плиты, 3 - костыли с шайбами (пластинками), 4 - цементный раствор, 5 - жгут из пакли

Рис.5. Крепление облицовочных плит к готовой стене:

а - бетонных за монтажные петли, б - керамических с румпами; 1 - проволока, 2 - крюк или скоба, 3 - сетка, 4 - цементный раствор, 5 - румпа, 6 - вертикальный стержень

Бетонные плиты с монтажными петлями (рис.5, а) крепят при помощи проволоки 1, которую закручивают с одной стороны за петли у плит, с другой за стальные стержни 6, укрепляемые специальными костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы, или крюки 2, закладываемые в швы во время кладки стен.

Керамические облицовочные плиты с румпами (рис.5, б) крепят при помощи проволоки 1, закручиваемой с одной стороны за отверстия румп 5 у плит, а с другой за стальные стержни, укрепляемые специальными костылями на поверхности стен.

Первыми всегда устанавливают угловые плиты, а затем по горизонтали рядовые плиты облицовки: первый ряд - на обрез кладки стен, а последующие - друг на друга с применением цементного раствора. Для контроля линии углов натягивают отвесные струны из стальной проволоки. Проверяют также положение каждой плиты и каждого ряда по шнуру, натянутому по маячным порядовкам, и прямолинейность плоскости облицовки во всех направлениях при помощи уровня, отвеса, правила и рейки.

Указания по облицовке плитами из естественного камня

Цокольные облицовочные плиты опирают на обрезы ленточных фундаментов (рис.6, а), ширина которых должна на 3 см превышать толщину облицовки вместе с отступом от стены. При столбчатых фундаментах (рис.6, б) плиты цокольной облицовки устанавливают на уширенную рандбалку 4. Рандбалкой называют железобетонную балку, которая опирается своими концами на столбчатые фундаменты и передает на них нагрузку от стены здания.

Рис.6. Установка плит облицовки цоколя:

а - при ленточных фундаментах, б - при столбчатых фундаментах (на рандбалках); 1 - гранит, 2 - гидроизоляция, 3 - отступ от стены, 4 - рандбалка или бетонный блок

Крепят плиты к облицовываемой конструкции и скрепляют их друг с другом при помощи металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.

Крепление облицовочных плит из природного камня якорями или Т-образными костылями (рис.7), которые заделывают в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием. Гнезда в стенах высверливают электросверлом или выбивают пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах. Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.

Рис.7. Крепление облицовочных плит из природного камня Т-образными костылями:

1 - Т-образный костыль, 2 - стальные клинья, 3 - цементный раствор, 4 - выступающие части Т-образных костылей, 5 - клинья для временного крепления, 6 - гнезда

При облицовке колонн (круглых, многогранных и квадратных) применяют крюки 2, которые крепят к вертикальным стержням 4, укрепляемым хомутами 1 вокруг тела колонны (рис.8, а), или к горизонтальным металлическим хомутам 1, укладываемым в бороздах 5 тела колонны (рис.8, б). Все крепления (за исключением пиронов 3 и Т-образных костылей) должны быть выполнены заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделывают раствором: при мраморных облицовках - смешанным раствором на обычном и белом цементе состава 1:1:6 или на белом цементе состава 1:3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе.

Рис.8. Облицовка колонн плитами из естественного камня с креплением:

а - за вертикальные стержни, б - за горизонтальные хомуты; 1 - хомуты, 2 - крюки, 3 - пироны, 4 - стержни, 5 - борозды

Порядок установки плит, прикрепляемых к стене, следующий. Вначале плиту прилаживают к месту и устанавливают насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит. Сняв прилаженную к месту плиту, в облицовываемой конструкции пробивают гнезда для крепления; затем по сделанным отметкам укладывают на постель раствор, поверх которого раскладывают деревянные клинья, а на них опускают плиту. Плите при помощи натяжных приспособлений и уложенных клиньев придают требуемое положение, каждую плиту (при высоте более 1 м) соединяют с соседними пиронами. Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, забиваемыми в отверстия, просверленные в стене.

В некоторых случаях плиты до окончательного закрепления и заливки раствором временно примораживают к ранее сделанной облицовке при помощи гипсовых накладок. Когда надобность в гипсовых накладках отпадает, их удаляют, смывая с поверхности плит следы гипса и следя за тем, чтобы осколки его не попали в пространство между плитой и стеной, которое должно заливаться цементным раствором.

Закрепив первую плиту, в таком же порядке ведут установку следующих плит ряда и, закончив его, приступают к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом. При этом пространство между установленным рядом плит облицовки и стеной заполняют раствором лишь на  высоты плиты, чтобы на уровне горизонтальных швов облицовки не образовывались наплывы от раствора.

Рис.9. Облицовка кладки из кирпича прислонными керамическими плитками:

а, б, в - плитками высотой 65 мм, г, д, е - плитками высотой 140 мм

Установку плит следующих рядов ведут в такой же последовательности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Пространство между облицовываемой наружной поверхностью и облицовочным слоем следует тщательно заполнять раствором или мастикой, а детали крепления облицовки изготовлять из нержавеющих металлов или надежно защищать от коррозии. До заполнения межоблицовочного пространства раствором швы между элементами облицовки должны быть проконопачены. Облицовку поверхностей производят, как правило, горизонтальными рядами от краев к середине.

При облицовке поверхностей природными каменными материалами смежные элементы соединяют друг с другом встык, клинчато или ступенчато и скрепляют металлическими скобами или пиронами. Крепление элементов облицовки к стене производят установкой закреп на раствор в заранее просверленные гнезда или установкой металлического каркаса (рис.10) и присоединения к нему закреп.

Рис.10. Металлический каркас для крепления закреп облицовки:

1 - вертикальный прут; 2 - петля; 3 - горизонтальный прут; 4 - закрепа

При облицовке поверхности одновременно с возведением конструкции возможна перевязка элементов облицовки с телом конструкций.

При наружной облицовке поверхностей зданий и сооружений облицовочный слой каждого этажа или пояса должен быть отделен компенсационным швом и иметь собственное жесткое основание.

При внутренней облицовке помещений метод крепления облицовочного слоя определяется проектом и зависит от вида облицовочного материала и условий эксплуатации.

При облицовке внутренних поверхностей естественными каменными материалами крепление элементов облицовки может осуществляться с помощью крюков, установленных в заранее просверленные отверстия или заложенных в горизонтальные швы из расчета два крюка на плиту, или же болтов, пропускаемых через сквозные отверстия в облицовочных элементах. В последнем случае головки болтов с гайками утапливают в материал облицовки, тщательно заделывают и маскируют. Смежные плиты во внутренних углах дополнительно крепят сверху металлическими скобами. Соединение плит во внешних углах выполняют "на ус" или в перевязку (рис.11). При внутренней облицовке необходимость заполнения межоблицовочного пространства определяется условиями эксплуатации.

Рис.11. Деталь соединения плит во внешних углах при толщине камня

а - 20-40 мм; б - 40 мм и более

В случае облицовки на относе облицовочные элементы к конструкции крепят специальными распорными закрепами, устанавливаемыми по предварительной разбивке с шагом по горизонтали до 1000 и по вертикали - до 500 мм (рис.12). Расположение закреп на облицовываемой поверхности зависит от вида перевязки элементов облицовки.

Рис.12. Распорные закрепы

а - размещение закреп на плитах; б - бороздка для крюка; 1 - крюк; 2 - комбинированный крюк; 3 - штырь

При облицовке без перевязки швов закрепы располагают в местах пересечения горизонтальных и вертикальных швов. При перевязке швов на 0,5 ширины элемента закрепы устанавливают в углах смежных плит, а при свободной перевязке - только в вертикальных швах со смещением от верха и низа плиты к ее середине на 100 мм. Если размеры плит превышают предельно допустимое расстояние между закрепами, то требуется установка дополнительных закреп соответственно по ширине или высоте плиты. Полосу закрепы в месте пересечения ребра утапливают в постель плиты заподлицо.

Облицовку природными каменными материалами по подготовленной поверхности осуществляют в следующей технологической последовательности:

поверхность промывают струей воды под напором;

проверяют вертикальность поверхности через 2-3 м;

проверяют соответствие размеров плит чертежу;

выполняют разбивку положения горизонтальных рядов облицовки;

производят разметку мест установки закреп;

подготавливают гнезда для установки закреп;

устанавливают облицовочные элементы на раствор или на прокладки и закрепляют их в проектном положении;

снимают излишний раствор в горизонтальных швах и конопатят вертикальные швы на глубину 15-20 мм;

заполняют, если это необходимо, раствором пространство между стеной и поверхностью облицовки;

расшивают вертикальные и горизонтальные швы.

При облицовке наружных поверхностей искусственными каменными облицовочными материалами применяют крепление плит облицовки к конструкции с помощью металлических элементов или перевязку их с кладкой стены при одновременном возведении конструкции и облицовке ее поверхности.

Облицовку стен внутренних помещений глазурованными, стеклянными, керамическими и синтетическими плитками выполняют по маякам по заранее подготовленным поверхностям. При подготовке к облицовке кирпичные и бетонные поверхности предварительно провешивают, насекают, очищают от грязи пескоструйной обработкой, а при необходимости выравнивают слоем простой штукатурки без затирки поверхности. Деревянные поверхности при облицовке стеклянными или керамическими плитками обивают проволочной сеткой. Керамические и стеклянные плитки квадратной или прямоугольной формы устанавливают на цементный раствор состава 1:4. Лицевая поверхность таких плиток бывает гладкой или рифленой. Облицовку начинают с разбивки и установки маяков и марок. Плитку перед укладкой очищают и протирают. Жировые пятна удаляются 2-3%-ным раствором соляной кислоты с последующей промывкой плиток водой. Нижний ряд плиток опирают на рейку толщиной 60-70 мм, которую перед устройством плинтуса удаляют. Облицовку ведут горизонтальными рядами снизу вверх с соблюдением принятой перевязки швов и их ширины. Равномерность размеров швов обеспечивают с помощью калиброванной проволоки, стеклянных, пластмассовых или металлических пластинок, временно вставляемых в шов, а горизонтальность рядов - установкой плиток по шнуру. Швы между плитками заполняют и разделывают через 3-5 дней после укладки плиток в помещении.

Синтетические плитки до начала облицовочных работ выдерживаются в течение 48 ч при температуре не ниже 15 °С. Плитки наклеивают на обеспыленные поверхности на специальных мастиках по деревянному, каменному основанию или слою штукатурки. Поверхности, отделываемые синтетическими плитками, тщательно выравнивают и просушивают до влажности 6%. Вид мастики и технология наклейки зависят от материала облицовочной плитки.

Высокопроизводительными методами отделки стен является облицовка пластиком, полированной фанерой, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами с поверхностным слоем из шпона ценных пород древесины. Этот вид облицовки устраивают по деревянному каркасу, выполненному в соответствии с проектом. Крепление плит или облицовочных листов производят с помощью шурупов или специальных гвоздей. Швы между плитами перекрывают подкладками или накладками. Места установки шурупов маскируют.

В помещениях административного и культурно-бытового назначения современный внешний вид и необходимые акустические характеристики достигаются облицовкой потолков специальными видами плит. Плиты крепят непосредственно к перекрытию с помощью синтетических клеев или к специальному подвесному деревянному, металлическому или алюминиевому каркасу.

Конструкция каркаса и методы крепления плит определяются проектом. Первоначально по предварительной разбивке устанавливают и укрепляют к перекрытию анкеры, к которым крепятся металлические несущие прогоны из уголковой швеллерной или двутавровой стали. К прогонам с помощью подвесок крепят алюминиевые или деревянные направляющие.

После монтажа каркаса прокладывают электрические, и другие сети, устанавливают и крепят предусмотренную проектом арматуру.

Установку плит по каркасу производят по направляющим от одной стены к другой. До установки плиты сортируют по толщине, направлению волокон, размерам с тем, чтобы обеспечить прямолинейность швов, ровность поверхности потолка и однотонность цвета. В местах примыкания к вертикальным поверхностям плиты подрезают. Плиты устанавливают вплотную друг к другу и соединяют поверху специальными шпонками. К деревянным направляющим плиты крепят шурупами или специальными гвоздями, а к алюминиевым подвешивают с помощью пазов, имеющихся в боковых гранях плит. В последнем случае в каждом пролете плиты последовательно заводят на направляющие от одной стены до другой.

В современных условиях при капитальном ремонте зданий и сооружений широко используют облицовку поверхностей стен новыми видами материалов, позволяющими создавать интерьеры жилых и общественных зданий, отвечающие современным требованиям комфортности, архитектурной выразительности и эстетичности.

Перспективны для более широкого внедрения в ремонтно-строительное производство элементы из гипсокартонных листов, клееной древесины с полиуретановым покрытием, декоративная фанера, древесноволокнистые плиты, облицованные бумажно-смоляными покрытиями, декортпанели из сухой гипсовой штукатурки, текстовинит, древесноволокнистые пластики, полистирольные и стекловолокнистые плиты, облицовочные листы, покрытые поливинилхлоридной пленкой (изоплен, пеноплен, ПДСО, винистен), клеенкой, битумно-слоистым пластиком, плиты акминит, силакпор и акмигран, а также матовый облицовочный кирпич, глазурованный облицовочный кирпич и плиты из шлакоситалла, обладающего мелкокристаллической структурой и по свойствам близкого к мрамору и граниту.

Облицовку стен листовыми материалами при капитальном ремонте производят в основном двумя методами:

1) с креплением облицовочных листов к деревянному каркасу (рис.13);

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Состав работ:

01. Распаковка и подбор камней. 02. Притирка кромок по торцам и постелям. 03. Пригонка по лицу на стыках профиля. 04. Установка камней и заливка раствора. 05. Разделка швов облицовки. 06. Обмазка тесаных поверхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м поверхности облицовки

|  | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: |
| --- | --- |
| 15-01-008-02 | до 250 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-008-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2017,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,49 |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 9,79 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м/мин | маш.-ч | 12,62 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 25,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9030 | Детали крепления | т | П |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м | 3,7 |
| 407-0001 | Глина | м | 2,55 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 0,75 |
| 411-0001 | Вода | м | 1,5 |
| 412-9230 | Камни облицовочные фасонные | м | П |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили стальные, оцинкованные, тонкостенные. Технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 9479-98 "Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия".

ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия".

ГОСТ 9533-81 "Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия".

ГОСТ 11042-90 "Молотки стальные строительные. Технические условия".

"Справочник молодого облицовщика", Г.Н. Бурмистров, В.А.Неелов, М.: "Высшая школа", 1992 г.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011