ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ КРОВЛИ ОНДУЛИН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по устройству кровельных покрытий Ондулин индивидуальных строений.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

"Ондулин" - волнистый, не содержащий асбеста, листовой кровельный материал. Производится с использованием стекловолокна и битума путем горячего прессования. Фирма "Ондулин-Строительные Материалы" реализует листы четырех цветов размером 2000х940 мм, а также коньковый элемент, длиной 940 мм. Материал легко и быстро монтируется, пилится ножовкой, гвоздится. Рекомендуется как кровельный материал жилых домов, сельскохозяйственных построек (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3). Также доступен полный ассортимент кровельных аксессуаров.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Кровли из "Ондулина" стойки к атмосферным воздействиям, "кислотным" дождям, ультрафиолетовому облучению. "Ондулин" можно применять не только для устройства новой кровли, ремонта старой, но и как недорогое и практичное покрытие по старой кровле, когда удаление элементов старого покрытия неэкономично или неуместно в связи с возможным разрушением.

"Ондулин" иногда используют как подстилающий слой под черепицу. В этом случае он является барьером для воды, пыли, звуков.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. При монтаже кровельного материала Ондулин на крышах, наклон которых составляет от 5° до 10° (уклон от 1/11 до 1/6), выполняется сплошная обрешетка. Материалом для обрешетки служит влагостойкая фанера или доска. Концевой нахлест составляет 300 мм, боковой нахлест - 2 волны.

Рис.4

2. На крышах, угол наклона которых составляет от 10 до 15 градусов (уклон от 1/6 до 1/4) выполняется обрешетка с шагом по осям 450 мм. Концевой нахлест составляет 200 мм, боковой нахлест в размере одной волны битумного листа Ондулин.

Рис.5

3. На крышах, угол наклона которых превышает 15 градусов (уклон от 1/4 и менее), обрешетка выполняется с интервалом по осям 600 мм. Концевой нахлест составляет 170 мм, боковой нахлест в размере одной волны битумного листа Ондулин.

Рис.6

4. Элементы обрешетки прибиваются к стропилам на определенном расстоянии по осям. Для того чтобы обрешетины располагались параллельно карнизу, специалистами по монтажу мягких кровель применяется деревянный "интервал".

Рис.7

5. По мнению специалистов по монтажу мягкой кровли, для разметки листов кровельного материала Ондулин удобнее всего пользоваться цветным карандашом. Для того чтобы было удобнее выполнять разметку волнистой поверхности листа, можно воспользоваться обрезком битумного волнистого листа.

Рис.8

6. Для разрезания листов Ондулин специалистами по кровельным работам используется ножовка по дереву. Чтобы она не застревала, ее рекомендуется смазать маслом. Для разрезания Ондулина может также применяться ручная электропила или циркулярная пила.

Рис.9

7. Легкость монтажа Ондулина обусловлена незначительным весом кровельного материала: один лист Ондулина весит около 6 кг, что делает подъем и укладку листов на кровле совсем не сложной.

Рис.10

8. Крепление листов начинается с края крыши, противоположного преобладающему направлению ветров. Для того чтобы облегчить укладку, второй ряд рекомендуется начинать с половины листа: таким образом, нахлест на угловом стыке составит не 4 листа, а 3 листа.

Рис.11

9. Листы Ондулин прибиваются по каждой волне. Крепление производится как на конце листа, так и на концевом нахлесте, и на обеих сторонах бокового нахлеста. К промежуточным брускам обрешетки материал прибивается через одну волну. Крепление одного листа осуществляется с использованием 20 гвоздей.

Рис.12

10. Для того чтобы крепежный материал располагался точно по линии брусьев обрешетки, нашими мастерами по монтажу мягкой кровли применяется натянутая веревка.

Рис.13

11. Коньковые элементы (кровельные коньки) крепятся, начиная с того же ската, что и листы материала (противоположного превалирующим ветрам края крыши). Нахлест при этом должен составлять 125 мм. Коньковый элемент прибивается к дополнительным брускам обрешетки по каждой волне листа, который с ним стыкуется.

Рис.14

12. Для выполнения ендов производитель выпускает специальные ендовы Ондулин. Креплению ендовы предшествует крепление дополнительной обрешетки.

Рис.15

13. Чипец крыши оформляется с помощью чипцового или конькового элемента.

Рис.16

14. Еще один способ оформления чипца указан ниже. Край листа можно загнуть и прибить его к чипцовой доске. Подобный способ рекомендуется применять только при температурах окружающего воздуха выше 0 °C.

Рис.17

15. Ребро крыши оформляется с использованием конькового или чипцового элемента Ондулин.

Рис.18

16. Места, где кровля стыкуется с вертикальной стеной, оформляются с использованием ендовы Ондулин. Особое внимание при этом следует обратить на гидроизоляцию стыка ендовы со стеной здания.

Рис.19

17. На торцевом стыке кровли со стеной применяется покрывающий фартук Ондулин. Покрывающий фартук прибивается по каждой волне, а стыки его с вертикальной стеной гидроизолируются.

Рис.20

18. Для того чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию кровли, применяется кровельный вентилятор Ондулин. Кровельный вентилятор прибивается по каждой волне в местах стыка с листами. Верхний лист укладывается поверх основания вентилятора с нахлестом.

Рис.21

19. Для того чтобы обеспечить возможность выхода на кровлю и монтажа осветительного оборудования на чердаке, устанавливается кровельное окно Ондулин. Оно прибивается по каждой волне, верхний лист укладывается поверх основания окна с нахлестом.

Рис.22

20. Для того чтобы закрыть просвет листа на карнизе, а также просвет между листом кровельного материала и коньковым элементом, применяется заполнитель карниза Ондулин. Целесообразность его применения определяется в зависимости от имеющихся условий вентиляции.

Рис.23

21. Для обеспечения оптимальной гидроизоляции карниза может быть использован универсальный карнизный короб. Свес листа кровельного материала на карнизе не должен превышать 70 мм.

Рис.24

22. Оформление выпуска вентиляционных каналов производится с использованием вентиляционной трубы Ондулин. Она прибивается по каждой волне, верхний лист кровельного материала укладывается поверх основания трубы с нахлестом.

Рис.25

23. Чтобы исключить проникновение в просветы листа насекомых и птиц, применяется вентиляционная гребенка. Она прибивается под листом кровельного материала Ондулин на карнизе.

Рис.26

24. Листы кровельного материала Onduline крепятся к металлической обрешетке с использованием саморезов Стелфикс. Торцевая головка самореза вставляется в дрель.

Рис.27

25. Гидроизоляция стыка кровли с печной трубой достигается использованием самоклеющихся изолирующих лент Ондуфлеш.

Рис.28

26. Стык кровли с кровельным окном изолируется с использованием самоклеющихся изолирующих лент Ондуфлеш.

Рис.29

27. Оформление ендовы кровли может осуществляться с использованием самоклеющихся изолирующих лент Ондуфлеш.

Рис.30

28. Гидроизоляция карниза кровли может быть значительно усилена самоклеющимися изолирующими лентами Ондуфлеш.

Рис.31

29. Стык кровли с любыми видами надстроек может быть гидроизолирован с помощью самоклеющихся изолирующих лент Ондуфлеш.

Рис.32

30. На рисунке представлена наиболее часто используемая специалистами конструкция кровли, для покрытия которой применяются листы Ондулин. Надежность мягкой кровли достигается использованием монтажа подкладочного материала Ондутис в качестве пароизоляции.

Рис.33

Монтаж Ондулина без демонтажа старой кровли

Если старая кровля течет или стала некрасивой, если вам нужно увеличить жилую площадь за счет чердака, вы можете накрыть старую кровлю новой красивой и теплой конструкцией. Для этого потребуются кровельные волнистые листы "Ондулин" и негорючая теплоизоляция ISOVER. Новая кровля скроет дефекты и обеспечит тепло и уют в мансарде на долгие годы.

Существует два варианта реконструкции кровли

1. "Холодная кровля" (без теплоизоляции). Устраняет дефекты и придает привлекательный внешний вид.

2. "Теплая кровля" (с теплоизоляцией). Не только устраняет дефекты и украшает дом, но и позволяет получить теплое и тихое дополнительное жилое помещение в мансарде.

Преимущества Реконструкции кровли поверх старой:

- продлевает срок службы дома;

- улучшает его внешний вид;

- увеличивает его стоимость на 20-30% при продаже (по данным риэлторских агентств);

- монтаж поверх существующей кровли экономичен. Следуя инструкции, его можно осуществить своими силами.

- В процессе перемонтажа кровли существует опасность того, что влага попадет внутрь дома. Если укладывать Ондулин поверх старого покрытия, этого не произойдет;

- Укладывая Ондулин поверх старой кровли, Вы сможете существенно улучшить тепловую и звуковую изоляцию, и, конечно, сделать кровлю более привлекательной по сравнению с шифером или оцинковкой.

Рис.34

Преимущества Ондулина:

- Ондулин - идеальный материал для реконструкции здания:

- Ондулин - самый легкий из всех существующих кровельных материалов. Вес 1 м всего 3 кг. Это избавит от необходимости усиливать перекрытия во всем доме и менять стропила.

- Под Ондулин в большинстве случаев подходит такая же обрешетка, что лежит под шифером (оцинковкой или рубероидом) и ее не придется менять или перебивать.

- Ондулин очень быстро монтируется на крышу, его можно положить за один день.

- Если сравнивать Ондулин с металлическими листами, то он на 20% дешевле, не шумит при дожде, не нагревается на солнце, не ржавеет, практически не конденсирует. Ондулин проще монтировать, чем металлические кровли. Ондулин при правильно выполненном монтаже не протекает.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

До начала устройства работ по устройству кровли необходимо выполнить организационно-подготовительные мероприятия и работы:

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;

- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь;

- доставить на рабочее место материалы и изделия;

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

Дрели электрические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Фартук покрывающий типа "Ондулин"

Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"

Заполнитель карниза типа "Ондулин"

Ондулин (листы волнистые)

Элементы ендовы типа "Ондулин"

Элементы коньковые типа "Ондулин"

Элементы щипцовые типа "Ондулин"

Лента самоклеящаяся герметизирующая "Ондуфлеш"

Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При устройстве кровли из волнистых листов Ондулин следует соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- ППБ 01-03 МЧС РФ Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*.

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеприказом МЧС России от 31 мая 2012 года N 306.

Кровельные работы выполняют при положительной температуре воздуха в светлое время суток.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 12-01-007 Устройство кровель различных типов

Состав работ:

для норм 12, 13:

01. Устройство обрешетки. 02. Покрытие крыш волнистыми листами Ондулин по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 03. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 04. Покрытие коньков и ребер фасонными деталями с их креплением. 05. Проклеивание зазоров.

Измеритель: 100 м кровли

|  | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: |
| --- | --- |
| 12-01-007-12 | при уклоне кровли до 10 градусов |
| 12-01-007-13 | при уклоне кровли более 10 градусов |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01- 007-12 | 12-01- 007-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,56 | 38,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительстве 8 т | маш.-ч | 0,7 | 0,02 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 8,5 | 12 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x58,5 мм | т | - | - |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т |  |  |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительногоназначения, марки АМ-0,5 | кг | - | - |
| 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм | кг | - | - |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,015 | 0,0028 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | - | - |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - |
| 101-3180 | Фартук покрывающий типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-3181 | Короб карнизный универсальный типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-3182 | Заполнитель карниза типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м | - | - |
| 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м | - | - |
| 101-9134 | Ондулин (листы волнистые) | м | П | П |
| 101-9135 | Элементы ендовы типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-9136 | Элементы коньковые типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-9137 | Элементы щипцовые типа "Ондулин" | шт. | П | П |
| 101-9139 | Лента самоклеящаяся герметизирующая "Ондуфлеш" | м | П | П |
| 101-9159 | Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками | 100 шт. | П | П |
| 102-0055 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м | 3,3 | 0,63 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | - | - |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

ППБ 01-03 МЧС РФ Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*.

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеприказом МЧС России от 31 мая 2012 года N 306.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012