ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Гидроизоляция колодцев раствором ЛАХТА®

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Гидроизоляция стен и днища колодца преследует две цели: исключить попадание воды внутрь опускного колодца и предохранить бетон стен и днища от агрессивного воздействия грунтовых вод (там, где эта агрессия имеется).

Проникающая гидроизоляция Лахта представляет собой однокомпонентный состав на основе портландцемента и специальных добавок. Она используется для высококачественной и долговременной гидроизоляции различных бетонных и железобетонных поверхностей, отсечной гидроизоляции в кирпичной и бутовой кладке. Это могут быть элементы зданий и сооружений, такие как фасады, фундаменты, различные перекрытия, производственные и бытовые помещения, бани, санузлы, бассейны, колодцы, резервуары для воды, подземные автостоянки, подвалы, каналы, шлюзы, береговые насосные станции, ГЭС, ТЭЦ, пирсы, причальные стенки шахты и градирни, тоннели.

Помимо этого применение Лахты идеально в частном строительстве. Даже если дом уже построен и по прошествии времени гидроизоляция разрушилась (появилась вода в подвале, или уходит вода из бассейна), использование проникающей гидроизоляции Лахта просто незаменимо. Нет необходимости раскапывать объект снаружи, затаскивая на участок строительную технику, нарушая тем самым ландшафтный дизайн участка и создавать серьезные проблемы проживания в таком доме. Все гидроизоляционные работы с использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта можно производить изнутри сооружения, в тишине и при этом не нарушать комфорт загородной жизни.

| структура влажного бетона | проникновение гидроизоляции Лахта | результат заполнения бетона Лахтой |
| --- | --- | --- |

Механизм действия проникающей гидроизоляции ЛАХТА очень прост. Смешанный с водой состав наносится на поверхность бетона. Проникая в бетон по капиллярам и трещинам, активные компоненты Лахты образуют прочные нерастворимые кристаллы, что обеспечивает непроницаемость воды, щелочей и кислот, нефти и других жидкостей. Рост кристаллов останавливается при отсутствии воды и возобновляется при её появлении. Причем рост кристаллов происходит внутри бетона навстречу воде, образуя единую прочную и долговечную структуру. В итоге обеспечивается полная гидроизоляция сооружения, при этом сохраняется паропроницаемость бетона. Лахта после кристаллизации становится частью самого бетона. После его использования внутренние и наружные поверхности можно отделывать различными строительными материалами без ущерба для гидроизоляции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Гидроизоляция колодцев раствором ЛАХТА®

Технология применения:

Перед использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта необходимо подготовить основание. Следует очистить поверхность от пыли, грязи, цементной пленки, масел, жиров, нефтепродуктов и прочих загрязнений. Ослабленные, участки бетонной поверхности необходимо удалить до неповрежденного бетона. Трещины необходимо расшить и заделать Лахтой - шовной, а восстановление поверхности бетона следует производить с помощью Лахты - ремонтный состав базовый. После заделки трещин и восстановления бетонной поверхности приготавливается раствор. Для его приготовления необходимо сухую смесь затворить чистой теплой водой  +15 °С - +25 °С и не менее 2 минут перемешивать при помощи электродрели с насадкой. Приготовленный состав следует выдержать в течение 5 минут, после чего интенсивно перемешать еще раз. Внимание! Запрещается повторно добавлять воду в приготовленный раствор! Сам раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 30 минут.

Готовый раствор наносится на предварительно увлажненную поверхность бетона в два слоя общей толщиной 2-3 мм вручную кистью с жесткой щетиной или механическим способом - пневмопульверизатором толщиной 1-1,5 мм. Межслойная выдержка составляет 2-4 часа. В случае если первый слой высох, его следует увлажнить перед нанесением второго слоя.

Для устройства отсечной гидроизоляции в кирпичной или бутовой кладке с одной или двух сторон под углом 45°-60° в шахматном порядке бурятся шпуры с расстоянием между шпурами по горизонтали 200 мм, по вертикали 150 мм, глубиной не менее 2/3 толщины стены. Причем бурение первых 100 мм следует производить безударным способом. Далее шпуры промываются водой и заполняются обычным раствором под давлением до 0,5 МПа. После схватывания раствора (примерно 5-8 часов) шпуры повторно разбуриваются и заполняются приготовленным раствором Лахта проникающая гидроизоляция под давлением 0,5 МПа.

Через 24 часа после проведения всех работ по гидроизоляции обработанную поверхность следует увлажнять водой в течение 3 суток. Окрасочные, битумные, эпоксидные и другие органические составы рекомендуется наносить через 20 суток. Материалы на минеральной основе, не ранее чем через трое суток после нанесения Лахты. Перед нанесением составов поверхность следует предварительно промыть водой и высушить. В случае, если гидроизолируемая поверхность засыпается грунтом, засыпку следует производить не ранее чем через 3 суток с момента окончания влажной обработки поверхности. Заполнение резервуаров, бассейнов и колодцев водой производится через 7 суток с момента окончания влажной обработки поверхности.

Типичные проблемы, вызванные отсутствием или нарушением гидроизоляции

|  | 1. Фильтрация в местах примыкания бетонных колец. 2. Фильтрация верхних (дождевых, талых) вод в колодец через бетон. 3. Течь верхних (дождевых, талых) вод в колодец через трещину в бетоне. |
| --- | --- |

Гидроизоляция строящегося колодца

|  | 1 этап: гидроизоляция стыков между тремя верхними кольцами колодца |
| --- | --- |
|  | 1 Вместо обычного цементного раствора для скрепления колец использовать раствор ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Нанести на торцевую часть кольца раствор ЛАХТА® шовная гидроизоляция слоем толщиной 20 мм. |
|  | 2 Опустить верхнее кольцо. |
|  | 2 этап: гидроизоляция поверхностей |
|  | 1 Поверхности колец колодца могут быть как сухие, так и влажные. На поверхности наносят раствор ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция. Для предотвращения фильтрации верхних вод достаточно обработать верхние 3 метра колодца от уровня грунта. |

Гидроизоляция эксплуатируемого колодца

|  | 1 этап: подготовка поверхности |
| --- | --- |
|  | 1 Очистить поверхности от любых загрязнений грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). 2 Расшить все стыки, швы, трещины и отверстия по всей длине на глубину 30 мм и ширину 20 мм. Обеспылить поверхности полученных штроб. |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб |
|  | 1 Заполнить штробы раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. |
|  | 3 этап: гидроизоляция поверхности |
|  | 1 Поверхности колец колодца могут быть как сухие, так и влажные. На поверхности наносят раствор ЛАХТА® обмазочнаягидроизоляция. Для предотвращения фильтрации верхних вод достаточно обработать верхние 3 метра колодца от уровня грунта. |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Рекомендуется, чтобы конструкция гидроизоляции колодца соответствовала п. 5.27 СНиП 2.09.03-85-1к"Сооружения промышленных предприятий" (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263) (с изменениями от 1 июля 1987 г.).

Перед использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта, необходимо подготовить основание. Следует очистить поверхность от пыли, грязи, цементной пленки, масел, жиров, нефтепродуктов и прочих загрязнений. Ослабленные, участки бетонной поверхности необходимо удалить до неповрежденного бетона. Трещины необходимо расшить и заделать Лахтой - шовной, а восстановление поверхности бетона следует производить с помощью Лахта - ремонтный состав базовый.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Проникающая гидроизоляция Лахта стойка к агрессивным воздействиям, повышает прочность бетона, морозоустойчива и термостойка. Срок службы такой гидроизоляции равен сроку службы самого бетона. И самое главное, проникающая гидроизоляция Лахта доступна по цене, в сравнении с иными материалами аналогичного действия. Материал был разработан и производится в России и ничем не уступает зарубежным аналогам, а его цена намного привлекательней.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при двухслойном нанесении | гладкая поверхность бетона | 0,8 кг/м |
|  | рельефная поверхность бетона | 1,2 кг/м |
| Расход материала при заполнении шпуров | 0,25-0,3 кг/пог. м |
| Расход воды для кистевого варианта или механического нанесения | 0,625 л/кг |
| Расход воды для инъекционных работ | 0,5 л/кг |
| Жизнеспособность приготовленного состава | 30 мин |
| Повышение водонепроницаемости бетона не менее | 2 ступени () |
| Стойкость покрытия к нефтепродуктам и ультрафиолету | стойко |
| Использование в резервуарах с питьевой водой | допускается |
| Температура применения | от +5 °С до +35 °С |
| Эксплуатация в условиях агрессивных сред | 3-13 pH |
| Температура эксплуатации | до +250 °С |
| Влияние на морозостойкость бетона, обработанного составом | не оказывает |

Технические характеристики ЛАХТА® шовная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при штробе 20х30 мм, кг/п.м |  | 1,35 |
| Расход воды для затворения, л/кг |  | 0,11 |
| Плотность раствора, кг/м |  | 2300 |
| Марка по подвижности смеси |  | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, минут |  | 20 |
| Водоудерживающая способность, % |  | 99 |
| Марка по водонепроницаемости бетона |  | W14 |
| Прочность при сжатии, МПа |  | 60-70 |
| Марка по морозостойкости |  | F300 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее |  | 1,8-2,0 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов |  | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета |  | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды |  | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), °С |  | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения |  | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН |  | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, °С, не более |  | 250 |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

6.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-23-2001

Часть 23. Канализация - наружные сети

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительныхработ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ |
| Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |
|  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: |
| 23-02-001-08 | 1000 мм | 5611,90 | 905,20 | 813,66 | 6,21 | 3893,04 | 91,25 |
| 23-02-001-09 | 1200 мм | 6515,93 | 1049,54 | 957,47 | 7,02 | 4508,92 | 105,8 |
| 23-02-001-10 | 1400 мм | 7486,64 | 1197,44 | 1143,15 | 8,10 | 5146,05 | 120,71 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Строительные нормы и правила СНиП 2.09.03-85-1к "Сооружения промышленных предприятий" (утв.постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263) (с изменениями от 1 июля 1987 г.) Колодцы железобетонные.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011