УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ И ПЕСЧАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Условные обозначения:

Н - толщина уплотняемого слоя;

В - ширина основания (покрытия).

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.1. |
| Ширина покрытия (основания) В | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.2. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.3.2. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.4. |
| Ровность** (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5: Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные - до 10 (5) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.5.2. |
| При осуществлении приемочного контроля кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: | СНиП 3.06.03-85 |
| качество уплотнения путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка; | п.8.25. |
| качество готового слоя по физико-механическим показателям кернов или вырубок, которые отбирают не ранее чем через 30 суток после устройства слоя и открытия по нему движения из расчета две пробы на 1 км. Уплотнение покрытия оценивают коэффициентом уплотнения, который должен быть не менее 0,97. | Пособие к СНиП 3.06.03-85 п.п.6.22., 6.23. |
| ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок: На каждой захватке следует производить определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м. На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: , где , , - отметки смежных точек. Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. При этом 90% определений должны быть в пределах, указанных в таблице 4, а 10% определений не должны превышать эти значения более чем в 1,5 раза. | СНиП 3.06.03-85 п.п.14.3., 14.5. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок

** - детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 3.06.03-85 п.14.5)

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 1-5 и качество уплотнения грунта принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. | СНиП 3.06.03-85 п.п.1.13., 8.24., 8.25. |
| Дополнительно контролируют не реже одного раза в смену: влажность смеси по ГОСТ 5180-84; прочность материала по ГОСТ 23558-93; плотность солевых растворов при отрицательной температуре. | СНиП 3.06.03-85 п.8.24. |
| Не реже одного раза в семь смен контролируют точность дозирования компонентов смеси контрольным взвешиванием. | СНиП 3.06.03-85 п.8.24 |
| Постоянно визуально контролируют качество уплотнения и соблюдение режима ухода. | СНиП 3.06.03-85 п.8.24 |

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Основания (покрытия) из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими, следует устраивать, как правило, в сухую погоду при среднесуточной температуре воздуха не ниже 5 °С. | СНиП 3.06.03-85 п.8.10. |
| Максимальная толщина Н уплотняемого слоя для легкоуплотняемого материала не должна превышать 0,3 м (рис.1). | СНиП 3.06.03-85 п.п.8.11., 7.1., таб.5 |
| Приготовление и укладка каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, при среднесуточной температуре воздуха в пределах от 5 °С до минус 15 °С должны осуществляться с принятием специальных мер: утепление основания; подогрев воды и заполнителей; введение в смесь водных растворов хлористых солей. | СНиП 3.06.03-85 п.8.15. |

Таблица 4

| Категория дороги | Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы задания вертикальных отметок | с автоматической системой задания вертикальных отметок |  |
|  | Расстояние между точками, м |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |  |
| I, II, III | 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | СНиП 3.06.03-85 п.14.5., таб.17. |