|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |
| Разработал | Кузнецов В. |  |  | Термопрофили гнутые оцинкованные для строительных конструкций Технические условия | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил | Осокин В.М. |  |  |  | А |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ООО «ЗЛСП" |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |
| Утвердил | Свистунов С. |  |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

|  |  |  |  |  | ТУ 1122-004-25386609-2004 | Лист 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |
| Инв № подл | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

# Text boxes

1    Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Термопрофили должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации.

1.1.2 Установочные размеры должны соответствовать конструкторской документации (приложения  А,Б,В,Г,Д,Е).

1.1.3 Внешний вид термопрофилей должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному в соответствии с ГОСТ 15.009.Поверхности деталей должны быть чистыми. Трещины,  глубокие риски  и  вмятины на поверхности термопрофилей не допускаются. Допускаются незначительная шероховатость, забоины,  мелкие риски,  и отдельные волосовины которые не должны  выводить толщину стенки поперечного сечения термопрофиля за пределы допускаемых отклонений.

1.1.4 Масса термопрофилей не должна превышать указанную в соответствующих чертежах  (приложение Ж).

1.1.5  Термопрофили следует изготавливать из тонколистовой оцинкованной  стали, поставляемой в рулонах по ГОСТ 14918. Категорию поставки указывают в заказе на термопрофили.

.

1.1.6 Местная кривизна термопрофилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины термопрофиля. Общая кривизна  не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны (на 1 м длины) на длину термопрофиля  в метрах.

1.1.7 Скручивание термопрофилей вокруг продольной оси не должно превышать  5 º.

1.1.8 Серповидность термопрофилей не должна превышать 1мм на 1 м ,при длине термопрофилей до 6 м.

1.1.9 Термопрофили должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение  от перпендикулярности плоскости реза  к оси термопрофиля не должно  выводить профиль за номинальные размеры по длине.

Настоящие технические условия распространяются на термопрофили гнутые оцинкованные   (в дальнейшем - термопрофили),  предназначенные для строительных  конструкций, а также в других отраслях промышленности.

Термопрофили изготавливают на специализированных станах путем формирования стальных оцинкованных листов толщиной от 0,7….1,5 мм с последующим устройством перфорации. Термопрофили изготавливаются длиной от 0,5 до 8 м.

Перечень термопрофилей на которые распространяются настоящие технические условия:

- ТПП-100;

- ТПП-200;

- ТПС-100;

- ТПС-200;

- ПП-100;

- ПП-200;

- ПС-100;

- ПС-200;

- ПШ;

Термопрофили применяют в соответствии с требованиями проектной документации на здания и сооружения в  Ι – ΙΙΙ климатических райнах.

Пример записи термопрофилей в других  документах и при заказе:

«Термопрофиль ТПП 100х1,5/ С235 ТУ 1122-004-25386609-2004»

«Термопрофиль ТПС 100х1,5/ С235 ТУ 1122-004-25386609-2004»

Ссылочные нормативные документы приведены в приложении А.

5.  Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 7566.

6   Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие  термопрофилей  требованиям настоящих  технических  условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия  12  месяцев  со  дня продажи через розничную торговую сеть.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия - три года со дня выпуска при условии хранения согласно настоящим техническим условиям.

1.1.10 Волнистость не должна превышать 1,5 мм по длине прямолинейного участка.

1.1.11 Предельные отклонения по толщине стенки термопрофилей должны  соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки по ГОСТ 14918. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

1.1.12 Предельные отклонения по высоте термопрофиля не должны превышать ± 1,0 мм.

1.1.13 В поперечном сечении термопрофиля отклонения от угла 90º не должны превышать ± 1º 30´.

1.1.14 Предельные отклонения по длине термопрофилей  мерной и кратной мерной длины не должны быть более 60 мм.

1.2. Маркировка

1.2.1 Маркировка – по ГОСТ 7566 с учетом ГОСТ 51121. Маркировка наносится на ярлык, который прочно крепится к пакету со стороны удобной для просмотра. Материал ярлыков, их крепление должны обеспечивать их сохранность при транспортировании и разгрузке.

1.2.2 Маркировка должна быть четкой, прочной, несмываемой и содержать следующее:

-    наименование товара;

-    дату изготовления;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- длину и  количество профилированных листов в пакете;

- теоретическую массу пакета;

- номер пакета в партии;

- наименование страны изготовителя;

- наименование фирмы ;

3.2 Квалификационные (К), приемо-сдаточные (С) и периодические (П) ис

пытания проводятся в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

|  |  | Номер пункта ТУ | Виды испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Требования | Методы испытаний |  |
|  |  |  | К | С | П |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверка на соответствие КД | 1.1. 1 | 4.1 | + | + | - |
| 2 | Проверка установочных размеров | 1.1.2 | 4.2 | + | + | - |
| 3 | Проверка внешнего вида | 1.1.3 | 4.3 | + | + | - |
| 4 | Проверка массы | 1.1.4 | 4.4 | + | + | - |
| 5 | Проверка кривизны | 1.1.6 | 4.9 | + | + | - |
| 6 | Проверка скручивания вокруг про- дольной оси | 1.1.7 | 4.9 | + | + | - |
| 7 | Проверка на серповидность | 1.1.8 | 4.10 | + | + | - |
| 8 | Проверка прямолинейности резки | 1.1.9 | 4.7 | + | + | - |
| 9 | Проверка волнистости | 1.1.10 | 4.5 | + | + | - |
| 10 | Проверка поверхности | 1.1.11 | 4.3 | + | + | - |
| 11 | Проверка предельных отклонений по толщине | 1.1.12 | 4.6 | + | + | - |
| 12 | Проверка предельных отклонений по высоте | 1.1.13 | 4.2 | + | + | - |
| 13 | Проверка угла 90º | 1.1.14 | 4.2 | + | + | - |
| 14 | Проверка предельных отклонений по длине | 1.1.15 | 4.7 | + | + | - |
| 15 | Проверка маркировки и упаковки | 1.1.5 |  | + | + | - |

3.3 Квалификационные испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 15.201 с целью подтверждения готовности производства к  выпуску продукции на основе отработанного производственного процесса, обеспечивающего стабильное качество продукции.

3.3.1 Результаты квалификационных испытаний оформляются протоколом и актом комиссии по приемки установочной серии.

3.4 Приемо-сдаточные испытания (ГОСТ 15.309) проводит лицо, ответственное за качество выпускаемой продукции. Отбирается термопрофиль из первого и последнего пакетов одной партии по 3 шт.

Партия - совокупность единиц однородной продукции, изготовленная за ограниченный период времени по единой технической документации, поставляемая одновременно. Количество изделий в партии  не более 200 шт.

3.4.1  При проверке качества поверхности термопрофилей партию считают соответствующей настоящим техническим условиям, если масса термопрофилей с неудовлетворительной поверхностью не превышает 3% от массы партии.

3.4.2 Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют требованиям технических условий.

3.4.3  Если при проверке отобранных термопрофилей окажется хотя бы один не соответсвующие троебованиям настоящего стандарта, следует отобрать удвоенное количество  термопрофилей от той же партии и произвести их повторную проверку.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки производят поштучный контроль.

3.5 Периодические испытания проводятся на изделиях, прошедших приемо-сдаточные испытания . Периодические испытания проводятся один раз в год по ГОСТ 15.309.

3.6 Типовые испытания проводятся при изменении конструкции, материалов, технологии по специальной программе.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер пункта ТУ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.009 | 1.1.3 |
| ГОСТ 14918 | 1.15, 1.111 |
| ГОСТ 7566-94 | 1.2.1, 1.3.1, 5.1 |
| ГОСТ Р51121-97 | 1.2.1 |
| ГОСТ Р 15.201-2000 | 3.3 |
| ГОСТ 15.309-98 | 3.4, 3.5 |
| ГОСТ 18321-73 | 3.5 |
| ГОСТ 7502-98 | 4.2 |
| ГОСТ 427-75 | 4.2, 4.7, 4.10 |
| ГОСТ 164-90 | 4.2 |
| ГОСТ 8026-92 | 4.5, 4.10 |
| ТУ2.034-225-87 | 4.5, 4.10 4.5+ |
| ГОСТ 3749-77 | 4.7 |
| ГОСТ 26433.0-85 | 4.9 4.9+ 4.5+ |
| ГОСТ 26433.1-89 | 4.9 |
| ГОСТ 5378-88 | 4.9 |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм | Номера листов | Всего листов в Док. | Номер докум. | Входящий № сопров. докум. | Подпись | Дата |
|  | Измен. | Замен. | Нов. | Анн. |  |  |  |  |  |

1.3  Упаковка

1.3.1  Термопрофили должны поставляться пакетами с учетом ГОСТ 7566. Термопрофили должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2-3 м длины. Масса пакета – не более 3 т.

1.3.2  Термопрофили в пакете длиной до 6 м включительно должны быть обвязаны не менее чем в двух местах.

1.3.3 Упаковка термопрофилей в пакеты должна обеспечивать возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами без повреждения термопрофилей и с соблюдением  мер безопасности.

1.3.4 Каждое упаковочное место должно иметь упаковочный лист с указанием:

-    надписи «Сделано в России»

- наименования предприятия-изготовителя;

-    адреса предприятия-изготовителя;

-    обозначения и наименования изделия;

-    обозначения настоящих технических условий;

-     количества изделий;

-     количества пакетов;

-     даты упаковки и подписи (штампа) ответственного лица;

3  Правила приемки

3.1 Для проверки  соответствия изделий требований настоящих технических условий проводятся квалификационные , приемо-сдаточные  и периодические  и типовые  испытания.

### Общество с ограниченной ответственностью

«Завод легких стальных профилей»

| 11 2200 |  | Группа В 22 |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Акт приемочной комиссии № |  | Утверждаю Директор ООО «ЗЛСП» С.С. Свистунов |

Термопрофили гнутые оцинкованные для строительных конструкций Технические условия ТУ 1122-004-25386609-2004 Дата введения

Ульяновская область

г. Димитровград

2004

- поверхность оцинкованного проката чистая со сплошным покрытием. Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристализация цинка, местная шероховатость (сыпь), легкие царапины и потертость.

Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если они соответствуют требованиям п. 1.1.5.

4.7 Косина резов  термопрофилей (1.1.9,) измеряют линейкой изиерительной металлической по ГОСТ 427 и угольником поверочным по ГОСТ 3749, установленному одной стороной по крайнему гофру профиля. За результат принимают наибольшее измеренное значение расстояния от термопрофиля до второй стороны угольника.

Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если косина резов не выводит длину  профиля за номинальный размер и предельные отклонения  по длине.

4.8  Контрольная сборка  термопрофилей осуществляется  свободно, без дополнительных механических воздействий.

Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если полностью выполняется пункт 4.8.

4.9 Местную кривизну (1.1.6) и скручивание (1.1.7) проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если полностью выполнены  1.1.6,1.1.7.

4.10 Серповидность (1.1.8) определяется путем установки линейки поверочной   длиной 1 м по ГОСТ 8026 на ребро гофра и набором щупов по ТУ 2.034.-225.

Общая серповидность определяется с помощью струны, закрепленной на плоской горизонтальной поверхности и линейки измерительной металлической по ГОСТ 427.

4.10.2 Термопрофили считаются пригодными, если серповидность  не превышает значений, установленных в п.1.1.8.

4.11  Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если они соответствуют требованиям п.п.1.2,1.3.

4   Методы контроля

4.1 Проверка изделия на соответствие требованиям конструкторской документации (1.1.1) производится в процессе производства.

4.2 Соответствие установочных размеров  (1.1.12, 1.1. 13) проверяется  мерительным инструментом, а именно рулеткой измерительной по ГОСТ 7502, линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164, при чем ширину и высоту термопрофилей измеряют на расстоянии от 40 до 500 мм,а длину по двум сторонам. За результат измерения принимают среднее значение, полученное при трех замерах, при этом результаты каждого измерения должны находится в пределах нормируемых допусков.

Термопрофили считаются выдержавшими испытания, если их размеры находятся в пределах, установленных чертежом.

4.3 Внешний вид изделия (1.1.3) проверяется визуально в сравнении с образцом-эталоном и на соответствие требованиям чертежей.

4.4 Масса изделия (1.1.4)   проверяется взвешиванием на весах. Погрешность - 5 %.

4.5 Волнистость (1.1.11) проверяются путем поочередной установки поверочной линейки длиной 1 м по ГОСТ 8026 на прямолинейную поверхность гофра и на поверхность отгибов крайних полок  и набором щупов по ТУ 2.034-225, которые вставляются между поверочной линейкой и контролируемой поверхностью.

Термопрофили считаются  пригодными, если волнистость непревышает значений, установленных в  1.1.11.

4.6 Прокат (1.1.5.)  считается пригодным для производства термопрофилей, если:

- толщина, марка, свойства заготовки соответствуеют установленным требоаниям;

Приложение Ж

(обязательное)

Масса  1 п/м  термопрофиля

ПП-100 ПП-200 ПС-100 ПС-200 S (мм) 0,7 1,12 кг. 1,70 кг. 1,22 кг. 1,83 кг. 0,8 1,28 кг. 1,94 кг. 1,39 кг. 2,09 кг. 1,0 1,60 кг. 2,43 кг. 1,74 кг. 2,37 кг. 1,2 1,93 кг. 2,92 кг. 2,10 кг. 3,15 кг. 1,5 2,42 кг. 3,66 кг. 2,63 кг. 3,95 кг.

ТПП-100 ТПП-200 ТПС-100 ТПС-200 ПШ S (мм) 0,7 0,83 кг. 1,31 кг. 1,00 кг. 1,17 кг. 0,90 кг. 0,8 0,95 кг. 1,50 кг. 1,14 кг. 1,34 кг. 1,03 кг. 1,0 1,19 кг. 1,87 кг. 1,43 кг. 1,68 кг. 1,28 кг. 1,2 1,44 кг. 2,25 кг. 1,73 кг. 2,02 кг. 1,54 кг. 1,5 1,80 кг. 2,82 кг. 2,17 кг. 2,54 кг. 1,92 кг.