ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВЫПОЛНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ "ПЕНЕТРОН"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ "ПЕНЕТРОН"

Материалы применяются для устройства и восстановления гидроизоляции существующих и находящихся в стадиистроительства монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций всех категорий трещиностойкости марки не ниже М100.

Некоторые примеры сооружений, где используются материалы системы "ПЕНЕТРОН":

Гидротехнические сооружения:

Резервуары (открытые, обвалованные и т.д.)

Бассейны (открытого и закрытого типа)

Колодцы

Доки

Причалы

Конструкции очистных сооружений (аэротанки, отстойники, коллекторы, насосные и т.д.)

Бетонные дамбы

Плотины и т.д.

Объекты жилищного и коммерческого строительства:

Фундаменты

Подвальные помещения

Подземные сооружения (парковки, гаражи, переходы и т.д.)

Балконы

Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли

Лифтовые шахты

Овощные ямы и т.д.

Сооружения промышленного и агропромышленного назначения:

Производственные помещения

Бассейны градирен

Хранилища

Дымовые трубы

Шахты

Бункеры

Бетонные сооружения, подверженные агрессивному воздействию и т.д.

Объекты ГО и ЧС:

Убежища

Пожарные резервуары и т.д.

Объекты энергетического комплекса:

Бассейны выдержки ОЯТ

Насосные станции

Хранилища ОЯТ

Каналы

Эстакады топливоподачи

Кабельные тоннели

Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию и т.д.

Объекты транспортной инфраструктуры:

Тоннели (автомобильные, железнодорожные, пешеходные и т.д.)

Метрополитены

Элементы мостов и дорог и т.д.

Общие сведения

Система материалов ПЕНЕТРОН

Типовые узлы

1. Существующая монолитная конструкция.

2. Гидроизоляция мест вводов коммуникаций, перекрытий из пустотных плит.

3. Устройство горизонтальной гидроизоляции.

4. Гидроизоляция конструкций из бетонных блоков.

5. Гидроизоляция по кирпичной стене (изнутри).

6. Монолитная конструкция из бетона с добавкой "Пентрон Адмикс".

7. Гидроизоляция по кирпичной стене (снаружи).

8. Отсечение капиллярного подсоса при нарушенной гидроизоляции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подготовка бетонной поверхности перед применением материалов системы "ПЕНЕТРОН"

Очистить поверхность бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных химических компонентов материалов системы "ПЕНЕТРОН". Очистку бетонных поверхностей производить при помощи водоструйной установки высокого давления или другим приемлемым механическим способом (например, щеткой с металлическим ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабым раствором кислоты и в течение часа промыть водой. Излишки воды, образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы с водоструйной установкой высокого давления, удалить с помощью специального пылесоса.

По всей длине трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить штрабы "П"-образной конфигурации. Штрабы очистить щеткой с металлическим ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии такового).

Полости напорных течей разделать с помощью отбойного молотка на ширину не менее 25 мм и глубину не менее 50 мм с расширением внутрь (по возможности в форме "ласточкиного хвоста"). Очистить внутреннюю полость течи от рыхлого, отслоившегося бетона.

Внимание! Перед нанесением материалов системы "ПЕНЕТРОН" необходимо тщательно увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

2.2. "ПЕНЕТРОН": приготовление состава

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 граммов воды на 1 кг материала "ПЕНЕТРОН", или 1 часть воды на 2 части материала "ПЕНЕТРОН" по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не допускается.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ "ПЕНЕТРОН"

Перед нанесением материалов системы "ПЕНЕТРОН" необходимо произвести подготовку бетонной поверхности согласно п.2.1.

2.3. Гидроизоляция бетонных элементов конструкций

Внимание! Перед нанесением материалов системы "ПЕНЕТРОН" необходимо тщательно увлажнить бетон.

Вертикальные и горизонтальные (в том числе потолочные) бетонные поверхности с целью устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды необходимо обрабатывать раствором материала "ПЕНЕТРОН".

После подготовки поверхности (п.2.1) нанести раствор материала "ПЕНЕТРОН" (2.2) в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью растворонасоса с насадкой для распыления. Первый слой материала "ПЕНЕТРОН" наносить на влажный бетон. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить.

Внимание! Нанесение раствора материала "ПЕНЕТРОН" должно производиться равномерно по всей поверхности, без пропусков.

Внутренняя гидроизоляция по кирпичной стене

Перекрытие из пустотных плит

Внешняя гидроизоляция по кирпичной стене

Монолитная конструкция

(существующая)

Монолитная конструкция

(строящаяся)

Примечание к варианту "Строящаяся конструкция":

При бетонировании применять бетон проектной прочности с добавкой "ПЕНЕТРОН Адмикс" 1% от массы цемента.

Конструкция из бетонных блоков

Гидроизоляция подземной части сооружения

Гидроизоляция технологических отверстий после удаления опалубки

Строящаяся конструкция

Гидроизоляция технологических отверстий после удаления опалубки

Существующая конструкция

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Методы и средства контроля качества выполненных работ

Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов проникающего действия системы "Пенетрон" должны осуществляться в строгом соответствии с "Технологическим регламентом на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций".

Основным методом контроля качества выполненных работ по устройству или восстановлению гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций является измерение повышения водонепроницаемости ускоренным методом неразрушающего контроля устройством типа "АГАМА" по ГОСТ 12730.5-84 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Замеры необходимо осуществлять до начала гидроизоляционных работ и после их окончания (но не ранее, чем через 28 суток после применения материалов "Пенетрон").

Дополнительным методом контроля качества выполненных работ может служить определение повышения прочности на сжатие ускоренным методом неразрушающего контроля устройством ударного импульса "ОМШ-1" по ГОСТ 22690-88"Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Список рекомендуемого оборудования, инструментов, индивидуальных средств защиты

1. Оборудование:

водоструйный аппарат высокого давления (напряжение - 220 В; мощность - 3100 Вт; давление - 20-150 бар);

водоструйный аппарат высокого давления (напряжение - 380 В; мощность - 8400 Вт; давление - 20-230 бар);

отбойный молоток (напряжение - 220 В; мощность - 1050 Вт; частота - 900-2000 уд./мин);

перфоратор (напряжение - 220 В; мощность - 1000 Вт; частота - 900-2000 уд./мин);

низкооборотистая дрель (напряжение - 220 В; мощность - от 1000 Вт; частота - 250-500 об./мин);

штраборез (напряжение - 220 В; мощность - 2200 Вт; частота - 6000-10000 об./мин);

углошлифовальная машина (напряжение - 220 В; мощность - 1200 Вт; частота - 11000 об./мин);

промышленный пылесос (напряжение - 220 В; мощность - 1100 Вт);

насос дренажный (напряжение - 220 В; мощность - от 2100 Вт);

насос дренажный (напряжение - 380 В; мощность - 6000-8000 Вт);

гравитационная бетономешалка (напряжение - 220 В (380 В); мощность - 1100 Вт - 2200 Вт);

шнековый растворонасос (напряжение - 380 В; мощность - 1900 Вт; максимальное давление подачи 2,0 МПа);

компрессор (напряжение - 380 В; мощность - 2200 Вт; производительность 250 л/мин).

2. Инструменты:

кисть из синтетического ворса "макловица";

щетка с металлическим ворсом (для ручного и механического использования);

шпатель металлический;

таз (ведро) на 5-7 л из мягкого пластика;

молоток;

зубило;

терка;

кельма;

совок;

безмен;

мерная емкость для воды;

алмазный диск по железобетону;

долото для отбойного молотка.

3. Индивидуальные средства защиты:

перчатки резиновые химстойкие;

перчатки х/б;

респиратор;

защитные очки;

спецодежда из плотной ткани;

резиновые сапоги.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ по устройству гидроизоляции следует руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", Часть 2.

При очистке поверхностей с помощью кислоты необходимо работать в предохранительных очках, резиновых перчатках и спецодежде из плотной ткани.

Работы по смешиванию и нанесению растворов производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу, при попадании - промыть водой.

При выполнении гидроизоляционных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов.

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных выше, безопасность гидроизоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по охране труда:

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических и химических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте;

- особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях.

Рабочие места для выполнения гидроизоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для подъема на них, соответствующими требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", Часть 1.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход материала "ПЕНЕТРОН" в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м до 1,1 кг/м. Увеличение расхода материала "ПЕНЕТРОН" от 0,8 кг/м до 1,1 кг/м возможно на неровных поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

Технические условия "Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы "ПЕНЕТРОН" ТУ 5745-001-77921756-2006.

Технические условия "Прокладка гидроизоляционная "Пенебар" ТУ 5772-001-77919831-2006".

СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. НИИЖБ.

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные.

ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 10060.0-95. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний защитных покрытий.

ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 31189-2003. Смеси сухие строительные. Классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011