МОНТАЖ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ

Рис.1

Таблица 1

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Величина зазоров между секциями фундаментов и звеньями (от проектной величины). Зазоры между звеньями и секциями фундаментов труб должны быть в одной плоскости | 1: Не должна превышать ±5 мм. | СНиП 3.06.04-91 п.6.68., таб.17 |
| Отклонение продольной оси трубы в профиле и в плане (при условии отсутствия участков застоя воды) | 2: Не более 30 мм. | СНиП 3.06.04-91 п.6.68., таб.17 |
| Относительные смещения смежных железобетонных и бетонных элементов | Не более 10 мм. | СНиП 3.06.04-91 п.6.68., таб.17 |

Таблица 2

| Входной контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Отклонение фактических размеров звеньев от номинальных, приведенных в чертежах типовых конструкций | 3: Отклонения по длине от +5 мм до минус 10 мм; 4: Отклонения по толщине стенок от +10 мм до минус 5 мм; Отклонения по внутреннему диаметру (ширине, высоте) не более ±10 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.1. |
| Отклонения фактических размеров от номинальных для звеньев высшей категории качества | 3 и 4: Отклонения по длине и толщине не более ±5 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.1. |
| Для звеньев, изготавливаемых в формах с внутренним конусообразным вкладышем, отклонение по толщине стенок относится к верхнему (во время формования) торцу звена. Конусность внутренней поверхности форм (разность диаметров звена) не должна превышать 0,01 ее длины. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.1. |
| Звенья круглых труб по всей длине должны иметь правильную цилиндрическую или коническую (для оголовков) форму, а звенья прямоугольных труб - призматическую. Допуск прямолинейности поверхности круглых звеньев, измеряемый по образующей, не должен превышать 5 мм на 1 м длины звена. Искривление лицевой поверхности (неплоскостность) звеньев прямоугольных труб не должно превышать 0,005 наибольшего размера стороны трубы. Для звеньев высшей категории качества искривление по поверхности не должно превышать 3 мм на 1 м длины звена круглой трубы или 0,003 наибольшего размера стороны прямоугольной трубы. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.2. |
| Плоскости торцов звена должны быть перпендикулярны к его продольной оси. Допускается перекос торцевой плоскости звена не более 5 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.3. |
| Отклонение фактической толщины защитного слоя бетона от номинальной, указанной в чертежах типовых конструкций звеньев, не должно превышать ±5 мм. Для звеньев высшей категории качества отклонение фактической толщины защитного слоя бетона от номинальной не должно превышать ±3 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.5. |
| Качество наружных и внутренних поверхностей звеньев должно соответствовать категории А6 по ГОСТ 13015.0-83: диаметр или наибольший размер раковины - 15 мм; высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины - 5 мм; глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности конструкции - 10 мм; суммарная длина околов бетона на 1 м ребра - 100 мм. Для звеньев высшей категории качества околы бетона на внутренних ребрах торцов труб не допускаются. | ГОСТ 24547-81 п.2.6.1. ГОСТ 13015.0-83 п.13.1., таб.3. ГОСТ 24547-81 п.2.6.1. |
| ________________ Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Трещины в бетоне звеньев не допускаются. Местные поверхностные усадочные трещины шириной не более 0,1 мм, а для звеньев высшей категории качества - не более 0,05 мм не являются основанием для браковки при условии соблюдения требований п.4.10. ГОСТ 24547-81 | ГОСТ 24547-81 п.2.6.2. |
| Отклонения монтажных петель от номинального положения, указанного в чертежах типовых конструкций звеньев, не должны превышать: в плане ±20 мм; по длине выпуска из плоскости звена от 0 до минус 10 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.4. |
| Отклонения фактических размеров арматурных каркасов от номинальных, указанных в чертежах типовых конструкций звеньев, не должны превышать: по расстоянию между отдельными стержнями рабочей арматуры в ряду (при условии сохранения проектного количества на 1 пог.м на всю длину звена) - от +5 до минус 10 мм; по расстоянию между рядами рабочей арматуры - ±5 мм; по расстоянию между хомутами в сварных каркасах - ±10 мм; по расстоянию между хомутами в вязаных каркасах - ±15 мм; по высоте - ±5 мм; по остальным наружным размерам - ±10 мм. | ГОСТ 24547-81 п.2.5.6. |