#G0

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление и установка деталей из кровельной листовой стали

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Изготовление из кровельной листовой стали колпаков или дефлекторов, установка и укрепление их на дымовых или вентиляционных трубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

1. Подготовки конструкций под отделку

Дымовые и вентиляционные трубы должны быть сложены, согласно проекту и иметь правильные геометрические формы; кладка должна быть вполне окрепшей.

2. Готовой продукции

Изготовленные изделия должны иметь правильные геометрические формы, соответствующие чертежам.

Укрепление изделий к трубам должно быть вполне надежным, полностью   исключающим   возможность срыва изделий ветром.

ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

1. Организация рабочего места

При заготовке картин в центральной заготовительной мастерской устанавливают высокопроизводительный станок для заготовки картин рядового покрытия системы  Когана. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской показана на #M12293 0 854900180 4292996645 79 2282044296 3098120153 4292996645 80 4142243354 2225рис. 3#S.

Рис. 1. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской

1 - сортировка стали;

2 - стол для стали;

3 - станок Когана;

4 - станок для заготовки желобов и свесов;

5 - готовая продукция (упаковка)

Установку изделий на трубы высотой не более 1,5 м производят непосредственно с кровли; при большей высоте труб установка производится с подмостей, если уклон кровли превышает 6°, и с приставных лестниц на кровлях, имеющих уклон менее 6°.

2. Оборудование, приспособления, инструменты

Киянка; большой молоток; малый молоток; ножницы ручные; ножницы половые; зубило кровельное; бородок; ящик для инструмента; метр складной.

Рис. 2. Малый кровельный молоток

Рис. 3. Зубило кровельное

Рис. 4. Ящик для кляммер и инструмента

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Технические условия на производство работ

Колпаки на дымовые и вентиляционные трубы (#M12293 0 854900180 4292996645 81 1704117026 2822 1532457329 3325398575 4292996645 82рис. 5#S) изготовляют из стали весом не менее 4 кг в листе.

Рис. 5. Колпак на дымовой трубе

Рис. 6. Конусообразный зонтик

Рис. 7. Пирамидальный зонтик

Фартук колпака должен плотно охватывать кирпичную кладку трубы.

Прикрепление колпака к трубе производят мягкой проволокой диаметром 1-1,2 мм к гвоздям, забитым в швы кирпичной кладки.

Конусообразные (#M12293 0 854900180 4292996645 82 2678406775 3475455950 4292996645 83 3073837359 3475455950рис. 6#S) и пирамидальные (#M12293 1 854900180 4292996645 83 3073837359 3475455950 3346816516 511713200 2939343171 2805723628рис. 7#S) зонтики на дымовые и вентиляционные трубы изготовляют из стали весом не менее 4 кг в листе.

Прикрепление зонтика к кирпичной трубе производят мягкой проволокой толщиной 1-1,2 мм к гвоздям, вбитым в кирпичную кладку.

Каркас дефлектора Григоровича (#M12293 2 854900180 4292996645 84 1346053160 2491892138 4292996645 85 1346053160 1696392133рис. 8#S) должен быть изготовлен из стали 3 х 25 мм.

Для приготовления дефлекторов Грове (#M12293 3 854900180 4292996645 85 1346053160 1696392133 78 1085578872 3559810911 4255690997рис.9#S) применяется сталь весом не менее 4 кг в листе.

Прикрепление дефлекторов производят к болтам, заложенным в швы кирпичной кладки.

Рис. 8. Дефлектор Григоровича

Рис. 9. Дефлектор Грове

2. Последовательность выполнения операций

1) При изготовлении и установке колпаков.

Разметка и резка листов стали;

заготовка загибов;

соединение листов в картины;

выгибание картин в форму;

соединение частей в форму;

установка колпака на место с укреплением его.

2) При изготовлении и установке зонтиков.

Разметка и резка листов стали;

заготовка загибов;

соединение листов в картины;

выгибание картин в форму;

соединение частей в форму;

гнутье фасонных частей;

разметки и рубка полосовой стали;

пробивка отверстий для заклепок;

клепка (холодная);

установка зонтиков на место с укреплением их.

3) При изготовлении и установке дефлекторов.

Разметка и резка листов стали;

заготовка загибов;

выгибание частей в форму;

рубка и гнутье полосовой стали;

пробивка отверстий для заклепок;

соединение фасонных частей в форму;

клепка (холодная);

установка дефлектора на место с укреплением его.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Изготовление и установка колпаков и зонтиков производит 1 кровельщик IV разряда, дефлектора - 1 кровельщик V разряда.

Нормы времени, расценки на изготовление и установку и нормы выработки

Таблица 1

| #G0 Наименование изделий | Нормы времени | Нормы выработки | Расценки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для Х пояса | для .... пояса |
| Колпаки |  |  |  |  |
| При одном канале в трубе | 14,5 | 5,5 | 26-40 |  |
| Добавляют на каждый следующий канал сверх первого | 4,4 |  | 8-00 |  |
| Зонтики конусообразные диаметром до 22 см | 4,2 | 19,0 | 7-64 |  |
| Зонтики пирамидальные при одном-двух каналах в трубе | 8,8 | 9,0 | 16-00 |  |
| Добавляют на каждые следующие два канала | 4,3 | - | 7-83 |  |
| Дефлекторы |  |  |  |  |
| При сечении каналов 14 х 14 см | 28 | 2,86 | 57-80 |  |
| При сечении каналов 14 х 27 или 20,5 х 20,5 см | 41,0 | 1,95 | 84-60 |  |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

На кровле с уклоном более 6° запрещается устанавливать колпаки, зонты, дефлекторы на трубах с приставных лестниц, поставленных на обрешетку или кровлю; для этих работ обязательно устройство подмостей.

При производстве работ на крышах мокрых, покрытых льдом или инеем, имеющих уклон более 6°, рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами с веревками. Администрация должна строго следить, чтобы кровельщики выполняли работы, привязывая веревку к какой-либо прочной части здания. Эти же правила обязательны при работах на крышах с уклоном более 20° при любом состоянии крыши.

При производстве работ на крышах с уклоном более 6° необходимо при укладывании на обрешетке материалов закреплять их, чтобы не допустить скатывания материалов по уклону или сдувания их ветром.

При производстве работ на крутых крышах обязательно также применение переносных стремянок шириной не менее 25 см с нашитыми сверху планками или лестниц, укрепленных так, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности.

При производстве работ на плоских крышах по краям их должно быть устроено временное ограждение с бортовой доской.

При производстве работ на краю крыши (обшивка карниза, парапета и т. п.) пользование предохранительным поясом с веревкой обязательно независимо от величины уклона крыши и ее состояния.

До начала кровельных работ на крыше необходимо удостовериться в исправном состоянии обрешетки.

Ежедневно по окончании работ крыши должны очищаться от остатков материала и мусора.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Нормы расхода материалов для изготовления 10 колпаков

Таблица 2

| #G0Материалы | Единица измере- ния | Количество каналов в трубе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь кровельная | лист/кг | 12,9/51,6 | 16,7/66,8 | 20,6/82,4 | 24,3/97,2 | 28,2/112,8 |
| Проволока отожженная 1 - мм | лист/кг | 0,25 | 0,32 | 0,51 | 0,63 | 0,75 |
| Гвозди 100 мм | лист/кг | 0,57 | 0,85 | 1,15 | 1,49 | 1,71 |
| Вес материалов | лист/кг | 52 | 68 | 84 | 99 | 115 |

Нормы расхода материалов для изготовления 10 зонтиков

Таблица 3

| #G0 Материалы | Единица измерения | Конусооб- разный диаметр 22 м | Пирамидальные при количестве каналов в трубе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь кровельная проолифленная 4- кг | лист/кг | 3,5/14,0 | 12,7/50,8 | 18,0/72,0 | 22,8/91,2 | 25,0/100,0 | 29,6/118,4 |
| Сталь полосовая 3 х 24 мм | лист/кг | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 7,1 | 7,2 | 9,4 |
| Заклепки 5 - мм | шт. | 61 | 82 | 82 | 122 | 122 | 163 |
| Вес материалов | кг | 19,0 | 57,0 | 79,0 | 101,0 | 110,0 | 132,0 |

Нормы расхода материала для изготовления 10 дефлекторов

Таблица 4

| #G0Материалы | Единица измерения | Дефлектор Грове для каналов сечением | Дефлектор Григоровича для каналов сечением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14х14 | 14х27 или 20,5х20,5 | 14х14 | 14х27 или 20,5х20,5 |
| Сталь кровельная проолифленная 4 - кг | лист/кг | 6,5/26,0 | 14,3/57,2 | 7,4/29,6 | 16,0/64,0 |
| Сталь полосовая3х25 - мм | кг | - | - | 5,4 | 5,1 |
| Заклепки 5 - мм | шт. | 40,8 | 40,8 | 122,4 | 122,4 |
| Гвозди 100 - мм | кг | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 081 |
| Вес материалов | кг | 28,0 | 59,0 | 39,0 | 73,0 |