УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ (ПОКРЫТИЙ).
УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Условные обозначения:

b - ширина основания под рельс-формы

Рис.1

Таблица 1

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Отклонения отметок рельс-форм после обкатки | 1: Не должны превышать ±5 мм. | СНиП 3.06.03-85 п.12.16. |
| Разность высоты звеньев рельс-форм на стыках | 2: Не должна превышать 2 мм. | ВСН 139-80 п.5.20. |
| Искривление рельс-форм в вертикальной плоскости | 3: Не должно превышать 2 мм. | ВСН 139-80 п.5.20 |
| Искривление рельс-форм в горизонтальной плоскости | 4: Не должно превышать 5 мм. | ВСН 139-80 п.5.20 |

Таблица 2

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Рельс-формы должны быть установлены на спланированное основание шириной b не менее 0,5 м с каждой стороны полосы бетонирования (из щебня, гравия или грунта, укрепленного вяжущими материалами) или на уширенное для этого основание под покрытие (рис.1). | СНиП 3.06.03-85 п.12.16. |
| Рельс-формы следует устанавливать после приемки земляного полотна и основания на участке длиной не менее 500 м. | ВСН 139-80 п.5.21. |
| Снимать рельс-формы следует не ранее 24 часов после укладки бетонной смеси. | СНиП 3.06.03-85 п.12.16 |