МДС 62-1.2000

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по статистической оценке прочности бетона при испытании неразрушающими методами

(Уточненная редакция)

РАЗРАБОТАНЫ Государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" - ГУП "НИИЖБ"

Отв. исполнители: Клевцов В.А., Коревицкая М.Г.

ОДОБРЕНЫ Научно-техническим советом ГУП "НИИЖБ" 15.04.1999 г. Протокол N 4/99

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в ГУП "Центр проектной продукции в строительстве" 15.12.2000 г.

ВВЕДЕНЫ в действие приказом ГУП "НИИЖБ" от 22.01.2001 г. N 7

ИЗДАНЫ ГУП "НИИЖБ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендации разработаны в дополнение к ГОСТ 18105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности".

Рекомендации состоят из одного раздела, посвященного статистической оценке прочности бетона при испытании его прочности неразрушающими методами. Устанавливается, что статистический анализ прочности допускается только в тех случаях, когда для конкретных условий испытаний строится градуировочная зависимость и определяется ее погрешность. Среднее квадратическое отклонение прочности бетона определяется с учетом этой погрешности. Дается методика учета градуировочной зависимости при статистической оценке прочности бетона.

Разработчики:

Доктор техн. наук, проф. В.А.Клевцов

Ст. научн. сотр., канд. техн. наук М.Г.Коревицкая

1. Настоящие рекомендации разработаны в дополнение к ГОСТ 18105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности" и предназначены для статистической оценки результатов неразрушающего контроля прочности бетона при авторском надзоре разработчиков данных рекомендаций. В данную редакцию рекомендаций внесены незначительные изменения по сравнению с изданными в 2001 г.

2. Статистическая оценка прочности бетона по результатам неразрушающего контроля применима только в тех случаях, когда прочность бетона определяется по градуировочной зависимости, построенной в соответствии с требованиями ГОСТ 22690-88 и ГОСТ 17624-87, по данным испытаний контрольных образцов неразрушающими методами и под прессом или по данным параллельных испытаний одних и тех же участков методом отрыва со скалыванием и ультразвуковым методом, методом упругого отскока, методом пластических деформаций или методом ударного импульса. При этом среднее квадратическое отклонение градуировочной зависимости  не должно превышать 15% от среднего значения прочности бетона образцов или участков конструкций, использованных при построении градуировочной зависимости, а коэффициент корреляции должен быть не менее 0,7.

Допускается использовать градуировочную зависимость при 20% от средней прочности бетона при разрешении разработчиков настоящих рекомендаций.

3. В случае построения градуировочной зависимости по данным параллельных испытаний одних и тех же участков методом отрыва со скалыванием и другим неразрушающим методом (см. п.2), средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости  определяется по формуле

,

где  - средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной зависимости;

- средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости метода отрыва со скалыванием, принимаемая 0,04 от средней прочности бетона участков, использованных при построении градуировочной зависимости, при анкерном устройстве с глубиной заделки 48 мм; 0,05 средней прочности - глубиной 35 мм; 0,06 средней прочности - глубиной 30 мм и 0,07 средней прочности - глубиной 20 мм.

4. Статистическая оценка прочности бетона при построении градуировочной зависимости по приложению 7ГОСТ 17624-87 и уточнении градуировочной зависимости по приложению 9 ГОСТ 22690-88, а также при применении приборов градуированных в единицах прочности бетона, не допускается.

5. В тех случаях, когда в качестве единицы прочности бетона может быть принята конструкция или зона конструкции, среднее квадратическое отклонение прочности бетона  определяется по формуле

,

где  - среднее квадратическое отклонение прочности бетона, полученное по данным испытаний неразрушающими методами;

- количество участков испытаний, которое рекомендуется принимать 4 при . При , рекомендуется принимать 6.

В случае, когда за единичное значение прочности бетона принимается прочность бетона на контролируемом участке

,

где  - количество участков испытаний в конструкции

- коэффициент корреляции градуировочной зависимости.

7. Количество участков испытаний "" рекомендуется принимать не менее 15 при средней прочности бетона до 20 МПа; 20 - при средней прочности бетона до 30 МПа и 25 - при средней прочности бетона 30 МПа и выше. Количество участков может быть меньше, однако при этом будет иметь место завышение , что ведет к занижению класса бетона.

8. При , коэффициента корреляции 0,9 и средней прочности бетона не более 30 МПа, допускается определять  по эмпирической формуле

9. Класс бетона по прочности на сжатие определяется по формуле ,

где  - средняя прочность бетона в МПа конструкции, участка или группы конструкций по данным испытаний неразрушающими методами;

- коэффициент требуемой прочности, принимаемый по табл.2 ГОСТ 18105 в зависимости от .

10. Приближенное значение класса бетона допускается определять без статистической обработки, принимая его равным 80% от средней прочности бетона конструкции, участка или группы конструкций, но не более минимального частного значения прочности бетона участка.

11. Значение условного класса бетона отдельной зоны конструкции или отдельной конструкции, в которой невозможно осуществить количество испытаний требуемое по п.7 настоящих рекомендаций, а прочность бетона отдельных участков отклоняется от средней прочности бетона или участка не более чем на 5%, определяется по формуле

,

где  - средняя прочность бетона участка или средняя прочность бетона конструкции;

- коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от числа измерений.

Таблица

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,18 | 2,78 | 2,57 | 2,45 |

12. Значение класса бетона, определенное по п.п.9 и 10, должно быть не менее минимального частного значения прочности из числа использованных при определении  или .