СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

ТУ 5742-020-02495285-96 Раствор штукатурный.

ТУ 5744-001-05305951-95 Смеси известково-песчаные штукатурно-растворные.

ТУ 5745-003-05668056-98 Смеси сухие штукатурные специализированные.

ТУ 5745-001-46478149-99 Смеси сухие строительные штукатурно-плиточные клеевые, универсальные, шпаклевочные, кладочные и монтажные.

ТУ 5745-005-368874298-96 Смеси сухие (клеящие, кладочные, выравнивающие).

ТУ 5745-004-11322110-97 Смеси сухие цементно-песчаные, специализированные для производства штукатурных работ.

ТУ 5745-001-42645900-97 Сухие штукатурные и кладочные смеси, цементно-песчаные растворы.

ТУ 5745-001-03986987-97 Смесь штукатурная сухая.

ТУ 5845-429-03986987-94 Смесь штукатурная сухая СШС-1.

ТУ 5745-001-11164874-96 Смеси сухие "Витанит-компан" растворов строительных.

ТУ 5745-001-50876007-99 Смеси сухие строительные (плитонит Т и ТВ, З).

ТУ 5745-003-46434927-2000 Сухие штукатурные смеси.

ТУ 5745-001-07828469-97 Смеси сухие цементные, цементно-известковые, известково-песчаные.

ТУ 5745-002-02069579-97 Смеси растворные сухие известково-песчаные.

ТУ 5745-011-12027642-97 Сухие растворные смеси.

ТУ 5745-011-04001508-97 Сухие гипсовые смеси (СГС).

ТУ 5744-008-03515377-98 Смеси строительные гипсовые сухие.

… Технические условия на штукатурные растворы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных.

Штукатурные работы следует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.04.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества работ и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Штукатурные работы должны выполнять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение отделочных работ в Федеральных или региональных лицензионных органах.

Штукатурные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению отделочных работ.

Производству штукатурных работ должны предшествовать:

- разработка проектов производства штукатурных работ; разработка (или привязка типовых) технологических карт и схем операционного контроля качества выполнения штукатурных работ;

- завершение и надлежащее оформление всех предусмотренных проектом предшествующих общестроительных и специальных работ (до устройства чистых полов);

- входной контроль проектно-сметной документации, штукатурных растворных и сухих смесей;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Входной контроль растворных и сухих штукатурных смесей должен производиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные смеси в порядке, предусмотренном проектом, технологическими картами или другой технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Входной контроль должен предотвратить поступление в производство растворных и сухих штукатурных смесей, не отвечающих требованиям проекта и соответствующей нормативной документации.

Технические требования к растворным и сухим штукатурным смесям согласно ГОСТ 28013-98*, СНиП 3.03.01-87 и СП 82-101-98 приведены в данном альбоме в схеме операционного контроля "Входной контроль облицовочных и штукатурных растворов".

Для обычных штукатурок применяют цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые, гипсовые и глиноизвестковые растворы.

Выбор и применение растворов для обычных штукатурок в зависимости от влажностных условий, в которых будут находиться в период эксплуатации здания и сооружения, помещения и отдельные конструктивные элементы, следует производить в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Условия эксплуатации помещений и конструкций | Наименование растворов |
| --- | --- |
| Помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., подвергающиеся систематическому увлажнению | Цементные и цементно-известковые |
| Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению: наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия | Известковые и цементно-известковые |
| наружные и внутренние каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом) | Известково-гипсовые и глиноизвестковые |
| внутренние деревянные и гипсовые стены и перегородки | Известково-гипсовые и гипсовые |

Применение вяжущих для растворов в зависимости от вида штукатурки производится по данным нижеследующей таблицы.

| Вид штукатурки | Вид оштукатуриваемых поверхностей | Наименование вяжущих |
| --- | --- | --- |
| Наружная - для стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя - для стен, перегородок и перекрытий, в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% | Каменные и бетонные | Пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент марок 300 - 400 |
| Наружная - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% | Каменные и бетонные | Известь, известково- шлаковые и т.п., местные вяжущие, портландцемент марки 300 |
|  | Деревянные и гипсовые | Смесь извести с гипсом, глиной |
| Внутренняя - для стен, перерегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% | Каменные и бетонные | Известь, известь с добавкой гипса, портландцемент марки 300, глина |

Заполнителем растворов для обычных штукатурок применяют песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93*. Размер зерен песка для подготовительных слоев обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм, для отделочного слоя (накрывки) - 1,2 мм.

Растворы для обычных штукатурок должны быть процежены и иметь на месте применения следующую подвижность - глубину погружения стандартного конуса, см:

раствор для грунта 7-8 (марка по подвижности Пк2);

раствор для набрызга:

при ручном нанесении 8-12 (марка по подвижности Пк3);

при механизированном способе нанесения 9-14 (марка по подвижности Пк4);

раствор для накрывки:

без применения гипса 7-8 (марка по подвижности Пк2);

с применением гипса 9-12 (марка по подвижности Пк3).

Для повышения подвижности штукатурных растворов следует применять добавки-пластификаторы.

Для увеличения времени начала схватывания растворов с добавками гипса в их состав следует вводить замедлители схватывавания согласно нижеприведенной таблице.

| Наименование замедлителя | Вид применяемого замедлителя | Количество замедлителя на сухое вещество, % |
| --- | --- | --- |
| Мездровый и костный клей | Водный раствор | 0,2-0,5 |
| Гашеная известь | Тесто плотностью 1400 кг/м | 5-20 |
| Квасцы | Водный раствор | 5-20 |
| Бура | Водный раствор | 5-20 |
| Клееизвестковый состав 1:0,5:8,5 (клей:известковое тесто:вода) | Водный раствор | 0,2-0,5 |

Составы растворов (по объему) для обычных штукатурок устанавливаются с учетом их назначения и условий эксплуатации здания или сооружения.

Вид и состав раствора для подготовительных слоев наружных и внутренних штукатурок (обрызг и грунт) приведены в нижеследующей таблице.

| Вид оштукатуриваемой поверхности | Вид и состав раствора |
| --- | --- |
|  | цементного | цементно-известкового | известкового | известково-гипсового |
| Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% Для обрызга |
| Каменные и бетонные | От 1:2,5 до 1:4 | От 1:0,3:3 до 1:0,5:5 | - | - |
| Для грунта |
| Каменные и бетонные | От 1:2 до 1:3 | От 1:0,7:2,5 до 1:1,2:4 | - | - |
| Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% Для обрызга |
| Каменные и бетонные | - | От 1:0,5:4 | От 1:2,5 | - |
| Деревянные и гипсовые |  | до 1:0,7:6 | до 1:4 | От 1:0,3:2 до 1:1:3 |
| Для грунта |
| Каменные и бетонные | - | От 1:0,7:3 | От 1:2 | - |
| Деревянные и гипсовые |  | до 1:1:5 | до 1:3 | От 1:0,5:1,5 до 1:1,5:2 |

Вид и состав раствора для отделочного слоя (накрывки) наружных и внутренних штукатурок следует принимать по нижеследующей таблице.

| Вид грунта оштукатуриваемых поверхностей | Вид и состав раствора |
| --- | --- |
|  | цементного | цементно-известкового | известкового | известково-гипсового |
| Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% |
| Цементный и цементно-известковый | От 1:1 до 1:4 | От 1:1:1,5 до 1:1,5:2 | - | - |
| Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% |
| Цементный и цементно-известковый | - | От1:1:2 до 1:1,5:3 | - | - |
| Известковый и известково-гипсовый | - | - | От 1:1 до 1:2 | От 1:1:0 до 1:1,5:0 |

Известь в растворах должна применяться для обычных штукатурок в виде теста плотностью 1400 кг/м. При применении известкового теста или молока плотностью большей или меньшей 1400 их количество по объему определяется умножением объема известкового теста плотностью 1400 кг/м на коэффициент, приведенный в нижеследующей таблице.

| Плотность | Коэфф. |
| --- | --- |
| 1,50 | 0,80 |
| 1,49 | 0,81 |
| 1,48 | 0,83 |
| 1,47 | 0,85 |
| 1,46 | 0,87 |
| 1,45 | 0,89 |
| 1,44 | 0,90 |
| 1,43 | 0,93 |
| 1,42 | 0,95 |
| 1,41 | 0,97 |
| 1,40 | 1,00 |
| 1,39 | 1,02 |
| 1,38 | 1,05 |
| 1,37 | 1,08 |
| 1,36 | 1,11 |
| 1,35 | 1,14 |
| 1,34 | 1,17 |
| 1,33 | 1,21 |
| 1,32 | 1,25 |
| 1,31 | 1,29 |
| 1,30 | 1,33 |
| 1,29 | 1,38 |
| 1,28 | 1,43 |
| 1,27 | 1,48 |
| 1,26 | 1,54 |
| 1,25 | 1,60 |
| 1,24 | 1,67 |
| 1,23 | 1,74 |
| 1,22 | 1,82 |
| 1,21 | 1,90 |
| 1,20 | 2,00 |
| 1,19 | 2,10 |
| 1,18 | 2,22 |
| 1,17 | 2,35 |
| 1,16 | 2,50 |
| 1,15 | 2,66 |
| 1,14 | 2,86 |
| 1,13 | 3,08 |
| 1,12 | 3,33 |
| 1,11 | 3,54 |
| 1,10 | 4,00 |

Допускается применение в цементно-известковых растворах для обычных штукатурок вместо извести цементной пыли с соотношением цемента и цементной пыли 1:1. Указанное соотношение зависит от сорта извести и активности цементной пыли и должно уточняться на пробных замесах.

Для наружной штукатурки стен зданий, не подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки стен, перегородок и перекрытий с относительной влажностью воздуха помещений до 60% допускается применение вместо цементно-известковых растворов цементно-глиняных при дозировке глины в виде теста с глубиной погружения стандартного конуса 13-14 см. Отношение объема глиняного теста к объему цемента не должно быть более 1,5:1. При применении вместо теста глиняного порошка грубого помола его дозировка должна производиться при тощей глине в таком же количестве, как и теста, при глине средней жирности дозировка по сравнению с объемом теста уменьшается на 15%, а при жирной глине - на 25%.

Жирность глины определяется по плотности теста при величине погружения в него стандартного конуса на 13-14 см.

Характеристика глины по жирности и плотности глиняного теста приведена ниже.

| Вид глины | Плотность, кг/м, глиняного теста при погружении в него стандартного конуса на 13-14 см |
| --- | --- |
|  | средняя | максимальная |
| Жирная с содержанием песка до 5% | 1350 | 1400 |
| Средней жирности с содержанием песка до 15% | 1450 | 1500 |
| Тощая или суглинок с содержанием песка до 30% | 1450 | 1500 |

Для оштукатуривания стен из грунтовых материалов в сухом климате при относительной влажности воздуха помещений не выше 60% могут применяться глиняные растворы, приведенные в нижеследующей таблице.

| Состав раствора | Вид добавки | Состав раствора по объему (глиняное тесто:добавки:песок) | Марка раствора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сухом климате | в умеренном влажном климате |
| Глиняный: |  |  |  |  |
| на жирной глине | Без добавки | 1:0:4 | 10 | 2 |
| на глине средней жирности | Без добавки | 1:0:3 | 10 | 2 |
| на тощей глине или суглинке | Без добавки | 1:0:2,5 | 10 | 2 |
| с черными вяжущими | Черные вяжущие (дегти, битумы, пеки) | От 1:0,05:2,5 до 1:0,1:4 | 4 | 4 |
| Примечания 1. Марки растворов в таблице даны для оштукатуривания стен, защищенных от увлажнения, в состоянии естественной влажности. 2. Дозировка песка в глиняных растворах с черными вяжущими принимается в зависимости от жирности глины. 3. Добавка черных вяжущих производится для повышения водостойкости растворов. При применении твердых черных вяжущих предварительно приготовляют эмульсии из глины с черными вяжущими в подогретом состоянии. 4. При применении глины в виде порошка грубого помола следует руководствоваться изложенными выше указаниями. |

При применении для обычных штукатурок цементно-песчаных и известково-песчаных сухих растворных смесей следует руководствоваться данными, приведенными в нижеследующих таблицах.

| Вид оштукатуриваемой поверхности | Наносимый слой штукатурки | Состав раствора по объему (цемент:песок) |
| --- | --- | --- |
| Каменные и бетонные | Обрызг | От 1:2 до 1:3 |
|  | Грунт | От 1:1,5 до 1:2,5 |
|  | Отделочный | От 1:1 до 1:1,5 |

Приведенные выше составы применяются также для наружной штукатурки стен, цоколей, карнизов и других элементов, подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% .

| Вид оштукатуриваемой поверхности | Наносимый слой штукатурки | Состав раствора по объему (известь:песок) |
| --- | --- | --- |
| Каменные и бетонные | Обрызг и грунт | От 1:2 до 1:3 |
|  | Отделочный | От 1:1 до 1:1,5 |

Приведенные выше составы применяются также для наружной штукатурки стен, не подверженных систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60%.

При производстве штукатурных работ в зимнее время в отапливаемых зданиях при температуре воздуха не ниже 10 °С применяются составы растворов такие же, как и в летних условиях.

Штукатурные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

До начала штукатурных работ должны быть произведены следующие работы:

- завершен монтаж конструктивных элементов под устройство штукатурных покрытий и полов;

- завершена прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;

- завершен монтаж сетей электрообеспечения, телефонизации, радиофикации, телевидения и др.,

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; устроены гидроизоляция, тепло-звуко- изоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

- загерметизированы швы между блоками и панелями;

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

- остеклены световые проемы;

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло- водоснабжения и отопления; проведена промывка канализационных трубных разводок и проверка систем вентиляции; создан нормальный температурно-влажностный режим для выполнения штукатурных работ.

Оштукатуривание и облицовку (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

- устройство всех конструкций пола на балконах;

- монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания;

- установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

Штукатурные работы следует выполнять после проверки правильности выполнения предшествующих работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

Штукатурные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающего воздуха и оштукатуриваемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.

При производстве штукатурных работ при температуре воздуха от 5 до 8 °С растворы в момент их нанесения на обрабатываемую поверхность должны иметь температуру не ниже 8 °С.

Для понижения температуры замерзания растворов в их состав следует вводить противоморозные химические добавки (поташ, нитрит натрия, нитрат кальция с мочевиной), обеспечивающие твердение растворов при отрицательных температурах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается.

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Методы очистки и обеспыливания поверхностей основания должны быть установлены в ППР и технологической карте по производству штукатурных работ.

Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и соответствовать проектной.

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

Вертикальность и горизонтальность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, должны проверяться провешиванием по маркам и маякам с помощью отвеса или уровня с рейкой.

Предельные отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать: на один этаж ... 10 мм; на здание высотой более двух этажей - 30 мм. Предельные отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м, не должны превышать 10 мм.

Предельные отклонения от вертикали поверхностей и углов смонтированных панелей несущих стен и объемных блоков не должны превышать 10 мм, крупных блоков несущих стен перегородок, навесных стеновых панелей - 12 мм. Поверхности сборных плит и панелей должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия.

Методы выравнивания обнаруженных при провешивании неровностей должны быть установлены в ППР и технологической карте по производству штукатурных работ.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не должна быть более 8%.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность основания перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ

Растворы штукатурные, готовые к применению, следует доставлять потребителю в транспортных средствах, специально предназначенных для их перевозки.

При согласии потребителя допускается перевозка растворных смесей в бункерах (бадьях).

Применяемые способы транспортирования растворных смесей должны исключать потери вяжущего теста, попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних примесей.

Запрещается перевозка растворных смесей в неприспособленных автосамосвалах, а также в обычных кузовах бортовых автомобилей и выгрузка их на землю.

Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в перегружатели-смесители или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств.

Растворная смесь должна доставляться на строительный объект с учетом возможности ее использования до начала схватывания.

Штукатурная смесь, готовая к применению, отпускаемая в транспортное средство, должна иметь документ о качестве, который должен содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение строительного раствора;

- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;

- марку по прочности на сжатие;

- марку по подвижности (Пк);

- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);

- количество смеси (для растворных смесей, готовых к употреблению), м;

- дату приготовления;

- температуру применения, °С;

- обозначение данного стандарта.

При необходимости документ о качестве может содержать дополнительные данные.

Растворы, содержащие цемент, при отсутствии добавок, изменяющих их свойства, должны быть израсходованы не позднее чем через 2 часа после приготовления, а растворы, не содержащие цемент, - в день приготовления.

Растворы в период срока их годности должны обладать заданной проектной подвижностью и водоудерживающей способностью.

Растворы, расслоившиеся при перевозке, должны быть перемешаны до подачи на рабочее место. Применение схватившихся растворов, не обладающих заданной подвижностью, не допускается. Также не допускается добавлять воду и цемент в схватившиеся растворные смеси.

При производстве работ в жаркую и сухую погоду (при относительной влажности воздуха менее 50% и температуре выше 30 °С) должны обеспечиваться влажностные условия твердения растворов за счет введения в их состав специальных добавок (извести, глины и др.) и смачивания водой каменных стеновых материалов.

Подвижность штукатурных растворов должна быть в пределах, установленных ППР и технологической картой (контроль - измерительный, периодический согласно требований технологической карты, но не реже одного раза в смену, регистрация - в журнале работ).

Расслаиваемость растворной смеси должна быть не более 15% (контроль - измерительный в лабораторных условиях, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в лабораторном журнале).

Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть не менее 90%, глиносодержащих растворов - не менее 93% (контроль - измерительный в лабораторных условиях, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в лабораторном журнале).

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ (наличие актов приемки и актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
|  | - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества штукатурных работ; | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие документов о качестве на поступившие на строительную площадку растворные смеси, готовые к употреблению, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов; | Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |
|  | - внешним осмотром отсутствие признаков начала схватывания раствора, расслоения; - соответствие качества подготовленных поверхностей оснований требованиям проекта и нормативных документов; температурно-влажностный режим в отделываемых помещениях (в зимнее время). | Общий журнал работ |
| Производство штукатурных работ | Контролировать: - соблюдение заданной ПНР технологии выполнения штукатурных работ; - соответствие качества выполненных штукатурных покрытий требованиям проекта и нормативных документов (толщину однослойной штукатурки, толщину каждого слоя многослойных штукатурок, неровности оштукатуренных поверхностей, отклонения от верти кали и горизонтали оштукатуренных поверхностей, отклонения от вертикали и горизонтали оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.д.). | Общий журнал работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие качества выполненных штукатурных работ требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акт приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП - двухметровая рейка, металлическая линейка, металлическая рулетка, отвес, уровень, лабораторные приборы и оборудование |

Температура штукатурных растворов должна быть не менее:

15 °С - при минимальной температуре наружного воздуха от 0 до 5 °С,

10 °С - при минимальной температуре наружного воздуха от 5 °С и выше (контроль - измерительный, периодический согласно требованиям технологической карты, регистрация - в журнале работ).

Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора (прочность на сжатие, морозостойкость, средняя плотность) должны быть обеспечены в проектном возрасте.

За проектный возраст раствора, если иное не установлено в проектной документации, следует принимать, сут:

7 - для растворов, приготовленных без применения гидравлических вяжущих;

28 - для растворов с применением гидравлических вяжущих.

Изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию результаты контрольных испытаний не позднее, чем через 3 сут после их окончания, а в случае неподтверждения нормируемого показателя - сообщить об этом потребителю немедленно.

Потребитель имеет право осуществлять контрольную проверку качества растворной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98* по методикам ГОСТ 5802-86. Периодичность этих испытаний должна быть установлена в технологической карте или другом документе, утвержденном в установленном порядке.

Растворы для обычных штукатурок должны быть процежены.

Растворы должны проходить без остатка через сетку с размерами ячеек:

2,5 мм - для обрызга и грунта;

1,25 мм - для накрывочного слоя и однослойных покрытий

(контроль - измерительный, периодический, 3-4 раза в смену, регистрация - в журнале работ).

Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием должна быть не менее:

0,1 МПа - для внутренних работ (предельные отклонения 10%);

0,4 МПа -для наружных работ (предельные отклонения 10%)

(операционный контроль - измерительный, не менее 3 измерений на 50-70 м поверхности покрытия, регистрация - в лабораторном журнале; приемочный контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия, регистрация - в акте приемки).

УСТРОЙСТВО ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Штукатурные покрытия выполняют простыми, улучшенными и высококачественными.

Последовательность выполнения технологических операций при устройстве штукатурных покрытий приведена в нижеследующей таблице.

| Технологические операции | Штукатурка |
| --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |
| Подготовка поверхности под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка марок | - | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение второго слоя грунта | - | - | + |
| Разравнивание второго слоя грунта | - | - | + |
| Выверка грунта правилом | - | + | - |
| Выверка грунта по маякам | - | - | + |
| Разделка углов (лузг, усенков) | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

Простая штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и слоя грунта, улучшенная состоит из трех слоев - обрызга, слоя грунта и накрывочного слоя, высококачественная штукатурка состоит из четырех-пяти слоев - обрызга, двух (или трех) слоев грунта и накрывочного слоя.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

Допускаемые толщины слоев штукатурного покрытия приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Допускаемая толщина однослойной штукатурки: |  |
| до 20 мм - при применении всех видов растворов, кроме гипсового | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| до 15 мм - из гипсовых растворов |  |
| Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок: |  |
| до 5 мм - обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| до 9 мм - обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) |  |
| до 5 мм - грунта из цементных растворов |  |
| до 7 мм - грунта из известковых, известково-гипсовых растворов |  |
| до 2 мм - накрывочного слоя штукатурного покрытия |  |

Допускаемые неровности оштукатуренной поверхности и отклонения ее от вертикали и горизонтали приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Оштукатуренные поверхности отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм: |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент, журнал работ |
| 3 - при простой штукатурке | Не более 15 мм на всю высоту помещения |  |
| 2 - то же, улучшенной | То же, не более 10 мм |  |
| 1- то же, высококачественной | То же, не более 5 мм |  |
| неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м): |  |  |
| при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм | - |  |
| то же, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм | - |  |
| то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм | - |  |
| отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: | - |  |
| 3 - при простой штукатурке |  |  |
| 2 - то же, улучшенной |  |  |
| 1 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: |  |  |
| 4 - при простой штукатурке | До 10 мм на весь элемент |  |
| 2 - то же, улучшенной | То же, до 5 мм |  |
| 1 -то же, высококачественной | То же, до 3 мм |  |
| Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать, мм: | - |  |
| 10 - при простой штукатурке |  |  |
| 7 - то же, улучшенной |  |  |
| 5 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм: | - |  |
| 5 - при простой штукатурке |  |  |
| 3 - то же, улучшенной |  |  |
| 2 - то же, высококачественной |  |  |
| Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать, мм: | - | То же |
| 6 - при простой штукатурке |  |  |
| 3 - то же, улучшенной |  |  |
| 2 - то же, высококачественной |  |  |

Соответствие готового штукатурного покрытия требованиям проекта и нормативных документов выявляется в процессе сплошного визуального осмотра покрытия, проведения необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, рассмотрения приемо-сдаточной документации, и оформляется актом приемки.

Технические требования, предъявляемые к готовым штукатурным покрытиям, приведены ниже.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Прочность сцепления покрытия из штукатурных составов с основанием должна быть: не менее 0,1 МПа - для внутренних оштукатуренных поверхностей | - | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром, акт приемки |
| 0,4 МПа - для наружных оштукатуренных поверхностей |  |  |
| Неровности оштукатуренной поверхности и отклонения ее от горизонтали и вертикали не должны превышать значений, приведенных в предыдущей таблице. |  | То же, акт приемки |