СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 10923-93* Рубероид. Технические условия.

ГОСТ 15879-70* Стеклорубероид. Технические условия.

ГОСТ 2697-83* Пергамин кровельный. Технические условия.

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Технические условия на кровельные материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2.

ТСН КР-97 МО Кровли. Технические требования и правила приемки. СП к ТСН КР-97 МО Проектирование и строительство кровель.

Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества (АО ЦНИИПромзданий. Москва, 2002).

Руководства по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Изопласт", "Изоэласт", "Новопласт" (ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 1995, 1996, 2002).

Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов производства Рязанского КРЗ "Cтекломаст", "Cтеклобит", "Элабит" (ОАО "ЦНИИ Промзданий", Москва, 199...).

Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Филизол" (ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 1997).

Рекомендации по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Филизол" (ОАО "Завод "Филикровля", Москва, 2005).

Рекомендации по проектированию и устройству кровель с применением рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов "Рубемаст" (ООО "НТЦ Гидрол-Кровля", Москва, 2001).

Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании "ТехноНИКОЛЬ" (ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 2002).

Руководство по проектированию и устройству кровель из рулонных наплавляемых битумных материалов Компании "ТехноНИКОЛЬ" (ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", Москва, 2003).

Руководство по проектированию и устройству кровельных систем из наплавляемых рулонных материалов Группы компаний "Ай-Си-Ти" (ЗАО "Ай-Си-Ти Центр", М., 2002).

Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Петрофлекс"(ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 2002).

Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Cаратэласт" и "Cаратмаст" (ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 2002).

Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Бикрон", "Монокрон", "Гидрокрон" и "Эластокрон" производства ЗАО "ЗБМ "Эверест-Изоляция" (ОАО "ЦНИИПромзданий", Москва, 2005).

Руководство по применению материала рулонного полимерного кровельного и гидроизоляционного "LOGICROOF" (ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", Москва, 2005).

Типовая технологическая карта на устройство и ремонт кровель из эластомерного рулонного материала "ЭЛОН" (ЗАО "ЦНИИОМТП", Москва, 2000) и др.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устройство кровель из рулонных материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества, руководств и инструкций по применению кровельных материалов предприятий-изготовителей, научных и проектных организаций, другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Кровельные работы должны осуществлять строительно-монтажные организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида строительной деятельности.

Возможность выполнения всех видов контроля соответствия выполняемых кровельных работ требованиям проектной и нормативной документации должна обеспечиваться организационно-технологической документацией исполнителя работ, а также наличием сертифицированной в установленном порядке Системы менеджмента качества.

Производству работ по устройству кровель из рулонных материалов должны предшествовать:

- завершение и надлежащее оформление (актами приемки, актами освидетельствования скрытых работ) всех предусмотренных проектом предшествующих работ;

- завершение подготовительных работ (подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструмента и др.);

- разработка проекта производства работ по устройству рулонных кровель, разработка технологической карты и схемы операционного контроля качества выполнения кровельных работ (с использованием соответствующей типовой документации);

- входной контроль проектно-сметной документации и кровельных материалов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

До начала работ по устройству основного кровельного ковра в соответствии с проектом должны быть выполнены следующие работы:

замоноличены швы между сборными железобетонными плитами;

устроены температурно-усадочные швы;

смонтированы закладные элементы;

оштукатурены участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного ковра кровли;

устроены выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсопесчаных и других смесей);

установлены и закреплены к несущим плитам или металлическому профнастилу водосточные воронки, компенсаторы деформационных швов, патрубки (или стаканы) для пропуска инженерного оборудования, анкерные болты;

в зданиях с покрытиями послойной сборки из металлического профнастила и сгораемой и трудносгораемой теплоизоляции должны быть заполнены пустоты ребер настилов на длину 250 мм несгораемыми материалами в местах примыкания настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы;

очищена от строительного мусора и пыли поверхность основания;

удалена вода с крыши и просушено основание под рулонный ковер;

произведена огрунтовка поверхности основания перед нанесением приклеивающих составов;

осуществлена проверка соответствия этих работ требованиям проекта, осуществлена приемка основания под кровлю и составлены акты на скрытые работы.

В случае ремонтных работ с поверхности существующей кровли должны быть удалены свободный гравий и другие частицы, выполнена очистка от пыли, грязи, ржавчины и т.п. Пузыри, трещины, швы на поверхности существующей рулонной кровли должны быть отремонтированы, после чего вся поврежденная поверхность существующей кровли должна быть обработана праймером, а затем после высыхания последнего выполнены ремонтные водоизоляционные слои.

Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, в том числе подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструмента и др.

При входном контроле проектной документации должна производиться проверка:

- ее комплектности;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на материалы и изделия;

- наличие предельных отклонений контролируемых параметров;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

Входной контроль кровельных материалов должен производиться в порядке, предусмотренном регламентом входного контроля или другой технологической документацией, утвержденной в установленном порядке (или действующей в системе менеджмента качества).

До начала работ по устройству кровельного ковра должны быть выполнены все требуемые испытания кровельных материалов на соответствие их требованиям проекта, стандартов и технических условий.

По истечении гарантийного срока хранения кровельные материалы перед применением также должны быть проверены на соответствие их требованиям стандартов и технических условий.

Требования нормативных документов к кровельным материалом приведены в СОКК "Входной контроль рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов" в данном альбоме.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОВЕР

Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:

железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 или бетоном марки не ниже В7,5;

теплоизоляционных плит с пределом прочности при сжатии при 10% деформации не менее 0,06 МПа. При этом в кровлях с наклейкой водоизоляционного ковра холодными мастиками на основе растворителей теплоизоляционные плиты должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) и стойкостью к воздействию температур горячих мастик. Возможность применения плитного утеплителя в качестве основания под водоизоляционный ковер без устройства выравнивающей стяжки должна быть подтверждена результатами его испытаний;

монолитной теплоизоляции с прочностью на сжатие не менее 0,15 МПа из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлитом, вермикулитом и др.;

выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона с прочностью на сжатие, соответственно, не менее 5 и 0,8 МПа, а также сборных (сухих) стяжек из асбестоцементных плоских прессованных листов или цементно-стружечных плит толщиной 10 мм. Последние рекомендуется использовать в качестве стяжки по минераловатной и другой подобной мягкой теплоизоляции с пределом прочности на сжатие при 10%-ой деформации от 0,03 до 0,06 МПа;

водоизоляционного ковра существующих кровель из рулонных материалов (при производстве ремонтных работ и реконструкции без снятия кровли и утеплителя).

Теплоизоляционные плиты из пенополистирола, фенольного пенопласта и других сгораемых утеплителей могут быть использованы в качестве основания под водоизоляционный ковер из рулонных материалов без устройства выравнивающей стяжки только при свободной укладке рулонного материала, в том числе с механическим креплением его, так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе недопустим, а использование горячих мастик и холодных клеящих составов на растворителях разрушающе воздействует на такие материалы.

Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в 2 и более слоев следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. Швы между плитами более 5 мм должны быть заполнены теплоизоляционным материалом.

Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем следует произвести нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы располагают поперек пролетов; ширина их не должна превышать 1,5 м.

Работа по укладке теплоизоляции в целях повышения ее сохранности должна совмещаться с работами по устройству пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту) и выполняться в направлении "на себя".

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка должна выполняться из жесткого (с осадкой конуса до 30 мм) раствора марок 50-100, а асфальтобетонная - из горячего мелкозернистого песчаного асфальтобетона. Затирку по сборным железобетонным плитам следует принимать толщиной 10-15 мм, а толщину стяжки:

из цементно-песчаного раствора по засыпной теплоизоляции - не менее (40±10%) мм (с армированием);

из цементно-песчаного раствора по теплоизоляционным плитам - не менее (30±10%) мм;

из песчаного асфальтобетона - не менее (15±10%) мм.

Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается применять по сжимаемым (например, минераловатным) и засыпным (из керамзитового гравия и т.п.) теплоизоляционным материалам, а также при наклейке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках.

При устройстве выравнивающей стяжки из асфальтобетона его укладывают полосами шириной до 2 м, ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта, и уплотняют валиком или катком массой 60-80 кг.

Выравнивающие стяжки из цементно-песчаного раствора следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим, служащими маяками, с разравниванием и уплотнением поверхности.

Температурно-усадочные швы в монолитных выравнивающих стяжках образуют путем установки реек при укладке цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, которые удаляют после твердения материала стяжки, а швы заполняют мастиками с последующей односторонней наклейкой на шов полосок рулонного материала шириной 150-200 мм.

В стяжках из цементно-песчаного раствора должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки на участки не более 6x6 м.

Выравнивающие стяжки из песчаного асфальтобетона должны быть разрезаны температурно-усадочными швами на участки не более 4x4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки из асфальтобетона должны иметь размер 3x3 м).

Швы должны располагаться над торцевыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. Температурно-усадочные швы в стяжках, теплоизоляционных слоях монолитной укладки и торцовые стыки несущих плит покрытия должны быть перекрыты полосами шириной 150-200 мм рулонного водоизоляционного материала с посыпкой, обращенной вниз, и точечной приклейкой их с одной стороны шва.

Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных материалов все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона после укладки должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами), приготовленными из битума марки 5 и растворителя (керосина, солярного масла, уайт-спирита, нефраса), взятых в соотношении 1:2 или 1:3 (по весу) или из клеящих мастик (типа бутилкаучуковой и т.п.), разбавленных растворителем или бензином в соотношении 1:2. Грунтовку наносят с помощью окрасочного распылителя или вручную кистью.

Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5%, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). Огрунтовка затвердевших и просушенных изолируемых цементных или бетонных поверхностей должна производиться грунтовками, приготовленными на быстроиспаряющихся растворителях. Расход грунтовки - 1 л/м. Огрунтованные поверхности должны быть просушены до полного испарения растворителя.

Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. На приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Плоские асбестоцементные прессованные листы и цементно-стружечные плиты, используемые в качестве сборной стяжки, во избежание коробления должны быть огрунтованы с обеих сторон. При их раскладке под стыки смежных листов по всей длине должны быть проложены полоски из них шириной 100 мм, огрунтованные с обеих сторон.

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.

При устройстве кровель по основанию из теплоизоляционных плит или при использовании сборной стяжки работы по укладке теплоизоляции или сборной стяжки не должны значительно опережать работы по выполнению нижнего слоя водоизоляционного ковра; их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя водоизоляционного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит или листов сборной стяжки.

В местах примыкания к стенам, парапетам, деформационным швам и другим конструктивным элементам должны быть выполнены наклонные под углом 45° бортики из легкого бетона, цементно-песчаного раствора или гипсобетона. Высота их у мест примыканий кровли должна быть не менее 100 мм. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (стенки деформационных швов, парапеты и т.п.), выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 250 мм.

Для закрепления на примыканиях верхних концов рулонного ковра и фартуков из оцинкованной стали должны быть установлены деревянные рейки или пробки на высоте, требуемой проектом.

Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности.

При подготовке поверхности основания необходимо соблюдать требования, приведенные в нижеследующей таблице (СНиП 3.04.01-87).

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения поверхности основания при рулонной кровле: |  | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |
| вдоль уклона и на горизонтальной поверхности | ±5 мм |  |
| поперек уклона и на вертикальной поверхности | ±10 мм |  |
| из штучных материалов вдоль и поперек уклона | ±10 мм |  |
| Отклонения плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади) | 0,2% | То же |
| Толщина элемента конструкции (от проектной) | ±10% | То же |
| Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м | Не более 2 | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |
| Толщина грунтовки, мм: |  |  |
| для кровель из наплавляемых материалов - 0,7 | 5% |  |
| при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3 | 5% |  |
| при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесения раствора - 0,6 | 10% |  |
| Влажность основания: из теплоизоляционных слоев монолитной укладки | не более: | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50-70 м основания, регистрация в журнале работ |
| на цементном вяжущем | 15% |  |
| на битумном вяжущем | 2,5% |  |
| стяжки из цементно-песчаного раствора | 5% |  |
| стяжки из песчаного асфальтобетона | 2,5% |  |
| из теплоизоляционных плит | по ГОСТ или ТУ на плиты |  |
| Прочность оснований на сжатие, МПа, не ниже: из теплоизоляционных слоев монолитной укладки | не ниже: | Измерительный, технический осмотр, не менее 3 измерений на каждые 70-100 м поверхности основания |
| на цементном вяжущем | 0,6 |  |
| на битумном вяжущем | 0,15 |  |
| стяжки из цементно-песчаного раствора по засыпной теплоизоляции | 10 |  |
| стяжки из цементно-песчаного раствора по теплоизоляционным плитам | 5 |  |
| стяжки из песчаного асфальтобетона | 0,8 |  |

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Производственный контроль качества работ по устройству рулонных кровель должен осуществляться исполнителем работ и включать в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- входной контроль качества кровельных материалов и изделий;

- операционный контроль соблюдения заданной технологии выполнения кровельных работ и качества выполнения отдельных технологических операций;

- приемочный контроль соответствия готовой кровли требованиям проекта и нормативных документов.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю рабочую документацию, проверив при этом:

- ее комплектность;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на материалы и изделия;

- наличия перечня работ и конструкций, показатели качества, которые влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому их них;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

Входной контроль рулонных кровельных материалов следует производить в соответствии с требованиями действующего законодательства, СНиП 12-01-2004, проекта, ППР и другой технологической документации системы управления качеством СМР (системы менеджмента качества), действующей в предприятии.

Объем работ по входному контролю и участие в нем тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должны быть определены документами системы управления качеством (системы менеджмента качества), действующей в предприятии (см. СОКК "Входной контроль рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов").

Результаты входного контроля должны быть документированы.

Результаты входного контроля рулонных кровельных материалов, представленные в виде сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов, документов о качестве, актах и протоколах лабораторных испытаний, должны предъявляться при приемке отдельных слоев кровельного покрытия и всего покрытия в целом.

При операционном контроле исполнитель должен проверять:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

Результаты операционного контроля, зафиксированные в журналах производства работ, должны предъявляться при приемке отдельных слоев кровельного покрытия.

При устройстве основания под кровлю должны контролироваться следующие показатели:

- прочность, влажность и морозостойкость материала основания под кровлю;

- толщина и ровность поверхности основания под кровлю;

- уклон основания под кровлю;

- уровень понижения поверхности основания в местах расположения воронок внутреннего водостока.

Нормативные требования к материалам и поверхности основания приведены в нижеследующей таблице. Эти требования могут конкретизироваться в проектной документации и технологической карте на устройство кровли.

Определение водопоглощения, прочности и морозостойкости основания под кровлю из теплоизоляционных плит должно производиться при входном контроле каждой партии плит в соответствии с требованиями ГОСТ 17177-94, ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 16136-2003, а оснований под кровлю из монолитной теплоизоляции - при операционном контроле в соответствии с требованиями ГОСТ 17177-94 и ГОСТ 10060.0-95.

Определение толщины теплоизоляционного слоя и выравнивающей стяжки должно производиться с помощью игольчатого толщиномера или ему подобных устройств по методике, изложенной в ТСН КР-97 МО.

Определение ровности поверхности основания под кровлю должно производиться с помощью деревянной или металлической полой (алюминиевой) рейки размером 2000x30x50 мм и металлической линейки (ГОСТ 427-75*) по методике, изложенной в ТСН КР-97 МО. Рейку следует укладывать на поверхность основания под кровлю в намеченных местах и металлической линейкой измерять наибольшие отклонения по высоте поверхности основания от нижней грани рейки. Результаты измерений следует округлять до 1 мм. Объем выборки при проведении измерительного контроля - не менее 3 измерений на каждые 70-100 м в местах, определенных визуальным осмотром (количество измерений согласно СНиП 3.04.01-87 - пять).

Определение уклона поверхности основания под кровлю должно производиться с помощью уклономера по методике, изложенной в ТСН КР-97 МО, или ватерпаса.

Определение влажности основания под кровлю должно производиться перед наклейкой кровельного ковра неразрушающим методом при помощи поверхностного влагомера ВКСМ-12 или ему подобных, либо на образцах, взятых (вырезанных, выпиленных) из основания в соответствии с требованиями ГОСТ 5802-86 или ГОСТ 17177-94.

При устройстве водоизоляционного ковра должны контролироваться следующие показатели:

- уровень понижения поверхности кровли в местах расположения воронок;

- прочность, теплостойкость и гибкость кровельных рулонных материалов и мастик;

- высота наклейки рулонного материала в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям.

Определение уровня понижения поверхности кровли в местах расположения воронок должно производиться с помощью деревянной или металлической полой (алюминиевой) рейки размером 2000х30x50 мм и металлической линейки (ГОСТ 427-75*) по методике, изложенной в ТСН КР-97 МО. Рейку следует укладывать на поверхность кровельного ковра у водоприемного колпака воронки в 4 местах и металлической линейкой измерять в этих местах глубину понижения уровня кровли от нижней грани рейки. Результаты измерений следует округлять до 1 мм.

Определение прочности, теплостойкости и гибкости кровельных материалов и мастик должно производиться при входном контроле каждой партии материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 2678-94* и ГОСТ 26589-94 для каждого типа материала, применяемого для устройства кровли.

Определение высоты наклейки рулонного материала в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям должно производиться в процессе устройства кровельного ковра при помощи металлической линейки (ГОСТ 427-75*) или рулетки 2 класса (ГОСТ 7502-98) через каждые 7-10 м длины вертикальной поверхности (стены, парапета и т.п.) и на каждом примыкании к локальным выступающим над кровлей конструкциям (вентиляционным шахтам, трубам и т.п.).

Результаты измерений должны округляться до 1 см.

При устройстве защитного слоя должны контролироваться следующие показатели:

- морозостойкость и фракционный состав гравия для защитного слоя;

- морозостойкость бетона (цементно-песчаного раствора);

- толщина защитного слоя.

Определение морозостойкости и фракционного состава гравия для защитного слоя должно производиться при входном контроле гравия в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93, а морозостойкости бетона (цементно-песчаного раствора) - по ГОСТ 5802-86 и ГОСТ 10060.0-95.

Определение толщины защитного слоя должно производиться с помощью игольчатого толщиномера или ему подобных устройств по методике, изложенной в ТСН КР-97 МО.

Устройство каждого элемента кровли должно выполняться после промежуточной приемки - проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Промежуточной приемке подлежат выполненные работы по устройству:

- несущих конструкций покрытия (качество заполнения стыков плит бетоном, устройство деформационных швов, наличие и правильность устройства (установки) выступающих конструкций над крышей, правильность разбивки профиля и соблюдение уклонов ендовы и др.);

- основания (стяжек), в том числе в местах примыкания кровли к вертикальным и выступающим конструктивным элементам;

- пароизоляционного слоя;

- теплоизоляционного слоя;

- рулонных основных и дополнительных слоев кровли, в том числе примыканий кровли к водоприемным воронкам, к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек, парапетов;

- защитного слоя.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по монтажу конструкций и их элементов, приемке соединений и их антикоррозионной защите, замоноличиванию всех стыков сборных конструкций, устройству основания под кровлю (наличие акта приемки или актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемосдаточной документации); - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества по устройству кровли; - наличие и готовность к работе всех средств механизации, инвентаря, приспособлений и инструмента; - наличие документов о качестве на каждую партию поступивших кровельных материалов, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов. | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы ППР, технологические карты, СОКК Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |
| Устройство кровли из рулонных материалов | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии выполнения кровельных работ (температуру окружающего воздуха и материалов, влажность основания, его обеспыливание, раскатку полотнищ рулонных материалов, направление раскатки, плотность прилегания полотнищ, число слоев основного ковра и дополнительных слоев и др.); - качество выполнения кровельных работ (ровность, отклонения от заданного уклона, толщину всех слоев кровельного ковра, величину нахлестки полотнищ, понижение в местах расположения воронок, дефекты и повреждения на поверхности покрытия и др.). | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие рулонной кровли требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемосдаточной исполнительной документации. | Акт приемки Акты освидетельствования скрытых работ; акты лабораторных испытаний |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП - контрольная рейка, игольчатый толщиномер, металлическая линейка, металлическая рулетка, штангенциркуль, уклономер, ватерпас, влагомер и др. лабораторные приборы и оборудование |

Требования к основаниям под кровлю

| Наименование показателей | Основание под кровлю |
| --- | --- |
|  | Из теплоизоляционных слоев монолитной укладки на основе | Из цементно-песчаного раствора | Из железобетонных плит лоткового типа | Стяжка из песчаного асфальтобетона | Из теплоизоляционных плит (в том числе со сборной стяжкой из асбестоцементных листов по ГОСТ 18124 или цементностружечных плит по ГОСТ 26816 |
|  | цементного вяжущего | битумного вяжущего | по засыпной теплоизоляции | по теплоизоляционным плитам или теплоизоляции монолитной укладки |  |  |  |
| Ровность | Плавно нарастающие неровности не более ±5 мм - вдоль уклона, ±10 мм - поперек уклона, ±5 мм - в ендове; количество неровностей - не более одной на базе 2 м | Перепады по высоте не более 3 мм* у рядом расположенных плит |
| Прочность на сжатие, МПа (кгс/см), не менее | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 10 (100) | 5 (50) | 10 (100) | 0,8 (8) | По стандарту или техническим условиям |
| Влажность, % | ** | ** | 5 | 5 | 5 | 2,5 | По стандарту или техническим условиям |
| Толщина, мм | *** | *** | 40±10% | 30±10% | - | 15±10% | *** |
| Расстояние между температурно- усадочными швами, м, не более | **** | **** | 6 | **** | **** | 4 | **** |
| ________________ * - при больших перепадах необходимо производить срезку выступов или подкладывать клинообразные пластины (либо выравнивать перепады цементным раствором или бетоном); ** - не выше, предусмотренной главой СНиП по строительной теплотехнике; *** - толщину теплоизоляции принимают по расчету; **** - температурно-усадочные швы устраивают над швами в несущих плитах. |

При промежуточной приемке должна производиться проверка соответствия показателей качества выполняемых технологических операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации.

При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика) соответствия проекту и нормативным документам выполненных в основании температурно-усадочных швов.

При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика) слоя пароизоляции (наличия трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений), в том числе в узлах примыканий покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие, и в местах деформационных швов.

При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, оценку визуального контроля соответствия требованиям проекта и нормативных документов внешнего вида выполненной кровли (отсутствие внешних дефектов, трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений, а также отслоений в местах нахлестки).

При приемке готовой кровли в процессе технического осмотра необходимо проверять:

расположение полотнищ (в зависимости от уклона покрытия), их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах примыкания и сопряжений в разных плоскостях (отступления от проекта не допускаются);

соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту (отступления от проекта не допускаются);

уровень понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода - чаши водоприемных воронок внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью основания (отступления от проекта не допускаются);

отсутствие острых углов в конструкциях примыканий (стяжек и бетона), которые должны быть сглаженными и ровными (отступления от проекта не допускаются);

отсутствие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, проколов, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель не допускаются (отступления от проекта не допускаются).

Подлежат проверке с составлением протокола испытаний составы мастик для приклейки рулонных материалов и их теплостойкость; прочность и составы клеящей прослойки. Они должны соответствовать требованиям проекта (отступления от проекта - не более 5%).

Полный отвод воды по всей поверхности кровель должен осуществляться по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (отступления от проекта не допускаются).

Соответствие проекту и нормативным документам вышеперечисленных параметров оценивается в процессе технического осмотра и оформляется актом приемки.

Требования, предъявляемые к готовым кровельным конструкциям СНиП 3.04.01-87, приведены в нижеследующей таблице.

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Полный отвод воды по всей поверхности кровель должен осуществляться по наружным и внутренним водостокам без застоя воды | Технический осмотр, акт приемки |
| Прочность сцепления с основанием и между собой кровельного ковра из рулонных материалов по сплошной мастичной клеящей прослойке - не менее 0,5 МПа | Измерительный, 5 измерений на 120-150 м поверхности покрытия (при простукивании не должен изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища), акт приемки |
| Отклонение от заданного уклона кровли должно быть не более 2% | Измерительный, 5 изм. на 50-100 м поверхности покрытия |
| Теплостойкость и составы мастик для приклейки рулонных материалов, а также прочность и составы клеящей прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от проекта - 5% | Технический осмотр, акт приемки |
| Расположение полотнищ, их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах примыканий и сопряжений в разных плоскостях, число дополнительных слоев должно соответствовать проекту. Отступления от проекта не допускаются | Технический осмотр, акт приемки |
| Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия не допускаются. Отступления от проекта не допускаются | Технический осмотр, акт приемки |
| Увеличение влажности оснований, промежуточных элементов, покрытия и всей конструкции по сравнению со стандартом - не более 0,5% | Измерительный, 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия или на отдельных участках меньшей площади в местах, выявленных визуальным осмотром, акт приемки |

Приложение Б к СНиП 12-01-2004 (рекомендуемое) 
Форма акта освидетельствования скрытых работ

| АКТ N____ освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве |
| --- |
| " |  | " |  | 200 |  | г. |
| Мы, нижеподписавшиеся: Ответственный представитель исполнителя работ |
|  | (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| Ответственный представитель технического надзора |
|  | (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: |
| (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| произвели осмотр работ, выполненных |
|  | (наименование подрядчика (исполнителя работ) |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |
| (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора) |
| 3. При выполнении работ применены |
|  | (наименование материалов, |
| конструкций, изделии со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве) Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту |
| (исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т.п.) 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации |
|  | (при наличии отклонений указывается, кем согласованы, N чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ |
| окончания работ |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов. На основании изложенного, разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | (наименование последующих работ и конструкций) |
| Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика) |
|  | (подпись) |
| Ответственный представитель технического надзора |
|  | (подпись) |
| Дополнительные участники: |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Дополнительная информация: |
| К настоящему акту прилагаются: |

Приложение В к СНиП 12-01-2004 (рекомендуемое)

Форма акта приемки ответственных конструкций

| АКТ N_____ промежуточной приемки ответственных конструкций (систем) |
| --- |
| (наименование конструкций (систем)) |
| на строительстве |
|  | (наименование и место расположения объекта) |
| " |  | " |  | 200 |  | г. |
| Мы, нижеподписавшиеся: Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика) |
|  | (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| Ответственный представитель технического надзора |
|  | (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| Ответственный представитель авторского надзора (в случае если на объекте осуществлялся авторский надзор) |
|  | (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: |
| (фамилия, инициалы, организация, должность) |
| произвели осмотр работ, выполненных |
|  | (наименование подрядчика (исполнителя работ) |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: 1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы) |
| (перечень и краткая характеристика конструкции) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |
| (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора) |
| 3. При выполнении работ применены |
|  | (наименование материалов, конструкций, |
| изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве) |
| 4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем) |
|  | (указываются виды скрытых работ и N актов их освидетельствования) |
| 5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций и систем, в том числе: а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций |
| (даты, номера, фамилия исполнителя) |
| б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона |
|  | (даты, номера, фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ) |
| в) документы о контроле качества сварных соединений |
| г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающая качество выполненных работ |
| 6. Проведены необходимые испытания и опробования |
| (указываются наименования испытаний, N и даты документов) |
| 7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации |
| (при наличии отклонений указывается кем согласованы, N чертежей и дата согласования) |
| 8. Даты: начала работ |
| окончания работ |
| 9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми. 10. На основании изложенного: |
| а) разрешается использование конструкций по назначению |  | ; или |
| разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере |  | % |
| проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: |
| б) разрешается производство последующих работ: |
| (наименование работ и конструкций) |
| Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика) |
|  | (подпись) |
| Ответственный представитель технического надзора |
|  | (подпись) |
| Дополнительные участники: |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Фамилия, инициалы |
|  | (подпись) |
| Дополнительная информация: |
| К настоящему акту прилагаются: |