СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы          

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид колонн; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей колонн и фундамента от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение колонн в стаканах фундаментов | Технический осмотр, измерительный, каждый элемент |  |
| Монтаж колонн | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку колонн в проектное положение (отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем и верхнем сечениях установленных колонн с рисками разбивочных осей, разность отметок верха колонн); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - надежность временного крепления; | Технический осмотр |  |
|  | - качество бетонных работ при замоноличивании колонн | Визуальный, лабораторный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных колонн; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - соответствие закрепления колонн проектным | Визуальный, технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, нивелир, теодолит. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.7, 3.16, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении колонн с установочными ориентирами (рисками разбивочных осей) - 8 мм;

- осей колонн в верхнем сечении от вертикали при длине колонн, м:

- до 4 - 20 мм;

- св. 4 до 8 - 25 мм;

- св. 8 до 16 - 30 мм;

- св. 16 до 25 - 40 мм;

- разности отметок верха колонн или их опорных площадок при длине колонн, м:

- до 4 - 14 мм;

- св. 4 до 8 - 16 мм;

- св. 8 до 16 - 20 мм;

- св. 16 до 25 - 24 мм.

Не допускается:

Применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без согласования с проектной организацией.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных производственных зданий. Общие технические условия.

Значения действительных геометрических параметров колонн не должны превышать предельных, указанных в таблице.

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина колонны и размер от торца колонны до опорной плоскости консоли: |  |
|  | до 4000 включ. | ±12 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | ±15 |
|  | св.8000 до 16000 включ. | ±20 |
|  | св. 16000 | ±25 |
|  | Размер поперечного сечения колонны или ветви двухветвевой колонны: |  |
|  | до 250 включ. | ±4 |
|  | св. 250 до 500 включ. | ±5 |
|  | св. 500 | ±6 |
|  | Общая высота поперечного сечения нижней части двухветвевой колонны: |  |
|  | до 1600 включ. | ±8 |
|  | св.1600 | ±10 |
|  | Размер, определяющий положение: | 15 |
|  | строповочного отверстия или монтажной петли закладного изделия на плоскости колонны для элемента закладного изделия длиной: |  |
|  | до 100 мм включ. | 5 |
|  | св.100 мм | 10 |
|  | Несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного изделия | 3 |
| Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней на всей длине колонны длиной: |  |  |
| до 4000 включ. |  | 8 |
| св.4000 до 8000 включ. |  | 10 |
| св. 8000 до 16000 включ. |  | 12 |
| св.16000 |  | 15 |
| Отклонение от перпендикулярности торцевой и боковых граней колонны при размере ее поперечного сечения: |  |  |
| до 250 включ. |  | 4 |
| св. 250 до 500 включ. |  | 5 |
| св. 500 |  | 6 |

Требования к качеству бетонных поверхностей и внешнему виду колонн - по ГОСТ 13015.0*. При этом качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6.

________________

* ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

В бетоне колонн, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,25 мм.

Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности колонн более чем на 10 мм. Они должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

На боковых гранях колонн должны быть нанесены установочные риски по ГОСТ 13015.2 в бетоне или в закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные оси здания, а на консолях - установочные риски, определяющие оси подкрановых балок.

________________

* ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003 здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Маркировка колонн - по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на видимую при хранении и монтаже боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца.

Колонны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях с опиранием на подкладки и прокладки в соответствии со схемами, приведенными в рабочих чертежах на колонны.

Высота штабеля колонн при их хранении не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2500 мм.

Все подкладки и прокладки должны иметь одинаковую толщину не менее 40 мм, ширину - не менее 150 мм, длину - на 100 мм больше ширины боковой грани колонны.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.12, 3.13, 3.16, 3.17

Монтаж колонн разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением исполнительной схемы.

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей на стаканах фундаментов.

Верх колонн одноэтажных зданий следует выверять, совмещая их геометрические оси в верхнем сечении с геометрическими осями в нижнем сечении.

Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в ППР.

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.

При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое обеспечение точности их установки с определением фактического положения монтируемых колонн. Результаты геодезического контроля должны оформляться исполнительной схемой.