УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Условные обозначения:

В - ширина покрытия (основания).

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.1. |
| Ширина покрытия (основания) b | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7,5 до 10 см, остальные - до ±5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.1. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.3.2. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.4. |
| Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5: Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные - до 5 (3) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.5.4. |
| Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных оснований и покрытий | 6: Не более 20% результатов определений могут иметь значения в пределах до 10 (7) мм, остальные - до 3 (2) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.6. |
| При приемке законченного бетонного покрытия необходимо проверять: качество исходных материалов и их соответствие проекту, состав смеси, соблюдение технологического режима приготовления смеси (по данным лабораторной документации для принимаемых участков покрытия и текущего технического контроля в процессе работы); состояние поверхности покрытия - наличие неровностей, раковин, наплывов, трещин, правильность устройства и разделки швов, отделку краев покрытия (тщательным внешним осмотром всего принимаемого участка покрытия); правильность установки рельс-форм или копирных струн, арматуры и конструкций швов расширения и сжатия (по данным актов промежуточной приемки скрытых работ и журналов технического контроля в процессе работ); качество бетона (по данным лабораторных испытаний образцов хранившихся в стандартных и одинаковых условиях с построенным бетонным покрытием). При необходимости высверливаются керны на каждом километре покрытия не менее трех, диаметром не менее 130 мм, на расстояниях в поперечном сечении: - 0,5 м от наружных краев покрытия и 0,5 м от его продольной оси; толщину краев покрытия на каждом пикете; ширину покрытия - один раз на пикет; продольный профиль - контрольным нивелированием не менее чем 10% сдаваемого участка; ровность в продольном направлении и поперечные уклоны - на 10-15% длины сдаваемого участка дороги захватками длиной по 300-400 м. На каждой захватке через равные расстояния следует выполнить 100-130 измерений просветов или непрерывную графическую запись неровностей на расстоянии 0,75-1 м от кромки полосы движения, 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем; | ВСН 139-80 п.7.6. |
| разницу в уровнях поверхности покрытия у стыков смежных плит. Контролируют не менее чем на трех стыках каждого пикета. На каждом стыке следует замерять просветы в двух местах: у оси и на расстоянии 0,75-1 м от кромки; коэффициент сцепления шины с покрытием. Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000 м необходимо делать 3-5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10. | ГОСТ Р 50597-93 п.3.1.4. СНиП 3.06.03-85 п.14.6. ВСН 38-90 п.2.4. |
| У бетонных покрытий следует оценивать также качество отделки поверхности и швов. Когда оценки ровности поверхности, отделки поверхности и швов разные, общую оценку качества принимаемого покрытия устанавливают по низшему показателю. | ВСН 139-80 п.7.12. |

_______________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При осуществлении операционного контроля значения допускаемых отклонений 1-6 принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. | СНиП 3.06.03-85 п.1.13. |
| При приготовлении цементобетонной смеси контролируют: постоянно: - соблюдение технологических режимов приготовления бетонной смеси; не реже одного раза в смену: - показатель удобоукладываемости бетонной смеси и объем вовлеченного воздуха по ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81; - концентрацию рабочих растворов химических добавок; - прочность бетона (путем испытания трех образцов-балок, изготовленных и хранившихся в соответствии с ГОСТ 10180-90); - влажность заполнителей по ГОСТ 8269-87 и ГОСТ 8735-88 (проверяется также в случае выпадения осадков); при изменении качества смеси: - точность дозирования компонентов; - качество песка, щебня или гравия по ГОСТ 8269-87, ГОСТ 8735-88; один раз в квартал: - морозостойкость бетона по ГОСТ 10060.0-95 прочность бетона по ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13015.1-81, ГОСТ 13015.2-81, ГОСТ 13015.3-81, ГОСТ 13015.4-84, ГОСТ 18105-86; контроль дозаторов осуществляется в установленном порядке. | СНиП 3.06.03-85 п.12.57. |
| ________________ Взамен ГОСТ 10181.0-81 - ГОСТ 10181.4-81 действует ГОСТ 10181-2000; Взамен ГОСТ 13015.0-83 - ГОСТ 13015.4-83 действует ГОСТ 13015-2003 Взамен действует ГОСТ Р 53231-2008. - Примечания изготовителя базы данных. |
| При операционном контроле постоянно следует контролировать: соблюдение технологических режимов бетонирования, ухода за бетоном, устройства и герметизации швов; правильность установки арматуры и прокладки швов; устойчивость кромок боковых граней; сплошность поверхности покрытия. | СНиП 3.06.03-85 п.12.58. |
| Перед началом бетонирования контролируют правильность установки копирных струн и рельс-форм. | СНиП 3.06.03-85 п.12.58 |
| Не реже одного раза в смену и при изменении качества смеси на месте бетонирования контролируют следующие параметры: прочность бетона (по трем контрольным образцам-балкам); удобоукладываемость и объем вовлеченного воздуха; качество работ по уходу за свежеуложенным бетоном с применением пленкообразующих материалов на участках покрытия размером 20х20 см; плотность жесткой бетонной смеси, уплотняемой по методу укатки по трем пробам на 1 км (по контрольным проходам катка). | СНиП 3.06.03-85 п.12.58 |

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Шероховатость бетонного покрытия следует устраивать путем обработки поверхности свежеуложенного бетона мешковиной, щетками, дисковой накаткой и др. Средняя глубина бороздок, определяемая по методу "песчаного пятна", в зависимости от требуемой величины коэффициента сцепления колеса с покрытием должна быть в пределах 0,5-1,5 мм. Фактура обработанного покрытия должна быть однородной. | СНиП 3.06.03-85 п.12.22. |