ДОПОЛНЕНИЯ
к ВСН 1-80 "Инструкция по проектированию и устройству покрытий полов 
в помещениях с агрессивными средами на предприятиях мясной 
и молочной промышленности"

1. При проектировании полов на межэтажных перекрытиях выполнение покрытий предусматривать преимущественно из керамических кислотоупорных плиток марок КШ и КС.

2. При проектировании полов на грунте выполнение покрытий предусматривать преимущественно из кислотоупорного кирпича.

3. Временно до организации выпуска эпоксидных компаундов заводского изготовления марок ЭП-7100 и ЭKP-18с в требуемых количествах допустить приготовление эпоксидных мастик для заполнения швов непосредственно в построечных условиях из компаунда ЭКР-22 или отдельных компонентов, используя при этом

связующее - эпоксидный олигомер марок ЭД-20 и 16-100 масс частей;

пластификатор - дибутилфталат (15% от массы олигомера)

или полидион (20-30%);

отвердитель - полиэтиленполиамин (10-12%) или диэтилентриамин (10-12%), или триэтилентетрамин (10-12%), или моноцианэтилированный диэтилентриамин марки УП-0633 М (8-10%), или …..убовые* остатки гексаметилендиамина (30%), или олигоаминоимидозалин марок И-6М либо И-5М (15%) с ускорителем к ним УП-606/2 (2-3%), или самостоятельно УП-606/2 (8-10%), наполнители - в соответствии с ВСН 1-80.

4. Допустить приготовление полимерцементного раствора с латексом для крепления плиток без смолы "Водамин".

|  | Согласовано: Зам. начальника Главтепломонтажа Минмонтажспецстроя СССР |  | Зам. директора ЦНИИпромзданий по научной работе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "___" __________ 1982 г. |  | Главный инженер |  |
|  |  |  | Главный инженер Гипромолпрома |  |