ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДОВ ИЗ КИРПИЧА, БЕТОНА, ПЕНО- И ГАЗОБЕТОНА МАТЕРИАЛАМИ "ЛАХТА гидроизоляция"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по устройству гидроизоляции фасадов из кирпича, бетона, пено- и газобетона материалами ЛАХТА гидроизоляция.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция (далее обмазочная гидроизоляция)

Обмазочная гидроизоляция - гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки.

ЛАХТА штукатурная гидроизоляция (далее штукатурная гидроизоляция)

Штукатурная гидроизоляция - гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки.

Область применения гидроизоляции:

Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения в случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.

Типичные объекты применения гидроизоляции:

элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы, перекрытия и т.д.);

производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и т.д.);

бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной очистки);

подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);

водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные станции и т.д.);

объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);

портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);

мосты, путепроводы;

ТЭЦ, шахты, градирни;

тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.).

Гидроизоляция преследует две цели: исключить попадание воды внутрь и предохранить бетон стен от агрессивного воздействия грунтовых вод (там, где эта агрессия имеется).

Долговечность зданий и сооружений зависит от множества различных факторов. Одним из важнейших является способность строительных материалов, строительных блоков и конструкций, а также зданий и сооружений в целом противостоять воздействию окружающей среды. К сожалению, строительная наука и технология пока не придумали материалов, инертных ко всем агрессивным воздействиям. Однако, материалов, с успехом противостоящих самому распространенному и одному из наиболее опасных факторов - влаге, отечественными и зарубежными производителями предлагается достаточно много.

Для современных строительных конструкций и материалов применяются, в основном два метода защиты от проникновения влаги - гидроизоляция и гидрофобизация. Основной принцип гидроизоляции состоит в создании на поверхности материала или защищаемой конструкции слоя водонепроницаемого материала. Также может использоваться пропитка строительных материалов специальными органическими вяжущими составами, наглухо закрывающими поры и капилляры, и таким образом препятствующими проникновению влаги.

Материалы для гидроизоляции нашли широкое применение в различных областях:

- Наружная и внутренняя защита наземных зданий и сооружений.

- Наружная защита подземных частей зданий и сооружений (фундаментов, подвалов, убежищ и др.).

- Защита подводных частей гидротехнических сооружений - плотин, опор мостов, бассейнов, набережных и др.

При этом выпускается множество материалов для гидроизоляции, не только на основе различных химических органических и неорганических соединений, но и в различной форме. Наиболее часто встречаются следующие виды гидроизоляционных материалов:

Мастичные. Представляют собой вязкие массы, основной способ получения которых - смешивание различных органических вяжущих со специальными тонкодисперсными наполнителями. Применяются для поверхностной гидроизоляции за счет создания на поверхности материала достаточно толстого слоя, закрывающего поры, заполняющего щели, раковины и прочие поверхностные дефекты. Наиболее часто встречаются мастичные материалы на основе натуральных и синтетических битумных смол.

Порошковые. Основа таких гидроизоляционных материалов - цементные вяжущие составляющие. Применяются как для внешней гидроизоляции при проведении отделочных работ, так и для объемной гидроизоляции, путем добавления в процессе изготовления различных конструкций (особенно бетонных и железобетонных).

Растворы. Наиболее часто употребляются для, так называемой, проникающей гидроизоляции, при которой гидроизоляционный материал попадает в толщу конструкций и затворяет поры строительного материала, предотвращая возможность проникновения влаги.

Рулонные и листовые. Эти материалы применяются в основном для внешней гидроизоляции наземных частей зданий и сооружений (например крыш и стен домов). Требуют применения специальных клеящих материалов и дополнительной обработки стыков. Гидроизоляция осуществляется за счет того, что поверхность таких материалов представляет собой слой водоотталкивающего вещества.

Пленочные. Применяются, как правило, для внешней гидроизоляции. Представляют собой толстые (от 0,1 до 0,4 мм) пленки водоотталкивающего материала (например, полиэтилена). Отличаются повышенной стойкостью к воздействию других агрессивных факторов. Нашли широкое применение за счет долговечности, эластичности и удобства использования. В большинстве случаев требуют применения клеящих материалов и обработки стыков.

Обмазочная гидроизоляция ТУ 5745-007-11149403-2001

Преимущества:

- соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия";

- не содержит токсичных компонентов и разрешен для эксплуатации в контакте с питьевой водой;

- стоек в агрессивных средах;

- перед нанесением материала не требуется предварительная сушка поверхности;

- обладает высокой прочностью сцепления с основанием и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать монолитное, водонепроницаемое покрытие бетонных и железобетонных конструкций;

- применяется во всех климатических зонах;

- разрешена эксплуатация при повышенных температурах.

Ограничения:

- толщина одного слоя не должна превышать 2 мм;

- материал не рекомендуется применять на ослабленных, непрочных поверхностях;

- материал не рекомендуется применять на фильтрующих поверхностях.

Штукатурная гидроизоляция ТУ 5745-007-11149403-2001

Преимущества:

- соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия";

- перед нанесением материала не требуется дополнительное выравнивание поверхности;

- после нанесения материала не требуется финишное выравнивание поверхности;

- не содержит токсичных компонентов и разрешен для эксплуатации в контакте с питьевой водой;

- стоек в агрессивных средах;

- перед нанесением материала не требуется предварительная сушка поверхности;

- обладает высокой прочностью сцепления с основанием и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать монолитное, водонепроницаемое покрытие бетонных и железобетонных конструкций;

- удобоукладываемость;

- возможность нанесения слоем толщиной до 30 мм за один прием;

- применяется во всех климатических зонах;

- разрешена эксплуатация при повышенных температурах.

Ограничения:

- при нанесении слоя толщиной более 30 мм рекомендуется использовать армирующую сетку;

- материал не рекомендуется применять на ослабленных, непрочных поверхностях;

- материал не рекомендуется применять на фильтрующих поверхностях.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения обмазочной гидроизоляции

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

- для нанесения кистью: 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси;

- для механизированного нанесения: 0,2 л воды на 1 кг сухой смеси.

Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 2 часов.

Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды температурой 15-25 °С. Перемешивать раствор в течение 2 минут до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой. Выдержать 10 минут для растворения химических добавок. Перед нанесением еще раз интенсивно перемешать раствор. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!

Выполнение работ

Раствор наносить вручную (шпателем или мастерком) или механическим способом (пневмораспылителем). Материал рекомендуется наносить в два слоя общей толщиной не менее 2 мм. После нанесения первого слоя до нанесения последующего должно пройти не менее 8 часов.

Технология применения штукатурной гидроизоляции

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

0,12 л воды на 1 кг сухой смеси.

Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 4 часов.

Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой температурой 15-25 °С.

Перемешивать раствор в течение 2 минут до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой. Выдержать 10 минут для растворения химических добавок. Перед нанесением еще раз интенсивно перемешать раствор. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!

Выполнение работ

Раствор наносить вручную (шпателем, мастерком и т.д.) или механическим способом (торкрет-пушкой, машиной для штукатурного нанесения).

Разравнивание раствора производить вручную, используя терки и полутерки. Толщина нанесения раствора должна быть не менее 4 мм.

При нанесении на вертикальную поверхность слоя толщиной более 10 мм для предотвращения сползания и отслаивания рекомендуется использовать армирующую сетку.

При укладке материала на поверхность, сильно впитывающую воду (газобетон, пенобетон и т.п.), необходимо использовать грунтовку. В качестве грунтовки можно использовать латекс или грунтовку, приготовленную изобмазочной гидроизоляции и воды в соотношении 1:1.

| Типичные проблемы, связанные с отсутствием или нарушением гидроизоляции |
| --- |
|  | 1. Разрушение из-за агрессивного воздействия влаги. 2. Снижение теплоизоляционных свойств из-за воздействия влаги. |
| Гидроизоляция ровного фасада |
|  | 1 этап: подготовка поверхности 1. Очистить поверхность стены от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). |
|  | 2 этап: гидроизоляция поверхности 1. Поверхности стены может быть как сухие, так и влажные. Нанести на поверхность стены растворобмазочной гидроизоляции. |
| Гидроизоляция неровного фасада |
|  | 1 этап: подготовка поверхности 1. Очистить поверхность стены от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). |
|  | 2 этап: гидроизоляция поверхности 1. Поверхности стены может быть как сухие, так и влажные. Нанести на поверхность стены растворштукатурной гидроизоляции. При нанесении слоя толщиной больше 10 мм следует использовать армирующую сетку для предотвращения сползания и отслаивания материала. |
| Гидроизоляция оштукатуренного фасада |
|  | 1 этап: подготовка поверхности 1. Удалить со стены все непрочные и ослабленные куски старой штукатурки. 2. Очистить поверхность от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). |
|  | 2 этап: гидроизоляция поверхности Поверхности стен могут быть как сухие, так и влажные. 1. На участки стен с удаленной старой штукатуркой, требующие выравнивания, наносят раствор штукатурной гидроизоляции. 2. На выровненные стены наносят растворобмазочной гидроизоляции. |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Подготовка основания

Очистить поверхность, на которую будет наноситься состав, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Поверхность конструкции должна быть прочной и ровной, не допускаются структурные повреждения (трещины, раковины, выбоины и каверны).

Поверхность может быть как сухой, так и влажной.

Уход за покрытием

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ, обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.

Нанесение окрасочных и отделочных материалов

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения, а также отделочные материалы на минеральной основе рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 суток после нанесениягидроизоляции.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Обмазочная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при ручном нанесении на 1 мм толщины, кг/м | 1,5 |
| Расход материала при механизированном нанесении на 1 мм толщины, кг/ м | 1,2 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,2-0,22 |
| Плотность раствора, кг/м | 1900 |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк4 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона, не менее, при нанесении слоя толщиной: |  |
| - 2 мм | 1 ступень (2 атм.) |
| - 4 мм | 2 ступени (4 атм.) |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Прочность на сжатии, МПа | 20 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F200 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,6 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, °С, не более | 25 |

Штукатурная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала на 1 мм толщины, кг/ м | 1,5 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,12 |
| Плотность раствора, кг/м |  |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 4 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона, не менее, при нанесении слоя толщиной: |  |
| - 4 мм | 2 ступени (4 атм.) |
| - 20 мм | 3 ступени (6 атм.) |
| Прочность при сжатии, МПа | 30-35 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,6 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 25 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

6.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход гидроизоляции

Средний расход сухой смеси при нанесении кистью составляет:

- 1,5 кг/м (на 1 мм толщины).

Средний расход сухой смеси при механизированном нанесении составляет:

- 1,2 кг/м (на 1 мм толщины).

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальныестроительные работы. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Приказ Минрегиона России от 17.11.2008 N 253

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительныхработ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов |
|  | Измеритель: 100 м изолируемой поверхности |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |
| 08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1934,23 | 325,85 | 34,87 | 0,00 | 1573,51 | 38,2 |
| 08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой | 2808,55 | 121,98 | 101,64 | 0,00 | 2584,93 | 14,3 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства".

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011