СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА АРМИРОВАННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПО КАМЕННОЙ КЛАДКЕ И БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СНиП 3.04.03-85 п.п.1.7-1.10; 2.9; 2.11; 3.3-3.5; 10.1; 10.5

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности: чистота, просушка, наличие дефектов | Внешний осмотр | До устройства защитных покрытий | Мастер | Поверхности каменных и армокаменных конструкций должны быть оштукатурены Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли Расстояние между выступами и впадинами должно составлять от 0,6 до 1,2 мм; суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м, при глубине раковин до 2 мм должна быть не более 0,2%; поверхностная пористость до 5% |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | То же | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Подготовка материалов | То же | То же | То же | Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения Подготовка стеклотканевых материалов заключается в раскрое полотнищ с учетом нахлестки на 100-120 мм в продольных и на 150-200 мм поперечных стыках |
| Устройство армированных лакокрасочных покрытий | Соблюдение условий производства защитных покрытий (температура, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей) | Визуально Влагомер, термометр | В процессе производства защитных покрытий | Те же | Работы по нанесению защитных покрытий, как правило, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже: 10 °С - для лакокрасочных защитных покрытий, приготовленных на основе природных смол 15 °С - для лакокрасочных армированных покрытий, приготовленных на синтетических смолах В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях Не допускается устройство защитных покрытий находящихся вне помещений во время атмосферных осадков Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4% |
|  | Соблюдение технологии нанесения покрытий | Визуально | В процессе производства защитных покрытий | Прораб | Устройство армированных лакокрасочных покрытий следует выполнять в следующей технологической последовательности: нанесение и сушка грунтовки; нанесение клеящего состава с одновременной приклейкой и прикаткой армирующей ткани и выдержкой ее в течение 2-3 ч; пропитка наклеенной ткани составом и его сушка; послойное нанесение защитных составов с сушкой каждого слоя; выдержка нанесенного защитного покрытия |
|  | Толщина покрытия | То же Микрометр | То же | То же | Допускается отклонение по толщине в пределах ±10% |
|  | Сцепление с защищаемой поверхностью | Визуальный осмотр Простукивание деревянным молотком | То же | То же | При простукивании деревянным молотком не должно быть изменения звука; допускается не более двух отслоений площадью поверхности до 20 см на 1 м |
|  | Полнота отверждения | Визуальный осмотр Протирка поверхности тампоном, смоченным в растворе | То же | То же | При протирке поверхности тампоном, смоченным в растворителе (за исключением перхлорвиниловых смол) на тампоне не должно оставаться лакокрасочных материалов |
|  | Внешний вид, сплошность | Визуальный осмотр | То же | То же | На защитном покрытии не допускаются потеки, пузырьки, включения, механические повреждения |