КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ АРМИРОВАНИИ РОСТВЕРКА

См. Общую часть

Предельные отклонения при армировании монолитного ростверка в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1 - арматурная сталь и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов;

2 - замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией;

3 - транспортирование и хранение арматурной стали по ГОСТ 7566-94*;

4 - изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85;

5 - отклонения в расстоянии между рядами арматуры от проектного не должно превышать ±20 мм;

6 - стыковые и крестообразные сварные соединения должны выполняться по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-91;

7 - при монтаже сеток и каркасов арматуры должна быть обеспечена фиксация защитного слоя бетона согласно проекту;

8 - отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать:

- при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм:

|  | - до 100 мм | +4; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - от 101 до 200 мм | +5; |  |

- при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:

|  | - до 100 мм | +4; -3; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - от 101 до 200 мм | +8; -3; |  |
|  | - от 201 до 300 мм | +10; -3; |  |
|  | - свыше 301 мм | +15; -5; |  |

- при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:

|  | - до 100 мм | +4; -5; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - от 101 до 200 мм | +8; -5; |  |
|  | - от 201 до 300 мм | +10; -5; |  |
|  | - свыше 300 мм | +15; -5. |  |

9 - бессварочные соединения стержней следует производить:

|  | стыковые - | внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | крестообразные - | дуговыми прихватками или вязкой отожженной проволокой; |  |

10 - установка арматуры допускается только после проверки и приемки опалубки. При длительном перерыве между приемкой опалубки и установкой арматуры (более месяца) опалубка должна быть принята повторно и обнаруженные дефекты исправлены;

11 - установленная арматура должна быть предохранена от повреждений и смещений в процессе производства работ:

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер или прораб | Операции по приемке арматуры | Проверка соответствия арматурных каркасов и сеток проекту и паспорту | Измерения, визуально | До установки арматуры | Заказчик |  |
|  |  | Выборочная проверка, диаметр и расстояние между рабочими стрежнями и хомутами в сетках и каркасах | Измерения, визуально | До установки арматуры | Заказчик |  |
|  |  | Проверка качества выполнения мест крепления арматуры в каркасе и сетке | Измерения, визуально | До установки арматуры | Заказчик |  |
|  | Операции при монтаже арматуры | Проверка правильности установки сеток и каркасов | Измерения, визуально | Во время монтажа арматуры | Заказчик |  |
|  |  | Проверка толщины защитного слоя | Измерения, визуально | Во время монтажа арматуры | Заказчик |  |
|  |  | Проверка правильности закреплений стыков каркасов, сеток (сварка, вязка) | Измерения, визуально | Во время монтажа арматуры | Заказчик |  |
|  |  | Приемка смонтированной арматуры | Измерения, визуально | После монтажа арматуры | Заказчик | + |