СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


РУЛОННЫЕ КРОВЛИ НА МАТЕРИАЛАХ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

(по материалам "Руководств по проектированию и устройству кровель с применением рулонных кровельных и гидроизоляционных битумно-полимерных материалов" ЦНИИПромзданий, ТехноНИКОЛЬ, ЗАВОДа ФИЛИКРОВЛЯ и технологических карт)

Применяемые материалы и конструктивные решения кровли

Для устройства основного водоизоляционного ковра в соответствии с требованиями проекта должны применяться битумно-полимерные материалы на стекловолокнистой основе и основе из полимерных волокон, которые должны отвечать требованиям ГОСТ 30547-97* и требованиям соответствующих технических условий. Ограничения по применению конкретных материалов для устройства кровли должны быть приведены в Руководствах по проектированию и применению этих материалов.

Для устройства пароизоляции в соответствии с требованиями проекта должны применяться битумные и битумно-полимерные материалы, которые должны отвечать требованиям ГОСТ 30547-97* и требованиям соответствующих технических условий.

Соответствие кровельных материалов требованиям ГОСТ 30547-97* и требованиям соответствующих технических условий должно проверяться при входном контроле этих материалов на строительной площадке.

В случае несоответствия материалов требованиям нормативных документов они должны браковаться и возвращаться поставщику.

Для разделительного слоя эксплуатируемых кровель (крыш-террас) рекомендуется применять холст из синтетических волокон по ТУ 2282-535-00203521-97.

Для устройства теплоизоляции рекомендуется применять высокоэффективные материалы:

пенополистирол - ПСБС-35; Пеноплэкс (ТУ 2244-001-46261013-99, ТУ 5767-001-56925804-2003), Стиродур (ТУ 2244-001-47547616-00) и др.;

минераловатные плиты - IZOMAT (Nobasil JPS, Nobasil JPS-SP, Nobasil STA); ROCKWOOL (Руф Батс, Руф Батс В); ISOVER (Dachoterm G, Dachoterm SL, Dachoterm S, OL-K, OL-LA, OL-YK, OL-P); PAROK (PDP, TKL, KKL, AKL); ППЖ-200, ППЖ-ГС-200, ТЕХНО-РУФ.

В инверсионных кровлях в качестве изоляции следует применять экструзионный пенополистирол типа Пеноплэкс, Roofmate и т.п.

При устройстве сборных (сухих) стяжек рекомендуется применять асбестоцементные плоские прессованные листы (ГОСТ 18124-95) или цементно-стружечные плиты толщиной более 10 мм (ГОСТ 26816-86).

Для герметизации мест примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям рекомендуется применять битумные герметики.

Для герметизации стыков бетонных панелей и фартуков из оцинкованной стали рекомендуется применять однокомпонентные полиуретановые или полисульфидные (тиоколовые) кровельные герметики.

Использование силиконовых герметиков для герметизации кровельных конструкций и сопряжений не рекомендуется из-за их неремонтно-пригодности.

В сопряжениях кровельного ковра с трубами рекомендуется использование готовых переходных элементов из резины (фитингов).

Конструкция кровельного ковра определяется требованиями проекта и зависит от уклона и типа покрытия (см. нижеследующую таблицу).

Конструктивные решения кровли

| Уклон, % | Вид строительства и тип покрытия | Тип кровли и условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| 215 | Новое строительство или капремонт с заменой теплоизоляции | П-1 - традиционная неэксплуатируемая с покрытием из профилированных листов 1 - профлист, 2 - пароизоляция, 3 - плитный негорючий утеплитель, 4 - сборная стяжка, 5 - грунтовка, 6 - водоизоляционный ковер, 7 - приклейка битумом |
| 225 |  | П-2 - традиционная неэксплуатируемая с покрытием из железобетонных плит 8 - плитный утеплитель, 9 - монолитная выравнивающая стяжка, 10 - монолитный утеплитель, 11 - железобетонная плита, 12 - разделительный слой из рулонного материала (например, пергамина) |
| 23 |  | П-3 - традиционная эксплуатируемая 13 - бетонная плитка, 14 - пригрузочный слой из гравия, 15 - предохранительный (фильтрующий) слой из синтетических волокон (геотекстиль), 16 - дренажный слой из гравия, 17 - почвенный слой |
| 23 |  | П-3 - инверсионная кровля 3а - плитная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола, стык плит "паз-гребень", 18 - стяжка из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой из легкого бетона, 19 - сплошная приклейка мастикой |
| по факту | Ремонт существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции | П-1, П-2, П-3 20 - существующая (старая) кровля; 21 - новый водоизоляционный ковер |

В новом покрытии или при его реконструкции (при капитальном ремонте с заменой теплоизоляции) кровельный ковер выполняют в зависимости от уклона из двух слоев кровельного материала, причем для верхнего слоя применяют материал с крупнозернистой посыпкой, а для нижнего слоя - материал с армирующей основой из стеклоткани или синтетических волокон.

Допускается устройство кровельного ковра из одного слоя кровельного вентилируемого материала (например, Техноэласт ЭКВ ВЕНТ, Техноэласт ЭКМ СОЛО и др.), при этом уклон основания кровли должен быть не менее 2,5%.

Варианты использования кровельных материалов в верхнем и нижнем слоях кровельного ковра и в пароизоляции должны быть определены в проекте.

Для кровельного ковра по основанию из минераловатных плит, по основанию из сборных стяжек должны использоваться только кровельные материалы с основой из нетканого полиэфирного полотна.

Вентиляционный патрубок

1 - сборная железобетонная плита; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - дополнительные слои кровельного ковра; 7 - герметизирующая мастика; 8 - патрубок; 9 - засыпной утеплитель; 10 - грунтовка; 11 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала

На эксплуатируемых покрытиях (крышах-террасах) кровельный ковер выполняют из такого же количества слоев наплавляемого кровельного материала, но имеющего мелкозернистую (тальковую) посыпку либо полиэтиленовую пленку.

При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кровельный ковер выполняют из двух слоев наплавляемого рулонного материала. При этом целесообразность сохранения теплоизоляции должна устанавливаться при детальном обследовании ограждающей части покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т.ч. влажности теплоизоляции). Для выравнивания значений величин упругости водяных паров внутри покрытия и наружного воздуха могут быть применены вентиляционные патрубки.

Ремонт кровельного ковра может быть выполнен из одного слоя кровельного материала с основой из стеклоткани или полиэфирного полотна в зависимости от состояния "старой" кровли, которое определяется в процессе ее обследования.

В местах перепадов высот кровель, примыкания изоляционных слоев к парапетам, стенам, бортам фонарей, в местах пропуска труб и др. должны предусматриваться дополнительные изоляционные слои из тех же материалов, из которых выполняют основные изоляционные слои.

При устройстве кровли на покрытии пожаро- и взрывоопасного здания кровельные материалы допускается приклеивать при помощи битумных мастик, теплостойкость которых должна отвечать требованиям СНиП II-26-76.

Пароизоляция

Для устройства пароизоляции в соответствии с требованиями проекта следует применять материалы, аналогичные применяемым для устройства основного водоизоляционного ковра, т.е. битумные и битумно-полимерные материалы на стекловолокнистой основе и основе из полимерных волокон. Ограничения по применению конкретных материалов для устройства пароизоляции должны быть приведены в руководствах по проектированию и применению этих материалов.

Требуемое сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя должно определяться исходя из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции при расчете за годовой период эксплуатации. Материал для пароизоляционного слоя и количество слоев должны определяться с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства (расчет должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий").

По основаниям из сборных железобетонных плит пароизоляцию следует предусматривать из битумных материалов с основой из стеклоткани или из полимерно-битумных материалов с основой из нетканого полиэфирного полотна (полиэстера) или стеклоткани.

Материалы, армированные стеклохолстом, и битумные материалы, армированные нетканым полиэфирным полотном (полиэстером), рекомендуется применять для устройства пароизоляционного слоя только по монолитно-бетонным основаниям.

Оцинкованный профлист не является пароизоляцией. В конструкциях с основанием кровли из оцинкованного профилированного листа должен быть предусмотрен пароизоляционный слой из битумно-полимерных материалов, армированных нетканым полиэфирным полотном.

При уклонах более 10% в проекте должна быть предусмотрена приклейка пароизоляционного материала к основанию. При меньших уклонах пароизоляция может выполняться из рулонного материала, укладываемого насухо без приклейки к основанию.

Битумно-полимерный или битумный материалы, применяемые для пароизоляции, должны укладываться с нахлестом в боковых швах...80-100 мм и в торцевых - 150 мм. Нахлесты полотнищ пароизоляционного материала должны быть сварены пламенем пропановой горелки или горячим воздухом.

На вертикальных поверхностях обязательна приклейка пароизоляции к основанию.

В местах примыкания к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через кровлю, пароизоляция должна быть поднята выше теплоизоляционного слоя.

В местах деформационных швов пароизоляция должна перекрывать металлический компенсатор.

Теплоизоляция

Выбор вида теплоизоляционного материала должен проводиться с учетом класса функциональной пожарной опасности здания, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, в соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 21-01-97* "Пожарная опасность зданий и сооружений".

Толщина теплоизоляционного слоя должна приниматься на основании теплотехнического расчета в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". Расчетные параметры окружающей среды для различных регионов должны приниматься по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Расчетные параметры внутреннего воздуха должны приниматься по ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны с учетом требований СНиП 31.01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 31-03-2001 "Производственные здания", СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания", СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".

________________

Действует СНиП 31-06-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

Для устройства теплоизоляции рекомендуется применять высокоэффективные материалы: пенополистирол, экструзионный пенополистирол и минераловатные плиты. В инверсионных кровлях в качестве изоляции следует применять экструзионный пенополистирол.

При устройстве кровель с основанием из железобетонных плит с укладкой по верху утеплителя цементно-песчаной стяжки или сборной стяжки применяют минераловатный утеплитель с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 0,04 МПа (40 кПа) и плотностью не менее 150 кг/м.

При применении минераловатной теплоизоляции по профлисту, как правило, используют двухслойную конструкцию: на пароизоляцию укладывается минераловатный утеплитель с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 0,035 МПа (35 кПа); на этот утеплитель укладывается более жесткая плита с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 0,06 МПа. Укладка кровельного ковра из битумно-полимерных материалов производится непосредственно на верхнюю минераловатную плиту.

Варианты применения плит для нижнего и верхнего слоя должны быть указаны в проекте.

Для однослойной теплоизоляции применяют минераловатные плиты с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 0,06 МПа (60 кПа). Укладка утеплителя по оцинкованному профилированному листу без дополнительных выравнивающих слоев (ЦСП плит или плоского шифера) возможна, если толщина слоя утеплителя больше половины расстояния между гребнями профлиста, т.е. bа/2.

Минимальная площадь поверхности опирания утеплителя на ребра профлиста должна составлять не менее 30%.