СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ ПЛИТКАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия.

ТУ 5752-002-21399667-99, ТУ 5752-002-11173956-97, ТУ 5752-001-03987662-93, ТУ 5752-005-11173956-99, ТУ 5752-011-23369647-99, ТУ 5752-002-11173956-97 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.

ТУ 5752-001-03987780-2000 Плитки керамические интерьерные глазурованные и неглазурованные.

ТУ 5752-003-04002088-98 Плитки керамические интерьерные.

ТУ 5752-005-04002088-98 Панно-вставки керамические.

ТУ 5752-011-04001443-95 Панно-вставка керамическая.

ТУ 5752-003-10626516-99 Плитки керамические декоративные универсальные для жилых помещений.

ТУ 5752-021-00288030-98 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 200x250x6,5 мм.

ТУ 5752-020-00288030-98 Детали фасонные к плиткам керамическим глазурованным.

ТУ 5752-113-21399667-97 Плитка керамическая универсальная.

ТУ 5752-001-05293001-96 Плитки керамические универсальные.

ТУ 5752-012-04001443-97 Изразцы керамические декоративные.

ТУ 37.454.014-97 Плитка изразцово-керамическая для облицовки каминов и других поверхностей.

ТУ 21-0284757-9-91 Плитка керамическая для внутренней облицовки стен.

ТУ 21-0284676-16-91 Плитки керамические литые и ковры из них.

ТУ 21-0284676-24-92 Плитки керамические с декоративным лакированным покрытием.

ТУ 67-13-359-91 Плитки декоративные для внутренней отделки.

ТУ 400-1-212-8-93 Плитки керамические облицовочные универсальные.

ТУ 400-1-212-10-93 Плитки керамические глазурованные декоративные для внутренней облицовки стен.

ТУ 5752-002-11173560-93 Плитки керамические декоративные.

ТУ 5752-002-13232172-93 Плитки керамические с декоративным покрытием из титана и нитрида титана.

ТУ 5752-018-17757926-97 Плитка из керамического гранита.

ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия.

ТУ 5742-541-01261240-97 Плитки гипсовые декоративные.

ТУ 5714-001-89849805-99 Плитка гипсовая облицовочная.

ТУ 5852-001-40885152-99 Плитки гипсовые повышенной прочности для облицовки стен.

ТУ 5714-37-31031916-93 Плитка силикатная облицовочная.

ТУ 5741-002-25034069-2000 Плитки облицовочные для фасадов интерьеров рельефные.

ТУ 5745-051-11322110-96 Плитка декоративная цементно-песчаная облицовочная.

ТУ 5983-001-49646340-2000 Плитки цементно-песчаные.

ТУ 5746-001-02069024-98, ТУ 5714-001-50799830-2000 Плитки облицовочные из цементно-песчаной композиции.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

… Стандарты и технические условия на облицовочные плитки, растворы и мастики, предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Входной контроль материалов для производства облицовочных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, государственных стандартов и технических условий на конкретные материалы, предусмотренные проектом, а также требованиями технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия

Данный стандарт распространяется на керамические глазурованные плитки и фасонные детали к ним. Плитки предназначаются для внутренней облицовки стен зданий.

Плитки и фасонные детали изготавливают двух сортов: первого и второго.

По форме плитки подразделяют на квадратные, прямоугольные и фигурные. Боковые грани плиток могут быть без завала и с завалом.

Квадратные плитки выпускают размерами: 200x200 мм толщиной 7 и 8 мм, 150x150 мм толщиной 5 и 6 мм, 100x100 мм толщиной 5 и 6 мм; прямоугольные: 200x150 мм и 200х100 мм толщиной 7 и 8 мм, 150x75 мм толщиной 5 и 6 мм. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление плиток и фасонных деталей других размеров и формы.

Отклонение от номинальных размеров плиток должны быть, %, не более: по длине и ширине ... ±0,8; по толщине: для плиток до 150 мм включ. ... ±10; для плиток св. 150 мм ... ±0,8. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 1,5 мм. Разброс показателей по толщине плиток одной партии не должен превышать 1,0 мм. Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) не допускается более 0,5 мм.

Лицевая поверхность плиток и фасонных деталей может быть гладкой или рельефной, одноцветной или многоцветной (декорированной различными методами). Декорирование плиток может осуществляться методом сериографии, набрызгивания, нанесения глазурей с различным поверхностным натяжением и др. Глазурь может быть блестящей или матовой, прозрачной или заглушённой.

Цвет, оттенок цвета, рисунок и рельеф лицевой поверхности плиток и фасонных деталей должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Утвержденный эталон цвета может быть распространен на плитки и фасонные детали всех типов.

Показатели внешнего вида плиток должны соответствовать требованиям, приведенным в нижеследующей таблице.

| Вид дефекта | Норма для плиток |
| --- | --- |
|  | 1 сорта | 2 сорта |
| Отбитость со стороны лицевой поверхности | Не допускается | Допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт. |
| Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм |
| Плешина | Не допускается | Допускается общей площадью не более 10 мм |
| Пятно | Не допускается | Допускается невидимое с расстояния 2 м |
| Мушки | Допускаются невидимые с расстояния: |
|  | 1 м | 2 м |
| Засорка | Не допускается | Допускается невидимая с расстояния 2 м |
| Наколы | Допускаются невидимые с расстояния: |
|  | 1 м | 2 м |
| Пузыри, прыщи и вскипание глазури | Не допускаются | Допускаются вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм |
| Волнистость и углубления глазури | Не допускаются | Допускаются невидимые с расстояния 2 м |
| Слипыш | Не допускается | Допускается общей площадью не более 5 мм |
| Просвет вдоль краев цветных плиток | Не допускается | Допускается вдоль края плитки шириной не более 2 мм |
| Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | Не допускаются | Допускаются невидимые с расстояния 2 м |
| Нарушение декора (разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски) | Допускаются невидимые с расстояния: |
|  | 1 м | 2 м |

Кривизна лицевой поверхности плиток не должна превышать 0,8 мм для плиток 1 сорта и 1,1 мм - для плиток 2 сорта. Косоугольность не должна превышать 0,5 мм для плиток длиной до 150 мм включ. и 1 мм - для плиток длиной свыше 150 мм.

Плитки должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой не менее 0,3 мм.

Общее число допустимых дефектов на одной плитке не должно быть более: двух - на плитках 1 сорта; трех - на плитках 2 сорта.

На монтажную поверхность каждой плитки должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя.

Каждый транспортный пакет, ящичный поддон, а также стопа или ящик, поставляемые отдельными грузовыми единицами, должны быть снабжены ярлыком, в котором указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, дату изготовления, наименование изделия, сорт, размеры, количество плиток, шт. (квадратные метры), цвет, рисунок, обозначение данного стандарта.

На ярлыке должно быть указано: "При отделочных работах не рекомендуется использовать клей "Бустилат" и другие синтетические клеи и замазки".

На ящики и стопы, из которых сформирован пакет, маркировку не наносят.

Ярлык должен быть прочно прикреплен к упаковке или вложен в нее, или напечатан на упаковочной бумаге. На стопу плиток, упакованную в бумагу, допускается наносить штамп.

При поставке в торговую сеть маркируют каждый ящик или стопу.

Каждая отгружаемая партия изделий должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- сорт;

- размеры, цвет, рисунок;

- водопоглощение;

- термическую стойкость глазури;

- символ ТР для плиток с закристаллизованной, реакционноспособной или другой специальной глазурью или для плиток с реакционными красками;

- количество плиток, шт. (квадратные метры);

- обозначение данного стандарта.

На каждое грузовое место должны быть нанесены манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги".

Плитки одного типа, цвета, рисунка и сорта упаковывают в деревянные или картонные ящики, ящичные поддоны. В деревянные и картонные ящики плитки должны быть уложены вертикально вплотную и, при необходимости, расклинены.

В ящичные поддоны укладывают плитки, предварительно собранные в стопы, обернутые в бумагу, перевязанные шпагатом или полипропиленовой лентой. Плитки должны быть уложены вертикально. Между каждым горизонтальным рядом плиток, дном и стенками поддона должен быть проложен картон.

Упакованные в деревянные или картонные ящики плитки укладывают в контейнеры или плоские поддоны. В контейнер допускается укладка плиток стопами, обернутыми бумагой и перевязанными шпагатом или полипропиленовой лентой.

Плитки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Плитки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, в условиях защиты их от механических повреждений, влияния мороза, высоких температур и агрессивных сред.

Высота штабеля плиток при хранении не должна превышать:

|  | транспортными пакетами | 2 ярусов; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в деревянных и картонных ящиках | 10 ярусов; |  |
|  | в ящичных поддонах | 2 ярусов. |  |

ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия

Данный стандарт распространяется на плитки стеклянные коврово-мозаичные, изготовленные методом непрерывного проката из глушенного стекла, неокрашенного или цветного, и ковры из них.

Плитки и ковры предназначены для наружной и внутренней облицовки стен зданий различного назначения, для изготовления декоративно-художественных панно.

Плитки выпускают размерами 21±1х21±1 мм и 46±1х46±1 мм, толщиной 5±1 мм. Допускается по соглашению изготовителя с потребителем изготавливать плитки другой формы и размеров.

Размеры ковров из плиток должны соответствовать указанным в спецификации потребителя, согласованной с изготовителем.

Расстояние между плитками в ковре должно быть 3-7 мм. На ковре допускается смещение плиток от указанных размеров в количестве не более 5%.

Отклонения размеров ковров от номинальных не должны превышать ±4 мм на каждый метр длины ковра, а по ширине ... ±3 мм.

Плитки должны поставляться в коврах. Ковры изготавливают путем наклеивания на бумагу плиток одного или нескольких цветов. Ковры, фактура поверхности и цвет плиток должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Допускается по соглашению изготовителя с потребителем поставлять плитки россыпью.

Плитки не должны иметь более одного отбитого угла с размерами по стороне плитки 3 мм - для плиток 21х21 мм и 4 мм - для плиток 46х46 мм. Трещины на плитках не допускаются. Посечки поверхностные допускаются в соответствии с образцом-эталоном.

На каждую стопу плиток должен быть наклеен ярлык или нанесен штамп, в котором указывают наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, наименование продукции, размеры и ковров в миллиметрах, цвет плиток или ковров, число ковров или площадь в квадратных метрах, номер упаковщика и дату упаковки, обозначение данного стандарта.

Транспортная маркировка наносится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 с указанием манипуляционных знаков "Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги".

Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию ковров или плиток документом о качестве установленной формы, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- цвет плиток или ковров;

- размеры плиток или ковров в миллиметрах;

- число плиток (в килограммах, квадратных метрах) или ковров (в квадратных метрах);

- дату изготовления;

- обозначение данного стандарта.

Ковры укладывают на плоские поддоны, изготовленные по утвержденной НТД, стопами. Число ковров в стопе не должно превышать 200.

При поставке россыпью плитки одинаковых размеров, фактуры поверхности и одного цвета упаковывают в бумажные 4- или 5-слойные мешки по ГОСТ 2226-88*, укладывают на поддоны и формируют в транспортные пакеты или укладывают в контейнеры.

_________________

Действует ГОСТ Р 53361-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

Ковры и плитки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Плитки в упаковке и ковры должны храниться в закрытых помещениях.

Гарантийный срок хранения ковров - не более 30 суток со дня изготовления.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

- необходимо проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в ней данных;

- по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, ярлыкам необходимо убедиться в соответствии поступивших плиток, раствора и мастики требованиям проекта;

- необходимо путем внешнего осмотра проверить целостность упаковки, отсутствие на плитках недопустимых дефектов внешнего вида;

- провести в соответствии с требованиями технологической карты необходимые испытания плиток, раствора, мастики на соответствие их нормативным требованиям;

- при возникновении сомнений в качестве поступивших материалов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Производство облицовочных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.04.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества работ и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Облицовочные работы должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение отделочных работ в Федеральных или региональных лицензионных органах.

Облицовочные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по производству облицовочных работ.

Производству облицовочных работ должны предшествовать:

- разработка проектов производства облицовочных работ; разработка (или привязка типовых) технологических карт и схем операционного контроля качества на выполнение облицовочных работ;

- завершение и надлежащее оформление всех предусмотренных проектом предшествующих работ;

- входной контроль керамических и стеклянных плиток, растворов и мастик;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле керамических, стеклянных и других плиток, растворов и мастик должна производиться проверка их соответствия требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен предотвратить поступление на строительную площадку материалов и изделий, не отвечающих требованиям проекта и соответствующей нормативной документации.

Порядок проведения входного контроля, перечень необходимых измерений и испытаний, участие в нем соответствующих служб и подразделений предприятия и сторонних организаций должны быть определены документами системы контроля качества, действующими на предприятии.

Технические требования к керамическим и стеклянным плиткам согласно ГОСТ 6141-91 и ГОСТ 17057-89приведены выше.

Облицовочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

До начала облицовочных работ должны быть произведены следующие работы:

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

- устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

- загерметизированы швы между блоками и панелями;

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

- остеклены световые проемы;

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло- водоснабжения и отопления.

Облицовочные работы следует выполнять после проверки правильности выполнения предшествующих работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ (после сдачи помещения под облицовочные работы).

Облицовочные работы должны выполняться при температуре окружающего воздуха и облицовываемой поверхности:

- не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60% при облицовке стен плитками на растворных смесях;

- не ниже 15 °С при наклейке плиток на мастиках и клеях на основе синтетического и натурального каучука.

Заданную температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

Поверхности, подлежащие облицовке, должны удовлетворять следующим требованиям:

- стены должны иметь нагрузку не менее 65% проектной при внутренней облицовке их поверхности;

- бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами должны иметь насечку;

- поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором (глубина незаполненных раствором швов допускается не более 5...10 мм, если другие требования не предусмотрены проектом);

- любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска. Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается;

-  перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью.

Работы по устройству облицовки стен должны выполняться в следующей технологической последовательности:

- провешивание и подготовка поверхности (набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд);

- сортировка и подготовка плиток;

- провешивание и разметка поверхности стен с установкой маяков;

- приготовление растворной смеси из сухой смеси;

- облицовка поверхностей (установка маячных плиток и натягивание шнура; увлажнение плитки и нанесение на нее растворной смеси; установка плиток на стену; резка плиток; сверление отверстий в плитках; установка плиток на мастике);

- расшивка (заполнение швов);

- очистка облицованной поверхности.

Поверхности, подлежащие облицовке, должны быть проверены 2-х метровой контрольной рейкой и отвесом для выявления неровностей поверхностей, установления их вертикальности и расчета толщины облицовки.

Отклонения поверхностей конструкций, подлежащих облицовке, от вертикали не должны превышать 10 мм для кирпичной кладки и 10-12 мм для сборных железобетонных конструкций. Если стены из кирпича и бетона имеют отклонения от вертикали в отдельных местах или неровности сверх допустимых, их выправляют, срубая неровности. При невозможности это сделать на стены наносят выравнивающий намет из цементно-песчаного раствора. В необходимых случаях выравнивающий намет наносят по надежно установленной металлической (штукатурной) сетке, которую крепят дюбелями.

При креплении плиток на мастиках поверхность стены независимо от того, из какого материала она выполнена, предварительно выравнивают, так как толщина мастики под плитками не должна быть более 2 мм. Отклонение от вертикали поверхности, облицовываемой плитками на мастиках, не должно превышать 3 мм на 1 м высоты стены и не более 5 мм на всю высоту этажа (если другие требования не предусмотрены проектом).

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ (наличие актов приемки и актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
|  | - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества облицовочных работ; | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие документов о качестве на каждую партию поступивших плиток, мастик, раствора, ярлыки, маркировку, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов; | Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |
|  | - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на плитках; - соответствие качества подготовленных поверхностей оснований требованиям проекта и нормативных документов. | Общий журнал работ |
| Внутренняя облицовка стен керамическими и стеклянными плитками | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии выполнения облицовочных работ; - соответствие качества выполненных облицовочных работ требованиям проекта и нормативных документов (толщину клеевой прослойки, отклонения от вертикали облицованной поверхности, отклонения расположения швов, несовпадение профиля на стыках, неровности поверхности, отклонения ширины шва облицовки). | Общий журнал работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие качества выполненных облицовочных работ требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акт приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП - двухметровая рейка, металлическая линейка, металлическая рулетка, отвес, уровень, лабораторные приборы и оборудование. |

Выравнивающие слои из цементно-песчаного раствора должны отвечать требованиям, предъявляемым к оштукатуренным поверхностям.

Исправление неровностей каменных и бетонных поверхностей и оштукатуривание плоскостей выполняются без заглаживания и затирки наносимого намета с нарезкой борозд на поверхности.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возводимых методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

Бетонные, кирпичные и оштукатуренные стены должны быть очищены от пыли, грязи, потеков раствора и следов гипса (при помощи скарпели и молотка). При наличии на поверхности жировых пятен их следует удалить 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. После обработки кислотой поверхность должна быть тщательно промыта чистой водой.

Недостаточно шероховатые поверхности стен перед облицовкой должны быть насечены. Насечку производят скарпелью, ручным пневматическим или электрическим молотком, пистолетом-молотком (при небольших объемах работ - насечным молотком или бучардой). После насечки поверхность должна быть промыта водой (например, кистью, смоченной в воде).

Местные неровности, устраняемые с помощью выравнивающего намета из цементного раствора, должны быть предварительно огрунтованы 7-10% раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВАД).

Выравнивающие растворные смеси рекомендуется готовить на месте производства работ из сухих цементно-песчаных смесей марки 150 и пластифицированной поливинилацетатной дисперсии 10% концентрации (соотношение дисперсии и воды по массе 1:4). Полимерцементная смесь должна иметь подвижность 5...6 см по стандартному конусу.

Деревянные поверхности, подлежащие облицовке, должны быть согласно проекту обтянуты металлической (штукатурной) сеткой по деревянному или металлическому каркасу, прикрепляемому к облицовываемой поверхности с помощью гвоздей с прокладкой гидроизоляционного материала (толя, рубероида, гидростеклоизола). Между сеткой и поверхностью деревянных стен или перегородок должен оставаться зазор, равный 20-25 мм (облицовка с относом от стены). Металлическая сетка должна быть полностью оштукатурена цементной растворной смесью с добавлением волокнистых веществ (очесов, асбеста).

Толщина штукатурного слоя, нанесенного на деревянную поверхность по металлической сетке с прокладкой гидроизоляционного материала, должна быть не менее 15 мм (если в проекте не предусмотрено иное).

Кирпичные стены перед облицовкой плитками на мастике должны быть оштукатурены цементно-песчаной растворной смесью по маякам (без последнего накрывочного слоя).

Облицовочные плитки, доставленные на объект, до начала облицовки должны быть рассортированы:

- по размерам с помощью шаблона или специальных приспособлений (калибровка);

- по цвету, тону и рисунку, сравнивая с принятым эталоном.

При облицовке стен стеклянными плитками тыльной стороне этих плиток необходимо предварительно придать необходимую шероховатость. Для этого их обрабатывают песком из пескоструйного аппарата, или покрывают горячим битумом марки БН 70/30 толщиной 1,5-2 мм и присыпают горячим крупнозернистым песком. Битумная прослойка в этом случае предупреждает растрескивание плитки вследствие различных температурных деформаций стекла и раствора. Для этой же цели применяют тощие составы приклеивающих растворов, для чего вводят в них микронаполнители (молотые отходы известняка, молотый песок и т.д.). Шероховатость тыльной стороне плиток придают также обмазкой жидким стеклом плотностью 1550 кг/м, в которое для ускорения твердения добавляют кремнефтористый натрий в количестве 15% от массы жидкого стекла, и которое затем присыпают сухим песком.

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться при применении плит и блоков размером 400 см и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45%) поверхностей - на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию.

Облицовку стен, колонн, пилястр, интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

Элементы облицовки по клеящей прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

Работы по облицовке начинают с перенесения в натуре вертикальных (в различных уровнях по высоте) отметок конструктивных элементов облицовки. Нанесение всех разметок и отметок уровней на подготовленную облицовываемую поверхность должно вестись на основании рабочих чертежей проекта. Выноску в натуру длин линий заданного рисунка облицовки и ее отметок производят с помощью измерительных приборов и инструментов: нивелиров, уровней, отвесов, стальных лент, рулеток, реек, метров и т.п.

Поверхности, подлежащие облицовке, должны быть проверены отвесом для установления их вертикальности.

Проверка вертикальности граней должна осуществляться с помощью отвеса, а замер отклонений - металлической линейкой.

На облицовываемых поверхностях согласно требований ППР должны быть размечены: оси для установки опорных марок и маяков; оси диагональных и фризовых рядов, верхние уровни горизонтальных рядов, вертикальные грани выступающих элементов, углов, пилястр, колонн, величины и направления швов.

Размеры и оси швов облицовки, верхние уровни горизонтальных швов могут размечаться с помощью намеливаемых шнуров или капроновых нитей с красящими фиксаторами, с помощью вертикально натянутых струн, между которыми горизонтально крепят шнур-причалку, который перемещаясь последовательно отмечает каждый последующий ряд облицовки.

Плоскость облицовки при креплении облицовочных плиток на растворах должна быть закреплена с помощью опорных марок и маяков толщиной не более 15 мм.

Опорные марки и маяки должны устанавливаться: на верхнем уровне облицовки, внизу не ниже 30-40 мм от уровня пола, в местах выпусков коммуникаций, подвески бытового оборудования, вокруг выступающих элементов, на гранях выступающих плоскостей.

В качестве маяков могут быть использованы плитки, устанавливаемые на гипсовом растворе в размеченных рядах облицовки, вдоль оконных и дверных проемов. Допускается вместо маяков использование вертикальных струн из тонкой проволоки, тросика или капроновой нити толщиной в 1 мм и горизонтального шнура-причалки. Натяжение струн обеспечивается стяжными муфтами, а шнура-причалки с помощью зажимных муфт.

Разметка верхнего и нижнего уровня облицовки должна выполняться натяжением по маякам и маркам шнуров-причалок, на которых размечают вертикальные ряды, величину швов и количество целых и доборных плиток. При необходимости укладки плиток по диагонали шнуры-причалки натягивают под углом 45° к горизонтали. При разметке облицовки колонн и выступающих элементов конструкций шнуры-причалки должны быть натянуты по каждой грани с учетом толщины облицовки со швом.

Разбивка швов должна выполняться с учетом их толщины с помощью рейки, имеющей цену деления 1,0 мм. Разметка числа целых и полномерных плиток и ковров в ряду должна осуществляться с учетом симметричности их расположения, сопряжений с оконными и дверными проемами, нишами, пилястрами и другими выступающими элементами поверхностей, а также в зависимости от рисунка облицовки.

Перед установкой первого ряда плиток при всех способах облицовки на стены должна быть вынесена отметка чистого пола. На отметке чистого пола при помощи уровня по периметру стен должны быть установлены деревянные рейки для поддержания первого ряда облицовки. Если по проекту нижний ряд облицовки должен быть из плинтусных плиток, то его укладывают после настилки пола, а вместо него должна быть установлена доска на ребро по ширине плинтусных плиток с учетом толщины горизонтального шва.

Первый ряд плиток или ковров, являющийся маячным, должен укладываться от центра в стороны с заменой крайних маячных на постоянные с точным соблюдением разбивки швов и их толщины. Для соблюдения заданной толщины шва между плитками устанавливают пластмассовые инвентарные фиксаторы крестовидной формы. Неровности облицовываемых поверхностей контролируют контрольной двухметровой рейкой.

Второй и последующие ряды плиток должны укладываться после установки горизонтального шнура-причалки и пары крайних маячных плиток. Плитки укладывают, ориентируясь по вертикали на нижнюю плитку, а по горизонтали - по причальному шнуру, идя от одного угла к другому. Швы при облицовке оставляют открытыми.

Заполнение швов раствором производят после удаления из швов инвентарных фиксаторов. Для этого на резиновую пластинку помещают небольшую порцию раствора и движениями вдоль и поперек шва втирают его в швы облицовки. После схватывания раствора очищают швы от его излишка и в случае необходимости покрывают швы декоративным составом.

Очищают поверхность облицовки от раствора и грязи сначала влажной, а затем сухой ветошью. Для удаления масляных пятен и следов мастики применяют керосин и другие растворы.

Для облицовки смежных поверхностей одной и той же конструкции (стен, столбов) допускается применять в одном помещении плитки разного оттенка. Можно также применять в одном помещении плитки, несколько различающиеся по размерам, соблюдая при этом основное условие:

- для каждого горизонтального ряда облицовки используют плитки только одного размера по высоте;

- для каждого вертикального ряда облицовки используют плитки только одного размера по ширине.

Установку плиток на мастике рекомендуется начинать с огрунтовки подготовленной поверхности 7% поливинилацетатной дисперсией, подготовки плиток и мастик.

К установке плиток следует приступать после того, как грунтовка впитается в основание, но еще сохраняет липкость. Далее зубчатым шпателем наносят мастику на тыльную сторону плитки ровным слоем толщиной не менее 2 мм. Плитку с мастикой устанавливают в проектное положение и прижимают к облицовываемой поверхности так, чтобы между стеной и плиткой не оставалось пустот. В швы между плитками устанавливают фиксаторы, регулирующие ширину вертикальных и горизонтальных швов облицовки. Швы заполняют через 48 часов после укладки плиток. Затем очищают поверхность облицовки от загрязнений.

В процессе установки плиток в местах их примыкания к стенам, трубным разводкам и т.п. производят резку плиток рычажным плиторезом, резцом с победитовой вставкой или стеклорезом с победитовым роликом. Отверстия вырезают с помощью разверток и других приспособлений. При пропуске через облицовку труб горячего водоснабжения или отопления отверстия должны выполняться с зазором 2-3 мм между плиткой и поверхностью трубы для компенсации возможных температурных деформаций.

Облицовка мест сопряжений и примыканий должна выполняться при помощи установки:

- угловых плиток в местах сопряжения двух облицовываемых плоскостей;

- карнизного ряда из фасонных плиток;

- нижнего ряда из фасонных плинтусных плиток;

- плиток с отверстиями в местах примыканий.

Материал сопряжения и герметизации швов, размеры и рисунки облицовки должны соответствовать проектным.

Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.

Толщина клеевой прослойки, мм, должна быть не более:

- из раствора ... 7 (предельное отклонение +8);

- мастики ... 1 (предельное отклонение +1);

контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ.

Облицовывание поверхностей плитками на растворах и мастиках должно осуществляться со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности рядов и швов, размеры которых должны указываться в проекте.

Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1 м длины) во внутренней облицовке керамическими, стеклокерамическими, другими изделиями в облицовке не должны превышать 1,5 (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными плитками разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом. Поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами должны иметь однотонность.

Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм, облицованных керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке не должны превышать 3 (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипными, ровными, одинаковой ширины. Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм.

Отклонение ширины шва внутренней облицовки керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать ±0,5 мм (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Поверхность облицовки в процессе укладки плитки или ковров рядами должна систематически (не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности) проверяться на сохранение заданной плоскости. Облицованная поверхность должна соответствовать заданным геометрическим формам. Поверхность всей облицовки должна быть жесткой.

Трещины, пятна, потеки раствора, высолы на облицованной поверхности не допускаются.

Отклонения от вертикали поверхности, облицованной керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать во внутренней облицовке 1,5 мм на 1 м длины и 4 мм на этаж (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Неровности плоскости, облицованной керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать (при контроле двухметровой рейкой) во внутренней облицовке 2 мм (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Облицовка поверхности должна осуществляться без заполнения швов, которые независимо от материала крепления плиток должны после окончания облицовки заполняться в соответствии с требованиями проекта жирным цементным раствором на обычном, белом или цветном портландцементе.

Поверхности из плиток после облицовки должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно,при этом поверхности глазурованных плиток промыты горячей водой.

Соответствие готовых облицовочных покрытий требованиям проекта и нормативных документов выявляется в процессе технического осмотра покрытий, проведения необходимых инструментальных обследований и рассмотрения приемо-сдаточной документации, и оформляется актом приемки.

Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали во внутренней облицовке керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины

Неровности плоскости, облицованной керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать во внутренней облицовке при контроле двухметровой рейкой 2 мм.

Отклонения ширины шва внутренней облицовки керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать ±0,5 мм

Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, облицованных керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями во внутренней облицовке не должны превышать 3 мм.

Толщина клеевой прослойки должна быть не более:

из раствора ... 7 мм (предельное отклонение +8);

мастики ... 1 мм (предельное отклонение +1)

Отклонения от вертикали поверхности, облицованной керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями не должны превышать во внутренней облицовке 1,5 мм на 1 м длины и 4 мм на этаж

Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм

Поверхность всей облицовки должна быть жесткой

Трещины, пятна, потеки раствора, высолы на облицованной поверхности не допускаются

Поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами должны иметь однотонность

Поверхности из плиток после облицовки должны быть немедленно очищены от наплывов раствора и мастики, а поверхности глазурованных плиток промыты горячей водой.