КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже железобетонных фундаментов под колонны приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей ±12 мм.

2. Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных:

- до устройства выравнивающего слоя по дну стакана -20 мм;

- после устройства выравнивающего слоя по дну стакана ±5 мм.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Подготовка основания под фундаменты, его состояние, размеры, отметки, защита от промерзания зимой | С помощью нивелира, стального метра, рулетки | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  |  | Размеры котлованов, правильность их расположения и надежность крепления стенок котлована, отметки дна котлована | Визуально, с помощью нивелира, рулетки, отвеса | До начала монтажа |  | + |
|  |  | Отметка верха основания и горизонтальность подушки | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Боковая гидроизоляция фундаментных блоков | Качество изоляции | Визуально | После монтажа |  | + |
| Мастер | Подготовительные работы | Толщина песчаной или гравийной подушки и качество ее уплотнения | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Очистка от грязи, зимой от снега и наледи | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Проверка геометрических размеров блоков, дефекты | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Сопоставление паспортных данных железобетонных конструкций с проектными | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Установка контрольных визирок по осям фундаментов | Соответствие проекту перенесенных на дно котлована осей. Точность положения верха контрольных визирок. | С помощью теодолита, нивелира | До начала монтажа |  |  |
|  | Установка и выверка блоков | Точность установки, соответствие проектным отметкам и осям | С помощью нивелира, отвеса | Во время монтажа | Геодезист |  |