| Подрядная организация |  |
| --- | --- |
| Строительство (реконструкция) |  |
|  | (наименование и месторасположение, км, ПК) |
| ЖУРНАЛ N |  |  |
| контроля качества глинистого раствора |
|  | Начат | " |  | " |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен | " |  | " |  | 20 |  | г. |
|  | Ответственный за ведение журнала |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |

| 1. Тип глиномешалки |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование и характеристика глин |  |
| 3. Состав раствора: | на 1 м |  | на один замес |
| Глина, кг |  |  |  |
| Вода, л |  |  |  |
| Химреагенты, кг |  |  |  |

| Дата, смена | Место отбора | Показатели качества раствора |
| --- | --- | --- |
|  | пробы | Плоскость, г/см | Условная вязкость, сек | Суточный отстой воды, % | Стабильность, гс/см | Содержание песка, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы

| Показатели качества раствора | Исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Величина показателя реакции среды, pH | Водоотдача, м | Толщина глинистой корки, мм | Содержание утяжелителей, раствора, % | (лаборант) Ф.И.О. подпись |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Исполнитель (сменный мастер) |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество) |

# Указания по ведению журнала

1. Журнал предназначен для контроля качества глинистого раствора, который должен обеспечивать устойчивость стен грунтовых выработок (траншей, скважин) в период их устройства и заполнения.

2. Указанные в таблице показатели приведены в соответствии со СНиП 3.02.01-83: "Основания и фундаменты, правила производства работ" и не должны превышать следующих величин:

• водоотдача - 17 см за 30 мин (по прибору ВМ-6);

• толщина глинистой корки - 4 мм (по прибору ВМ-6);

• условная вязкость - 30 с (по вискозиметру СПВ-5);

• содержание песка - 4% (по отстойнику ОМ-2);

• стабильность - 0,05 г/см (по цилиндру ЦС - 1);

• суточный отстой воды - 4% (по мерному цилиндру);

• величина показателя реакции среды (рН) должна находиться в пределах 9-1.

Плотность глинистого раствора должна быть минимальной при условии обеспечения устойчивости вертикальных стен грунтовых выработок, причем растворы из бетонитовых глин должны иметь плотность в пределах 1,03-1,10 г/см, а растворы из глин других видов 1,13-1,25 см.

|  | В настоящем журнале прошнуровано |
| --- | --- |
|  | и пронумеровано |  | страниц |
| Начальник участка (старший прораб) |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |
| Начальник производственно-технического отдела |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |
| М.П. |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |