ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ, САНУЗЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКИ «MASTIGUM 2» , ПРОИЗВОДИМОЙ ФИРМОЙ "БИТУМ LTD" (Израиль)

| СОГЛАСОВАНО: Глава представительства завода Bitum Ltd. (Израиль) на территории РФ Амбарцумов Д.А. Технический директор представительства, к.т.н. Рауткин Д.С. | РАЗРАБОТАНО: Первый заместитель директора по научной работе ГУП "НИИмосстрой", д.т.н. Коровяков В.Ф. Заведующая лабораторией долговечности строительных материалов и герметизации, к.т.н. Серебренникова Н.Д. |
| --- | --- |

Технологическая карта содержит организационно-технологические и технические решения на устройство гидроизоляции кровель промышленных и гражданских зданий, санузлов с применением полимерной кровельной мастики«MASTIGUM 2» производства завода "BITUM LTD" (Израиль), применение которой должно способствовать повышению качества мастичных кровель и других строительных конструкций. Мастика относится к классу малоопасных веществ.

В технологической карте приведены: область применения, организация и последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, потребность в материалах и необходимом оборудовании. Приведены физико-технические свойства применяемых материалов.

Данные по материалам и конструктивным решениям представлены с учетом действующих в настоящее время требований норм, правил и стандартов.

Технологическая карта разработана ГУП "НИИМосстрой" совместно с Представительством завода "BITUM LTD" (Израиль) на территории РФ.

Предложения и замечания по содержанию карты направлять по тел. 7 (499) 739-30-34, 7 (495) 970-77-29

Конструктивное решение мастичной кровли

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устройство мастичных кровель промышленных, гражданских зданий с применением полимерной кровельной мастики "MASTIGUM 2".

1.2 В состав работ настоящей технологической карты входит: очистка поверхности основания, устройство усилений в местах примыканий, устройство деформационных швов в основании, нанесение грунтовки, нанесение слоев мастичного кровельного ковра, нанесение защитного слоя посыпки.

Примыкание мастичного кровельного ковра к парапетам

1.3 Для грунтования поверхности предусмотрены составы согласно п.3.8 настоящей технологической карты.

1.4 Для устройства основных мастичных кровельных слоев предусмотрен состав полимерной мастики "MASTIGUM 2".

1.5 Для устройства компенсаторов в местах прохождения температурно-деформационных швов - рулонный кровельный материал типа "ТЕХНОЭЛАСТ" по ТУ 5774-003-06287852-99, оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,5 мм по ГОСТ 19903-96*.

________________

* Вероятно, имеется ввиду ГОСТ 19903-74. - Примечание изготовителя базы данных.

1.6 В соответствии с настоящей картой работы по устройству мастичного кровельного ковра ведутся только в сухой и теплый периоды времени. Вынужденные технологические перерывы в дни с осадками и отрицательной температурой настоящей картой не учтены. Поэтому при планировании годовой загрузки звена кровельщиков необходимо учитывать количество дней в году по коэффициенту К=0,71, характерных для центральных областей России, когда производство кровельных работ с использованием полимерных мастик на основе водных дисперсий затруднено.

1.7 При производстве работ по устройству мастичной кровли помимо требований настоящей технологической карты необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: СНиП II-26-76 "Кровли", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные материалы", СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии",СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-01-2004 "Организациястроительства".

2 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ

2.1 Конструктивное решение мастичного кровельного ковра из мастики «MASTIGUM 2» принимается в соответствии с требованиями таблицы 1.

Таблица 1 - КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МАСТИЧНОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ МАСТИКИ "MASTIGUM 2"

| Элементы кровельного ковра | Уклон |
| --- | --- |
|  | 0...2,5% | 2,5-10% | 10-25% |
|  | Экспл. | Неэкспл. |  |  |
| Конструкция бетонной уклонообразующей, армированной стяжки, толщ, min. 50 мм | + | - | - | - |
| Защитная посыпка из сланца или кварца, фракция 2-5 мм | + | + | + | - |
| Трехслойный мастичный кровельный ковер "MASTIGUM 2", толщиной 1,8 мм в высохшем состоянии | + | + | + | + |
| Двухслойный мастичный кровельный ковер "MASTIGUM 2", толщиной 1,2 мм в высохшем состоянии | + | - | + | - |
| Грунтовка "MULTIGUM PRIMER MS" с расходом 0,3-0,5 кг/м | + | + | + | + |
| Теплоизоляция по проекту | + | + | + | + |

2.2 В местах примыканий кровельного ковра к вертикальным стенам и парапетам, а также в ендовах и в местах установки воронок внутреннего водостока мастичный ковер усиливается дополнительным слоем мастики «MASTIGUM 2» толщиной не менее 0,6 мм в высохшем состоянии с армированием геотекстилем (плотность 110-140 г/м) по ТУ 8397-056-05283280-2002.

2.3 В качестве защитного слоя предусмотрена сланцевая или кварцевая посыпка, фракция 2-5 мм, по верхнему свеженанесенному слою полимерной мастики.

2.5* В местах пропуска труб инженерных коммуникаций через покрытие здания для обеспечения герметичности выполняемой кровли следует предусматривать установку стальных патрубков или железобетонных стаканов с последующей герметизацией мест прохода труб герметизирующими композициями.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

2.6 В местах прохождения температурно-деформационных швов на кровле следует предусматривать:

- заполнение пространства шва пенополистирольным или минераловатным утеплителем;

- уплотнение прокладкой Вилатерм или Пороизол;

- металлический компенсатор из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм;

- оклеивание полосой рулонного материала, шириной не менее 300 мм.

До устройства основных слоев мастичного кровельного ковра на пространство деформационного шва наносится дополнительный слой мастики «MASTIGUM 2» толщиной 0,6 мм.

3 МАТЕРИАЛЫ

3.1 Для устройства мастичных кровель зданий и сооружений предусмотрено применение полимерной кровельной мастики "MASTIGUM 2", производимой заводом "BITUM LTD" (Израиль).

3.2 Мастика «MASTIGUM 2» представляет собой пастообразную массу, состоящую из модифицированной латексом акриловой эмульсии и наполнителей - карбоната кальция, двуокиси титана, сульфата бария, талька и воды.

При нанесении на поверхность и после полного высыхания образуется упруго-пластичная мембрана с высокими физико-механическими показателями, водонепроницаемостью и стойкостью к ультрафиолету.

Примыкание мастичного кровельного ковра к венттрубам

3.3 Органом по сертификации в системе ГОСТ Р "Мосстройсертификация" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11СЛ16 от 06.08.2007 г.) был выдан сертификат соответствия за N РОСС IL.СЛ16.H00989 от 12.01.09, который подтверждает качество выпускаемой продукции - полимерной мастики «MASTIGUM 2» требованиям ГОСТ 30693-2000 " Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия".

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения за N 78.01.01.231.П.010213.06.08 от 07.06.2008, выданного Управлением Роспотребнадзора по г.Санкт-Петербург, покрытие «MASTIGUM 2» относится к классу мало опасных веществ.

Качество выпускаемой мастики «MASTIGUM 2» обеспечивается международной системой управления качеством ISO 9001:2000 (регистрационный номер: IL-29288).

3.4 Полимерная мастика «MASTIGUM 2» производится компанией "BITUM LTD", Hayetzira, 4 Haifa Bay 26111, Израиль. Представительство завода "BITUM LTD" на территории Российской Федерации находится по адресу: Москва, ул.1-я Тверская-ямская, д.13, оф.91.

Тел. (495) 970-77-29, (499) 530-06-57, (499) 530-06-67

E-mail: info@bitum-rus.ru , www.bitum-rus.ru.

3.5 Физико-технические характеристики кровельной мастики «MASTIGUM 2» приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-технические показатели мастики «MASTIGUM 2» в соответствиb с ГОСТ 30693-2000

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Удельный вес, кг/см | 1,68 |
| Предел прочности при разрыве, МПа | 4,1 |
| Удлинение при разрыве, % | 400 |
| Гибкость при температуре, °С | минус 30 |
| Водонепроницаемость при давлении, МПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % | 4,9 |
| Теплостойкость, °С | 120 |
| Прочность сцепления с огрунтованным основанием, МПа | 0,6 |

Примыкание мастичного кровельного ковра к водоприемным воронкам

3.6 Для армирования мест усиления мастичного кровельного ковра необходимо применять геотекстиль (плотность 110-140 г/м) по ТУ 8397-056-05283280-2002.

3.7 Для защитных покрытий необходимо применять сланцевые или кварцевые посыпки, фракции 2-5 мм.

3.8 Для усиления адгезии кровельного мастичного слоя к основанию используют грунтовки:

- "MULTIGUM PRIMER MS" - для грунтования бетонных поверхностей, расход 300-500 г/м, время просушки 20-40 мин;

- "MULTIGUM PRIMER FOR BITUMEN" - для грунтования оснований из битума и рулонных битуминозных материалов типа рубероида, расход 300-500 г/м, время просушки 30-60 мин, не наносится на свежий битум, залитый менее 6-ти месяцев назад. Для рулонных битумно-полимерных материалов и асбестового основания используют грунтовку в виде смеси «MASTIGUM 2» с водой в соотношении 1:1/2, расход 500 г/м, время просушки 2-3 часа;

- "MULTIGUM PRIMER MS-1" - для грунтования металлического, оцинкованного, алюминиевого, окрашенного, акрилового основания. Расход 150-200 г/м, время сушки 30-60 мин.

Хранение и транспортирование мастики «MASTIGUM 2» при отрицательной температуре не допускается!

3.9 Работы с использованием мастики «MASTIGUM 2» и грунтовок необходимо производить при температуре наружного воздуха не ниже +5 °С. Не производить работы при выпадении осадков и не менее чем за 6 часов до выпадения росы. Хранение и транспортирование при температуре наружного воздуха не ниже +3 °С. При хранении исключить попадание прямых солнечных лучей.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ

4.1 К устройству мастичной кровли из полимерной мастики «MASTIGUM 2» приступают после полного завершения предшествующих строительно-монтажных работ на покрытии и выполнении следующих мероприятий:

- обеспечения объекта необходимыми материалами;

- подготовки оборудования, инструмента и приспособлений;

- проверки прочности несущих конструкций покрытия, прочности основания, правильности разбивки поверхности кровли на технологические площади (захватки);

- закрытия проемов настилом, устройства временного ограждения по всему периметру площади нанесения кровельной мастики;

- установки на покрытии зданий комплекта противопожарных средств;

- наличия утвержденного главным инженером предприятия наряда-допуска на ведение кровельных работ с горючими материалами.

Конструктивное решение эксплуатируемой кровли

4.2 До устройства мастичного кровельного ковра из мастики «MASTIGUM 2» должна быть принята по акту поверхность существующей кровли.

Требования к бетонной поверхности:

- поверхность необходимо очистить от строительного мусора, грязи и пыли с помощью сжатого воздуха от компрессора или промышленным пылесосом;

- на поверхности необходимо удалить неровности в виде наплывов и острых частиц бетонного заполнителя, а также должна быть удалена малопрочная пленка цементного молочка;

- раковины и углубления должны быть заделаны с помощью цементного раствора (М 200);

- в местах примыкания вертикальной поверхности к горизонтальной необходимо выполнить для внешних углов сглаживание (5-10 см), для внутренних углов выполнить галтель из цементного раствора (М 200);

- поверхность должна оставаться сухой не менее 48 часов до начала устройства мастичного ковра (весовая влажность бетона не более 8%).

4.3 Для подъема материалов при устройстве мастичной кровли используют ранее установленные подъемные краны. Рулоны геотекстиля необходимо подавать в контейнерах, а кровельную мастику в герметичной заводской упаковке - ведрах. По кровле материал необходимо развозить на ручных тележках.

4.4 Устройство мастичного кровельного ковра ведут в следующей последовательности:

- грунтование основания;

- усиление мест примыкания основания к парапету, стенам кровельных строений, вентиляционным трубам и другим инженерным коммуникациям, в ендовах и местах установки водоприемных воронок слоем мастики "MASTIGUM 2",расход 0,8 кг/м (0,6 мм);

- армирование мест усиления с помощью геотекстиля, пропитанного мастикой "MASTIGUM 2";

- устройство и герметизация температурно-деформационных швов в покрытии;

- нанесение первого слоя мастики, расход 0,8 кг/м (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение второго слоя мастики, расход 0,8 кг/м (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение третьего слоя мастики, расход 0,8 кг/м (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение защитной сланцевой или кварцевой посыпки.

4.5 В качестве теплоизоляции кровли могут быть использованы следующие теплоизоляционные материалы: экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан (ППУ), минераловатные утеплители и др.

Конструктивное решение гидроизоляции деформационного шва

4.6 Устройство мастичного кровельного ковра выполняют последовательно на заранее размеченных площадях (захватках). Разбивку на захватки следует предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивать перемещение материалов и рабочих без повреждения нанесенного и наносимого кровельного мастичного слоя.

4.7 Работы нужно начинать с участков, наиболее удаленных от места складирования и подачи материалов.

4.8 Кровельную полимерную мастику «MASTIGUM 2» наносят на поверхность механизированным способом с помощью оборудования безвоздушного распыления сплошным ровным слоем толщиной не более 0,6 мм (0,8 кг/м). Нанесение мастики за один проход слоем большей толщины резко увеличивает время высыхания и ухудшает качество покрытия. При необходимости, кровельную мастику наносят кистями, располагая слои крест-накрест.

4.9 Нанесение последующего слоя разрешается после полного высыхания предыдущего нанесенного слоя, предъявления его Заказчику и подписания актов на скрытые работы.

4.10 После нанесения заключительного мастичного слоя, по всей поверхности кровельного ковра наносят защитную посыпку из сланца или кварца.

Невысохшая кровельная мастика не является водонепроницаемой.

5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ, ПРИЕМКА РАБОТ

5.1 Для устройства гидроизоляции кровли с применением мастики «MASTIGUM 2» необходимо:

- применять качественные кровельные материалы, имеющие сопроводительные паспорта (сертификаты);

- обеспечить сплошность нанесения мастичных слоев;

- обеспечить условия полного высыхания (коагуляции) нанесенного слоя мастики;

- проверить правильность расположения температурно-усадочных швов;

обеспечить сохранность (отсутствие повреждений) выполненных мастичных слоев при устройстве защитного слоя.

5.2 Качество работ по устройству кровли мастичными материалами следует контролировать поэтапно с проведением входного контроля, пооперационного и актированием скрытых работ. Пооперационный контроль выполняется мастером и осуществляется в соответствии со схемой операционного контроля (табл.3).

Таблица 3 - Схема поэтапного контроля качества устройства кровли из мастики "MASTIGUM 2"

| Лицо, выполняющее контроль | Мастер |
| --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Подготовка материалов | Подготовка основания | Нанесение мастичных слоев | Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки |
| Состав контроля (что контролировать) | Состав мастики | Соответ- ствие мате- риалов паспортным данным | Чистота поверх- ности | Ремонт дефектных мест | Наличие выкружек в местах примы- каний | Уклоны | Толщина и сплош- ность огрун- товки | Степень высыхания | Наличие усиления кровель- ного ковра | Толщина слоя мастики первого и второго слоя | Толщина и сплош- ность клеящего слоя | Степень влажности посыпки | Сплошность слоя посыпки |
| Время контроля (когда контролировать) | До производства работ | До устройства кровельного ковра | До устройства защитного слоя | В процессе производства работ |
| Кто привлекается к проверке | Построечная лаборатория |  |  |  |
| Какие работы относятся к скрытым |  | + |  |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  |

5.3 Приемка мастичной кровли должна сопровождаться осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в ендовах и в местах примыкания к выступающим конструкциям над кровлей.

Выполненная мастичная кровля должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь заданные уклоны;

- не иметь местных контруклонов, где может задерживаться вода;

- мастичный кровельный ковер должен иметь достаточную адгезию к основанию, не расслаиваться, не иметь пузырей, впадин.

5.4 Все элементы кровли при обнаружении в них отклонений от проекта или требований строительных норм должны быть исправлены или заменены до сдачи здания или сооружения в эксплуатацию.

5.5 Приемка выполненной кровли должна быть оформлена актом сдачи-приемки с оценкой качества работ. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:

- грунтование поверхностей;

- примыкание кровельного покрытия к водоприемным воронкам;

- примыкание кровельного покрытия к выступающим частям вентиляционных шахт, антенн, растяжек, парапетов;

- устройство слоев мастичного кровельного ковра послойно;

5.6 Уложенный кровельный ковер должен отвечать следующим требованиям:

- отклонения величины фактического уклона от проектного не должны превышать ±5 мм и не иметь обратных уклонов;

- должен осуществляться полный отвод воды с поверхности кровли по наружным или внутренним водостокам;

- иметь достаточную адгезию слоев мастичных материалов к основанию и между собой, проверяемой медленным отрывом одного слоя от другого (разрыв должен происходить по материалу - отслоение от основания не допускается).

5.7 Водонепроницаемость кровельного ковра на плоских кровлях следует проверять после сильного дождя или заливкой водой при положительной температуре.

5.8 После окончания всех кровельных работ необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки мастичных комьев, обрезков армирующих материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и спущены с кровли, затем вывезены в специально отведенные зоны.

6 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКИ «MASTIGUM 2»

Конструктивные решения гидроизоляции ванных комнат и санузлов в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87"Изоляционные и отделочные материалы" предусматривают следующее:

ПОЛЫ (сверху вниз):

- керамическая плитка на водостойком клее "Ceresit-CM-17" с затиркой швов водонепроницаемым составом "Ceresit-CE-48";

- защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М 200;

- гидроизоляция из двух слоев полимерной мастики «MASTIGUM 2» с расходом - 0,8 кг/м на один слой покрытия;

- грунтовка "MULTIGUM PRIMER MS" с расходом - 0,5 кг/м;

- уклонообразующая стяжка из мелкозернистого бетона В15, армированного металлической сеткой;

- плита перекрытия.

СТЕНЫ:

- керамическая плитка на водостойком клее "Ceresit-CM-17" с затиркой швов водонепроницаемым составом "Ceresit-CE-48";

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М200 с армированием полимерной сеткой с ячейками 10x10 мм, анкерным креплением к стене с шагом 700 мм и последующей герметизацией отверстий мастикой;

- гидроизоляция из двух слоев полимерной мастики «MASTIGUM 2» с расходом 0,8 кг/м на один слой покрытия;

- грунтовка "MULTIGUM PRIMER MS" с расходом - 0,5 кг/м;

- кирпичная или бетонная стена/

7 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ

Работа по гидроизоляции ванных комнат и санузлов должна выполняться в следующей последовательности:

- устройство уклонообразующей стяжки на полу;

- устройство галтелей в примыкании "стена-пол";

- грунтование стен составом "MULTIGUM PRIMER MS";

- нанесение первого слоя гидроизоляции «MASTIGUM 2» на стене;

- нанесение второго слоя гидроизоляции «MASTIGUM 2» на стене;

- очистка поверхности уклонообразующего выравнивающего слоя на полу;

- устройство усиления в месте установки трапов;

- грунтование пола составом "MULTIGUM PRIMER MS";

- нанесение первого слоя гидроизоляции «MASTIGUM 2» на полу;

- нанесение второго слоя гидроизоляции «MASTIGUM 2» на полу;

- устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора;

- установка керамической плитки на водостойком клее "Ceresit-CM-17" с затиркой швов водонепроницаемым составом "Ceresit-CE-48" на полу;

- установка керамической плитки на водостойком клее "Ceresit-CM-17" с затиркой швов водонепроницаемым составом "Ceresit-CE-48" на стенах;

- устройство трапов.

Примечание. При установке водосливных трапов должен быть обеспечен слив воды, как по поверхности гидроизоляции, так и по поверхности керамической плитки.

Конструктивное решение гидроизоляции ванной комнаты

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Работы по устройству гидроизоляции мастичных кровель, ванных комнат и санузлов с использованием мастики«MASTIGUM 2» выполняют с соблюдением СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"/

8.2 К выполнению работ допускают рабочих не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, прошедших обучение и имеющих удостоверение.

8.3 Лица, страдающие кожными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей или слизистых оболочек глаз к работе с кровельной полимерной мастикой не допускаются.

8.4 До начала производства работ каждый рабочий должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также производственный инструктаж непосредственно на рабочем месте.

8.5 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (малярный костюм, рукавицы).

8.6 Допуск рабочих на объект разрешается только после осмотра мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытия и ограждений.

8.7 На весь период работ по гидроизоляции конструкций строительная организация, ведущая ремонт, должна выделять ответственных за соблюдение противопожарного режима и выполнение противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске.

8.8 При планировании строительных работ следует учитывать то, что по мере высыхания гидроизоляционной мастики «MASTIGUM 2», возрастает вероятность возгораемости последней. Поэтому не допускается проведениестроительных работ с использованием открытого огня (сварка, газовая горелка, работа с электромеханическим резаком и т.д.) в помещениях, где выполнена гидроизоляция «MASTIGUM 2» .

В каждом помещении должен быть огнетушитель, а на этаже комплект противопожарных средств.

8.9 На рабочем объектt во время нанесения полимерной мастики необходимо иметь комплект противопожарных средств (пенные огнетушители, лопаты, сухой песок в ящике, асбестовые одеяла или кошму).

8.10 Хранить полимерную мастику "MASTIGUM 2", праймеры и растворители внутри здания запрещается. Указанные материалы следует хранить под специальным навесом из несгораемых материалов, которые размещаются на строительной площадке не ближе 15 м от здания, на объекте допускается хранение не более 500 л горючих жидкостей (бензин, керосин и пр.).

Для обеспечения пожарной безопасности на объекте следует выполнять следующие нормы средств пожаротушения на объектах.

Склад кровельной мастики пл. 50 м должен иметь: 1 пенный огнетушитель, 1 ящик с песком, 1 лопату, 1 кошму 1,5х1,5 м.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ

Таблица 4 - Необходимые оборудование и инструменты

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка безвоздушного напыления | шт. | 1 | Wagner НС 940 |
| 2 | Сборно-разборные склады | шт. | 1 | Площадь 120 м |
| 3 | Тележка для транспортирования бачка с мастикой | шт. | 1 | Масса до 40 кг |
| 4 | Канистра с бензином | шт. | 1 | Вместимость 10 л |
| 5 | Рулетка стальная | шт. | 2 |  |
| 6 | Кисть и валик | шт. | 4 | Валик поролоновый |
| 7 | Емкость с водой | шт. | 1 | Вместимость 20 л |
| 8 | Нож для резки геотекстиля и рубероида | шт. | 2 |  |
| 9 | Маска для защиты лица и глаз, респиратор | шт. | 1 |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Правительство Москвы, ГУП "НИИМосстрой". -
М, 2008