ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к ТР 164-07

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ И РЕМОНТЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

| Технологическая операция | Параметр контроля | Норма при использовании литой смеси, типа: | Инструмент контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | Серо- асфальт. |  |
| Подготовка основания | Расход битума (битумной эмульсии) для подгрунтовки, л/м | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | - | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 Только при отр. темп. | 0,3-0,4 | мерный сосуд |
|  | Отклонение расстояния между упорными брусьями, мм, не более | 10 | - | - | - | 20 | 10 | шаблон |
| Доставка смеси | термос- миксер | Продолжительность, мин, не менее | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | часы |
|  | автоса- мосвал | Продолжительность, мин, не более |  | один час | один час | 1,5 ч | - |  |  |
| Выгрузка смеси | Температура при выгрузке, °С, не ниже | 220 | 190 | 180 | 180 | 200 | 140 | термометр |
|  | Подход машины к упорным роликам укладч. | по оси движения укладчика мягкое касание о ролики | визуальный |
|  | Чистота нижнего слоя перед укладчиком | просыпание смеси исключается | визуальный |
| Укладка смеси | Температура воздуха, °С, не ниже | 5 | 10 | 10 | 5 | -10 | -5 | термометр |
|  | Состояние вибратора выглаживающей плиты | не работ. | в работе | в работе | не работ. | - | не работ. | визуальный |
|  | Толщина слоя, мм | 30-50 | 30-50 | 80-100 | 30-40 | 30-50 | 30-50 | щуп |
|  | Разница отметок между уложенным слоем и существующим покрытием, мм, не более | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | мерная линейка |
| Устройство шероховатой поверхности с помощью черного щебня вручную | Температура слоя к моменту погружения щебня катком, °С, в пределах | 60-80 | 60-80 | - | - | 60-80 | 60-80 | термометр |
|  | Расход, кг/м | 6-8 | 4-6 | - | - | 6-8 | - | мерный сосуд |
|  | Фракция, мм | 5-10 | 5-10 | - | - | 5-20 | - | набор сит |
|  | Глубина погружения, мм | 8-10 | 8-10 | - | - | 2/3 | - | визуальный |