ВСН 104-93

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нормы по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом

Дата введения 1993-10-01

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским центром "Тоннели и метрополитены" Ордена Октябрьской революции научно-исследовательского института транспортного строительства (НИИТСа) - канд. техн. наук В.Ф.Сарабеев, при участии канд. техн. наук Б.Н.Виноградова (НИИТС), Мосметростроя - канд. техн. наук И.М.Якобсон, Тоннельно-обследовательской и испытательной станции метрополитенов МПС России - инж. А.В.Балашов, специализированной производственной фирмы "Тоннельметрострой" - Ю.Н.Абрамов.

ВНЕСЕНЫ ордена Октябрьской революции научно-исследовательским институтом транспортного строительства (НИИТСом).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Научно-техническим центром Акционерного общества Корпорация "Трансстрой".

С введением в действие "Норм по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом" ВСН 104-93 теряет силу "Инструкция по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом" ВСН 104-79.

СОГЛАСОВАНЫ Ассоциацией "Объединенная дирекция строящихся метрополитенов", фирмой "Тоннельметрострой".

РАЗРАБОТАНЫ в развитие СНиП II-40-80* "Метрополитены".

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 32-02-2003. - Примечания изготовителя базы данных.

Экспериментально-теоретические исследования выполнены НИИТСом, Метрогипротрансом и его филиалами, СКТБ Тоннельметростроя, ПКТИтрансстроем, ВНИИавтогенмашем, Мосметростроем, Харьковметростроем, Киевметростроем, Ташметростроем и другими организациями.

УТВЕРЖДЕНЫ Акционерным обществом Корпорация "Трансстрой" 28 января 1993 г. N МО-18

ВЗАМЕН ВСН 104-79 Минтрасстроя СССР

Настоящие Нормы устанавливают общие требования к проектированию, производству и приемке работ по гидроизоляции обделок тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом из сборного или монолитного железобетона.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гидроизоляция обделок тоннелей должна предотвращать проникание грунтовых вод и электрохимическую коррозию, обеспечивая нормальные условия эксплуатации метрополитенов.

1.2. Тип и конструкцию гидроизоляции следует назначать с учетом специфики конструкции обделки, гидрогеологических условий заложения тоннеля, условий его сооружения, технико-экономических показателей.

1.3. Гидроизоляция тоннелей открытого способа работ должна выполняться в виде сплошного, замкнутого послойно склеенного водонепроницаемого покрытия, приклеенного по всей наружной поверхности конструкции.

Материалы для гидроизоляции должны быть водо-, био- и химически стойкими.

По гидроизоляции необходимо устраивать защитный слой или защитное ограждение (рис.1).

Рис.1. Общий вид тоннеля с гидроизоляцией:

а - однопутного тоннеля; б - двухпутного тоннеля; 1 - сборная железобетонная обделка; 2 - гидроизоляция; 3 - бетонная подготовка или распределительная железобетонная плита; 4 - защитная стенка; 5 - защитный слой

1.4. Работы по гидроизоляции во всех климатических зонах следует производить на сухих и чистых поверхностях при благоприятных погодных условиях (температура воздуха выше +5 °С и отсутствии атмосферных осадков) или под защитой передвижных покрытых брезентом навесов, а в зимнее врем - в тепляках из негорючих материалов.

1.5. Для оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов с послойной их наклейкой на горячих битумных мастиках могут применяться как биостойкие беспокровные (гидроизол), так и допускаются покровные (гидростеклоизол) рулонные материалы.

1.6. Оплавляемую гидроизоляцию сборной и монолитной железобетонных обделок в стадии сооружения тоннелей, а также предварительную гидроизоляцию цельносекционных элементов в заводских условиях или на полигоне, следует выполнять из утяжеленных битумных рулонных материалов на стекловолокнистой основе (гидростеклоизола), послойно наклеиваемых без приклеивающих мастик, путем оплавления поверхности покровного слоя пламенем газовоздушных пропановых горелок и прижатием к гидроизолируемой конструкции.

1.7. При сооружении цельносекционной обделки проходческим комплексом КМО 2x5 необходимо выполнять предварительную гидроизоляцию секции в заводских условиях или на полигоне с последующей гидроизоляцией стыков между секциями после монтажа обделки.

1.8. При гидроизоляции элементов сборной обделки в заводских условиях или на полигоне следует предусматривать надежные способы соединения гидроизоляции отдельных элементов. Гидроизоляция указанных элементов должна быть надежно защищена от повреждения в процессе транспортировки, складирования, монтажа, обратной засыпки котлована и в период эксплуатации.

1.9. Все поверхности железобетонных элементов, предназначаемые для нанесения гидроизоляции, должны соответствовать категории не ниже А4 по ГОСТ 13015.0-83*. Выступающие отдельные зерна щебня и гравия недопустимы.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

1.10. При заделке стыков сборной тоннельной обделки (в том числе и ЦСО) быстросхватывающимися или безусадочными смесями чеканкой или торкретированием следует выполнять требования ВСН 130-92, утвержденные Государственной Корпорацией "Трансстрой", а при нанесении выравнивающего и защитного слоев методом набрызга следует выполнять требования ВСН 126-90, утвержденные Минтрансстроем СССР.

1.11. На участках строительства тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях и агрессивной среде (в зонах расположения свалок, отстойников, территорий с нарушенной экологией подземной среды) гидроизоляцию обделок и защиту гидроизоляции нужно предусматривать по специальному проекту, обеспечивающему надежность и долговечность гидроизоляционного покрытия и защитных конструкций.

1.12. В зонах пересечения тоннелей трубопроводами теплоснабжения (горячей воды и пара) необходимо предусматривать дополнительные мероприятия по защите гидроизоляции (например, созданием экранов из мятой глины вокруг тоннеля). Зона защиты определяется проектом.

1.13. Работы по гидроизоляции должен выполнять персонал, обученный и сдавший технический минимум по правилам выполнения соответствующего вида гидроизоляции.

2. МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

2.1. Материалы, используемые для гидроизоляции обделок тоннелей метрополитенов, должны отвечать требованиям государственных стандартов и технических условий, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| Материал | Марка, обозначение условное сокращенное | Номер стандарта или технических условий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Для грунтовки изолируемой поверхности |
| Битумный лак | БТ-577 | ГОСТ 5631-79* | Порядок приготовления битумного лака указан в обязательном Приложении 1 |
| Битум | БН 70/30 | ГОСТ 6617-76* |  |
| Пластбит |  | ТУ 38-101580-75* |  |
| ________________ ТУ, упомянутые здесь и далее по тексту, являются авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Бензин для технических целей | Нефрас с 50/170 | ГОСТ 8506-80* |  |
| ________________ Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 8505-80. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Для устройства оплавляемой гидроизоляции |
| Гидростеклоизол гидроизоляционный |  | ТУ 400-1-51-83 | По таблице 3 |
| Для устройства оклеечной гидроизоляции на горячих битумных мастиках |
| Гидроизол | ГИ-Г | ГОСТ 7415-86 | По таблице 3 |
| Гидростеклоизол гидроизоляционный |  | ТУ 400-1-51-83 | Допускается применять |
| Битумы нефтяные строительные | БН 50/50 БН 70/30 БН 90/10 | ГОСТ 6617-76* | Битумы нефтяные используются для приготовления битумной мастики. Инструкция по приготовлению и транспортированию битумной мастики дана в обязательном Приложении 2 |
| Битумы нефтяные кровельные | БНК-90/40 БНК-90/30 | ГОСТ 9548-74* |  |
| Битум нефтяной | Пластбит | ТУ 38-101580-75* |  |
| Битум нефтяной дорожный | БНД-40/60 БНД-60/90 | ГОСТ 22245-90 |  |
| Битум нефтяной изоляционный | БНИ-IV-3 БНИ-IV БНИ-V | ГОСТ 9812-74* |  |
| Индустриальное масло | И-50А | ГОСТ 20799-75* | Для пластификации битумов БН 70/30, БН 90/10, БНИ-IV, БНИ-V |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 20799-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Мастика битумная кровельная горячая |  | ГОСТ 2889-80 |  |
| Мастика битумно-резиновая изоляционная |  | ГОСТ 15836-79 |  |
| Мастика Битэп |  | ТУ 401-08-515-73 |  |
| Для чеканки стыков между элементами цельносекционной обделки полной заводской готовности и между сборными железобетонными элементами |
| Быстросхватывающаяся уплотняющая смесь | БУС | ТУ 35-869-89 |  |
| Быстросхватывающийся расширяющийся цемент | БРЦ | ТУ 21-20-37-79 |  |
| Цемент безусадочный | ЦБ | ТУ 21 БССР 213.85 |  |
| Для устройства подготовительного основания выравнивающего и подготовительного слоев |
| Цементно-песчаный раствор | Класс не ниже В 7,5 |  |  |
| Бетон | В 15 |  |  |
| Компоненты, входящие в состав бетона и цементно-песчаного раствора |
| Портландцемент |  | ГОСТ 10178-85* |  |
| Шлакопортландцемент |  | ГОСТ 10178-85* |  |
| Глиноземистый цемент |  | ГОСТ 969-77 |  |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 969-91. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Щебень |  | ГОСТ 8267-82* |  |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 8267-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Песок |  | ГОСТ 8736-85 |  |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 8736-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Вода |  | ГОСТ 23732-79 |  |
| Поташ |  | ГОСТ 10690-73* Е | Компоненты, понижающие температуру замерзания |
| Нитрат натрия |  | ГОСТ 19906-74* Е |  |
| Суперпластификатор | С-3 | ТУ-6-14-625-80 | Для улучшения удобоукладываемости |
| То же | 10-03 | ТУ 44-3-505-81 | То же |
| Алюминат натрия |  | ТУ 48-5-52-76 | Для ускорения сроков схватывания и твердения |
| Жидкое натриевое стекло |  | ГОСТ 13078-81* |  |
| Для армирования защитного слоя |
| Сетка стальная плетеная одинарная | N 50-2,5 | ГОСТ 5336-80* |  |
| Сетка из проволоки А | 14 мм, 150х150 мм | ГОСТ 8478-81* |  |
| Для устройства защитных стен |
| Кирпич красный |  | ГОСТ 530-80 |  |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Бетонные плиты | ПНГ | По чертежу МГТ N ПП-1/616 |  |
| Блоки известняковые |  | По проекту |  |
| Плиты железобетонные |  | " |  |
| Кирпич пустотелый |  | " |  |
| Для защитных ограждений на цельносекционных элементах |
| Листы асбестоцементные плоские |  | ГОСТ 18124-75* | Заменять волнистыми листами запрещается |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 18124-95. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Листы для защиты гидроизоляции из полиэтилена |  | ТУ 6-49-301-025-89 | Может использоваться не только на ЦСО |
| Цемент |  | ГОСТ 10178-85* | Для приготовления КЦК и приклейки листов асбестоцементных к ЦСО |
| Битумы нефтяные строительные | БН 50/50 БН 70/30 БН 90/10 | ГОСТ 6617-76* |  |
| Топливо для газовоздушных газовых горелок |
| Углеводородные сжиженные топливные газы | Технический пропан | ГОСТ 20448-80* | Для устройства оплавляемой гидроизоляции |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 20448-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Для устройства сопряжений, примыканий и покрытий Мастика гидроизомаст |
|  |  | Состав по массе, % |
|  |  | N 1 | N 2 |
| Быстросхватывающаяся уплотняющая смесь | БУС | ТУ 35-869-89 | 60 | - |
| Быстросхватывающийся расширяющийся цемент | БРЦ | ТУ 21-20-37-79 | - | 55 |
| Нефтяные кислоты | Типа асидомылонафта | ГОСТ 13302-77* | 40 | 45 |
| Эпоксидно-каменноугольная мастика |
|  |  | Состав по массе, % |
|  |  | N 1 | N 2 |
| Эпоксидная смола | ЭД-10, ЭД-16 | ГОСТ 10587-84 | 100 | 100 |
| Каменноугольный деготь |  | ГОСТ 4641-80 | 100 | 185 |
| _________________ Документ отменен без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Полиэтилен-полиамин |  | ТУ 6-02-594-75 | 5 | 20 |
| Толуол каменноугольный |  | ГОСТ 9880-76* Е | 60 | 120 |
| Битумно-каолиновая мастика |
|  |  | Состав по массе, %, для поверхности |
|  |  |  | влажной | сухой |
|  |  |  | Температура воздуха у места работы, °С |
|  |  |  | от +5 до +15 | от +16 до +25 | от +5 до +15 | от +16 до +25 |
| Битум нефтяной | БН 40/60 | ГОСТ 22245-90 | 75 | - | 80 | - |
| Битум нефтяной | БН 70/30 | ГОСТ 6617-76* | - | 75 | - | 80 |
| Петролатум или его заменитель | ПС | ГОСТ 4096-62 | 5 | 5 | - | - |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Заменен на ОСТ 38 01117-76. На территории Российской Федерации документ не действует. Заменен на ТУ 38-401166-90. - Примечания изготовителя базы данных. |
| Каолин |  | ГОСТ 20080-74* | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гидростеклоизол гидроизоляционный |  | ТУ 400-1-51-83 | Армирующая прослойка в диафрагме |
| Прокат тонколистовой |  | ГОСТ 16523-89 | Для изготовления накладок |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 16523-97. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Лак | БТ 99 | ГОСТ 8017-74* | Для окраски накладок |

2.2. При устройстве оклеечной гидроизоляции следует применять горячие битумные мастики с температурой размягчения (по методу "кольца и шара") от 54 до 74 °С и температурой хрупкости по Фраасу не выше минус 10 °С.

В холодное время года необходимо применять мастики с низкими температурами размягчения и температурой хрупкости по Фраасу, а в летнее время мастики с повышенной температурой размягчения.

2.3. Другие изделия и материалы допускается применять при наличии документов, подтверждающих их успешное применение для гидроизоляции и оформленное в соответствии с изменением N 2 СНиП 1.01.01-82*, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 18 октября 1982 г. N 257.

______________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Заменены на  СНиП 10-01-94. СНиП 10-01-94не действуют с 01.10.2003. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. При устройстве гидроизоляции обделок тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом, возможно применять оборудование, приведенное в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Модель, тип, марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ, рабочие чертежи (Р.ч.) | Назначение | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для подготовки изолируемой поверхности и защиты гидроизоляции |
| Растворонасос диафрагменный | СО-69 | Устройство выравнивающего и защитного слоев | Производительность - 1 м/ч. Габаритные размеры, мм: 875х460х650. Масса 20 кг |
| Машина штукатурно-затирочная | СО-86А | Устройство подготовительных слоев | Производительность, м/ч - 50. Масса 2,7 кг |
| Машина для удаления воды с основания | СО-107 ТУ 22-3759-76 | Удаление наледи, снега, сушка основания | Производительность 20 л/мин, электродвигатель 2,2 кВт; масса 60 кг |
| Пистолет-крас- кораспылитель | СО-72 | Огрунтовка изолируемой поверхности | Производительность, м/ч - 600; масса 1,3 кг |
| Рейка трехметровая и линейка | ГОСТ 427-75 | Для проверки ровности поверхности |  |
| Бак красконагнетательный | СО-12A | Огрунтовка изолируемой поверхности | Емкость, л - 20; масса 20 кг |
| Компрессор | СО-7А | Продувка изолируемой поверхности, нанесение грунтовки | Производительность, м/ч 28-30; мощность, кВт - 4; масса 140 кг |
| Оборудование для устройства оплавляемой гидроизоляции |
| Установка для наклейки гидроизоляции методом оплавления на горизонтальные поверхности | ГУ | Наклейка гидроизоляции способом оплавления на горизонтальные поверхности | Габариты, мм: 1220х815х650; скорость наклейки - 5 м/мин; масса 50 кг |
| Установка для наклейки гидроизоляции методом оплавления на цельносекционную обделку | КГО-1 или Ташметростроя | Безмастичная наклейка гидроизоляции на цельносекционную обделку |  |
| Устройство для гидроизоляции вертикальных поверхностей | УГВ-1 | Наклейка гидростеклоизола способом оплавления на стены тоннелей | Производительность, м/ч - 87; габариты, мм: длина - 4400; ширина - 2900; высота - 5500; масса 2600 кг |
| Горелка воздушнопропановая | ГВ-1 |  | Производительность, м/ч - 60-90; масса 1,5 кг |
| Горелка газовоздушная пропановая нагревательная | ГВПН ТУ СД.0569 |  | Производительность 60 м/ч; масса 1,5 кг |
| Горелка воздушно-пропановая линейная ГВПЛ | Р.ч. ВНИИ-автогенмаш |  | Производительность 220-240 м/ч; масса 1,1 кг |
| Баллоны стальные емкостью 50 л для сжиженных газов | ГОСТ 15860-70* | Правила ТБ при пользовании сжиженным газом даны в обязательном приложении 3 |  |
| ________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 15860-84. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Регулятор давления | ДПП-1-65 (ПВО-5 ГОСТ 6268-78*) | Снижение давления пропана с 1,6 МПа до рабочего 0,1-0,15 МПа | Рабочее давление 0,01-0,3 МПа; масса 2 кг |
| ________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 13861-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Контейнер-тележка с баллонами пропана |  | Перевозка баллонов с пропаном |  |
| Контейнер для подачи рулонных материалов |  | Подача рулонных материалов |  |
| Лебедка ручная с траверсой | ТК2-01 | Наклейка гидроизоляции на стены | Грузоподъемность, кг - 200; масса 50 кг |
| Машина для очистки и перемотки рулонных материалов | СО-98 | Очистка рулонных материалов от посыпки, удаление разделительной прослойки, перемотка | Производительность 600 м/ч; масса 250 кг |
| Рукав Б | ГОСТ 18698-79 | Подача пропана от баллона к горелке | 9 мм (3/8) |
| Нож для резки рулонных материалов | КМ-2,5 ТУ 32-686-73 | Раскрой рулонных материалов | Длина - 190 мм; масса 0,12 кг |
| Шпатель-скребок | ИР-750 ТУ 22-4810-80 | Разделка стыков гидроизоляции | Длина - 188 мм; масса 0,1 кг |
| Оборудование для устройства оклеечной гидроизоляции |
| Автогудронатор на шасси автомобиля ЗИЛ-130 с цистерной вместимостью 4000 дм | ДС-39Б ГОСТ 16385-83* | Перевозка горячего битума и его распределение по поверхности | Ширина распределения 4 м; габаритные размеры 6650х2375х2650 мм; масса с грузом 9,94 т |
| _________________ * Документ отменен без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Машина для подогрева, перемешивания и транспортирования мастик | СО-100A ТУ 22-4751-80 | Подогрев, перемешивание, транспортирование горячих битумных мастик | Рабочая емкость 1,5 м; наибольшая высота подачи 50 м, установленная мощность 60 кВт, масса 3,5 т |
| Битумоплавильная установка с передвижным варочным котлом | БК-4 | Плавление, обезвоживание битума | Объем 4 м |
| Агрегат для перекачивания битумных мастик | СО-119А | Перекачивание битумных мастик с наполнителем | Производительность 1,5 м/ч; мощность электродвигателя 2,2 кВт; масса 90 кг |
| Термос | ТБ-2 | Транспортировка горячих битумных мастик | Емкость 2 м; масса с битумом 3450 кг |
| Бачки |  | То же |  |
| Машина для нанесения битумных мастик | СО-122А ТУ 22-4750-80 | Транспортировка, поддержание температуры, нанесение мастик | Производительность 300 м/ч; мощность электродвигателя 3,4 кВт; масса 174 кг |
| Установка для дробления битума | УД-1 ЦНИИОМТП Госстроя СССР | Дробление твердого, резко размягченного битума | Производительность 5 т/ч; масса 250 кг |
| Бачок для битумной мастики | ТУ 550, 1-138-81* | Переноска горячего битума | Вместимость бачка 28 л, масса бачка 8,6 кг |
| _______________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Сетка-ковш | Р.ч. 4687.27 Оргтехстрой Минстрой Лит. ССР | Удаление посторонних примесей при варке битумной мастики | Длина с ручкой 1800 мм, масса 1,3 кг |
| Ковш для разливки мастики | КМ-2,5 ТУ 22-686-73 | Разливка мастики | Вместимость 2,5 л; масса 1,9 кг |
| Гребок для разравнивания мастики | ИР-757 ТУ 22-4946-81 | Разравнивание мастики | Длина 1940 мм, ширина резиновой вставки 300 мм; масса 1 кг |
| Щетка волосяная полотерная |  | Нанесение битумных мастик и грунтовок | Длина с ручкой 1800 мм; ширина корпуса 80 мм; масса 0,6 кг |
| Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов | CO-108A ТУ 22-3760-76 | Раскатка и прикатка рулонных материалов при устройстве оклеечной гидроизоляции | Производительность 400 м/ч; масса 40 кг |
| Установка для заделки стыков торкретированием | "Гидротон" | Приготовление из полуфабрикатов, подача и нанесение в стыки сборных обделок, в том числе и ЦСО, цементно-песчаных составов | Производительность насоса при давлении до 2 МПа - 5 л/мин; масса смесителя - 102 кг, насосного агрегата 42 кг |
| Агрегат гидроизоляционный | СМБ 020 | То же | Производительность при подвижности раствора 7-9 см 1,5 м/ч, рабочее давление 0,5 МПа, масса 100 кг |
| Набрызг-бетон машина камерная | БМ-60 или СБ 67-2Б | Нанесение на поверхность бетона или раствора (набрызг или торкретирование), укладка за опалубку бетона или раствора, пескоструйная очистка сильно загрязненных поверхностей, очистка поверхностей водовоздушной смесью | Производительность по сухой смеси 4 м/ч, давление сжатого воздуха 0,15-0,5 МПа, масса 1000 кг |
| Набрызг-бетон машина роторная | БМ-68У |  | Производительность по сухой смеси 6 м/ч, давление сжатого воздуха 0,4-0,5 МПа, масса 850 кг |

10.16. Приемочный контроль работ по гидроизоляции при приемке законченного строительством объекта надлежит осуществлять двусторонним актом, которым подрядчик сдает, и заказчик принимает объект согласно условиям договора (контракта) между ними.

10.17. Генеральный подрядчик должен предъявлять представителю заказчика журналы гидроизоляционных работ, акты освидетельствования на скрытые работы, протоколы, исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на примененные материалы, образцы гидроизоляционных материалов и готового покрытия для сопоставления с требованиями проекта, технических условий, норм и стандартов.

10.18. До приемки законченного строительством объекта надлежит выявить все дефекты в гидроизоляции.

Предприняты меры по ликвидации дефектов и обеспечена водонепроницаемость объекта.

10.19. Результаты приемочного контроля и приемку работ следует оформлять актами установленного образца с необходимыми подписями.

11. ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

11.1. Защитные устройства (защита) и зажатие гидроизоляции должны выполняться после приемки гидроизоляции, подтвердившей качественное ее выполнение с составлением акта на скрытые работы.

11.2. Для устройства защитных ограждений должны применяться прочные и долговечные материалы, стойкие к механическому повреждению и химическому воздействию грунтовых вод и микроорганизмов.

11.3. Защитный слой из цементно-песчаного раствора марки В 7,5 следует наносить на гидроизоляцию в лотковой части тоннеля (рис.20) с помощью растворонасоса с пневматической форсункой, после чего разравнивать рейкой-правилом. Толщина защитного слоя 4-5 см.

Рис.20. Защита гидроизоляции лотка:

1 - защитный слой из цементно-песчаного раствора; 2 - гидроизоляция; 3 - грунтовка; 4 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора; 5 - бетонная подготовка

Передвигаться по защитному слою или выполнять работы разрешается после того, как защитный слой затвердел - не раньше чем через 24 ч.

11.4. Для защиты гидроизоляции на вертикальных поверхностях необходимо устраивать защитные стенки из красного кирпича толщиной  кирпича (рис.21), бетонных плит или листов из полиэтилена (ЛЗГ), см. табл.1.

Рис.21. Защита гидроизоляции стен:

1 - стеновой блок; 2 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора; 3 - грунтовка (битумный лак); 4 - гидроизоляция; 5 - кладка из кирпича марки 100 ( кирпича) или другие материалы; 6 - засыпка несвязным грунтом слоями толщиной 1 м с уплотнением

При соответствующем обосновании допускаются другие эффективные, надежные и экономичные конструктивные решения защиты гидроизоляции.

Если защитная стенка имеет высоту более 0,5 м для обеспечения ее устойчивости на свободной от гидроизоляции стороне могут быть предусмотрены пилястры размером х1 кирпич или другие мероприятия, предотвращающие ее обрушение.

11.5. При устройстве защитных слоев и стенок особое внимание должно быть обращено на предотвращение путем тщательного заполнения цементным раствором пустот между ними и гидроизоляцией.

11.6. При устройстве гидроизоляции в сооружениях, возводимых в искусственно замороженных грунтах, ее надлежит защитить утеплителями: пенопластом или керамзитобетоном, которые следует применять в сочетании с быстротвердеющими цементно-песчаными растворами. В этом же случае при возможности заполнения пространства между грунтом и защитной стенкой сухим шлаком или сухим песком допускается устройство защиты из обычных материалов.

11.7. На горизонтальных, криволинейных и наклонных поверхностях с углом наклона до 30° непосредственно после нанесения гидроизоляции необходимо устраивать защитный слой толщиной не менее 5 см из мелкозернистого бетона класса не ниже В 7,5. Для приготовления бетона следует применять крупнозернистый песок с крупностью зерен не менее 3 мм.

На поверхностях с углом наклона от 30° до 45° защитный слой бетона следует наносить, начиная с самой низкой отметки.

11.8. Защитный слой на перекрытии следует армировать.

При толщине засыпки грунта более 60 см - стальной плетеной сеткой N 50-2.

На тех же поверхностях при толщине засыпки менее 60 см и с возможным движением наземного транспорта защитный слой следует устраивать толщиной 10 см из мелкозернистого бетона, армированного сварной металлической сеткой размером 100х100х3х3 или 150х150х5x5 мм (рис.22). Края сетки следует заводить на стены не менее чем на 0,7 м под защитную стенку.

Рис.22. Защита гидроизоляции перекрытия:

1 - защитный слой из цементно-песчаного раствора, армированный сварной сеткой с ячейками от 100х100 до 150х150 из арматуры 3-5 мм; 2 - гидроизоляция; 3 - грунтовка (битумный лак); 4 - разуклонка от 20 до 50 мм; 5 - плита перекрытия; 6 - гидроизоляция усиления сопряжения (полоса шириной не менее 80 см)

11.9. В тех случаях, когда перекрытие тоннеля служит проезжей частью, толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 10 см. При этом защитный слой следует армировать не арматурной сеткой, а более мощной арматурой, определяемой расчетом и рабочими чертежами.

11.10. Пазухи между креплениями котлована и конструкцией тоннеля, а также нижняя часть котлована с откосами должна заполняться песчаным грунтом. Засыпка в последнем случае производится на высоту, необходимую для образования горизонтальной площадки для прохода бульдозеров и катков. В остальной части котлована засыпку следует производить местным грунтом одновременно с обеих сторон тоннеля слоями равной высоты (примерно 50 см), уплотняя их до проектной плотности.

На участках пересечения котлованов с дорогами, имеющими усовершествованные покрытия, должен быть обеспечен коэффициент уплотнения песка согласно указаниям по проектированию автомобильных дорог СНиП 2.05.02-85. В местах пересечения с коммуникациями следует обеспечивать коэффициент уплотнения грунта 0,98, а в остальных местах - 0,95.

11.11. Засыпку конструкций тоннеля в котловане следует производить в срок не ранее одних суток после устройства защитного слоя по гидроизоляции стен и перекрытий.

Запрещается применять для засыпки замерзший грунт, строительный мусор, куски бетона, связный грунт и т.п.

По мере засыпки из котлована должны удаляться все деревянные детали.

11.12. Движение машин, осуществляющих разравнивание и уплотнение грунта, допускается на расстоянии не менее 0,5 м от стен тоннеля.

В стесненных местах уплотнение песчаных грунтов допускается осуществлять путем увлажнения их водой до насыщения.

11.13. Уплотнение грунта над перекрытием тоннеля следует выполнять с помощью катков. Толщина первого слоя уплотняемого грунта должна быть не менее 0,5 м.

12. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. При производстве гидроизоляционных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, предусмотренные следующими нормативными документами:

СНиП III-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

_______________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила безопасности при строительстве метрополитенов и подземных сооружений*, ТИМР, М., 1992.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ПБ 03-428-02. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.3.040-86* ССБТ. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила безопасности в газовом хозяйстве. Госгортехнадзор СССР. М., 1982.

Рекомендации по перевозке, складированию и хранению строительных материалов, изделий и конструкций в строительстве. ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР. М., 1974.

Правила перевозок грузов. МПС. "Транспорт", 1985.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

12.2. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

12.3. Работы на высоте более 1,3 м должны производиться с подмостей, имеющих надежные ограждения.

12.4. При производстве гидроизоляционных работ запрещается:

а) допускать к работе лиц моложе 18 лет;

б) допускать к работе лиц, не прошедших медицинское освидетельствование, обучение по специальности и инструктаж по технике безопасности;

в) приступать к работе с неисправными приспособлениями;

г) допускать соприкосновение электрических проводов с газовыми баллонами;

д) допускать нагрев газовых баллонов, в том числе солнечными лучами;

е) допускать попадание масел в кислородные баллоны.

12.5. Место ведения гидроизоляционных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

12.6. Работающие на гидроизоляционных работах должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

12.7. Рабочие, выполняющие гидроизоляционные работы, обязаны знать:

опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

правила личной гигиены;

инструкции по технологии производства гидроизоляционных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

правила оказания первой медицинской помощи.

12.8. Транспортирование и хранение гидроизоляционных и вспомогательных материалов должно быть организовано в соответствии с требованиями по технике безопасности, изложенными в нормативно-технической документации на этот вид продукции и в соответствии с "Рекомендациями по перевозке, складированию и хранению строительных материалов, изделий и конструкций в строительстве".

12.9. Складские помещения для хранения гидроизоляционных материалов должны быть пожаробезопасными, сухими, хорошо проветриваемыми или вентилируемыми, достаточно освещенными, оснащенными противопожарным инвентарем, снабженными внутри и снаружи надписями "Огнеопасно".

12.10. Не рекомендуется рулонные материалы хранить вместе с легковоспламеняющимися материалами, жидкостями-растворителями и с загрязняющими материалами.

12.11. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно отвечать требованиям СНиП II-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования", СНиП III-4-80* и "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ", утвержденных ГУПО МВД СССР.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.11.03-93.

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ППБ 01-03. - Примечания изготовителя базы данных.

12.12. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости необходимо хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией, в герметично закрытой таре.

12.13. Нефтяные битумы, мастики допускается хранить в кусках или барабанах на отдельных площадках, оборудованных несгораемыми навесами, на бетонном основании, если хранение недолговременное.

12.14. Порожнюю тару из-под легковоспламеняющихся жидкостей, мастик следует хранить отдельно от других материалов на специально отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м.

12.15. Производственное оборудование и механизмы следует размещать на стройплощадке в соответствии с ПОС и их исправность должна быть подтверждена предварительными испытаниями.

12.16. Запас материалов на рабочем месте не должен превышать сменной потребности.

12.17. При устройстве гидроизоляции с применением оплавляемых рулонных материалов, наклеиваемых при помощи горелок с открытым пламенем, необходима организация пожарного поста, в состав которого входят огнетушители, противопожарный инвентарь, ящики с песком, кошма.

12.18. Приспособления, предназначенные для обеспечения безопасности работающих и удобства работы (лестницы, подмости, трапы и др.), должны отвечать требованиям действующих стандартов и технических условий.

12.19. Для прохода по гидроизоляционному покрытию, не рассчитанному на нагрузки от работающих, должны применяться трапы шириной 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

12.20. При выполнении гидроизоляционных работ в снежную, дождливую погоду рабочее место должно быть защищено от непогоды навесами или тепляками из негорючих материалов. Без защиты от непогоды гидроизоляционные работы производить запрещается.

12.21. При приготовлении битумного лака на стройплощадке запрещается:

пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с растворителем;

использовать в качестве растворителя этилированный бензин или бензол. Тара, в которой приготовляется и хранится грунтовка, должна плотно закрываться. Вывинчивание пробки с помощью молотка и зубила не допускается.

12.22. Оборудование и размещение битумоварочных установок должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.040-86.

12.23. Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастики. Она не должна превышать 180 °С. Котлы должны заполняться не более чем на  объема. При введении наполнителя нужно следить за тем, чтобы он был сухим. Битумноварочные установки должны быть оборудованы плотными крышками.

12.24. Доставка битумных мастик к месту работ должна быть механизирована.

12.25. При необходимости доставки и перемещения горячей битумной мастики на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами. Не допускается использовать мастики с температурой выше 170 °С.

Приложение 1
Обязательное

УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БИТУМНОГО ЛАКА ДЛЯ ГРУНТОВКИ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Битумный лак на месте работ изготавливают растворением горячего битума марки БН 70/30, БНД 40/60 или пластбита в растворителе - нефрасе С 50/170.

2. Необходимо принимать следующее соотношение компонентов в битумном лаке: битум - 1 часть, растворитель - 2-3 части. Вязкость битумного лака должна быть от 10 до 15 с (при сточном капилляре диаметром 5 мм и температуре плюс 20 °С).

3. Дозированное количество расплавленного обезвоженного и охлажденного до плюс 90 °С битума вливают тонкой струей при непрерывном перемешивании в емкость с дозированным количеством растворителя.

4. Битумный лак перемешивают либо в лопастных мешалках с плотно закрывающимися крышками, либо в емкостях с крышками, снабженными легкой пневмодрелью ИП-1007, имеющей частоту вращения 450 об/мин.

5. Битумный лак при необходимости хранения затаривают в герметично закрытые сосуды (бочки, фляги, бидоны).

6. Битумный лак в таре хранят в огнестойком помещении вдали от огня.

7. Загустевший при хранении бутумный лак разжижают растворителем, который добавляют в количестве, необходимом для получения битумного лака требуемой вязкости.

Приложение 2
Обязательное

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ БИТУМНОЙ МАСТИКИ

Приготовлять (варить) битумную мастику следует в битумоварочных установках оборудованных форсунками на жидком топливе или электрообогревом.

Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой с откидной на шарнирах половиной для загрузки битума.

При битумоварочной установке должно быть не менее 1 м песка; при отсутствии последнего варка мастики запрещается.

При каждой битумоварочной установке должна быть вывешена инструкция с указанием температур подогрева мастики и способа борьбы с воспламенением битума.

Битум должен раскалываться на небольшие куски и загружаться в котел на  его объема через загрузочную воронку, располагаемую со стороны противоположной топке. Битум в котле во время обогрева должен постоянно перемешиваться до полного расплавления.

Мастика считается готовой через час после исчезновения пены на ее поверхности и при нагреве до температуры +175 °С, но не выше +180 °С. В этот момент огонь в топке котла следует уменьшить и поддерживать температуру мастики на уровне +175 °С. Длительный свыше 8 ч подогрев одной и той же порции готовой мастики при температуре +175 °С не допускается.

Котлы должны очищаться не реже одного раза в три дня, а при засоренности битума - чаще. Чистить следует неостывший (теплый) котел.

Готовая мастика должна сливаться из котла в металлические бачки или термосы через кран, вмонтированный в нижнюю часть котла, и доставляться в них к месту работы. При сливе мастики бачок или термос должен устанавливаться так,  чтобы горло его было ниже крана не более чем на 10 см. Термосы или бачки должны заполняться мастикой не более чем на  своего объема.

Металлические бачки или термосы рекомендуется делать диаметром 350 мм, высотой 550 мм, с герметически закрывающейся откидной крышкой. К верхним краям термоса или бачка должны быть прикреплены проушины, в которые вставляется стержень при переноске его двумя рабочими.

Пути транспортирования мастики от варочного помещения до места спуска в котлован и в котловане до места работ должны быть освобождены от посторонних предметов, выровнены или покрыты дощатым настилом.

При большем объеме работ допускается подавать мастику к рабочему месту по вертикальному или наклонному металлическому битумопроводу, располагаемому на расстоянии не менее 1,5 м от стенки котлована. В этом случае в верхней части битумопровода у приемной воронки должна быть устроена площадка со сплошным без щелей дощатым настилом и ограждающими ее сплошными бортами высотой не менее 0,25 м и барьером. Приемная воронка должна быть снабжена откидной крышкой, которую необходимо закрывать немедленно после слива мастики в воронку.

В нижней части битумопровод должен быть снабжен запорным краном (или задвижкой) и защитным конусом. Нижняя кромка защитного конуса должна быть выше горла подставляемого бачка или термоса не более чем на 10 см. При сливе мастики в битумопровод запорный кран или задвижка должны быть обязательно закрыты, поэтому устройство сигнализации, предупреждающей работающих о начале слива мастики в битумопровод, является обязательным.

При большом объеме работ или большом числе объектов рекомендуется изготовлять мастику централизованно и доставлять к месту работ в утепленной таре. Для подогрева мастики на месте работ могут употребляться электротермосы или электробитумоварки.

При изготовлении мастики с добавкой пластификатора дозированное количество пластификатора добавляют в емкость с расплавленным битумом при непрерывном перемешивании.

Приложение 3
Обязательное

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

При устройстве наплавляемой гидроизоляции с применением газовоздушных пропановых горелок ГВПН, ГВ-1 и ГВПЛ административно-технический персонал, связанный с транспортировкой и применением сжиженного газа, должен соблюдать действующие "Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Выдержки из правил, с учетом специфики объекта, должны быть вывешены на рабочих местах.

К производству работ по газопламенной наклейке гидроизоляционных материалов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прослушавшие техминимум и выдержавшие соответствующие испытания.

Выполнение гидроизоляционных работ с использованием сжиженных газов в закрытых тоннелях и других подземных сооружениях запрещается.

1. Хранение и транспортировка сжиженных газов

Баллоны со сжиженным газом должны храниться в специальном помещении из несгораемых или трудносгораемых материалов.

Полы в складах для баллонов должны быть ровные с нескользкой поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них каким-либо предметом.

Электроосвещение складов для баллонов со сжиженным газом должно отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям класса В-1; электрические выключатели должны быть вынесены за пределы складов.

В этих помещениях должны быть предусмотрены меры противопожарной безопасности: внутри помещения должны находиться огнетушители из расчета один огнетушитель на десять баллонов сжиженного газа; снаружи помещения, у входа в него, должны находиться ящик с песком и доска с противопожарным инвентарем.

Баллоны на складе должны быть установлены вертикально; их следует предохранять от нагрева.

Совместное хранение в одном помещении баллонов для сжиженного газа и кислорода как наполненных, так и порожних воспрещается.

Наполненные или порожние баллоны для сжиженного газа должны быть предохранены от соприкосновения с токоведущими проводами. Расстояние между баллонами и токоведущими проводами должно быть не менее 1 м (по горизонтали).

Получать, перевозить баллоны и следить за их хранением разрешается лицам, сдавшим экзамены по техническому минимуму и обращению с баллонами для газов.

При транспортировке баллонов необходимо следить, чтобы они не ударялись друг о друга.

В процессе работы баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены.

При перевозке в бортовых автомобилях между баллонами должны быть прокладки. В качестве прокладок могут быть использованы деревянные бруски с гнездами, резиновые или веревочные кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие средства, предохраняющие баллоны от удара друг о друга. Автомобили, на которых перевозят баллоны со сжиженным газом, должны быть снабжены огнетушителями.

На небольшие расстояния баллоны должны перевозиться на специальных тележках или переноситься на носилках двумя рабочими. При переноске баллонов по лестницам необходимо прикреплять их к носилкам ремнями. Внутри помещения, имеющего неметаллический ровный пол, разрешается кантовать баллоны в наклонном положении.

Запрещается переносить баллоны на плечах, перекатывать или тащить волоком по земле или по полу за вентиль.

Баллоны, конструкция которых предусматривает съемные колпаки на горловинах, должны транспортироваться только с навернутыми колпаками. Отвинчивание туго навернутых колпаков с помощью ударов запрещается.

2. Подготовка к работе и ее выполнение

Баллоны должны иметь дату очередной проверки и исправный вентиль и размещаться не ближе 5 м от места устройства гидроизоляции.

Баллоны должны устанавливаться на постах в вертикальном положении у специальных стоек и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями.

Баллоны должны находиться на расстоянии не менее 5 м от сильных источников тепла.

Установка стоек с баллонами в границах проездов или проходов запрещается.

При эксплуатации баллонов необходимо: следить за плотностью закрытия вентиля: продуть вентиль каждого баллона, приоткрывая его на короткое время перед присоединением редуктора.

При обнаружении утечки газов из баллона работы с открытым огнем должны быть немедленно прекращены. Они могут быть возобновлены только после устранения утечки газа.

По окончании работы баллоны с пропаном на рабочих местах хранить запрещается.

Неисправные редукторы должны немедленно заменяться исправными, предварительно испытанными на газонепроницаемость; они должны осматриваться не реже одного раза в смену.

Шланги, предназначенные для пропана, отвечающие требованиям ГОСТ 9356-75* или ГОСТ 8818-73* должны иметь концы, окрашенные в красный цвет на длине 0,5 м.

Запрещается:

применять их для подачи кислорода;

допускать их соприкосновение с токоведущими проводами;

соединять шланги с помощью отрезков гладких трубок.

Соединяться куски шланга должны специальными двусторонними шланговыми ниппелями.

Закрепление шлангов на присоединительных ниппелях должно быть надежным и выполняться специальными хомутиками. Закреплять шланги допускается мягкой отожженной проволокой не менее чем в двух местах по длине ниппеля.

Правильность присоединения шлангов к горелке обязательно проверяется перед началом работ или при появлении запаха сжиженного газа. Проверяется герметичность соединений с помощью мыльной эмульсии. Проверять герметичность соединений пламенем запрещается.

Перед началом работ с горелкой необходимо осмотреть рабочее место и убрать лишние мешающие работе предметы и легковоспламеняющиеся материалы.

На рабочих местах должна быть стойка с крючком для подвески потушенных горелок во время перерывов в работе.

При перерывах в работе горелка должна быть потушена и охлаждена. Для охлаждения горелки должен быть сосуд с чистой холодной водой.

Во время открывания вентиля баллона и регулировки давления газа редукторами курить запрещается.

Так как сжиженные газы тяжелее воздуха, запрещается зажигать пламя горелок над сосудами и в местах с малыми емкостями (например, над бочкой).

При прекращении работы должны быть закрыты вентили на баллонах, выпущен газ из всех коммуникаций и освобождены зажимные пружины редукторов; шланги необходимо сдавать вместе с ручными горелками и редукторами в кладовую. По окончании работы баллоны со сжиженным газом должны быть убраны с места работы. Они должны храниться в металлических шкафах с естественной вентиляцией через отверстия, расположенные в верхних и нижних частях шкафов.

Приложение 4
Обязательное

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОПЛАВЛЯЕМОЙ ИЛИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

| выполненных в |
| --- |
|  | наименование сооружения |
| г. ________________________________ | "___" __________________19 г. |
| Комиссия в составе: |
| представителей строительно-монтажной организации: |
| главного инженера строительства |
| начальника участка |
| маркшейдера |
|  | фамилия, и., о. |
| представителя технического надзора заказчика: |
| фамилия, и., о., должность |
| произвел осмотр работ, выполненных |
|  | наименование |
| строительно-монтажной организации |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию и приемке работ предъявлены работы по оплавляемой или оклеечной гидроизоляции |
|  | где |
| ненужное зачеркнуть |

| Место наклейки | От пикета до пикета | Пог.м | На высоту или ширину, м | м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод |  |  |  |  |  |
| Стена правая |  |  |  |  |  |
| Стена левая |  |  |  |  |  |
| Лоток |  |  |  |  |  |
| Торец |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

| Число слоев |
| --- |
| Наклейку производила бригада |
| фамилия, имя, отчество бригадира |
| под наблюдением |
| фамилия, имя, отчество, должность |
| 2. Работы выполнены по проекту |
|  | наименование проектной |
| организации, N чертежей и даты их составления |
| 3. При выполнении работ применены: |
| Наименование рулонного материала |
| из партии, имеющей лабораторное испытание N |
| от "__" ___________________19 г. |
| Битум марки _________________ из партии, имеющей лабораторное испытание N ___________ от "__" _________________________19 г. |
| Температура приклеивающей мастики по результатам замеров на рабочем месте: |
| самая высокая |
| самая низкая |
| Решение комиссии |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. |
| На основании изложенного разрешается производство последующих |
| работ по устройству (монтажу) |
| Главный инженер |
| Начальник участка |
| Маркшейдер |
| Председатель ПРО |
| Представитель заказчика |

Приложение 5
Обязательное

Строительство

Участок

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОПЛАВЛЯЕМОЙ И ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ

| Дата | Наименование сооружения, место наклейки (лоток, стена, перекрытие) | Номер паспорта рулонного мате- риала | Число слоев рулонного мате- риала | Номер пас- порта битума | Темпе- ратура битума или наклейки | Количество гидроизо- ляции, м за смену | Смена, бригада, выпол- нившая работу | Подписи начальника смены и начальника участка | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Журнал заполняется начальником смены и хранится у начальника участка.