СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРАСКИ ФАСАДОВ

Ремонтно-строительные работы

ОКРАСКА ФАСАДОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Сертификат, паспорт, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на окрасочные составы и шпатлевки; | Визуальный |  |
|  | - акты приемки ранее выполненных работ; | То же |  |
|  | - температуру воздуха; | Измерительный |  |
|  | - подготовленность поверхности (отсутствие повреждений, высолов, сырых, ржавых и смолистых пятен); | Визуальный |  |
|  | - качество выполнения огрунтовки, шпатлевки | Измерительный |  |
| Окраска фасадов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соответствие погодных условий (температуру воздуха, скорость ветра); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соблюдение технологических режимов и последовательности нанесения слоев красок; | Визуальный |  |
|  | - однотонность фактуры; | То же |  |
|  | - ровность линий закраски в сопряжениях поверхностей, окрашеваемых в разные цвета | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество окрашенных поверхностей, в т.ч. отсутствие полос, пятен, потеков, морщин, просвечивание нижележащих слоев краски, ровность линий закраски в сопряжениях поверхностей, окрашиваемых в разные цвета; | Визуальный |  |
|  | - соответствие цвета фасада образцам колеров | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка, влагомер, термометр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.3.12, табл.9

Допускаемые отклонения:

- поверхности от плоскости при проверке 2-метровой рейкой - 3 мм;

- поверхности и двугранных углов от вертикали:

на 1 м - 2 мм;

на этаж - 5 мм;

- зазоры между поверхностью и оконными или дверными наличниками, а также поясами архитектурных членений - 10 мм;

- влажности поверхности:

бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных - до появления капельно-жидкой влаги на поверхности;

деревянных поверхностей - не более 12%;

- толщины слоев малярного покрытия - не менее 25 Мкм;

- искривлений линий в местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета:

для простой окраски - 5 мм;

для улучшенной окраски - 2 мм;

- искривлений линий филенок и закраска поверхностей при применении разных колеров - 1 мм на 1 м длины.

Приемку малярных работ необходимо производить после высыхания водных красок.

Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности.

Не допускается производить окраску фасадов:

- в сухую и жаркую погоду при температуре воздуха в тени +27 °С и выше и при прямом воздействии солнечных лучей;

- во время дождя или по сырому фасаду после дождя;

- при ветре, скорость которого превышает 10 м в секунду;

- без подготовки поверхности.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 18958-73. Краски силикатные.

ГОСТ 28196-89*. Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

ГОСТ 19279-73. Краски полимерцементные.

Краски должны поставляться партиями. За партию принимают количество одной марки и цвета краски, полученной за один технологический цикл и сопровождаемой документом о качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- масса нетто;

- номер партии;

- дата изготовления;

- обозначение нормативно-технической документации;

- результаты проведенных испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям нормативных документов;

- вид тары и количество единиц упаковок в партии;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность).

Краски упаковывают в бочки деревянные, фляги, бочки стальные, банки металлические, полиэтиленовые бидоны различной емкости.

Краски хранят и транспортируют при температуре выше 0 °С. Гарантийный срок хранения красок - 6 месяцев со дня изготовления.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 п.3.12

Перед началом работ по окраске фасадов следует проверить исправность кровли, металлических покрытий, водосточных труб, желобов, воронок и др. Стены должны быть очищены от непрочной и отстающей штукатурки. Поверхности с прочной штукатуркой должны быть очищены от старых известковой, силикатной и непрочной масляной красок. Отремонтированные участки штукатурки должны быть тщательно притерты в стыках со старой штукатуркой без накладывания на нее нового раствора. Фактура новой штукатурки должна соответствовать старой. Все трещины расшивают на ширину и глубину не менее 2 см, промывают водой и затирают штукатурным раствором.

Грунтовка, шпатлевка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 °С.

Окраску следует производить непрерывными полосами по вертикали и горизонтали до какого-либо членения фасада. Край следующей полосы должен перекрывать предыдущую на 30-50 мм. Перерывы в окраске допускаются только по границам архитектурных членений фасада.

Окрашенная поверхность должна быть однотонной и тщательно растушеванной по всей поверхности фасада, без пятен, полос, затеков, морщин, шелушения и подкрасок.