ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ, АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ, БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ МАТЕРИАЛОМ СЛАВЯНКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на изоляцию трубопроводов от почвенной коррозии, атмосферной влаги, блуждающих токов материалом СЛАВЯНКА изоляционная.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СЛАВЯНКА изоляционная

СЛАВЯНКА изоляционная - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению. Представляет собой однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.

Места применения

Изоляция металлических (стальных и алюминиевых), бетонных, железобетонных, каменных (глиняных, из силикатного кирпича), асбестоцементных, деревянных конструкций от почвенной коррозии, электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред, атмосферных осадков, грунтовых вод.

изоляция трубопроводов стальных магистральных подземных и надземных и отводов от них;

наружная изоляция емкостных металлических (стальных и алюминиевых), бетонных и железобетонных конструкций, в том числе для хранения нефтепродуктов;

наружная изоляция подземных конструкций зданий и сооружений, фундаментов;

в качестве гидроизоляционной прокладки между цоколем и асбестоцементными стеновыми панелями;

изоляция поверхностей каменных и армокаменных конструкций;

защита монтажных сварных швов;

защита от коррозии мест ввода и примыканий конструкций из стали и алюминия к конструкциям из кирпича, бетона и т.п.;

защита от почвенной коррозии металлических конструкций в грунтах, в том числе элементов круглого и прямоугольного сечения, в том числе, канатов, тросов, труб с применением армирующих материалов.

ОСОБЕННОСТИ:

мастика обладает повышенной теплостойкостью;

мастика обладает высокими адгезионными свойствами (когезионный характер отрыва);

после высыхания мастичная пленка устойчива к ударным нагрузкам как при положительных, так и при отрицательных температурах;

мастика защищает конструкцию от электрохимических воздействий;

мастика химически стойка в среднеагрессивных средах;

мастику можно использовать при отрицательных температурах (до минус 10 °С);

мастика тиксотропна (не стекает с вертикальных поверхностей).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения СЛАВЯНКА изоляционная

Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.

Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее +5 °С.

Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать.

Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

Выполнение работ

На вертикальные поверхности мастику удобно наносить жесткой кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением.

На горизонтальные поверхности возможно нанесение мастики методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом: жесткой кистью, шпателем и т.п.

Рекомендуемая толщина слоя 1,0-2,0 мм. При необходимости, после высыхания первого слоя мастики, возможно армирование и нанесение второго слоя.

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий и типа обрабатываемой конструкции и составляет 8-12 часов.

|  | 1 этап: подготовка поверхности Очистить поверхность трубы от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: нанесение мастики Покрыть поверхность трубы мастикой СЛАВЯНКА изоляционная слоем толщиной 2 мм. Высокая адгезия мастики СЛАВЯНКА изоляционная к металлу позволяет отказаться от предварительного праймирования поверхности. |
|  | 3 этап: укрепление стеклотканью Покрыть обработанную мастикой поверхность трубы стеклотканью толщиной не менее 0,8 мм. |
|  | 4 этап: покрытие изоляционной лентой Покрыть поверхность трубы изоляционной лентой толщиной не менее 0,6 мм. |
|  | 5 этап: нанесение мастики 1 Покрыть поверхность трубы мастикой СЛАВЯНКА изоляционная слоем толщиной 1 мм. |
|  | 6 этап: покрытие оберткой Покрыть поверхность трубы оберткой толщиной 1 мм. |

Изоляция трубопроводов от почвенной коррозии, атмосферной влаги, блуждающих токов (покрытие в трассовых условиях)

|  | 1 этап: подготовка поверхности Очистить поверхность трубы от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: нанесение мастики Покрыть поверхность трубы мастикой СЛАВЯНКА изоляционная слоем толщиной 3 мм. Высокая адгезия мастики СЛАВЯНКА изоляционная к металлу позволяет отказаться от предварительного праймирования поверхности. |
|  | 3 этап: покрытие изоляционной лентой Покрыть поверхность трубы изоляционной лентой толщиной не менее 0,4 мм. |
|  | 4 этап: покрытие оберткой Покрыть поверхность трубы оберткой толщиной 0,5 мм. |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

СЛАВЯНКА изоляционная

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега и наледи.

Просушить поверхность прогревом.

При отрицательных температурах обрабатываемую поверхность прогреть тепловыми пушками, пламенными горелками и др. до температуры выше +50 °С.

При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины, раковины).

Обратная засыпка

Строительные конструкции, требующие обратной засыпки, можно засыпать землей через 1 сутки после нанесения мастики.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики СЛАВЯНКА изоляционная

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0 °С, не менее | 140 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Прочность сцепления с бетоном при +20 °С, МПа: | 0,6 (когезионный отрыв по мастике) |
| Прочность сцепления с металлом, МПа: |  |
| - при плюс 20 °С | 0,8 (когезионный отрыв по мастике) |
| - при минус 15 °С | 2,3 (когезионный отрыв по мастике) |
| Гибкость на стержне радиусом 25 мм без образования трещин при температуре, 0 °С | -15 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 минут | водонепроницаема |
| Прочность при ударе, кгс/см (Дж) |  |
| - при плюс 20 °С | 60 (6,0) |
| - при минус 40 °С | 60 (6,0) |
| Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ/мм | 10 |
| Сухой остаток, % | 70 |
| Переходное сопротивление изоляции через 72 часа выдержки в 3% растворе , Ом·м | 1011 |
| Эксплуатация обработанных поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м | 3,3-3,4 |

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования; СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительстве ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Запрещается использовать СЛАВЯНКА изоляционная внутри жилых помещений! Работы с мастикой следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СЛАВЯНКА изоляционная

Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:

- 3,3-3,4 кг/м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.