СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Технические требования

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.

ТУ 21-28-34-86 Изделия санитарные керамические. Гарнитуры.

ТУ 21-0284676-12-91 Изделия санитарные керамические шамотированные.

ТУ 21-0284676-17-91 Раковины лабораторные керамические.

ТУ 21-0284676-18-91 Изделия санитарные керамические. Гарнитуры.

ТУ 4960-002-3794-98, ТУ 4960-002-00288001-2000, ТУ 4960-002-00288018-98 Изделия санитарные керамические.

ТУ 4969-026-00288030-99 Комплект изделий санитарных керамических "Альфа".

ТУ 4960-002-00288018-97 Унитаз воронкообразный с цельноотлитой полочкой с косым выпуском.

ТУ 4965-001-00288018-95 Унитаз воронкообразный с косым выпуском.

ТУ 9549-001-10843124-97 Унитазы керамические "Компакт".

ТУ 4965-014-00287964-95 Комплект унитаза с бачком керамические.

ТУ 21-28-51-87 Пакеты санитарных керамических изделий.

... Стандарты и технические условия на изделия санитарные керамические конкретных видов, предусмотренные проектом.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Входной контроль качества керамических (фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых) умывальников, унитазов, смывных бачков, биде, писсуаров, раковин и др. изделий, устанавливаемых в санитарных узлах, бытовых и др. помещениях зданий и сооружений различного назначения, должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, требованиями государственных стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие и содержание документов о качестве, сертификатов и других сопроводительных документов;

должны быть проверены сопроводительные документы (документы о качестве, паспорта и др. документы), маркировка, ярлыки с целью определения комплектности и соответствия поступивших санитарных керамических изделий требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие типов, сортов, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на санитарные керамические изделия;

должен быть произведен внешний осмотр умывальников, унитазов, смывных бачков, биде, писсуаров, раковин и др. изделий с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших изделий или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку санитарных керамических изделий.

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

Стандарт распространяется на керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары, раковины и др. изделия, устанавливаемые в санитарных узлах, бытовых и др. помещениях зданий и сооружений различного назначения.

Керамические изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы различными методами.

Цвет или оттенки цвета изделий должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-эталонов, утвержденных предприятием-изготовителем.

Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска (трещин по глазури и черепку) и цека (тонких волосных трещин глазури).

Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки (без инородных тел, покрытых или не покрытых глазурью, выступающих над поверхностью изделия).

Изделия в зависимости от показателей внешнего вида подразделяют на три сорта: 1, 2 и 3-й.

Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в нижеследующей таблице.

На монтажной и невидимой поверхности изделий всех сортов допускаются дефекты, указанные в нижеследующей таблице, если они не препятствуют монтажу или эксплуатации.

Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:

- двух на изделиях 1-го сорта;

- трех на изделиях 2-го сорта;

- пяти на изделиях 3-го сорта.

| Вид дефекта | Дефекты по сортам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Плешинки |  | Допускаются общей площадью не более |
|  | Не допускаются | 1,0 см | 3,0 см |
| Посечки: |  | Допускаются общей длиной не более |
| на умывальниках | Не допускаются | 10 мм | 20 мм |
| на смывных бачках | Допускаются общей длиной не более |
|  | 10 мм | 10 мм | 20 мм |
| на других изделиях | Допускаются общей длиной не более |
|  | 15 мм | 15 мм | 25 мм |
| Засорка |  | Допускаются общей площадью не более |
|  | Не допускаются | 0,5 см | 1,0 см |
| Выплавки | Не допускаются | Допускаются диаметром до 2 мм не более 3 шт. |
| Откол | Не допускаются | Допускаются на ребрах, прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2 мм |
| Вскипание глазури | Не допускается | Допускаются общей площадью не более 3 мм |
| Оттенок основного цвета, матовость, подтеки | Не допускаются на видимых поверхностях | Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия |
| Мушки: | Допускаются не более | Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия |
| на умывальниках | 2 шт. | 5 шт. |  |
| на других изделиях | Допускаются не более | Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия |
|  | 2 шт. | 5 шт. |  |
| Наколы | Допускаются рассеянные |
| Пятна | Не допускаются | Допускаются малозаметные |
| Волнистость | Не допускается | Допускается |
| Остеклованные места | Допускаются обшей площадью не более |
|  | 0,25 см | 1,0 см | 3,0 см |
| Прыщи и пузыри | Не допускаются | Допускаются диаметром до 2 мм не более 4 шт. |
| Допускаемые посечки, выплавки (выгорки), засорки, отколы должны быть заделаны белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки, зачисткой, шлифовкой или другим способом, определяемым предприятием-изготовителем. На каждом изделии должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и сорт изделия. Маркировка должна наноситься на невидимых поверхностях изделий. Маркировку следует наносить водостойкой краской или путем наклейки ярлыка. |

Каждая партия должна состоять из изделий одного вида и типа и оформлена одним документом о качестве, который должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;

- номер партии и дату изготовления;

- вид изделия и его условное обозначение;

- количество изделий;

- обозначение стандарта.

Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, в дощатых обрешетках или решетчатых дощатых ящиках, или в контейнерах, или транспортными пакетами.

При перевозке автомобильным транспортом упакованные изделия устанавливают вплотную рядами в продольном направлении по всей площади автомашины, высотой не более двух рядов.

Допускается транспортировка изделий автотранспортом без упаковки по согласованию с потребителем. При этом должны быть приняты меры по предохранению изделий от механических повреждений.

Изделия следует хранить раздельно по видам и сортам штабелями в крытых складских помещениях. Высота штабеля упакованных изделий не должна превышать 1,5 м.

Размещение штабелей на складе должно обеспечивать:

- сохранность изделий в штабеле;

- беспрепятственную работу складского оборудования;

- свободный доступ к штабелю;

- соблюдение противопожарных правил и норм. Гарантийный срок эксплуатации изделий - один год со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи, но не более полутора лет со дня отгрузки изготовителем.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

Данный стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Форма изделий данным стандартом не регламентируется.

Предельные отклонения габаритных и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее должны устанавливаться в рабочих чертежах.

Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д - для детских унитазов, С - для умывальника со спинкой, бС - для умывальника без спинки, п - для умывальников с переливом, СУ - для умывальников со срезанным углом, вп - для бачков с верхним пуском, бп - для бачков с боковым пуском, ф - для фарфоровых изделий, пф - для полуфарфоровых изделий, фс - для фаянсовых изделий и обозначения данного стандарта.

Умывальники керамические

Умывальники выпускают следующих типов:

- покруглые (УмПк), овальные (УмОв), прямоугольные (УмПр), трапецевидные (УмТр) со спинкой или без спинки;

- угловые (УмУг) со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

- хирургические (УмХ) и парикмахерские (УмП) без спинки. Полукруглые, овальные, прямоугольные, трапецевидные умывальники выпускают пяти величин (1, 2, 3, 4 и 5) со скрытыми или встроенными установочными поверхностями.

| Полукруглый умывальник | Овальный умывальник |
| --- | --- |
| Прямоугольный умывальник | Трапецевидный умывальник |

| Умывальник со спинкой | Умывальник без спинки |
| --- | --- |
| Умывальник со встроенной установочной поверхностью | Умывальник со скрытой установочной поверхностью |
| Угловой умывальник | Угловой умывальник со срезанным углом |

| Умывальник со спинкой | Умывальник без спинки | Умывальник с переливом |
| --- | --- | --- |

| Хирургический и парикмахерский умывальник |
| --- |
|  | Г - отверстие только в парикмахерском умывальнике |

Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников должны соответствовать указанным на вышеприведенных рисунках и в нижеприведенной таблице.

мм

| Величина умывальника | L | В | Н | l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  |
| 1-я | 400-590 | 300 | 135 | 180 |
| 2-я | 550 | 420 | 150 | 180-220 |
| 3-я | 600 | 450 | 150 | 180-220 |
| 4-я | 650 | 500; 455* | 150 | 180-220 |
| 5-я | 700 | 600 | 150 | 180-220 |

________________

* - допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

Основные размеры угловых умывальников должны соответствовать указанным на вышеприведенном рисунке и в нижеприведенной таблице.

Основные размеры угловых умывальников

| Виды угловых умывальников | В, мм | L, мм | Н, не менее мм | , мм | Е, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без спинки | 495 | 625 | 185 | 310 | 430 |
| Со спинкой | 470 | 608 | 130 | 253 | 430 |
| С переливом | 492 | 625 | 166 | 310 | 430 |
| Со срезанным углом | 390 | 544 | 166 | 190 | 205 |

Основные размеры хирургических и парикмахерских умывальников должны соответствовать указанным на вышеприведенном рисунке.

Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготовляют с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Угловые и хирургические умывальники изготовляют без отверстий в полочке, а парикмахерские - с отверстием, размеры которого приведены на вышеприведенном рисунке.

Форма умывальников данным стандартом не регламентируется.

Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал.

Согласно изменению N 1 ГОСТ 15167-93* деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для умывальников 3 мм. Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников не должна превышать 4 мм.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

УмПр3СФ ГОСТ 30493-96

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

Унитазы

Унитазы выпускают следующих типов:

УнТ - унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

УнТП - унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

УнТ - унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский - УнТД;

УнТП - унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский - УнТПД;

- унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

- унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

- унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

Тарельчатые унитазы с цельноотлитой полочкой

Тарельчатые унитазы без цельноотлитой полочки

Козырьковый унитаз с косым выпуском с цельноотлитой полочкой

Козырьковый унитаз с косым выпуском без цельноотлитой палочки

Конфигурация смывного кольца унитазов

Приставная полочка

Основные размеры унитазов, мм, устанавливаемых в санитарных узлах и в бытовых помещениях зданий, должны соответствовать указанным на вышеприведенных рисунках и нижеприведенной таблице.

| Виды унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С цельноотлитой полочкой | 370 и 400 | - | 150 | 330 | 435 | 605 min | 260 | 340 и 360 |
| Без цельноотлитой полочки |  | 320 и 350 |  |  |  | 460 |  |  |
| Детские | 335 | 285 | 130 | 280 | 380 | 405 | 210 | 290 |

Согласно изменению N 1 ГОСТ 15167-93* деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать для унитаза 4 мм.

Для унитазов с цельноотлитой полочкой деформация верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) - 4 мм.

Деформация верхней поверхности (горизонтальной плоскости борта) и поверхности присоединительного кольца не должна превышать для унитазов, устанавливаемых в санузлах железнодорожных вагонов, - 6 мм.

Деформация поверхности цельноотлитой и приставной полочки в местах присоединения смывного бачка соединительной резинкой не должна превышать 3 мм, деформация поверхности полочки в зоне монтажных отверстий не должна превышать 2 мм.

Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов не должно превышать 8 мм.

Для крепления унитазы должны иметь отверстия (по требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления):

- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений - два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

- в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов - три отверстия.

Пример условного обозначения унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, со смывным кольцом исполнения 2, фарфорового:

УнТП2ф ГОСТ 30493-96.

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом исполнения 1, фарфорового:

УнТ1Дф ГОСТ 30493-96.

Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены ниже.

Биде

Биде выпускают следующих типов: 1 - без перелива: 2 - с переливом.

Основные размеры биде должны соответствовать указанным на нижеприведенных рисунках.

Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

Биде должны отвечать требованиям данного стандарта, а также требованиям ГОСТ 15167-93* и стандартов на изделия конкретных видов.

Для биде согласно изменению N 1 ГОСТ 15167-93* деформация верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) - 4 мм.

Отклонение от горизонтальности верхней поверхности биде не должно превышать 8 мм.

Форма биде данным стандартом не регламентируется.

Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм от проектных не должны превышать +2,5; -3,0%. Отклонения размеров 50 мм и менее должны устанавливаться в рабочих чертежах.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

Допускается изготовлять биде с одним отверстием для установки водоразборной арматуры.

Биде должны поставляться комплектно. В состав комплекта биде входят: биде, смеситель по ГОСТ 25809-96, сифон с выпуском по ГОСТ 23289-94, два шурупа по ГОСТ 1144-80*.

Бачки смывные керамические

Смывные бачки выпускают следующих типов:

БУ - бачок смывной, непосредственно устанавливаемый на унитазе (с боковым или верхним пуском);

БН - бачок смывной низкорасполагаемый с боковым пуском;

БС - бачок смывной среднерасполагаемый с боковым пуском;

БВ - бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском.

Смывные бачки должны отвечать требованиям данного стандарта, а также требованиям ГОСТ 15167-93*,ГОСТ 21485-94 и технических условий на изделия конкретных видов.

Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на нижеприведенном рисунке.

Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанных с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

Бачки, непосредственно устанавливаемые на унитазах, должны иметь присоединительные размеры, обеспечивающие присоединение к полочкам по данному стандарту.

Для бачка согласно изменению N 1 ГОСТ 15167-93* деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка не должна превышать 2 мм.

Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков не должна превышать 4 мм.

Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенного для установки спускной арматуры, не должна превышать 4 мм.

Смывные бачки должны быть покрыты глазурью или декорированы различными методами. Места на поверхности бачков, которые допускается не покрывать глазурью, указываются в рабочих чертежах на изготовление бачков. Допускается не глазуровать нижние монтажные поверхности бачка и крышки.

Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Конструкция бачка должна обеспечивать возможность установки наполнительной арматуры как справа, так и слева. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление бачков с одним боковым или нижним отверстием для наполнительной арматуры. Размеры отверстий в корпусе бачка для присоединения наполнительной арматуры к трубе водопровода должны обеспечивать возможность крепления труб  15 мм и менее.

Бачки должны поставляться комплектно вместе с наполнительной и спускной арматурой. В состав комплекта низкорасполагаемых смывных бачков входят: смывной бачок, арматура наполнительная и спускная по ГОСТ 21485-94 или по технической документации, арматура крепления.

Писсуары

Писсуары выпускают следующих типов:

- писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

- писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

- писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

Писсуары должны отвечать требованиям данного стандарта, а также требованиям ГОСТ 15167-93* и технических условий на изделия конкретных видов. Согласно изменению N 1 ГОСТ 15167-93* деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для писсуаров 4 мм.

К основным размерам писсуаров стандарт относит: диаметр отверстия для подачи промывной воды - 37 мм и диаметр выходного отверстия - 43 мм. Остальные размеры, указанные на нижеприведенных рисунках, являются справочными и подлежат уточнению в технических условиях на изделия конкретных видов.

В состав комплекта писсуаров входят: писсуар, писсуарный кран по техническим условиям, четыре шурупа с полукруглой никелированной головкой по ГОСТ 1144-80*.

Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном (тип 1)

Пример условного обозначения писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового: ПС1ф ГОСТ 30493-96;

То же, писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового: Ппф ГОСТ 30493-96

Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном (тип 2)

Писсуар без цельноотлитого керамического сифона