УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ДЕГТЕБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, СМЕСЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ БИТУМНЫМИ ЭМУЛЬСИЯМИ В СМЕСИТЕЛЕ, ЩЕБЕНОЧНЫХ СМЕСЕЙ ПО СПОСОБУ ПРОПИТКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ И СМЕШЕНИЕМ НА ДОРОГЕ

Условные обозначения:

Н - толщина уплотненного слоя;

В - ширина основания (покрытия).

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.1. |
| Ширина покрытия (основания) | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.2. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.3.2. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.4. |
| Ровность** (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5: Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах, до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.5.3. |
| При осуществлении приемочного контроля кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: | СНиП 3.06.03-85 |
| коэффициент сцепления шины с покрытием. Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000 м необходимо делать 3-5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10; | ГОСТ Р 50597-93 п.3.1.4. СНиП 3.06.03-85 п.14.6. ВСН 38-90 п.2.4. |
| ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок: На каждой захватке следует производить определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м. На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: , где , , - отметки смежных точек. Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. При этом 90% определений должны быть в пределах, указанных в таблице 4, а 10% определений не должны превышать эти значения более чем в 1,5 раза. | СНиП 3.06.03-85 п.п.14.3., 14.5. |
| Качество смеси, плотность материала в покрытии (основании) и коэффициент уплотнения соответствуют этим же показателям при операционном контроле. Объем контроля принимается по п.14.4. СНиП 3.06.03-85. | СНиП 3.06.03-85 п.п.14.3., 14.4. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

** - детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 3.06.03-85 п.14.5).

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При приготовлении эмульсий следует контролировать: постоянно - температуру битума и водного раствора эмульгатора; не реже одного раза в смену - качество эмульсии по ГОСТ 18659-81*. | СНиП 3.06.03-85 п.9.46. |
| При приготовлении дегтебетона следует контролировать: постоянно - температуру дегтя и минеральных материалов; в каждом автомобиле-самосвале - температуру дегтебетонной смеси; не реже одного раза в смену - качество смеси по ГОСТ 25877-83**. | СНиП 3.06.03-85 п.9.47. |
| При устройстве оснований и покрытий из дегтебетонных смесей следует контролировать: в каждом автомобиле-самосвале - температуру дегтебетонной смеси. | СНиП 3.06.03-85 п.9.48. |
| При устройстве оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных битумными эмульсиями в смесителе, следует контролировать: в каждом автомобиле-самосвале - температуру черного щебня; визуально - однородность смеси и качество уплотнения путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка; качество смеси по показателям трех проб на 1 км. | СНиП 3.06.03-85 п.п.9.49., 8.25. |
| При устройстве оснований и покрытий способом пропитки следует контролировать: при каждом розливе - температуру вяжущего материала; визуально - равномерность распределения каменных материалов и качество уплотнения путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка. | СНиП 3.06.03-85 п.9.50., 8.25. |
| При устройстве оснований и покрытий способом смешения на дороге следует контролировать: при каждом розливе - температуру вяжущего материала; не реже одного раза в смену (и при выпадении осадков) - влажность минеральных материалов по ГОСТ 5180-84; визуально - равномерность распределения каменных материалов и качество уплотнения путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка; качество смеси - по показателям двух проб на 1 км по ГОСТ 12801-84***. | СНиП 3.06.03-85 п.9.51., 8.25. |
| При операционном контроле качества оснований и покрытий кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: для оснований и покрытий из дегтебетонных смесей; - плотность дегтебетона в покрытии по трем вырубкам (кернам) на 1 км (по ГОСТ 25877-83**), отобранным не ранее: 30 суток после устройства - для холодного дегтебетона; 10 суток после устройства - для горячего дегтебетона. - коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,98 для дегтебетонов из горячих смесей и 0,96 - для дегтебетонов из холодных смесей; | СНиП 3.06.03-85 ГОСТ 25877-83** п.5.4. |
| для оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных битумными эмульсиями в смесителе: - качество смеси по показателям трех проб на 1 км; - уплотнение покрытия оценивают коэффициентом уплотнения, который должен быть не менее 0,97; | СНиП 3.06.03-85 п.9.49. |
| для оснований и покрытий, устроенных способом смешения на дороге: - качество смеси - по показателям двух проб на 1 км по ГОСТ 12801-84***; - плотность материала в покрытии по трем вырубкам (кернам) на 1 км по ГОСТ 12801-84***; - уплотнение покрытия оценивают коэффициентом уплотнения, который должен быть не менее 0,96 через 30 сут после устройства покрытия или основания. | Пособие к СНиП 3.06.03-85, п.6.23. СНиП 3.06.03-85 п.9.51. п.9.44 |

________________

* Взамен действует ГОСТ Р 52128-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

** - ГОСТ 25877-83 действует на территории бывшего СССР, за исключением РФ.

*** Взамен действует ГОСТ 12801-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Толщина уплотненного слоя Н для оснований и покрытий из черного щебня, смесей, обработанных битумными эмульсиями в смесителе, щебеночных смесей по способу пропитки и смешением на дороге (независимо от результатов расчета на прочность) должна быть не менее 8 см (рис.1). | СНиП 2.05.02-85 п.7.24., таб.30. |
| Толщина уплотненного слоя Н для дегтебетона (независимо от результатов расчета на прочность) должна быть не менее: для крупнозернистого дегтебетона 6-7 см; для мелкозернистого дегтебетона 3-5 см; для песчаного дегтебетона 3-4 см. | СНиП 2.05.02-85 п.7.24., таб.30 |
| Требования к климатическим условиям при производстве работ приведены в СНиП 3.06.03-85п.п.9.16., 9.22., 9.26., 9.27., 9.32., 9.40. | СНиП 3.06.03-85 |

Таблица 4

| Категория дороги | Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы задания вертикальных отметок | с автоматической системой задания вертикальных отметок |  |
|  | Расстояние между точками, м |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |  |
| I, II, III | 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | СНиП 3.06.03-85 п.14.5, таб.17 |