ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  (ТТК)

МОНТАЖ ТЕПЛОФАСАДНЫХ ПЛИТ "ФАСАД-ЛЮКС"

РАЗРАБОТАНА:

Главный инженер ООО "РУСОЛ" Волянский В.В., 2008 г.

УТВЕРЖДЕНА:

Директор ООО "РУСОЛ" Городков А.С., 2008 г.

Область применения панелей "Фасад-ЛЮКС"

- теплофасадные керамогранитные плиты для теплоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- теплозащитные декорированные пояса для теплоизоляции выходящих на фасад монолитных железобетонных перекрытий и поперечных стен.

Характеристика изделия

Теплофасадная плита "Фасад-ЛЮКС" ТУ 5752-001-83844132-2008 состоит из двух элементов:

- утеплителя - изоляционной плиты пенополистирольной вспененной экструзионной Пеноплэкс® тип 35;

- внешнего керамогранитного слоя.

| Вес | 16 кг |
| --- | --- |
| Линейные размеры | 1200х600 мм |
| Цвет | по образцам предприятия |
| Температура применения | от -50 °С до +70 °С |

Организация и технология производства монтажных работ

Необходимые инструменты при монтаже плиты "Фасад-ЛЮКС":

1. Шуруповерт.

2. Плиткорез.

3. Циркулярная пила.

4. Перфоратор с набором алмазных и обычных сверл

5. Керн

6. Строительный уровень

7. Молоток

8. Резиновая киянка

9. Шпатель

10. Шприц-пистолет

Подготовка фасада здания

А) Перед началом отделки фасада панелями "Фасад-ЛЮКС" необходимо установить подмости и строительные леса, которые следует монтировать на расстоянии 40-45 см от стены, чтобы в дальнейшем избежать зон, недоступных для производства работ;

Б) Выполнить демонтаж ранее присутствующих на фасаде конструкций (водосточных труб, вывесок, элементов освещения, металлических защитных элементов оконных проемов, парапетов, отливов, козырьков и т.п.);

В) С помощью уровня произвести горизонтальные и вертикальные отметки для выявления отклонения от вертикали и плоскостных искажений стеновой конструкции;

Г) При обнаружении дефектов и угловых отклонений необходимо выполнить срубку неровностей стен с помощью отбойных молотков и последующим выравниванием цементно-песчаным раствором (допускается применение монтажной пены уличного применения).

Монтаж направляющего цокольного (стартового) профиля

А) В качестве стартового элемента используется опорный металлический уголок размером 75х75 мм.

Б) Монтаж опорного уголка осуществляется с заглублением в грунт по уровню горизонта. Высота заглубления выбирается от типа материала отмостки. (рис.1).

Рис.1

В) Первый ряд фасадных плит "Фасад-ЛЮКС" монтируется по опорному уголку.

Г) В зависимости от предполагаемой высоты цокольного этажа, выбирается количество рядов плит "Фасад-ЛЮКС" (высота одного ряда составляет 600 мм).

Д) Монтаж фасадных плит выполняется "внахлест" (рис.2), при этом необходимо выставлять температурный зазор между керамогранитными плитами шириной 1,5 мм, с использованием стандартных пластиковых крестиков для укладки плитки.

Е) Перед креплением плиты к фасадной части здания, она примеряется к поверхности (с учетом зазоров 1,5 мм) для накернения точек крепления на стене через 8 технологических отверстий в плите "Фасад-ЛЮКС".

Ж) На местах кернения выполняется сверления отверстий в стене для последующего монтажа дюбелей, при этом глубина отверстий должна составлять примерно 110 мм.

З) В зависимости от стенового материала выбирается тип дюбеля (согласно рекомендациям компании-производителя "РУСОЛ") и вставляется в подготовленные монтажные отверстия.

Е) Следующим этапом плита "Фасад-ЛЮКС" прикрепляется к стене при помощи 8 саморезов из нержавеющей стали, которые поочередно вкручиваются в заранее подготовленные и вставленные монтажные отверстия дюбели.

Монтаж и устройство межпанельных и угловых элементов

А) В качестве одного из вариантов визуального разграничения линии цокольного этажа с дальнейшей частью фасада, компания "РУСОЛ" предлагает использовать пластиковый, алюминиевый или дюралевый Т-образный молдинг (рис.2).

Рис.2

Б) Устройство углов при монтаже панелей "Фасад-ЛЮКС" осуществляется двумя способами:

1) В угловой части плиты монтируются внахлест, благодаря тому, что однородная структура керамогранита позволяет не закрывать торец плитки. Соединять две фасадные плиты рекомендуется, отрезая 60 мм пенополистерола от одной из плит (рис.3).

Рис.3

2) Также для декорирования углов можно использовать специальный угловой профиль для 10 мм плитки (пластиковый, алюминиевый или дюралевый). В данном случае необходимо отрезать при соединении 50 мм пенополистерола (рис.4).

Рис.4

Резка плит и подгонка под конструктивные элементы фасада

А) В тех случаях, когда необходимо произвести разрез фасадной плиты "Фасад-ЛЮКС" используется дисковая пила или плиткорез. Перед резкой керамогранитного слоя его необходимо отрезать от пенополистерола монтажным ножом.

Б) При необходимости сверления дополнительных крепежных отверстий используются алмазные сверла диаметром 10 мм. Сверловку отверстий по индивидуальным размерам можно заказать на производстве "Фасад-ЛЮКС".

Обработка оконных и дверных проемов

Варианты монтажа и обработки плит "Фасад-ЛЮКС" в оконных и дверных проемах показаны на рис.5 и 6.

А) Плиты монтируются по той же технологии, как и внешние углы (см. раздел "Монтаж и устройство межпанельных и угловых элементов").

Рис.5

Б) В случае, если окна углублены относительно внешней стороны стены меньше 80 мм, то промежуток между фасадом и рамой стеклопакета можно закрыть пластиковыми сендвич-панелями под цвет рамы, предварительно утеплив стену пенополистеролом.

Рис.6

Заполнение и расшивка швов

А) После окончания монтажа теплофасадных плит выполнить заполнение и расшивку швов. Для заполнения швов использовать фасадную затирку.

Б) Перед заполнением швов края плиток необходимо очистить от загрязнений.

В) Готовую затирку наносят в шов. Затирку рекомендуется наносить с помощью строительного шприца-пистолета или пакета. Если такого нет, можно использовать специальный шпатель. Шов заполняется раствором на всю глубину.

Г) В течение первых суток необходима защита шовного заполнителя от атмосферных осадков. Максимальная гидрофобность затирки (минимальное водопоглощение) достигается через 5 дней после заполнения швов.

Декоративные заглушки

Головки саморезов закрываются одним из предложенных видов заглушек:

1. Стандартные пластиковые заглушки РZ 3 , подобранные в цвет плит.

2. Металлизированная пленка с клеящим 3М слоем (цвет выбирается по каталогу).

Заглушки можно заказать на производстве "Фасад-люкс".

Настоящая технологическая карта носит рекомендательный характер.

Внимание! Технологическая карта не заменяет профессиональных навыков строителей!

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ООО"Русол". - 2008