ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж пластиковых панелей ПВХ с помощью скоб или гвоздей.
(Облицовка стен пластиковыми панелями ПВХ по деревянной обрешетке)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж потолочных панелей ПВХ с помощью скоб или гвоздей.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рис.1. ПВХ панели потолочные

Для финишной облицовки потолка применяются потолочные панели ПВХ, которые также используют и для отделки стен. Название потолочных они приобрели благодаря наиболее частому употреблению для верхнего монтажа, так как такие панели не являются ударопрочными, и на стены их используют не так уж часто. Данная продукция выпускается в широком цветовом ассортименте и бывает матовой, полуглянцевой и глянцевой.

Пластиковые панели для потолка могут существенно отличаться по ширине, цвету и текстуре, они могут имитировать дерево, мрамор или другие популярные в отделке интерьера материалы. Потолочные ПВХ-панели бывают глянцевые, покрытые специальным лаком, или матовые.

Если говорить об эксплуатационных свойствах облицованных пластиковых ПВХ-панелей, то их главным преимуществом является превосходная влагоустойчивость и легкость ухода, благодаря чему ПВХ-панели нашли свое применение не только в ванных комнатах и туалетах, а также на кухне и в прихожих, как для облицовки потолков, так и для облицовки стен. Многие используют пластиковые панели для облицовки лоджий и балконов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Для монтажа пластиковых панелей на стены внутренних помещений понадобятся деревянные или ПВХ бруски 40х25 мм. Они станут каркасом для стеновых панелей. Бруски необходимо прикрепить к стенам или потолку на расстоянии не более 50 см друг от друга с помощью гвоздей, шурупов или винтов. Если монтировать пластиковые панели под углом к полу - лучше расположить бруски плотнее друг к другу. Иначе короткие панели в углах стены будет трудно закрепить.

Рис.2. Бруски прибиваются к стене (или к потолку) перпендикулярно направлению, в котором будут установлены панели ПВХ

Бруски прибиваются к стене (или к потолку) перпендикулярно направлению, в котором будут установлены панели ПВХ. Пожалуйста, не забудьте выставить все бруски по уровню. Иначе у панелей не будет ровных углов.

2. Теперь необходимо угол*, с которого начинать устанавливать пластиковые панели. Удобнее всего двигаться от левого угла к правому или от угла к дверному или оконному проему.

_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.3. Теперь необходимо смонтировать (оформить) угол, с которого начинается установка пластиковых панелей

В углу, от которого начинается монтаж, устанавливается уголок (или финишный элемент). Это можно сделать при помощи гвоздей или металлических скоб. Точно так же закрепляется и потолочный плинтус, если панели ПВХ будут монтироваться до потолка.

3. После этого вставляется в низ уголка панель ПВХ. Для этого предусмотрена малая крепежная полка панели.

Рис.4. Панель ПВХ

4. Теперь нужно прикрепить панель ПВХ к деревянным брускам. Для этого панель ПВХ прибивается гвоздями или скобами по большой крепежной полке.

Рис.5. Панель ПВХ прибивается гвоздями или скобами по большой крепежной полке

5. Устанавливается следующая пластиковая панель. Особое внимание следует уделить тому, чтобы панели прилегали максимально плотно друг к другу.

Рис.6. Устанавливается следующая пластиковая панель

6. Таким образом, устанавливается одна пластиковая панель за другой до оконного или дверного проема или до следующего угла стены.

Рис.7. Устанавливаются одна пластиковая панель за другой до оконного или дверного проема или до следующего угла стены

7. Для этих случаев предусмотрены внешние и внутренние углы и финишные элементы ПВХ. С их помощью можно аккуратно отделать любые углы или места примыкания панелей к проемам.

Рис.8. Фурнитура к пластиковым панелям

8. Последняя в ряду стеновая панель с усилием вщелкивается в паз финишного элемента или угла.

9. Теперь панели ПВХ не нуждаются в дополнительной фиксации. Для придания интерьеру завершенности можно использовать и любой напольный плинтус ПВХ. Монтаж завершен.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Перед началом монтажа панели должны отлежаться в помещении, где проводятся работы, не менее 2 суток в зимнее время, и не менее 12 часов летом.

С потолочными панелями нужно обращаться особенно бережно, так как даже незначительное нажатие на них рукой или монтажным инструментом может оставить выемку и испортить внешний вид. Поэтому, приступая к работе с потолочными ПВХ-панелями стоит проявить особую осторожность и аккуратность.

Облицовочный материал следует разрезать ножовкой с мелкими зубьями.

Размер обрезанной панели должен быть на 5-10 мм меньше необходимого фактически.

Крепеж следует располагать под прямым углом к рейкам обрешетки для предотвращения напряжения в панелях.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для качественного и быстрого монтажа необходимо произвести расчет требуемого количества:

отделочного материала (панелей);

материала для обустройства каркаса;

расходного материала для крепежа панелей к обрешетке;

утеплителя (если планируется утепление стен).

Виды ПВХ-профилей

Рис.9. Виды ПВХ-профилей. Для чего они служат:

1 - стартовый профиль, встречается наиболее часто. Служит он для закрытия торцов панелей, например, крепится на потолок по периметру помещения; 2 - F-профиль предназначен, опять же, для закрытия торцов панелей на внешних углах при переходе в другие плоскости. То есть, к примеру, одна стена обшивается ПВХ-панелями, а та, что за углом - нет; 3 - H-профиль еще называется соединительным. Как можно догадаться, он используется для наращивания длины панелей; 4 - внешний пластиковый уголок (внутренний выглядит примерно так же). Закрывает торцы панелей на внешних (и, соответственно, внутренних) углах; 5 - пластиковый потолочный плинтус. По сути это тот же стартовый профиль, но немного облагороженный; 6 - универсальный пластиковый уголок

Инструменты для установки обрешетки и монтажа панелей:

электродрель и набор сверл;

шуруповерт или отвертки;

электролобзик;

ножовки по металлу и дереву;

уровень строительный;

отвес;

угольник;

стусло;

строительный степлер (если панели будут крепиться скобами);

молоток;

пассатижи;

рулетка;

карандаш, мел;

стремянка или лестница.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж панелей ПВХ следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* иСНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Состав работ:

для нормы 1:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка раскладок.

для нормы 2:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка нащельников.

Измеритель: 100 м облицовки

|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: |
| --- | --- |
| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01- 050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,11 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,14 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,59 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00009 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00011 |
| 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м | 101,4 |
| 101-9156 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 88,21 |
| 101-9157 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 40,4 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | - |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,005 |
| 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00326 |
| 113-9045 | Клей | кг | 0,36 |
| 203-0340 | Нащельник размером 40х13 мм | м | - |
| 203-9007 | Рейки деревянные | м | 0,03 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.