СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Устройство полов

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие акта освидетельствования ранее выполненных работ; | Визуальный |  |
|  | - выполнение очистки поверхности нижележащего слоя от мусора, грязи, снега и наледи; | То же |  |
|  | - ровность поверхности нижележащего слоя или фактическую величину заданного уклона; | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности |  |
|  | - вынесение отметок чистого пола; | Измерительный |  |
|  | - установку маячных реек (расстояние между рейками, надежность крепления, отметка верха реек); | Технический осмотр |  |
|  | - установку пробок в местах расположения проемов, отверстий, анкеров | Визуальный |  |
| Укладка бетонной смеси | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соблюдение технологии укладки бетонной смеси (качество заглаживания поверхности и степень уплотнения бетона); | Визуальный |  |
|  | - толщину укладываемого бетона; | Измерительный |  |
|  | - качество заделки рабочих швов | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическую величину прочности бетона; | Измерительный |  |
|  | - соблюдение заданных размеров толщин, плоскостей, отметок и уклонов; | То же |  |
|  | - внешний вид поверхности пола; | Визуальный |  |
|  | - сцепление покрытия пола с нижележащим слоем | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир, линейка металлическая. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.21, 25

Допускаемые отклонения:

- поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать для:

- асфальтобетонных покрытий - 6 мм;

- цементно-бетонных, цементно-песчаных и других видов бетонных покрытий - 4 мм;

- от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

- по толщине покрытия - не более 10% от проектной.

Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола - не более 2 мм.

Максимальная крупность щебня и гравия для бетонных покрытий не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытий ().

Прочность на сжатие мраморной крошки для покрытий:

- мозаичных - не менее 60 МПа;

- поливинилацетатно-цементно-бетонных и латексно-цементно-бетонных не менее 80 МПа.

При проверке сцепления монолитных покрытий с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

Не допускаются:

- зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

- выбоины, трещины, волны на поверхности покрытий;

- разрезка монолитных покрытий на отдельные карты, за исключением многоцветных покрытий (с установкой разделительных жилок).

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

Бетонные смеси должны характеризоваться показателями:

- классом по прочности;

- удобоукладываемостью;

- видом и количеством исходных материалов;

- крупностью заполнителей.

Бетонные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя, а при отправке потребителю сопровождаться документом о качестве.

При контроле по образцам для определения прочности бетона из произвольно выбранных замесов отбирают не менее одной пробы в одни сутки на строительной площадке.

По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки допускается не отбирать, а оценивать прочность по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси.

Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки к месту укладки. Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.4.25, 4.26

Устройство монолитных покрытий допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, и температуре укладываемых материалов не ниже 5 °С. Такая температура должна поддерживаться до приобретения цементным раствором прочности не менее 50% от проектной.

Монолитные покрытия с упроченным поверхностным слоем, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, следует выполнять одновременно с последними путем втапливания в свежеуложенную отвакуумированную бетонную смесь декоративных, упрочняющих и других сыпучих материалов.

Бетонные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, должны применяться с осадкой конуса 2-4 см, а цементно-песчаные смеси - с глубиной погружения конуса 4-5 см. Подвижность смесей следует увеличивать только введением пластификаторов.

Разрезка монолитных покрытий на отдельные карты не допускается, за исключением многоцветных покрытий, где между отдельными картами разного цветового решения должны быть установлены разделительные жилки.

Жесткие смеси должны быть уплотнены. Уплотнение и заглаживание бетона и раствора в местах рабочих швов следует производить до тех пор, пока шов станет незаметным.

Поверхностная пропитка покрытий флюатами и уплотняющими составами, а также отделка полиуретановыми лаками и эпоксидными эмалями бетонных и цементно-песчаных покрытий должна производиться не ранее чем через 10 сут после укладки смесей при температуре воздуха в помещении не ниже 10 °С. Перед пропиткой покрытие необходимо высушить и тщательно очистить.