СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


РУЛОННЫЕ КРОВЛИ НА МАТЕРИАЛАХ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ БИТУМНЫХ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ ОСНОВЕ "РУБИТЭКС" И "СТЕКЛОИЗОЛ"

(по материалам "Руководства по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "РУБИТЭКС" и "СТЕКЛОИЗОЛ", ЦНИИПромзданий, Москва, 1996)

Руководство распространяется на проектирование и устройство кровель зданий и сооружений различного назначения, выполняемых из наплавляемых битумно-полимерного материала "РУБИТЭКС" (ТУ 5774-003-00289973-95) и битумного материала "СТЕКЛОИЗОЛ" (ТУ 5774-004-00289973-96). Эти рулонные материалы включают в себя армирующую стеклооснову, пропитанную и покрытую с двух сторон битумнополимерным и битумным вяжущим соответственно.

Кровли из наплавляемых рулонных материалов предпочтительно применять на уклонах 1,5-10%.

Основанием под кровлю из этих материалов могут служить:

- ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без устройства по ним выравнивающих стяжек;

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона.

Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается применять по сжимаемым (минераловатным) и засыпным (из керамзитового гравия и т.п.) теплоизоляционным материалам.

Конструкция кровельного ковра определяется требованиями проекта и зависит от уклона и типа покрытия (см. нижеследующую таблицу).

Конструктивные решения кровли

| Уклон, % | Вид строительства и тип покрытия | Тип кровли и условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1,510 | Новое строительство или капремонт с заменой теплоизоляции | П-1 - традиционная неэксплуатируемая с покрытием из профилированных листов 1 - профлист, 2 - пароизоляция, 3 - плитный негорючий утеплитель, 4 - сборная стяжка, 5 - грунтовка, 6 - водоизоляционный ковер |
| 1,510 |  | П-2 - традиционная неэксплуатируемая с покрытием из железобетонных плит 7 - монолитная выравнивающая стяжка, 8 - железобетонная плита, 9 - монолитный утеплитель |
| 1,53 |  | П-3 - традиционная эксплуатируемая 10 - разделительный слой, 11 - защитный слой из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, 12 - бетонная плитка |
| 1,510 | Ремонт существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции | П-1, П-2, П-3 13 - существующая (старая) кровля; 14 - новый водоизоляционный ковер |

В новом покрытии или при его реконструкции (при его капитальном ремонте с заменой теплоизоляции) кровельный ковер выполняют из двух слоев "рубитекса" или "стеклоизола", причем для верхнего слоя применяют материал с крупнозернистой посыпкой.

На эксплуатируемых покрытиях (крышах-террасах) кровельный ковер выполняют из двух слоев "рубитэкса" или "стеклоизола", имеющих мелкозернистую (тальковую) посыпку.

Допускается сочетание в кровельном ковре "рубитэкса" марок П-3 и К-5 или П-5 и К-3; возможно также применение "рубитэкса" или "стеклоизола" с другими наплавляемыми рулонными материалами ("филизолом", "днепрофлексом", "изопластом" и др.).

При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кровельный ковер выполняют из двух слоев наплавляемых рулонных материалов. При этом целесообразность сохранения теплоизоляции должна устанавливаться при детальном обследовании ограждающей части покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т.ч. влажности теплоизоляции).

Ремонт кровельного ковра может быть выполнен из одного слоя "рубитэкса" или "стеклоизола" в зависимости от состояния "старой" кровли, которое определяется в процессе ее обследования.

В местах перепадов высот кровель, примыкания изоляционных слоев к парапетам, стенам, бортам фонарей, в местах пропуска труб и др. должны быть предусмотрены дополнительные изоляционные слои "рубитэкса" или "стеклоизола".

Все поверхности оснований из железобетона, бетона и штукатурка из цементно-песчаного раствора в процессе подготовки к устройству изоляционных слоев должны быть огрунтованы составом из битума БН 90/10 и керосина (праймером), приготовленным в соотношении (по весу) 1:3. Расход грунтовки должен составлять 0,3-0,5 кг/м.

В стяжках на покрытиях зданий и сооружений должны быть выполнены температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не более 6x6 м, а стяжку из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4x4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки из асфальтобетона должны иметь размеры 3x3 м). Швы должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним должны быть уложены полоски из рубероида с крупнозернистой посыпкой шириной 150-200 мм, которые затем должны быть приклеены точечно с одной стороны шва.

Предусмотренные проектом выравнивающие стяжки из цементно-песчаного раствора должны устраиваться полосами шириной не более 3 м, ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор должен подаваться к месту укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на колесном ходу. Разравнивание цементно-песчаной смеси должно производиться правилом из металлического уголка, передвигаемым по рейкам.

После или в процессе высыхания (через 810 суток после укладки) стяжка должна быть огрунтована при помощи окрасочного распылителя либо кистями (при малых объемах работ).

Стяжки из литого асфальта должны укладываться полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняться валиком или катком весом 60-80 кг.

Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем должна производиться нивелировка поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы должны располагаться поперек пролетов. Их ширина не должна превышать 1,5 м.

Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается производить при температуре окружающего воздуха до минус 20 °С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.

Все материалы должны храниться при температурах от 15 до 25 °С.

Если материалы подвергаются длительному воздействию температур ниже 15 °С, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х часов при температуре от 15 до 25 °С.

Теплоизоляционные работы следует совмещать с работами по устройству пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их "на себя". Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировании материалов.

Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их следует заполнять теплоизоляционным материалом.

Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.

Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя кровли. Как правило, их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя кровельного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит.

Перед устройством теплоизоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности.

Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинают с пониженных участков: карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов).

При наклейке изоляционных слоев из рулонных материалов следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 80-100 мм.

Наклейку наплавляемого рулонного материала следует выполнять в следующей технологической последовательности.

На подготовленное основание железобетонных плит раскатывают 5-7 рулонов и устанавливают их относительно друг к другу с требуемой нахлесткой. Это положение рулонов фиксируют приклейкой концов всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала вновь скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона).

Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

1 - сборная железобетонная плита перекрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала; 7 - дополнительные слои кровельного ковра; 8 - дюбели; 9 - костыли 40x4 через 600 мм; 10 - оцинкованная кровельная сталь; 11 - стена; 12 - грунтовка; i - направление уклона верхней поверхности парапета (для стока воды)

Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

1 - сборная железобетонная плита перекрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала; 7 - дополнительные слои кровельного ковра; 8 - воронка внутреннего водостока; 9 - фартук; 10 - герметизирующая мастика; 11 - дюбели; 12 - оцинкованная кровельная сталь; 13 - костыли 40x4 через 600 мм; 14 - стена; 15 - грунтовка; i - направление уклона верхней поверхности парапета (для стока воды)

Наклейка рулонного материала производится при его раскатывании и одновременном разогреве покровного (приклеивающегося) слоя наплавляемого рулонного материала и подогреве основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя. После наклейки материал плотно прижимают к основанию.

У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные материалы наклеивают полотнищами длиной 2...2,5 м. Наклейку полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки.

В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают оцинкованной кровельной сталью, которую закрепляют при помощи костылей. При пониженном расположении парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) наклонный переходный бортик устраивают из бетона до верха панелей.

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (более 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями или из парапетных плиток, швы между которыми герметизируют.

Конек кровли (при уклоне 3% и более) усиливают на ширину 150...250 мм с каждой стороны, а ендову - на ширину 500...700 мм (от линии перегиба) одним слоем рулонного материала, приклеиваемого к основанию под кровельный ковер по продольным кромкам.

Конек кровли

Ендова кровли

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - грунтовка (праймер); 6 - дополнительный слой кровельного ковра; 7 - основной кровельный ковер; 8 - защитный слой; 9 - воронка внутреннего водостока

Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также усиливают герметизирующей мастикой. Для этого устанавливают рамку из уголков (которая ограничивает растекание мастики), а пространство между рамкой и патрубком или анкером заполняют мастикой.

Пропуск анкера через кровельный ковер

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - грунтовка (праймер); 6 - основной кровельный ковер; 7 - защитный слой; 8 - рамка из уголка; 9 - герметизирующая мастика; 10 - анкер

В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством кровельного ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый утеплитель из минеральной ваты и на него укладывают выкружку из оцинкованной кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные бортики, затем на выкружку насухо укладывают стеклоткань и рубероид.

Деформационный шов в покрытии

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - грунтовка (праймер); 6 - основной кровельный ковер; 7 - рулонный кровельный материал, уложенный насухо; 8 - стеклоткань; 9 - оцинкованная кровельная сталь; 10 - компенсатор; 11 - утеплитель (минеральная вата); 12 - бортик из легкого бетона; 13 - защитный слой

В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины.

Воронка внутреннего водостока

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - грунтовка (праймер); 6 - два дополнительных слоя кровельного ковра; 7 - основной кровельный ковер; 8 - защитный слой; 9 - колпак водоприемной воронки; 10 - водоприемная чаша; 11 - уплотнитель; 12 - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы

Устройство кровельного ковра методом свободной укладки нижнего слоя с механическим закреплением следует выполнять в следующей технологической последовательности (см. нижеприведенный рисунок).

Производство кровельных работ

При подготовке основания под укладку пароизоляции стыки несущих железобетонных плит должны замоноличиваться, поверхность неровных плит или монолитного основания - затираться це-ментно-песчаным раствором марки не ниже М150.

Пароизоляцию рекомендуется укладывать непосредственно перед устройством теплоизоляционного слоя.

До начала укладки пароизоляционного слоя необходимо:

- закончить все виды строительных работ на покрытии;

- установить металлические компенсаторы в местах устройства деформационных швов.

Укладку битумных материалов (Линокром, Бикрост) можно производить при температуре наружного воздуха выше +5 °С.

На все вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо наклеивать при помощи сплошной приклейки, заводя его выше теплоизоляционного слоя.

На всей горизонтальной плоскости рулоны битумного материала необходимо склеивать в швах, обеспечивая нахлестку полотнищ, равную 80...100 мм - в боковых швах и 150 мм - в торцевых.

Укладка теплоизоляционных плит и устройство стяжки рекомендуется производить в одну и ту же смену. Плиты следует укладывать в направлении "на себя". Это уменьшит повреждения плит в процессе их укладки и транспортировки.

Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем следует провести нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, определяющих толщину слоя теплоизоляции.

При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев плитного утеплителя, швы между плитами следует располагать "вразбежку", обеспечивая плотное прилегание плит друг к другу. Швы между плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.

Укладку теплоизоляционных плит проще всего начинать с угла кровли. Чтобы стыки плит 1-го и 2-го слоев не совпадали, их предварительно разрезают так, как показано на нижеприведенном рисунке. Такая разрезка плит подходит для утеплителей размером 500x1000 мм или 600x1200 мм.

|  | Для плит размером 500х1000 мм а равна 250 мм. Для плит размером 600x1200 мм а равна 300 мм. |
| --- | --- |

Раскладка плит первого слоя при двухслойной укладке

Раскладка плит второго слоя при двухслойной укладке

При таком раскрое теплоизоляционных плит швы первого и второго слоев укладки не совпадают и количество отходов от распила плит практически нулевое.

Для упрощения укладки плит в непрямых углах рекомендуется способ разрезки плит, приведенный на нижеприведенном рисунке.

Раскрой и расположение теплоизоляционных плит в непрямых углах кровель

|  | Шаг 1 Уложите плиту в угол кровли длинной стороной параллельно одной из сторон угла. |
| --- | --- |
|  | Шаг 2 На первую плиту уложите вторую так, чтобы длинная сторона плиты совпала со второй стороной угла. Разрежьте нижнюю плиту по линии, как показано на рисунке. |
|  | 3-4 Укладка первого и второго ряда плит из полученных элементов. |

Плиты утеплителя могут быть склеены между собой горячим битумом или битумной мастикой. Склеивание должно быть равномерным и составлять не менее 30% от площади склеиваемых поверхностей.

Промокший во время монтажа минераловатный утеплитель должен быть удален и заменен сухим.

При устройстве основания под водоизоляционный ковер:

- во вновь устраиваемых цементно-песчаных стяжках должны быть выполнены температурно-усадочные швы шириной около 5 мм, разделяющие стяжку на участки не более чем 6x6 м (стяжку из асфальтобетона - на карты 4x4 м). Швы должны совпадать с торцевыми швами несущих плит и располагаться над швами в монолитной теплоизоляции;

- свежеуложенные цементно-песчаные стяжки могут быть огрунтованы битумным праймером. Огрунтовку производят через 3-4 часа после укладки цементно-песчаной стяжки. Праймер готовят, вливая горячий битум в керосин в соотношениях 1:2...1:3;

- допускается наличие на основании под укладку кровельного ковра плавно нарастающих неровностей не более 10 мм поперек уклона и не более 5 мм вдоль уклона. Количество неровностей должно быть не более двух на 4 м площади основания. Проверка ровности основания должна осуществляться контрольной 2-метровой рейкой. Для оснований из штучных материалов неровности поперек и вдоль уклона не должны превышать 10 мм;

- воронки внутренних водостоков должны быть установлены согласно проекту в пониженных местах кровли с механическим креплением их к конструкциям здания;

- в местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям должны быть выполнены наклонные бортики под углом 45° и высотой 100 мм из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона;

- вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей и выполненных из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т.д.), должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором М150 на высоту подъема дополнительного водоизоляционного ковра не менее чем на 350 мм.

Качественная укладка битумных материалов при температуре ниже +5 °С может быть обеспечена только при работе в "тепляках". После хранения или транспортировки материалов при отрицательной температуре битумные рулонные материалы должны быть отогреты до температуры не менее +15 °С. Это позволит избежать потери посыпки при разворачивании рулонов материала. Вода, попавшая между слоями кровельного материала и замерзшая там, при разворачивании рулона может содрать посыпку.

Перед устройством водоизоляционного ковра необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- очистить основание от пыли, мусора, посторонних предметов (в зимнее время - от наледи и снега);

- удалить кровельный ковер (при капитальном ремонте);

- заделать раствором раковины, трещины, неровности;

- провести проверку качества применяемых материалов на соответствие их техническим условиям;

- проверить влажность основания. Влажность цементно-песчаных стяжек не должна превышать 4% по массе, а стяжек из асфальтобетона - 2,5%.

К устройству водоизоляционного ковра следует приступать только после составления и подписания акта на скрытые работы.

Водоизоляционный ковер должен выполняться по проекту, где должны быть указаны: наименование материалов, их марки и количество слоев, а также способ крепления ковра к основанию.

Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли, все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами). Грунтовка, наносимая на высохшие цементно-песчаные поверхности, может приготовляться из битума (марок БН 70/30, БН 90/10, БНК 90/30) и быстроиспаряющегося растворителя (бензин, нефрас), разбавленного в соотношении 1:3...1:4 по весу, или битумных мастик с теплостойкостью выше 80 °С, разбавляемых до нужной консистенции.

Грунтовка должна наноситься с помощью кистей или щеток.

Кровельные материалы допускается наплавлять только после полного высыхания огрунтованой поверхности (на приложенном к высохшей грунтовке тампоне не должно оставаться следов битума).

Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.

Температурно-усадочные швы в стяжках должны быть перекрыты полосами рулонного материала шириной 100-150 мм. Для полос должен использоваться материал с крупнозернистой посыпкой, который должен укладываться посыпкой к основанию.

Устройство водоизоляционного ковра должно выполняться путем подплавления нижнего слоя материала пламенем от газовых или соляровых горелок, или с применением оборудования с инфракрасным излучением.

Укладка кровельного ковра должна начинаться в зоне водоприемных воронок с наклейки одного слоя материала размером 700x700 мм. Слои основного кровельного ковра и слой усиления должны заходить на водоприемную чашу, прижимной фланец которой притягивают к чаше воронки гайками, а чашу воронки крепят к плитам покрытия хомутами.

При укладке основного водоизоляционного ковра на уклонах более 15% раскатка рулонов на скате кровли должна осуществляться параллельно направлению уклона, при меньших уклонах - параллельно или перпендикулярно уклону. Перекрестная наклейка полотнищ рулонов не допускается.

Укладка рулонного материала должна начинаться с нижележащих участков.

В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ, равный не менее 80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм.

Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм.

Наклейку наплавляемого рулонного материала выполняют в следующей технологической последовательности:

- на подготовленное основание раскатывают рулон, примеряют по отношению к соседним, обеспечивая необходимый нахлест полотнищ;

- скатывают рулон к середине (намотку лучше производить на трубу или картонную шпулю);

- разогревают нижний приклеивающий слой рулона с одновременным нагревом основания или поверхности ранее наклеенного слоя. Рулон постепенно раскатывают, дополнительно прикатывая катком. Особенно тщательно прикатывают места нахлестов;

- аналогично наклеивают вторую половину рулона.

При наплавлении кровельного материала кровельщик должен раскатывать рулон "на себя". Рулон необходимо раскатывать на разогретый нижний слой материала. Нагрев следует производить плавными движениями горелки так, чтобы обеспечивался равномерный нагрев материала и поверхности основания. Хорошей практикой является движение горелки буквой "Г" с дополнительным нагревом той области материала, которая идет внахлест.

Признаком хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумного вяжущего из под боковой кромки материала примерно на 3-15 мм. Валик битума, вытекший из бокового нахлеста, шириной более 5 мм рекомендуется сверху присыпать посыпкой. Этот валик также является гарантией герметичности нахлеста.

Наклеиваемые полотнища не должны иметь складок, морщин, волнистости. Для качественной приклейки материала по всей поверхности и недопущения вышеуказанных дефектов полотнища следует прикатывать мягкими щетками и валиками, движения которых должны быть от оси рулона по диагонали к его краям. Особенно тщательно следует приглаживать кромки материала.

Одновременно с укладкой первого слоя основного кровельного ковра оклеивают первым слоем выступающие кровельные конструкции и парапетные стены. Такая укладка препятствует попаданию воды под кровельный ковер в местах примыканий.

Нежелательно ходить по только что уложенному материалу - это приводит к ухудшению внешнего вида кровли, посыпка утапливается в слой битумного вяжущего, и на поверхности материала остаются темные следы.

Основной кровельный ковер в местах примыкания к вертикальным поверхностям должен заводиться на вертикальную часть выше переходного бортика. В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеиваются два дополнительных слоя усиления с основой из стеклоткани, с заведением до проектной отметки на вертикальную поверхность.

Первый слой усиления кровельного ковра должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм. Второй слой, из материала с посыпкой, должен перекрывать на вертикальной поверхности первый минимум на 50 мм.

Примыкания к вертикальным поверхностям при работе с использованием газовых или соляровых горелок следует выполнять в следующей последовательности:

- после укладки 1-го слоя основного кровельного ковра, от рулона отрезают кусок материала длиной, равной проектной высоте заводки на вертикальную поверхность, плюс 150 мм для заводки на горизонтальную поверхность;

- складывают материал поперек полотна на расстоянии 150 мм от края и прикладывают к примыканию;

- придерживая нижний конец полотна, начинают подплавление покровного слоя и приклеивание к вертикальной поверхности;

- затем нижний конец приклеивается к горизонтальной поверхности;

- после укладки верхнего слоя основного кровельного ковра, аналогично выполняется наклейка верхнего слоя усиления с напуском на горизонтальную поверхность 250 мм (на 100 мм перекрывая первый слой усиления кровельного ковра на примыкании).

Если рулоны кровельного материала основных слоев кровельного ковра укладывают параллельно парапетной стене, то расположение слоев меняется.

Примыкание кровельного ковра к вертикальной поверхности 
(альтернативный вариант)

Основные слои кровельного материала укладывают вплотную к переходному бортику. Дополнительно на переходной бортик укладывают еще один слой кровельного материала, заходящий на горизонтальную поверхность на 100 мм.

Примыкание с подведением кровельного ковра под "выдру"

Дополнительные слои могут фиксироваться к основанию также саморезами с шайбой диаметром 50 мм. Шаг установки крепежных элементов - 200 мм.

Примыкание кровельного ковра к кирпичной стене

При невозможности оштукатурить кирпичную стену целиком и отсутствии "выдры" в примыкании кровельного ковра к кирпичной стене, в стене следует прорезать штрабу под установку отлива. Ниже штрабы стену следует оштукатурить цементно-песчаным раствором М150. Дополнительные слои усиления кровельного ковра на примыкании следует заводить на высоту не менее 300 мм, а край фиксировать - краевой рейкой. Отлив из оцинкованной стали должен заходить в штрабу не менее чем на 50 мм и сверху должен быть промазан полиуретановым или полисульфидным (тиоколовым) герметиком.

При высоте парапетной стены менее 500 мм дополнительные слои кровельного ковра необходимо заводить на парапетную стену.

Верхний дополнительный слой должен заходить на фасадную часть здания на 50-100 мм.

При краплении парапетного фартука расстояние между точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм.

Не рекомендуется жестко скреплять между собой все листы стальных фартуков. Листы можно скреплять в секции длиной не более 4 м.

Примыкание к парапетной стене высотой менее 500 мм

Стыки парапетных плит необходимо герметизировать тиоколовым (полисульфидным) или полиуретановым герметиком.

Заводить материал на парапетные стены высотой до 1 м можно, дополнительно фиксируя полотнища кровельного материала к парапетной стене через 500 мм. Сверху парапетная стена должна также закрываться фартуком из оцинкованной стали или парапетной плиткой.

Примыкание кровельного ковра к парапетной стене с парапетным камнем

Примыкание кровельного ковра к парапетной стене высотой до 1 м

Раскладка полотнищ рулонного материала на примыканиях к парапету представлена на нижеследующем рисунке.

Раскрой и укладку кровельного материала во внутреннем угле кровли следует производить в следующем порядке.

|  | Шаг 1 Концы кровельного материала следует завести на переходной бортик. Ближний к парапетной стене рулон кровельного материала при необходимости режут вдоль полотна так, чтобы край рулона вплотную примыкал к переходному бортику. |
| --- | --- |
|  | Шаг 2 Выкройка В угол между переходным бортиком и горизонтальной поверхностью следует вклеить полоски рулонного материала. Полосы должны заходить на горизонтальную поверхность и целиком перекрывать переходной бортик. |
|  | Шаг 3 Выкройка Во внутренний угол парапетной стены следует вклеить полосу рулонного материала шириной 200 мм. |
|  | Шаг 4 Выкройка На парапетную стену следует приклеить материал первого дополнительного слоя усиления кровельного ковра. Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на 150 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен заводиться на горизонтальную плоскость парапетной стены. |
|  | Шаг 5 Выкройка На угол следует наклеить заплату, перекрывающую края слоя усиления кровельного ковра. |
|  | Шаг 6 Уложить материал второго слоя, заводя концы рулонного материала на переходный бортик. Боковые швы материалов первого и второго слоев на горизонтальной поверхности должны быть смещены относительно друг друга минимум на 300 мм. |
|  | Шаг 7 Выкройка В угол следует вклеить полосу шириной 200 мм. |
|  | Шаг 8 Выкройка Оклеить парапетную стену материалом второго слоя. Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на 250 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен заводиться на фасадную часть парапетной стены на 50 мм. |
| Шаг 9 Выкройка |

Раскрой и укладку кровельного материала во внешнем углу кровли следует производить в следующем порядке.

|  | Шаг 1 Уложить первый слой кровельного материала, заводя концы рулона на переходной бортик. Высота заведения должна быть не менее 100 мм. Рулоны кровельного материала, наплавляемые вдоль парапетной стены должны вплотную подходить к переходному бортику. Ближний к парапетной стене рулон кровельного материала при необходимости режут вдоль полотна так, чтобы край рулона вплотную примыкал к переходному бортику. |
| --- | --- |
|  | Шаг 2 В угол между переходным бортиком и горизонтальной поверхностью вклеить полосы кровельного материала. Полосы должны заходить на горизонтальную поверхность на 100 мм и целиком закрывать переходной бортик. |
|  | Шаг 3 Выкройка |
|  | В угол парапетной стены вклеить составную полоску кровельного материала шириной 200 мм. |
|  | Шаг 4 Выкройка Оклеить парапетную стену рулонным кровельным материалом первого слоя. Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на 150 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен заводиться на горизонтальную поверхность парапетной стены. |
|  | Шаг 5 Выкройка Оклеить парапетную стену рулонным кровельным материалом первого слоя. Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на 150 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен заводиться на горизонтальную поверхность парапетной стены. |
|  | Шаг 6 Уложить материал второго слоя, также заводя концы материала на переходной бортик. Боковые швы материала первого и второго швов должны быть смещены относительно друг друга минимум на 300 мм. |
|  | Шаг 7 Выкройка В угол парапетной стены вклеить составную полоску кровельного материала шириной 200 мм. |
|  | Шаг 8 Выкройка Оклеить парапетную стену рулонным кровельным материалом второго слоя. Материал должен заходить на горизонтальную поверхность на 250 мм. Верхний край дополнительного слоя усиления должен заводиться на горизонтальную поверхность парапетной стены на 50 мм. |

Небольшие механические повреждения кровельного ковра, такие как проколы, порезы могут заделываться установкой заплатки на поверхность кровельного ковра. Заплата должна иметь закругленные края и перекрывать поврежденную поверхность не менее чем на 100 мм во всех направлениях.

Порядок установки заплаты:

- очистить место повреждения от мусора и пыли;

- вырезать заплатку, на 100 мм перекрывающую место повреждения кровельного ковра, и скруглить углы на заплатке;

- разогреть место установки заплаты пламенем пропановой горелки и утопить посыпку шпателем в верхний слой битумного вяжущего;

- наплавить заплатку на место повреждения.

В процессе производства работ должен быть установлен постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения отдельных этапов работ, результаты которого должны фиксироваться в "Журнале производства работ".

Качество устройства отдельных слоев кровельного покрытия должно устанавливаться путем осмотра их поверхности с составлением акта на скрытые работы после каждого слоя.

Прочность сцепления водоизоляционного ковра с основанием должна быть не менее 1 кгс/см.

Обнаруженные при осмотре слоев дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев кровли.

Приемка законченной кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям. В отдельных случаях готовую плоскую кровлю с внутренним водостоком проверяют путем заливки ее водой. Испытание можно производить при температуре окружающего воздуха не менее +5 °С.

В ходе окончательной приемки кровли должны предъявляться следующие документы:

- паспорта на примененные материалы;

- данные о результатах лабораторных испытаний материалов;

- журналы производства работ по устройству кровли;

- исполнительные чертежи покрытия и кровли;

- акты промежуточной приемки выполненных работ.