СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА МОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

Устройство фундаментов

МОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные | Проверить: |  | Паспорта на |
| работы | - наличие документа о качестве; | Визуальный | плиты и блоки, общий |
|  | - качество поверхности и внешнего вида блоков, точность их геометрических размеров; | Визуальный, измерительный | журнал работ |
|  | - перенос основных осей фундаментов на обноску; | Измерительный |  |
|  | - подготовку фундаментных блоков к монтажу, в том числе очистку опорных | Визуальный, каждый элемент |  |
| Установка | Контролировать: |  | Общий журнал |
| фундаментных блоков | - установку фундаментных блоков,соответствие их положения в плане и по высоте требованиям проекта; | Измерительный, каждый элемент | работ |
|  | - плотность примыкания подошвы фундаментных блоков к поверхности основания; | Визуальный |  |
|  | - заполнение швов цементным раствором согласно требованиям проекта. | То же |  |
| Приемка | Проверить: |  | Исполнительная |
| выполненных работ | - отклонение от вертикали плоскостей блоков стен; | Измерительный, каждый элемент | геодезическая схема, акт приемки работ |
|  | - отклонение осей фундаментных блоков относительно разбивочных осей; | То же |  |
|  | - заполнение швов между блоками раствором. | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, линейка металлическая, отвес, |  |  |  |
| правило. |  |  |  |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения |  |  |  |
| работ. |  |  |  |
| Приемочный контроль осуществляют: работник службы качества, мастер (прораб), представитель технадзора заказчика. |  |  |  |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5, 3.6, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения установочных ориентиров блоков стен с рисками разбивочных осей-не более 12 мм;
     
- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм.
     
Марка раствора должна соответствовать проектной.
     
Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5-7 см.

Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки.

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды;

- загрязнение опорных поверхностей.

Требования к качеству применяемых конструкций

ГОСТ 13580-85*. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

ГОСТ 13579-78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

Плиты

Категория поверхности: А7. Допускаемые отклонения длины и ширины:
     
     - до 1000 мм - ±10 мм;
     
     - св. 1000 до 1600 мм-±10 мм;
     
     - св. 1600 до 3200 мм-±15 мм.

     Отклонение положения монтажной петли над плоскостью плиты +10; -5 мм.

     Отклонения положения закладных изделий:
     
     - в плоскости плиты - 10 мм;
     
     - из плоскости плиты - 3 мм.
     
     Непрямолинейность верхней плоскости плиты в любом сечении на всей длине или ширине:
     
     - до 1000 мм - 2,5 мм;
     
     - свыше 1000 до 1600 мм - 3,0 мм;
     
     - свыше 1600 до 3200 мм - 4,0 мм.

     Не допускаются:
     
     - на поверхности плит раковины диаметром более 20 мм или сколы ребер глубиной более 20 мм.

Блоки

Допускаемые отклонения размеров блоков:
     
     - по длине-±13 мм;
     
     - по ширине и высоте - ±8 мм;
     
     - по размерам вырезов- ±5 мм.
     
     Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

     Категория поверхностей блоков: А3, А5, А6 и А7.
     
     При категории поверхности А7 требования по качеству поверхности блоков такие же, как и для плит.

     Не допускаются: 
     
     - трещины, за исключением местных, поверхностных, усадочных шириной не более 0,1 мм;
     
     - обнажение арматуры, за исключением выпусков.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.9, 3.11

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только после выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и устройства основания.

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных плит и блоков и у их оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие положение осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и блоков должны быть очищены от загрязнения.

Установку блоков стен подвала следует производить, начиная с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей.

Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси.

Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше - по наружной.

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.