ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАССЕЙНОВ И ДРУГИХ РЕЗЕРВУАРОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Проникающая гидроизоляция Лахта представляет собой однокомпонентный состав на основе портландцемента и специальных добавок. Она используется для высококачественной и долговременной гидроизоляции различных бетонных и железобетонных поверхностей, отсечной гидроизоляции в кирпичной и бутовой кладке. Это могут быть элементы зданий и сооружений, такие как фасады, фундаменты, различные перекрытия, производственные и бытовые помещения, бани, санузлы, бассейны, колодцы, резервуары для воды, подземные автостоянки, подвалы, каналы, шлюзы, береговые насосные станции, ГЭС, ТЭЦ, пирсы, причальные стенки шахты и градирни, тоннели.

Помимо этого, применении Лахты идеально в частном строительстве. Даже если дом уже построен и по прошествии времени гидроизоляция разрушилась (появилась вода в подвале, или уходит вода из бассейна), использование проникающей гидроизоляции Лахта просто незаменимо. Нет необходимости раскапывать объект снаружи, затаскивая на участок строительную технику, нарушая тем самым ландшафтный дизайн участка и создавать серьезные проблемы проживания в таком доме. Все гидроизоляционные работы с использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта можно производить изнутри сооружения, в тишине и при этом не нарушать комфорт загородной жизни.

| структура влажного бетона | проникновение гидроизоляции Лахта | результат заполнения бетона Лахтой |
| --- | --- | --- |

Механизм действия проникающей гидроизоляции ЛАХТА очень прост. Смешанный с водой состав наносится на поверхность бетона. Проникая в бетон по капиллярам и трещинам, активные компоненты Лахты образуют прочные нерастворимые кристаллы, что обеспечивает непроницаемость воды, щелочей и кислот, нефти и других жидкостей. Рост кристаллов останавливается при отсутствии воды и возобновляется при ее появлении. Причем рост кристаллов происходит внутри бетона навстречу воде, образуя единую прочную и долговечную структуру. В итоге обеспечивается полная гидроизоляция сооружения, при этом сохраняется паропроницаемость бетона. Лахта после кристаллизации становится частью самого бетона. После его использования внутренние и наружные поверхности можно отделывать различными строительными материалами без ущерба для гидроизоляции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Типичные проблемы, вызванные отсутствием или нарушением гидроизоляции

Решения перечисленных проблем рассмотрены на примере бассейна.

|  | 1. Фильтрация воды через тело бетона. 2. Фильтрация воды через холодные швы и места примыканий стена/основание. 3. Фильтрация воды через трещины. |
| --- | --- |

Гидроизоляция строящегося бассейна с использованием комплексной модифицирующей добавки в бетон

|  | 1 этап: изготовление чаши бассейна из модифицированного бетона 1 При приготовлении бетона для заливки основания и стенок бассейна использовать состав ЛАХТА® комплексная добавка в бетон. Введение добавки повысит водонепроницаемость, прочность, морозостойкость и коррозионную стойкость бетона. Масса добавки должна составлять 5% от массы цемента в бетонной смеси. Непрерывное производство работ по бетонированию и виброуплотнению бетона позволяет получить монолитную конструкцию без холодных стыков и исключить дополнительные работы по гидроизоляции (этапы 2 и 3). |
| --- | --- |
|  | 2 этап: подготовка холодных швов и мест примыканий (формирование штроб) 1 Расшить холодные швы и места примыканий по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
|  | 3 этап: гидроизоляция штроб 1 Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 4 этап: обратная отсыпка бассейна 1 Производить обратную отсыпку бассейна можно через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности. |

Наружная и внутренняя гидроизоляция строящегося бассейна

|  | 1 этап: подготовка холодных швов и мест примыканий (формирование штроб) 1 Очистить поверхности от цементного молочка, опалубочной смазки и других загрязнений. 2 Расшить холодные швы и места примыканий по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб 1 Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 3 этап: гидроизоляция наружной и внутренней поверхностей 1 На наружные поверхности нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА® эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция. b. СЛАВЯНКА® изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. 2 На внутренние поверхности нанести один из следующих материалов на цементной основе: а. ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 4 этап: обратная отсыпка бассейна и отделочные работы 1 Производить обратную отсыпку можно: а. через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности в случае нанесения материалов ЛАХТА®. b. через 1 сутки после нанесения материалов СЛАВЯНКА®. 2 Отделочные работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 3 суток после окончания работ. 3 Заполнение бассейна водой рекомендуется проводить не ранее, чем через: а. 7 суток после нанесения ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. 3 суток после нанесения ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция. |

Наружная гидроизоляция эксплуатируемого бассейна

|  | 1 этап: подготовка поверхности 1 Откопать стенки по периметру бассейна. 2 Очистить поверхности от любых загрязнений (земли, грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). 3 Удалить ослабленные и непрочные участки бетона до неповрежденной поверхности. При необходимости отремонтировать поверхность бетона материалом ЛАХТА®ремонтный состав базовый. 4 Расшить холодные швы, места примыканий и трещины по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб 1 Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. 0 |
|  | 2А этап: гидроизоляция штроб в случае активных течей 1 Заделать активные течи раствором ЛАХТА® водяная пробка. |
|  | 3 этап: гидроизоляция наружной поверхности 1 На наружные поверхности нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА® эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция. b. СЛАВЯНКА® изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 4 этап: обратная отсыпка бассейна 1 Производить обратную отсыпку можно: а. через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности в случае нанесения материалов ЛАХТА®. b. через 1 сутки после нанесения материалов СЛАВЯНКА®. |

Внутренняя гидроизоляция эксплуатируемого бассейна

|  | 1 этап: подготовка внутренней поверхности 1 Слить воду из бассейна. 2 Очистить бассейн от облицовочной плитки и от старой штукатурки. 3 Очистить поверхность бетона от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). 4 Удалить ослабленные и непрочные участки бетона до неповрежденной поверхности. При необходимости отремонтировать поверхность бетона материалом ЛАХТА® ремонтный состав базовый. 5 Расшить холодные швы, места примыканий и трещины по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб 1 Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА® шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 2 В случае подпора грунтовых вод, заделать активные течи раствором ЛАХТА® водяная пробка. |
|  | 3 этап: гидроизоляция внутренней поверхности 1 На внутренние поверхности нанести один из следующих материалов на цементной основе: а. ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция; c. ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 4 этап: отделочные работы 1 Отделочные работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 3 суток после окончания работ. 2 Заполнение бассейна водой рекомендуется проводить не ранее, чем через: а. 7 суток после нанесения ЛАХТА® проникающая гидроизоляция; b. 3 суток после нанесения ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция или ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция. |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перед использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта, необходимо подготовить основание. Следует очистить поверхность от пыли, грязи, цементной пленки, масел, жиров, нефтепродуктов и прочих загрязнений. Ослабленные, участки бетонной поверхности необходимо удалить до неповрежденного бетона. Трещины необходимо расшить и заделать Лахтой - шовной, а восстановление поверхности бетона следует производить с помощью Лахта - ремонтный состав базовый.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Проникающая гидроизоляция Лахта стойка к агрессивным воздействиям, повышает прочность бетона, морозоустойчива и термостойка. Срок службы такой гидроизоляции равен сроку службы самого бетона. И самое главное, проникающая гидроизоляция Лахта доступна по цене, в сравнении с иными материалами аналогичного действия. Материал был разработан и производится в России, и ничем не уступает зарубежным аналогам, а его цена намного привлекательней.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при двухслойном нанесении | гладкая поверхность бетона | 0,8 кг/м |
|  | рельефная поверхность бетона | 1,2 кг/м |
| Расход материала при заполнении шпуров | 0,25-0,3 кг/пог. м |
| Расход воды для кистевого варианта или механического нанесения | 0,625 л/кг |
| Расход воды для инъекционных работ | 0,5 л/кг |
| Жизнеспособность приготовленного состава | 30 мин |
| Повышение водонепроницаемости бетона не менее | 2 ступени () |
| Стойкость покрытия к нефтепродуктам и ультрафиолету | стойко |
| Использование в резервуарах с питьевой водой | допускается |
| Температура применения | от +5 °С до +35 °С |
| Эксплуатация в условиях агрессивных сред | 3-13 рН |
| Температура эксплуатации | до +250 °С |
| Влияние на морозостойкость бетона обработанного составом | не оказывает |

Технические характеристики ЛАХТА® шовная гидроизоляция

| Технические характеристики материала |  | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Расход материала при штробе 20х30 мм, кг/п.м |  | 1,35 |
| Расход воды для затворения, л/кг |  | 0,11 |
| Плотность раствора, кг/м |  | 2300 |
| Марка по подвижности смеси |  | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, минут |  | 20 |
| Водоудерживающая способность, % |  | 99 |
| Марка по водонепроницаемости бетона |  | W14 |
| Прочность при сжатии, МПа |  | 60-70 |
| Марка по морозостойкости |  | F300 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее |  | 1,8-2,0 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов |  | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета |  | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды |  | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), °С |  | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения |  | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН |  | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, °С, не более |  | 250 |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительстве ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

6.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЭСН 81-02-23-2001 Часть 23. Канализация - наружные сети

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ |
| Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |
|  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: |
| 23-02-001-08 | 1000 мм | 5611,90 | 905,20 | 813,66 | 6,21 | 3893,04 | 91,25 |
| 23-02-001-09 | 1200 мм | 6515,93 | 1049,54 | 957,47 | 7,02 | 4508,92 | 105,8 |
| 23-02-001-10 | 1400 мм | 7486,64 | 1197,44 | 1143,15 | 8,10 | 5146,05 | 120,71 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Строительные нормы и правила СНиП 2.09.03-85-1к "Сооружения промышленных предприятий" (утв.постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263) (с изменениями от 1 июля 1987 г.) Колодцы железобетонные.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. "Организация строительства".

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011