КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН

См. Общую часть

Предельные отклонения при бетонировании стен в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Плоскости и линии их пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту:

|  | - стен, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия | ±15 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - стен, поддерживающих сборные балочные конструкции | ±10 мм. |  |
|  | 2. Горизонтальные плоскости на всю плоскость выверяемого участка | ±20 мм. |  |
|  | 3. Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкции рейкой длиной 2 м | ±5 мм. |  |
|  | 4. В отметках поверхностей и закладных частей | 5 мм. |  |

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Приемка арматуры | Качество опалубки | Визуально | До бетони- рования |  |  |
|  |  | Соответствие проекту отметки основания | С помощью нивелира | До бетони- рования | Геодезист |  |
|  |  | Состояние арматуры и закладных частей, акт приемки арматуры | Визуально | До бетони- рования |  | + |
|  | Распалубка | Качество поверхности, соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, геометрических размеров | Визуально, с помощью стального метра | После распалубки |  |  |
|  |  | Прочность бетона, его однородность, наличие опор, трещин | С помощью ультразвукового прибора, визуально | После распалубки | Лабора- тория |  |
| Мастер | Подготови- тельные работы | Качество основания, снятие верхнего слоя при рабочих швах, насечка, промывка, наличие гидроизоляции | Визуально | До бетони- рования |  |  |
|  | Укладка бетонной смеси | Качество бетонной смеси (подвижность, кубиковая прочность) | С помощью конуса СтройЦНИИЛа, пресса ПСУ-500 | До бетони- рования | Лабора- тория |  |
|  |  | Правильность технологии укладки бетонной смеси | Визуально | В процессе укладки |  |  |
|  |  | Правильность выполнения рабочих швов | Визуально | В процессе укладки |  |  |
|  |  | Температура наружного воздуха и бетонной смеси (зимой) | С помощью термометра | В процессе укладки |  |  |
|  | Уплотнение бетонной смеси | Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов | Визуально, с помощью стального метра | В процессе уплотнения |  |  |
|  |  | Достаточность вибрации и толщина бетонного слоя при укладке | Визуально, с помощью стального метра | В процессе уплотнения |  |  |
|  | Уход за бетонной смесью при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | С помощью термометра, влагомер | В процессе твердения |  |  |