ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОКРАШИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АГРЕГАТАМИ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
2600Н И 7000Н

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Технологическая карта (ТК) предназначена для организации труда рабочих при нанесении лакокрасочных покрытий на поверхность строительных конструкций и изделий.

2. Карта предусматривает окончательное окрашивание поверхностей до состояния полной готовности.

3. Лакокрасочное покрытие состоит из огрунтовочного и окрасочного слоев, нанесенных с помощью агрегатов безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н.

4. Сущность метода нанесения лакокрасочных покрытий агрегатами безвоздушного распыления состоит в дроблении лакокрасочного материала в результате перепада давления при выходе из сопла с большой скоростью и осаждении распыленных частиц материала на окрашиваемой поверхности. По сравнению с пневматическим метод безвоздушного распыления способствует экономии лакокрасочных материалов за счет значительного снижения потерь на туманообразование и использования их с меньшим содержанием растворителей, повышению производительности труда благодаря большой скорости распыления и возможности нанесения меньшего количества слоев покрытия, При окраске безвоздушным распылителем уменьшается загрязненность окружающей среды и улучшаются санитарно-гигиенические условия груда.

5. Работы по окрашиванию выполняются круглосуточно при температуре не ниже -10 °С. Влажность окрашиваемой поверхности не должна превышать 8, а деревянной - 12%.

6. Качество окрашенной поверхности должно отвечать требованиям проекта, техническим условиям или СНиП "Отделочные покрытия строительных конструкций".

Запрещается допускать к работе на агрегатах 2600Н и 7000Н лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктаж, наносить материалы на неочищенную и неподготовленную поверхность.

7. До начала окраски обрабатываемых поверхностей необходимо провести инструктаж с рабочими о правилах производства работ.

8. Все необходимые инструменты и приспособления должны быть расположены в радиусе действия рабочих.

9. Транспортируются материалы к агрегатам с помощью ручных тележек.

10. При условиях привязки технологической карты к конкретным типоразмерам обрабатываемых поверхностейстроительных конструкций в настоящей ТК уточняются объемы работ и калькуляции затрат труда.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Окрашивание поверхностей строительных конструкций до полной готовности заключается в последовательном нанесении методом безвоздушного распыления огрунтовочного и окрашивающего составов в виде факела мелкодисперсных частиц лакокрасочных материалов, образуемого соплами пистолетов агрегатов 2600Н и 7000Н.

2. В состав работ по окраске строительных конструкций с помощью агрегатов безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н входят:

контроль за качеством подготовки поверхностей к окрашиванию;

подготовка окрасочных составов;

подготовка агрегатов 2600Н и 7000Н;

окрашивание поверхности.

3. Контроль качества поверхности выполняется с целью определения соответствия качества подготовки требованиям, с частичной доработкой в случае необходимости (очистка поверхностей от пыли и ржавчины).

4. Подготовка окрасочных составов включает:

проверку готовности к употреблению централизованно приготовляемых малярных составов;

проверку вязкости окрасочных составов и доведение их до рабочей консистенции;

процеживание составов.

5. Технологические параметры окрасочных составов для нанесения их агрегатами безвоздушного распыления даны в табл. 1.

Технологические параметры составов для окрашивания агрегатами безвоздушного распыления

Таблица 1

| Лакокрасочные материалы | Вязкость по ВЗ-4, С | Рабочее давление, кгс/см | Расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности, мм | Толщина окраши- ваемого слоя, мкм | Растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | пленкообразующее вещество |  |  |  |  |  |
| Эмаль ПФ-115 | Пентафталиевые | 30-45 | 130-150 | 350-400 | 20-30 | Ксилол |
| Эмаль ПФ-115 | Пентафталиевые | 60-70 | 160-200 | 350-400 | 45-60 | Уайт-спирит |
| Грунтовка ГФ-020 | Глифталиевые | 25-30 | 130-150 | 350-400 | 20-25 | Ксилол |
| Эмаль МС-226 | Масляно- и алкидно-стирольные | 50-60 | 160-200 | 300-350 | 40-45 | Ксилол, сольвент |
| Эмаль ХВ-16 | Перхлорвиниловые | 18-22 | 110-120 | 350-400 | 15-20 | Р-4 |
| Эмаль ХВ-16 | Поливинилхлоридные | 30-40 | 120-180 | 300-350 | 30-35 | Р-4 или Р-5 + 5% сольвента |
| Эмаль ЭП-140 | Эпоксидные | 13-14 | 100-120 | 350-400 | 18-20 | Р-5 |
| Эмаль ЭП-773 | Эпоксидные | 40-50 | 120-180 | 400-450 | 40-45 | N 646 |
| Эмаль НЦ-132 | Нитроцеллюлозные | 60-70 | 160-200 | 350-400 | 40-50 | N 648 |
| Грунтовка ФЛ-03 | Фенольные | 30-40 | 130-150 | 350-400 | 15-25 | Ксилол |
| Лак БТ-577 | Битумные | 50-60 | 160-200 | 350-400 | 35-40 | Уайт-спирит |
| Эмаль КЧТС-1 | Каучуковые (тиксотропные) | 5-6 | 160-200 | 300-350 | 90-110 | Ксилол |
| Эмаль КЧ-771 | Каучуковые (тиксотропные) | 5-6 | 160-200 | 300-350 | 90-110 | Ксилол |

6. Подготовка агрегатов безвоздушного распыления заключается в подключении агрегата к электросети, соединении рукавов высокого давления с пистолетом и насосом, установкой фильтров и заправкой расходной емкости окрасочным составом с проверкой готовности агрегата к работе.

7. Организация рабочего места при работе с агрегатами безвоздушного распыления заключается в подборе тары емкостью не более 100 л с целью максимального сокращения количества дозаправок в течение машино - смены и предотвращения образования воздушных пробок в материальных каналах гидросистемы агрегатов.

8. Агрегатами высокого давления можно наносить на поверхности большинство лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве.

Агрегаты 2600Н могут распылять материалы с условной вязкостью до 100-200 с по вискозиметру ВЗ-4 при крупности твердых частиц до 0,08 мм, а агрегаты 7000Н - соответственно до 150-300 и до 0,14 мм.

Непригодны материалы с наполнителями: цементом, каменной мукой, песком, большим содержанием мела.

9. Окрасочные агрегаты 2600Н и 7000Н работают от электрической сети. Характеристика агрегатов дана в табл. 2.

Технические характеристики агрегатов безвоздушного распыления

Таблица 2

| Наименование | Единица измерения | Для марок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2600Н | 7000Н |
| Тип насоса | - | Специальный | Мембранный |
| Давление нагнетания без подачи | МПа (кгс/см) | 23,5 (235) | 24,0(245) |
| Подача насоса без противодавления, не менее | л/мин | 3,6 | 5,6 |
| Тип электродвигателя | - | Специальный 794В7 | Взрывозащищенный 894Р80 |
| Род тока | - | Однофазный | Трехфазный |
| Номинальное напряжение | В | 220 | 380 |
| Номинальная мощность на валу | кВт | 1,0 | 2,0 |
| Номинальная частота вращения вала двигателя | об/мин | 1350 | 1410 |
| Сечение токоведущих жил кабеля | мм | 4 | 2,5 |
| Длина кабеля | м | 6 | 6 |
| Рукав высокого давления, тип | - | Полимерный |
| Внутренний диаметр | мм | 6 | 6 |
| Длина | м | 10 | 10 |
| Дальность - подачи маловязких материалов по шлангам | м | 40 | 90 |
| Габаритные размеры длина ширина высота | мм - - - | 845 435 705 | 975 500 610 |
| Масса агрегата, не более | кг | 50 | 80 |

10. Агрегаты 2600Н и 7000Н мобильны и транспортабельны, к месту работ перевозятся в открытых и закрытых автомашинах, а в зоне действия на местах - перекатывается.

11. Подробные сведения об устройстве, принципе работы и обслуживании агрегатов 2600Н и 7000Н, а также их технические характеристики содержатся в паспортах агрегатов, входящих в комплект поставки заводом-изготовителем.

12. Использование агрегатов особенно эффективно при производстве больших объемов работ.

III. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДА

1. Работы по подготовке и окрашиванию строительных конструкций агрегатами безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н выполняются звеном из шести человек: машиниста - оператора 5 разряда (М), выделяемого участком или управлением механизации отделочных работ, и маляра-оператора 3 разряда (М), а также двух звеньев, состоящих из маляров 3 и 4 разрядов (М и М), в функции которых входит подготовка поверхностей к окрашиванию, за исключением работ по механизированному нанесению грунтовок и жидких шпаклевок.

2. Организация окрасочных работ производится по схеме, зависит от этажности здания и расположения агрегатов.

На рис. 1а и 1б показаны схемы работы агрегатов безвоздушного распыления с материальными рукавами различной длины.

Доставляет материалы на подъемнике и заправляет расходную емкость помощник оператора.

Агрегат устанавливают на нижнем этаже здания в помещении склада малярной продукции.

Во время работы между оператором и помощником поддерживается двухсторонняя световая сигнализация.

3. Работы по окрашиванию агрегатами безвоздушного распыления состоят из следующих этапов:

подготовка строительных конструкций к окрашиванию;

подготовка окрасочных материалов;

подготовка агрегатов к работе;

окрашивание конструкций.

4. Калькуляция затрат труда и график производства работ на окрашивание 100 м усредненной поверхности внутри помещения водоэмульсионными составами даны в табл. 5 и 6.

5. При расчете затрат груда принята усредненная площадь поверхности, состоящая из 65 м поверхности стен и 35 м поверхности потолков.

6. Нормы времени по отдельным технологическим операциям приняты до ЕНиР, сб. 8 и Сборнику 1 типовых норм и расценок на строительно-монтажные и ремонтные работы с введением коэффициентов, учитывающих специфику работы аппаратов и их производительность. Значения коэффициентов получены опытным путем при работе с аппаратами высокого давления.

7. Затраты труда на отдельные технологические операции при составлении графика производства работ укрупнены (суммированы) с целью получения затрат на законченный этап технологического процесса.

8. Подготовку строительных конструкций осуществляют два звена рабочих (М и М+М и М), выполняя следующие операции:

проверка соответствия качества подготовки поверхностей;

очистка поверхностей от пыли я грязи стальными щетками и механизированными шлифовальными машинками, с последующей протиркой ветошью или обдуванием сжатым воздухом;

при необходимости звено из маляров М и М грунтует поверхность соответствующими составами с учетом требований при помощи аппаратов безвоздушного распыления.

9. При подготовке материалов выполняются следующие операции:

доведение малярных окрашивающих составов до рабочей вязкости и заготовка их в количестве, не превышающем сменную потребность. Работу выполняют маляры М и М;

проверяет вязкость наносимых материалов маляр М вискозиметром ВЗ-4;

процеживает окрасочный состав через сетку с 918 отв/см или вибросито маляр  М.

10. Подготавливают агрегаты безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н маляры-операторы М и М в такой последовательности:

очищают сопрягаемые поверхности деталей агрегата;

прикрепляют съемную рукоятку штифтами к раме тележки агрегата 2600Н, а в агрегате 7000Н съемную рукоятку присоединяют х инструментальному ящику откидным винтом с барашком;

устанавливают фильтр высокого давления на насосе агрегата и при необходимости, компенсатор пиковых давлений;

закрепляют фильтр высокого давления на корпусе насоса пустотелым винтом с медными прокладками, а компенсатор пиковых давлении закрепляют на распределителе фильтра высокого давления;

присоединяют рукава всасывающей системы к насосу агрегата;

присоединяют к пистолету-распылителю и к фильтру высокого давления (или насосу) рукава высокого давления. При необходимости через дополнительный рукав к фильтру присоединяют второй пистолет-распылитель, для чего из распределителя фильтра необходимо вывернуть заглушку и ввернуть резьбовой соединитель для рукава. В этом случае рукава соединяют специальными деталями;

устанавливают на пистолет-распылитель сопло (или удочку) либо приспособление для быстрой смены сопел. Стандартное сопло вкладывается с уплотнительной прокладкой в накидную гайку. Гайку навертывают на приставку пистолета и затягивают ключом. Для получения горизонтального или вертикального факела необходимо визуально ориентировать большую ось эллипсного отверстия перпендикулярно или параллельно оси рукоятки. Сопло вводят в обойму распылительной щелью наружу и поворачивают в ней до отказа;

готовят расходные (рабочие) емкости для краски и растворителя (фляги, ведра, фабричные банки и др., но обязательно с крышкой);

присоединяют заземлитель - проводник к клемме "Земля" агрегата и к расходной емкости в случае применения взрывоопасных материалов;

размещают агрегат и расходные емкости с краской вблизи рабочего места;

раскатывают бухту рукава высокого давления, не допуская его закручивания, смятия и резких перегибов;

подключают агрегат 2600Н к питающей электророзетке, а 7000Н - к силовому щиту (не включать до полного соответствия агрегата питающему напряжению);

прокачивают по замкнутой схеме агрегата растворитель в течение 1-2 мин.

При температуре воздуха ниже -5°С необходимо применять меры, предотвращающие загустевание масла в гидросистеме. Для этого следует предварительно выдержать агрегат в теплом помещении не менее суток, либо прогреть корпус гидропередачи, не применяя открытого огня (с помощью калорифера, ламповых софитов и т.п.).

11. Пуск агрегатов безвоздушного распыления осуществляют маляры-машинисты М1 и М:

машинист М устанавливает выключатель электродвигателя в положение "Минимальное давление", перепускной клапан - в положение '"Открыто";

машинист М включает подачу тока на распределительном щите, а затем электродвигатель агрегата поворотом ручки выключателя в положение "1". О работе двигателя свидетельствует вращение вентилятора и шум в насосе;

маляр М пусковую скобу пистолета фиксирует предохранителем в положении "Закрыто";

маляр М опускает фильтр всасывающей системы в емкость с окрашивающим составом (грунтовкой, растворителем) и поворачивает регулятор давления по часовой стрелке на 0,5 оборота;

машинист М проверяет работоспособность агрегата, для чего выходное отверстие (без распылительного сопла) направляет в расходную емкость с окрашивающим составом (растворителей, грунтовкой). Если состав вытекает ив перепускного клапана, последний следует закрыть и установить ручку в положение "0-0", затем медленно довернуть ручку регулятора давления по часовой стрелке и открыть клапан пистолета пусковой скобой. Установив рычаги предохранителя в промежуточное положение ("Вниз"), струю жидкости направляют на внутреннюю поверхность емкости;

машинист М закрывает клапан пистолета, визуально проверяет агрегат на исправность и работоспособность при максимальном давлении нагнетания жидкости;

машинист М при работающем насосе производит пробное окрашивание, определяет необходимое давление и выбирает сопло (см. рекомендации в табл. 6 паспортов агрегатов высокого давления 2600Н и 7000Н).

12. Для качественного распыления материала следует устанавливать минимальное давление. При этом факел распыляемого материала, выходящей из сопла, должен быть равномерным, в виде мельчайших частиц, без "усов" по краям.

13. Выбор сопел производят с учетом:

мощности агрегата по подаче и давлению нагнетания материала и наличия, распылительных сопел с различными параметрами распыления;

температуры окрашивающего состава и окружающего воздуха;

свойств материала, подлежащего распылению (вязкость, плотность пигментов, наполнителей и др.);

площади и особенностей окрашиваемых поверхностей;

толщина пленки при однословной или многослойной окраске;

скорости перемещения пистолета-распылителя.

14. При работе с водно-эмульсионными красками вставные фильтры не применяются.

15. Окрашивание поверхностей выполняют рабочие М и М одновременно, причем М работает пистолетом, а Муправляет агрегатом.

16. Машинист М держит пистолет-распылитель одной рукой, другой - придерживает рукав высокого давления и наносит окрашивающий состав на поверхность. Толщина полосы покрытия при движении пистолета должна равномерно уменьшаться от середины к краям.

Отпечаток факела должен иметь форму вытянутого эллипса, равномерно охраненного по всей поверхности. Допускаются отдельные капли за контуром отпечатка.

17. Расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности должно быть 0,25-0,4 м, оптимальная скорость перемещения пистолета - распылителя - около 0,25-0,6 м/с.

18. При кратковременной остановке агрегата (во время перехода из одного помещения в другое, при замене емкости и др.) машинист М опускает скобу пистолета и устанавливает ее на предохранитель (положение "На себя").

19. Для полной или длительной остановки агрегата рабочий М по указанию рабочего М1 устанавливает регулятор давления на минимальную величину, выключает электродвигатель и открывает перепускной клапан.

20. После окончания смены оператор М промывает агрегат растворителем. Сопло и фильтрующие элементы очищают от остатков окрашивающего состава и промывают в растворителе отдельно от агрегата. Жидкость из агрегата удаляют прокачкой вхолостую.

Для экстренной остановки агрегата выключают электродвигатель выключателем на электродвигателе или на силовом щитке г открывают перепускной клапан.

21. Дефекты, возникающие при неправильном окрашивании или настройке агрегата, должны быть устранены.

IV. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обработку поверхностей малярными составами с помощью окрасочных агрегатов высокого давления 2600Н и 7000Н производить в соответствии с:

требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

"Правилами технической эксплуатации энергоустановок потребителей" и "Правилами по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

указаниями по мерам безопасности, имеющимися в паспорте агрегатов высокого давления 2600Н и 7000Н.

V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА 100 м ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Затраты труда, чел.- ч                                           11,53
     Экономия затрат труда по сравнению с окрашиванием
     пневмораспылителями, %                                           40
     Годовой экономический эффект от внедрения одной
     установка, тыс. руб.
                  агрегат марки 2600Н                                 2,8
                  агрегат марки 7000Н                                 5,2
     Экономия лакокрасочных материалов за счет отсутствия
     туманообразования при безвоздушном нанесении, %                  18-30

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в лакокрасочных материалах

Таблица 3

| Наименование | Марка | Количество на 100 м , кг |
| --- | --- | --- |
| Огрунтовочные составы | По проекту | 90 |
| Окрашивающие составы | По проекту | 200 |

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях

Таблица 4

| Наименование | Тип | Марка | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агрегат высокого давления | Передвижной | 2600Н 7000Н | 1 1 | Производительность 3,6 л/мин Производительность 5,6 л/мин |
| Вискозиметр | - | ВЗ-4 | 1 | - |
| Толщиномер сырой пленки | - | - | 1 | - |
| Секундомер | - | - | 1 | - |
| Термометр | - | - | - | Шкала до 50°С |
| Тара для приготовления, хранения и транспортирования лакокрасочных материалов | - | - | 3 | - |
| Складной столик - подмости | Конструкции Мосоргстроя | - | 1 | Высота 2 м |
| Респиратор | - | "Лепесток" | 2 | - |
| Набор ключей слесарных | - | - | 1 | - |

Потребность в эксплуатационных материалах

Таблица 5

| Наименование | Единица измерения | Норма на 1 агрегат | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло индустриальное 20(ТОСП707-51) для агрегатов 2600Н 7000Н | л л | 0,5 0,53 | 0,5 0,53 |
| Растворитель | л | 5,0 | 5,0 |
| Ветошь обтирочная | кг | 1,5 | 1,5 |

Калькуляция затрат труда на окрашивание 100 м усредненной поверхности внутри помещения агрегатами безвоздушного распыления

Таблица 6

| Обоснование, шифр норм | Наименование работ | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Затраты труда на общий объем работ, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Стоимость затрат на общий объем работ, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР,8-24Д табл.8,п.1 | Подготовка поверхности (контроль качества, очистка, подмазка) стен потолков | 0,65 0,35 | 8,5 11,5 | 5,52 3,02 | 4-97 6-72 | 3-32 2-35 |
| Т-1-58 | Грунтование стен потолков | 0,65 0,35 | 1,05 1,15 | 0,68 0,40 | 0-65 0-72 | 0-42 0-25 |
| ЕНиР,8-30А, табл.1 и 2в, НИС Главмосстроя, К =1,25 | Подготовка материалов (доведение составов до рабочей консистенции, проверка вязкости, процеживание) | 2 | 0,22 х 1,25=0,27 | 0,54 | 0-17 | 0-34 |
| Паспорта агрегатов 2600Н 7000Н | Подготовка агрегатов безвоздушного распыления 1 раз в смену | 0,25 | 1,0 | 0,25 | 0-63 | 0-17 |
| ЕниР,8-24Г, табл.7,п.10, хронометраж, К=0,6 | Окрашивание поверхности агрегата- стен потолков | 0,65 0,35 | 1,75 х 0,6=1,050 2,1 х 0,6=1,26 | 0,68 0,44 | 0-66 0-79 | 0-42 0-27 |
|  | Итого |  |  | 11,53 |  | 7-54 |

График производства работ на окрашивание 100 м усредненной поверхности внутри помещения аппаратами безвоздушного распыления

Таблица 7

| Наименование работ | Исполнители работ | Затраты труда, чел.- ч | Продолжительность, ч | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подготовка поверхности (контроль качества, очистка площадки) | Маляры 3 разряда - 2 4 разряда - 2 | 8,54 | 2,14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка лакокрасочных материалов | Маляры 5 разряда - 1 3 разряда - 1 | 0,54 | 0,27 |  |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |
| Подготовка агрегатов безвоздушного распыления | Маляры 5 разряда - 1 3 разряда - 1 | 0,25 | 0,13 |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |
| Механизированное огрунтование поверхности | Маляры 5 разряда - 1 3 разряда - 1 | 1,08 | 0,54 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |
| Окрашивание агрегатами безвоздушного распыления | Маляры 5 разряда - 1 3 разряда - 1 | 1,12 | 0,56 |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | --- |

Рис. 1-а. Схема обработки поверхностей строительных конструкций при помощи
окрасочных агрегатов высокого давления с материальными шлангами

а - при длине шланга 10 м; агрегатом управляет один оператор;

1 - расходная емкость с малярным составом; 2 - всасывающая система агрегата высокого давления; 3 - агрегат высокого давления; 4 - полимерный рукав; 5 - пистолет-распылитель; 6 - обрабатываемая поверхность; 7 - электрический кабель.

Рис.1-б. Схема обработки поверхностей строительных конструкций при помощи окрасочных агрегатов высокого
давления с материальными шлангами

б - при длине шланга 40 м; материал в рабочую зону (на высоту до 30 м) подается по рукаву высокого давления;

1 - расходная емкость с малярным составом; 2 - всасывающая система агрегата высокого давления; 3 - агрегат высокого давления; 4 - полимерный рукав; 5 - пистолет-распылитель; 6 - обрабатываемая поверхность; 7 - электрический кабель; 8 - переносная кнопочная станция световой сигнализации; 9 - лампа световой сигнализации

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга