УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И ПРОСЛОЕК 
(МОРОЗОЗАЩИТНЫХ, ДРЕНИРУЮЩИХ, ИЗОЛИРУЮЩИХ И КАПИЛЛЯРОПРЕРЫВАЮЩИХ)

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.1. |
| Ширина основания | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.2. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.3.2. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.4. |
| Допускаемые отклонения 1-4 приводятся для дополнительных слоев, устраиваемых из песчано-гравийных, песчано-щебеночных смесей и грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими. При использовании других материалов контролируемые параметры и допускаемые отклонения принимаются по соответствующим нормативным требованиям, относящимся к данному материалу. |  |
| При осуществлении приемочного контроля при устройстве дополнительных слоев из грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими, кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: коэффициент уплотнения укрепленных грунтов. Плотность укрепленного материала должна быть не менее 0,98 максимальной по ГОСТ 22733-77. | СНиП 3.06.03-85 п.5.1. п.6.5. |
| При осуществлении приемочного контроля при устройстве дополнительных слоев из песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей кроме геометрических параметров, указанных выше, следует контролировать: качество уплотнения: - для щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий - путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка. | СНиП 3.06.03-85 п.5.1. п.7.36. |

________________

Взамен действует ГОСТ 22733-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Дополнительные слои основания устраивают: из песчано-гравийных или песчано-щебеночных смесей оптимального гранулометрического состава по ГОСТ 25607-94. Влажность смеси должна быть близкой к оптимальной по ГОСТ 8269-87 (с отклонением не более 10%). Контроль влажности ведется не реже одного раза в смену. из грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими (требования по устройству и контролю качества приведены в разделе "Устройство оснований и покрытий из крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов и отходов промышленности, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими материалами", таб.2, 3). | СНиП 3.06.03-85 п.п..5.1., 7.9., 6.38.-6.41. |
| При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев необходимо контролировать: соответствие качества материалов и песчаных грунтов требованиям проекта; | СНиП 3.06.03-85 п.5.7. |
| плотность материала: - плотность материалов слоя необходимо контролировать в трех точках на поперечнике (по оси и у кромок проезжей части) не реже чем через 100 м. Определяют плотность по ГОСТ 5180-84 (для текущего контроля допускается использовать ускоренные методы и экспресс-приборы); отсутствие загрязнения грунтом выходов дрен на откосах земляного полотна. | п.п.5.11., 4.79. |
| При устройстве дренирующих и капилляропрерывающих прослоек необходимо проверять: гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой; толщину слоев грунта над и под прослойкой; качество стыковки полотнищ материала; толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой. | СНиП 3.06.03-85 п.5.8. |
| При использовании в качестве армирующих, защитных и дренирующих прослоек синтетических материалов (СМ) после укладки СМ, перед отсыпкой вышележащего слоя грунта проводят осмотр с составлением акта на скрытые работы. В акте отражают: результаты визуального осмотра (сплошность, величина перекрытия, качество полотен и их стыковки); данные о поставщике, характеристики СМ (предел прочности на растяжение, условный модуль деформации при растяжении, общее относительное удлинение при разрыве, сопротивляемость местным повреждениям, коэффициент фильтрации, фильтрующая способность, стойкость к агрессивным воздействиям, сопротивление сдвигу на контакте с грунтом), указанные в паспорте на партию СМ или на этикетках рулонов; данные, полученные при приемке СМ. Прежде всего: - поверхностную плотность (массу на 1 м), путем взвешивания образца 500х500 мм с увеличением полученного результата в 4 раза. Точность взвешивания - 5 гс; - толщину, путем замера пригруженного нагрузкой 1 Н образца размером 50х200 мм для нетканных материалов и замером ее в трех точках на расстоянии не менее 20 мм от кромки полотна для других материалов с вычислением среднего значения. Замеры ведутся толщиномерами, микрометрами, штангенциркулями (в условиях строительства). Точность измерений - 0,05 мм; - ширину, измерением металлической линейкой. Точность - 5 см. | ВСН 49-86 п.п.3.3.6., 5.3.1. п.2.2.5. п.2.3.6. |
| При устройстве морозозащитного слоя из непучинистых или слабопучинистых грунтов контроль качества грунта следует производить в карьере путем отбора соответственно не менее 3 и 10 проб из каждых 500 м песчаного грунта и проводить их испытание с определением содержания пыли и глины и величины коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-83. Допускается устанавливать величину коэффициента фильтрации расчетным путем в зависимости от гранулометрического состава песчаного грунта. | СНиП 3.06.03-85 п.5.9. |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из бетонов, каменных материалов, обработанных вяжущими, укрепленных грунтов и золошлаковых смесей необходимо контролировать качество смесей путем определения прочности образцов материалов. | СНиП 3.06.03-85 п.5.8 |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из пенопласта необходимо проверять: равномерность опирания плит на поверхность земляного полотна. При необходимости поверхность земляного полотна выравнивают песком; толщину первого слоя дорожной одежды над пенопластом. Первый над плитами слой дорожной одежды следует отсыпать на толщину не менее 0,25 м в плотном теле способом "от себя". | СНиП 3.06.03-85 п.п.5.8., 5.3. |
| При устройстве гидроизолирующих прослоек необходимо проверять: гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой (один раз в смену): - при устройстве гидроизолирующей прослойки с использованием изола грунт под и над прослойкой на толщину не менее 10 см не должен иметь зерен крупнее 40 мм, а содержание зерен размером 5-40 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; - при использовании полиэтиленовой пленки при устройстве гидроизолирующей прослойки грунт не должен иметь зерен крупнее 20 мм, а содержание зерен 5-20 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; - при укладке гидроизолирующего материала между прослойками из нетканного синтетического материала требования к крупности грунта не предъявляются. | СНиП 3.06.03-85 п.5.8. п.5.5. |
| толщину слоев грунта над и под прослойкой, толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой: - следует контролировать линейкой в трех точках на поперечнике (по оси и у бровок земляного полотна) не реже чем через 100 м. Минимальная толщина слоя грунта или материала дорожной одежды в уплотненном состоянии должна быть не менее 0,25 м; | п.п.5.10., 5.4. |
| качество стыковки полотнищ материала: - полотнища материала следует укладывать внахлестку с перекрытием на 0,1 м и закреплять скобами или сшивать; - отдельные полотнища пленки при укладке следует склеивать или сваривать. При устройстве гидроизолирующей прослойки из полиэтиленовой пленки (за исключением конструкций с грунтом в обойме или подтопляемых поверхностными или грунтовыми водами) допускается устраивать стыки внахлестку (с перекрытием не менее 0,5 м) и скручиванием при условии, что они находятся под нагрузкой от веса вышележащих слоев не менее 9,8 МПа. | п.5.6. |
| Укладывать гидроизолирующий материал необходимо на спланированное и уплотненное основание, коэффициент уплотнения которого должен быть не менее 0,95. | СНиП 3.06.03-85 п.п.5.4., 5.11., 4.79. |

________________
      Взамен ВСН 49-86 действуют "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог";
     
      Взамен ГОСТ 25584-83 действует ГОСТ 25584-90. - Примечания изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При двух- и трехярусном теплоизолирующем слое швы нижележащего ряда плит необходимо перекрывать вышележащими плитами. | СНиП 3.06.03-85 п.5.3. |
| Полиэтиленовая пленка может находиться под воздействием солнечной радиации не более 2 ч, изол необходимо засыпать в день его укладки. | СНиП 3.06.03-85 п.5.6. |
| При устройстве прослоек из СМ необходимы следующие операции: | ВСН 49-86 п.п.3.3.1., 5.3.1. |
| подготовка подстилающего грунта, путем профилирования поверхности (не должно быть ям, неровностей, колей глубиной более 5 см) и уплотнения (коэффициент уплотнения должен соответствовать нормативным требованиям); | п.3.3.2. |
| транспортировка, распределение, укладка и при необходимости соединение СМ. Соединение СМ возможно производить тепловым соединением, сшиванием, склеиванием, т.д. (перекрытие полотен должно быть не менее 0,1 м); | п.3.3.5. |
| отсыпка на СМ материала вышележащего слоя, его распределение и уплотнение. Отсыпка производится с таким расчетом, чтобы время пребывания СМ под воздействием дневного света было не более 5 ч. | п.3.3.6. |

________________

Взамен ВСН 49-86 действуют "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог". - Примечание изготовителя базы данных.