СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ

Устройство фундаментов

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие актов на ранее выполненные работы; - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений и подмостей; - подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ; - чистоту голов свай, ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; - наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; - состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения проектному; - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. | Визуальный Технический осмотр Визуальный То же “ Технический осмотр, измерительный Измерительный | Общий журнал работ, акт приемки ранее выполненных работ, паспорта (сертификаты) |  |
|  | Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распа- лубка | Контролировать: - качество бетонной смеси; - состояние опалубки; - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; - температурно-влажностный режим твердения бетона; - фактическую прочность бетона и сроки распалубки. | Лабораторный Технический осмотр Измерительный, 2 раза в смену Измерительный, в местах определенных ППР Измерительный не менее одного раза на весь объем распалубки | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - фактическую прочность бетона; - качество поверхности ростверка, геометрические его размеры, соответствие проектному положению всей конструкции; - качество применяемых в конструкции материалов. | Лабораторный контроль Визуальный, измерительный, каждый элемент конструкции Визуальный | Акт приемки выпол- ненных работ |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая , нивелир, теодолит, двухметровая рейка. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строительной лаборатории, геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.02.01-87* табл. 18, СНиП 3.03.01-87 табл.11

________________
     * СНиП 3.02.01-87 не действует. Действует СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускаемые отклонения:

-отметки голов свай                  3см;

-смещений осей оголовка относительно осей свай                                            10 мм;

-горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка                    20 мм;

-местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой  рейкой      5 мм;

-размера поперечного сечения +6 мм, -3 мм.

Толщина зазора между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка - не менее установленной проектом.

Расстояние в свету от сваи до края ростверка должно быть не менее 5 см.

Требования к головам свай:

- торцы должны быть горизонтальными с отклонением     5;
     -ширина сколов бетона по периметру сваи -     не более 50 мм;
     -глубина сколов по углам -                не более 35 мм;
     -длина сколов -                         не менее 30 мм короче глубины заделки.
     
Приемку ростверков следует оформлять актом на приемку ответственных конструкций.

Требования к качеству материалов

ГОСТ 7473-94* Смеси бетонные. Технические условия.

________________

*  ГОСТ 7473-94 не действует. Действует ГОСТ 7473-2010. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 10922-90* Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

_______________

* ГОСТ 10922-90 не действует. Действует ГОСТ Р 52085-2003. -  Примечание изготовителя базы данных.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86* и листовых пород по ГОСТ 2695-83* не ниже II сорта.

Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18 %, для поддерживающих элементов - не более 22 %.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.

Предельные отклонения для сеток, ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей, мм:

- плоских сеток, свободных концов стержней           10;

- длины плоских сеток                                            15.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны превышать                          6 мм на 1 м длины сетки.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

-проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных;
     -путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя, в соответствии требуемой ее пластичности;
     -при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям государственного стандарта и проекта.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.8-2.13, 2.100, 2.109, 2.110

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, масел, снега, цементной пленки.

Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны быть приняты по акту.

Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и приемка опалубки, распалубливание должны производиться по ППР.

Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой толщины. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестановки не должен превышать полуторного радиуса его действия.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать 3 м.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части вибратора.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси ростверка в пределах средней трети пролета.

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки должны устанавливаться ППР.

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не менее 70 % проектной.