СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
     
Кровельные и изоляционные работы

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - до огрунтовки поверхности: | Измерительный |  |
|  | - ровность поверхности, правильность устранения острых углов в примыканиях; | Визуальный, измерительный, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50- 70 моснования |  |
|  | - чистота и влажность поверхности; |  |  |
|  | - до нанесения изоляционных составов: |  |  |
|  | - качество огрунтовки поверхности; | Визуальный |  |
|  | - правильность приготовления состава мастики; | Лабораторный контроль |  |
|  | - соответствие качества мастики паспортным данным | То же |  |
| Устройство изоляции | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - правильность выполнения окрасочной гидроизоляции, температуру мастики; | Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену |  |
|  | - равномерность нанесения состава; | Визуальный |  |
|  | - соблюдение толщины слоя; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м в местах, определяемых визуальным осмотром |  |
|  | - правильность выполнения изоляции в примыканиях | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - соблюдение требований проекта по устройству изоляции; | Технический осмотр |  |
|  | - качество устройства примыканий (сопряжений); | Визуальный |  |
|  | - прочность сцепления мастики с поверхностью основания; | Технический осмотр |  |
|  | - качество поверхности изоляции | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, термометр, влагомер. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.2.27, табл.3, 7

Допускаемая влажность оснований при нанесении всех составов, кроме составов на водной основе, не должна превышать:

- бетонных - 4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсопесчаных - 5%.

Температура при нанесении горячих мастик, °С:

- битумных - +160, предельное отклонение -+20;

- дегтевых - +130, предельное отклонение - +10.

Толщина одного слоя изоляции, мм:

- холодных асфальтовых мастик - 7;

- эмульсий - 3;

- полимерных составов (типа "Кровлелит" и "Вента") - 1.

Не допускаются:

- пузыри, вздутия, губчатое строение, разрывы, потеки и наплывы на поверхности изоляции;

- замена предусмотренных проектом материалов, составов без согласования с проектной организацией и заказчиком.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Мастики должны удовлетворять следующим требованиям:

- быть однородными, без видимых посторонних включений, примесей и частиц наполнителя, не покрытых вяжущим;

- быть удобонаносимыми.

Мастики должны быть упакованы в бочки или бумажные мешки с внутренним покрытием, препятствующим прилипанию мастики к таре.

На каждом упаковочном месте должна быть приклеена этикетка или поставлен несмываемый штамп. На этикетке указывается:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- марка мастики;

- номер партии и дата изготовления мастики;

- обозначение стандарта.

Каждая партия мастики должна сопровождаться документом о качестве. Мастика должна храниться раздельно по маркам в помещениях или под навесом.

Мастика должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | МБР-65 | МБР-75 | МБР-90 | МБР-100 |
| 1. Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С, не менее | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 2. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 3. Растяжимость при 25 °С, см, не менее | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4. Водонасыщение за 24 ч, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.2.24-2.26

При устройстве изоляции из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.

При устройстве изоляции из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

При устройстве изоляции из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

При приемке готовой изоляции необходимо проверять:

- соответствие проекту числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях);

- качество заполнения стыков и отверстий в конструкциях из сборных элементов уплотнительными материалами.