СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ И ПРОСТЕНКОВ 

Ремонтно-строительные работы

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ И ПРОСТЕНКОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), проект, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на металл; | Визуальный |  |
|  | - соответствие сечения элементов каркаса обоймы проектным с учетом размеров столба или простенка; | Технический осмотр |  |
|  | - удаление существующей штукатурки, четвертей под установку обоймы | Визуальный |  |
| Усиление кирпичных столбов и простенков | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - сплошность нанесения раствора под элементы обоймы; | Визуальный |  |
|  | - втапливание уголков в раствор при их установке (плотность прилегания, вертикальность уголков); | Измерительный |  |
|  | - разогрев поперечных планок, качество сварки планок к уголкам | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированной обоймы; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - качество сварочных соединений и антикоррозионных покрытий | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, уровень, отвес. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п.7.90, табл.34

Допускаемые отклонения:

- поверхностей и углов от вертикали на всю высоту столба или простенка - ±10 мм;

- горизонтальных стягивающих полос от горизонтали на 1 м плоскости в любом направлении - ±5 мм.

Указания по производству работ
Альбом 24 НТ-2/75 Ленжилпроекта

Перед установкой обоймы углы кирпичной кладки и зоны установки поперечных планок очищаются от существующей штукатурки. Четверти в простенках сбиваются. Под металлические уголки обоймы наносится цементный раствор, в который втапливаются уголки. Поперечные планки перед установкой и приваркой к уголкам предварительно нагреваются.

Сечение уголков и пластин принимается по проекту.

Расстояние между планками () выполняется согласно проекту.

При отсутствии размера в проекте планки устанавливаются на расстоянии, равном толщине столба, простенка (), т.е. .

Горизонтальные планки привариваются к уголку по всему периметру нахлестки (фланговый шов).

Пластины должны привариваться перпендикулярно к уголкам.