ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА, ПРИРОДНОГО КАМНЯ И БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ, БАЗАЛЬТОВЫХ, СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ НАНЕСЕНИЕМ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на устройство наружной скрепленной теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения из кирпича, природного камня и бетона с применением в качестве утеплителя минераловатных, базальтовых, стекловолокнистых и пенополистирольных плит с последующим нанесением по утеплителю защитно-отделочных покрытий.

1.2. Технологическая карта предусматривает использование системы скрепленной теплоизоляции следующих типов: I, II, III по ТУ УВ.2.7-21685172.002-2001 "Система скрепленной наружной теплоизоляции зданий и сооружений".

1.3. Области применения типов и подтипов системы скрепленной теплоизоляции в зависимости от конструктивных характеристик строительного объекта и от его назначения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Область применения типов и подтипов системы скрепленной теплоизоляции

| Краткая характеристика зданий и сооружений и их назначение | Тип и подтип системы | Типы утеплителей, используемые при устройстве системы данного типа | Расположение плит утеплителя по поверхности наружных стеновых конструкций зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания и сооружения различного назначения из кирпича, естественного камня, бетона, высотой до 30 м | I тип | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | По всей поверхности наружных стеновых, ограждающих конструкций |
| Здания и сооружения различного назначения из кирпича, естественного камня, бетона высотой до 30 м (за исключением лечебных учреждений со стационарами) | II тип | Пенополистирольные плиты | По всей поверхности ограждающих конструкций, за исключением обрамления оконных и дверных проемов, а также пояса по всему периметру здания или сооружения, устраиваемого над окнами каждого этажа |
|  |  | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | Обрамления оконных и дверных проемов; пояса по всему периметру здания или сооружения, устраиваемому над окнами каждого этажа |
| Здания и сооружения различного назначения из кирпича, естественного камня, бетона высотой до 5-ти этажей (за исключением лечебных учреждений со стационарами) | II тип | Пенополистирольные плиты | По всей поверхности наружных ограждающих конструкций, за исключением обрамления оконных и дверных проемов |
|  |  | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | Обрамление оконных и дверных проемов: пояса по всему периметру здания на уровне третьего этажа |
| Здания и сооружения различного назначения из бетона, кирпича, естественного камня высотой до трех этажей с кровлей, выполненной из горючих материалов или несущими элементами кровли, выполненными из горючих материалов (за исключением лечебных учреждений со стационарами) | II тип | Пенополистирольные плиты | По всей поверхности наружных конструкций, за исключением поясов по всему периметру здания или сооружения, устраиваемые над оконными проемами и в местах примыкания утеплителя к кровле |
|  |  | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | Пояса по всему периметру здания или сооружения, устраиваемые над оконными проемами каждого этажа и в местах примыкания утеплителя к кровле |
| Здания школ и детских дошкольных учреждений | I тип | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | По всему периметру зданий |
|  | II тип | Пенополистирольные плиты | По всему периметру зданий, кроме: низа зданий до отметки не менее 2 м; обрамлений оконных и дверных проемов; поясов по всему периметру здания, устраиваемых над оконными проемами каждого этажа |
|  |  | Минераловатные, базальтовые, стекловолокнистые плиты | Обрамление низа здания до отметки не менее 2 м от уровня земли; обрамление оконных и дверных проемов; пояса по всему периметру здания |
| Здания и сооружения различного назначения из кирпича, бетона, естественного камня до двух этажей с кровлей из горючих материалов или с несущими элементами кровли, выполненными из горючих материалов (за исключением лечебных учреждений со стационарами) | III тип | Пенополистирольные плиты |  |
| Здания и сооружения различного назначения из кирпича, бетона, естественного камня, с глухими стенами | I тип II тип III тип |  |  |

Примечание: Ширина поясов и обрамлений оконных и дверных проемов, устраиваемых из минераловатных, базальтовых и стекловолокнистых утеплителей должна быть не менее чем две толщины используемых утеплителей.

1.4. Наружную скрепленную теплоизоляцию с последующей отделкой фасада здания или сооружения выполняют с целью обеспечения:

- соответствия микроклимата внутренних помещений зданий и сооружений требованиям действующих на территории Украины теплотехнических параметров;

- уменьшения затрат энергии на создание требуемых параметров микроклимата внутренних помещений зданий и сооружений;

- стабилизации теплового режима во внутренних помещениях зданий и сооружений в различные времена года;

- быстрого прогревания в период отопительного сезона и быстрого охлаждения в летний период года воздуха внутренних помещений;

- лучшей сохранности зданий и сооружений за счет уменьшения деформаций конструкций, вызываемых резкими перепадами температуры окружающей среды, а также за счет обеспечения защиты от коррозии наружных ограждающих конструкций;

- улучшения внешнего вида фасадов ранее длительно эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.5. Технологическая карта разработана на утепление и отделку 100 м поверхности наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (группа У1).

1.6. Все работы по утеплению и последующей отделке зданий и сооружений выполняются с применением сухихстроительных смесей при температуре окружающей среды не ниже +5 °С и не выше +30 °С в две смены.

1.7. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка поверхностей наружных ограждающих конструкций к выполнению работ по утеплению;

- прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру;

- огрунтовка поверхности наружных ограждающих конструкций грунтовочным составом;

- приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды;

- нанесение клеевой растворной смеси на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограждающих конструкций;

- заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также мест соединений плит утеплителя с карнизной плитой;

- устройство деформационных швов в термоизолирующем покрытии;*

- закрепление плит утеплителя на ограждающих конструкциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с гайками и шайбами);

- приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя;

- укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также по периметру оконных проемов здания и приклеивание стеклосетки по всему фасаду здания;

- огрунтование поверхности гидрозащитного раствора грунтовочным составом;

- приготовление декоративных штукатурных составов из сухой смеси и воды;

- оштукатуривание поверхности фасада;

- укрепление в нижних частях оконных проемов металлических козырьков;

- устройство навесов с гидроизоляцией, соединенных с кровлей;**

- окраска фасада здания красками или гидрофобными составами.***

Примечание:

* данный вид работ выполняется только при утеплении зданий и сооружений из сборных конструкций.

** данный вид работы выполняется только при утеплении зданий с плоской кровлей, а также сооружений с лотковой кровлей.

*** данный вид работы выполняется в том случае, когда проектом предусмотрена дополнительная окраска или гидрофобизация декоративного штукатурного слоя.

1.8. При привязке данной технологической карты к конкретному объекту в процессе разработки проекта производства работ следует уточнить вопросы:

- тип и подтип системы скрепленной теплоизоляции по ТУ УВ.2.7-21685172.002-2001 "Система скрепленной наружной теплоизоляции Ceresit", рекомендуемой к использованию на данном объекте;

- перечень и объем подготовительных работ, которые необходимо выполнить до начала работ по утеплению объекта;

- применяемые при выполнении работ средства подмащивания и подъемные механизмы;

- минимальные толщины плит утеплителя, позволяющие обеспечить требуемые теплотехнические параметры объекта;

- схемы крепления плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям с помощью дюбелей;

- конструктивные решения соединений плит утеплителя с нетрадиционно выполненной кровлей;

- перечень средств механизации, инструментов и приспособлений с учетом максимального использования имеющихся у подрядчика средств механизации, приспособлений и инструментов;

- калькуляцию трудовых и материальных затрат.

1.9. Работы по устройству скрепленной теплоизоляции рекомендуется выполнять с лесов, защищенных сеткой, с подмостей или самоподъемных люлек.

1.10 При применении пенополистирольных плит в качестве утеплителя для их наклейки и последующей гидрозащиты необходимо применить смесь Ceresit СТ 85, а при использовании минераловатных плит должен применяться Ceresit CT 190.

1.11 Контроль качества работ по утеплению фасадов производится согласно ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей".

2. Конструктивно-технологические решения устройства скрепленной теплоизоляции

2.1. Скрепленная теплоизоляция является конструктивной частью здания и представляет собой многослойную систему (рисунок 1), состоящую в основном из:

- слоя клеевого раствора, которым плиты утеплителя приклеены к поверхности наружных стеновых конструкций; толщина слоя клеевого раствора может быть от 5 мм до 10 мм, в отдельных местах - до 15 мм;

- плитного утеплителя, закрепленного на поверхности наружных ограждающих конструкций при помощи клеевого раствора и крепежных элементов (дюбелей); толщина плит утеплителя устанавливается при разработке проекта работ на основании тепло-технических расчетов; максимальная толщина плит утеплителя не должна превышать 150 мм;

- двух слоев гидрозащитного штукатурного раствора, между которыми уложена армирующая импрегнированная стеклосетка; толщина первого слоя гидрозащитного штукатурного раствора - 2 мм; толщина второго слоя - от 1 мм до 3 мм;

- слоя грунтовочного состава, наносимого за один раз на поверхность отвердевшего гидрозащитного штукатурного раствора;

- слоя декоративно-защитного раствора, толщина которого зависит от размера зерен крупного заполнителя и может составлять от 1,5 мм до 5,0 мм.

1 - слой защитно-декоративного раствора; 2 - грунтовка; 3 - слой гидрозащитного штукатурного раствора; 4 - стеклосетка; 5 - второй слой гидрозащитного штукатурного раствора; 6 - крепежный элемент (дюбель); 7 - плитный утеплитель; 8 - слой клеевого раствора; 9 - наружная стеновая конструкция; 10 - слой штукатурки внутри здания

Рисунок 1 - Схема закрепления скрепленной теплоизоляции на поверхности наружной стеновой конструкции

2.2. В целях повышения пожарной безопасности скрепленной теплоизоляции II типа выполняемой в основном с применением пенополистирольных плит, предусмотрены пояса (рассечки), устраиваемые по всему периметру здания поэтажно (но не более чем через 4 м) и в местах примыкания плит утеплителя к кровле, а также обрамления вокруг оконных и дверных блоков из минераловатных плит шириной не менее 200 мм и толщиной, равной толщине пенополистирольных плит. Утепление первого этажа здания предусматривается выполнять с применением только минераловатных плит (рисунок 2).

1 - полистирольные теплоизоляционные плиты; 2 - дюбели; 3 - противопожарная рассечка из минераловатных плит; 4 - обрамление оконных проемов из минераловатных плит; 5 - минераловатные теплоизоляционные плиты; 6 - цокольный профиль с перфорированными полочками

Рисунок 2 - Размещение противопожарных рассечек на участке фасада здания

2.3 Систему начинают крепить к наружным стеновым конструкциям снизу здания. Для получения прямой и ровной кромки системы, а также с целью ее упрочнения и дополнительной защиты от механических воздействий предусмотрено применять цокольные профили с перфорированными полочками. Профили крепят к цоколю здания стальными распорными дюбелями на (300-400) мм ниже перекрытия между подвальным помещением и первым этажом здания.

Первый слой плит утеплителя устанавливают торцами на цокольный профиль и крепят к поверхности наружных стеновых конструкций дюбелями и клеевой растворной смесью. При устройстве армированного гидрозащитного штукатурного слоя на поверхности плит утеплителя гидрозащитную штукатурную смесь наносят также и на нижний торец системы, обращенный к грунту, и на цоколь здания. Стеклосетку также заводят на нижний торец системы и на цоколь здания. Для дополнительной защиты системы от влаги нижняя часть ее обрабатывается гидроизоляционными штукатурными смесями Ceresit CR 166 или Ceresit CR 65. Гидроизолирующую растворную смесь наносят за два раза, на торец системы и на цоколь (рисунок 3). В случае, когда расстояние от отмостки до системы менее 0,5 м, производится дополнительная гидроизоляция системы стены на высоту 0,5 м.

1 - плита фундамента; 2 - плита перекрытия; 3 - клеевой слой; 4 - плитный утеплитель; 5 - гидрозащитный штукатурный слой, армированный стеклосеткой; 6 - дюбель для укрепления плитного утеплителя; 7 - грунтовочный слой; 8 - защитно-декоративный слой; 9 - цокольный профиль; 10 - гидроизолирующий слой; 11 - дюбель для крепления цокольного профиля; 12 - отмостка

Рисунок 3 - Фрагмент устройства скрепленной теплоизоляции в нижней части здания

2.4 Теплоизоляционные плиты в местах оконных и дверных проемов укладываются вплотную к оконным и дверным рамам. Углы теплоизоляционных плит, укладываемых по откосам оконных и дверных проемов, предварительно срезаются под углом 45° на (10-15) мм. Между оконной или дверной рамой и плитным утеплителем укладывается слой герметизирующего материала Ceresit Silicon (рисунок 4). После приклеивания стеклосетки и оштукатуривания поверхности герметизирующий материал следует открыть на ширину не менее 5 мм для того, чтобы уплотнить стык еще одним слоем герметизирующего материала (рисунки 5, 6, 7).

1 - плитный утеплитель; 2 - деревянный блок; 3 - герметизирующий материал Ceresit Silicon; 4 - первый слой гидрозащитного штукатурного раствора; 5 - стеклосетка; 6 - второй слой гидрозащитного штукатурного раствора; 7 - грунтовка; 8 - защитно-отделочный раствор

Потребность во вспомогательных материалах

Таблица 10

| Наименование материалов | Марка материалов, обозначение нормативных документов на материалы | Типы утеплителей, используемые при устройстве системы данного типа | Единица измерения | Расход материалов на 100 мповерхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сетка бытовая | "Азов" | Покрытие лесов, установка по фасаду здания | м | 160 |
| 2. Лента липкая | - | Приклеивание по месту стыка ранее выполненного штукатурного слоя с вновь нанесенным | м п. | 10 |
| 3. Шкурка тканевая шлифовальная | ГОСТ 13344-79 или ГОСТ 27181-86 | Зачистка поверхности плит утеплителя | - | - |
| 4. Дисперсия поливинилацетатная | ГОСТ 18992-80 | Приклеивание шкурки тканевой к поверхности терки деревянной | кг | - |

5.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях при устройстве системы скрепленной наружной теплоизоляции приведена в табл.11

Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 11

| Наименование оборудования, инструментов, инвентаря и приспособлений | Марка, обозначение нормативного документа | Кол-во | Назначение | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Растворосмеситель | СО-46Б | 1 шт. | Приготовление клеящих и штукатурных составов из сухих смесей | Вместимость - 80 дм; Мощность двигателя привода - 1,5 кВт; Масса - 200 кг |
| 2. Дрель низкооборотная со специальной насадкой | ИЭ-1023А | 1 шт. | Приготовление клеящих и штукатурных составов из сухих смесей | Мощность привода - 0,6 кВ; Масса - 3,9 кг |
| 3. Перфоратор | ИЭ-1511 или ИЭ-4717 | 1 шт. | Сверление отверстий в наружных стеновых конструкциях | Мощность привода - 0,5 кВт; двухскоростной; диаметр сверления - 13 мм |
| 4. Электрошуруповерт | ИЭ-3604Э | 1 шт. | Завинчивание шурупов, дюбелей при укреплении цокольных профилей и плит утеплителя | Мощность привода - 0,23 кВт |
| 5. Пылесос промышленный | SE 60E | 1 шт. | Очистка поверхностей от пыли, а также продувка отверстий после высверливания | Кол-во всасывающего воздуха - 3600; мощ-сть привода - 1,2 кВт; вместимость канистры - 18 дм; длина шланга - 3,5 м; масса - 11 кг |
| 6. Агрегат окрасочный высокого давления | 7000Н | 1 шт. | Промывка поверхностей наружных стеновых конструкций при подготовке к устройству системы | Рабочее давление - 25 МПа, масса - 75 кг |
| 7. Шлифовальная машина (угловая) | 9150 "SKIL" или ИЭ-2110 или ИЭ-2107 | 1 шт. | Механическая очистка поверхности наружных стеновых конструкций при подготовке к устройству системы | Мощность привода - 0,56 кВт |
| 8. Электролобзик | GST 6235E "KRESS" | 1 шт. | Резка пеполистирольных плит на рабочем месте | Мощность привода - 0,35 кВт; скорость вращения - от 250 об./мин; плавная регулировка скорости |
| 9. Пила-ножовка | ГОСТ 4156-79Е* | 3 шт. | Резка плит утеплителя | - |
| ________________ * Действует ГОСТ 4156-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10. Ведра полиэтиленовые вместимостью 5 дм, 20 дм, 30 дм | - | 10 шт. | Приготовление растворных смесей; подача растворных смесей от места приготовления до места выполнения работ | - |
| 11. Кисть-макловица | ГОСТ 10597-87 | 3 шт. | Нанесение грунтового состава CERESIT CT 17 и грунтующей краски CERESIT CT 16 | - |
| 12. Кельма для плиточника | ГОСТ 9533-81 | 3 шт. | Нанесение клеящей растворной смеси на поверхность плит утеплителя | - |
| 13. Шпатель зубчатый с квадратными зубьями | - | 3 шт. | Разравнивание клеящей растворной смеси по поверхности плит утеплителя | Ширина зубьев от 6 мм до 10 мм |
| 14. Шпатель угловой наружный | ГОСТ 10778-83* | 3 шт. | Заделка и заглаживание оштукатуренных торцов зданий и мест устройства деформационных швов (по утеплителю) |  |
| 15. Шпатель угловой внутренний | ГОСТ 10778-83* | 3 шт. | Заделка и заглаживание оштукатуренных мест соединения плит утеплителя с дверными и оконными рамами |  |
| ________________ * ГОСТ 10778-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 16. Правила, терки и полутерки | ГОСТ 25782-90 | 3 шт. | Прижатие плит утеплителя к поверхности основания при приклейке. Формирование фактуры декоративного структурного слоя | Полутерок зубчатый - длиной 600 мм, полутерок зубчатый малый - длиной 250 мм, ширина зуба - 10 мм |
| 17. Шпатели металлические | ГОСТ 10778-83* | 3 шт. | Заделка трещин, подмазка отдельных мест поверхности наружных стеновых конструкций при подготовке наружных стеновых конструкций к устройству системы | Ширина лопаток: 10 см, 20 см, 30 см |
| ________________ * ГОСТ 10778-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 18. Ножницы | - | 1 шт. | Резка импрегнированной стеклосетки | - |
| 19. Ножницы ручные для резки металла | ГОСТ 7210-75 | 1 шт. | Резка оцинкованной стали при устройстве козырьков, устанавливаемых в нижней части оконных проемов (операция выполнения при необходимости подгонки размеров козырьков при установке по месту) | - |
| 20. Герметизатор (шприц) | рисунок | 1 шт. | Заполнение мест примыканий плит утеплителя к поверхности оконных и дверных рам | - |
| 21. Набор инструментов и приспособлений для выполнения жестяных работ | - | 1 шт. | Установка козырьков в местах примыкания плит утеплителя к нижней части оконных проемов и крепление металлических фартуков по парапету здания | - |
| 22. Рулетка металлическая | ГОСТ | 3 шт. | Разметка поверхности наружных стеновых конструкций | - |
| 23. Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 | 3 шт. | Измерение плит утеплителя при резке | Длина: 300 мм, 500 мм, 1500 мм |
| 24. Рейка деревянная | - | 1 шт. | Определение неровности стены | Длина не менее 2 м |
| 25. Угольники | ГОСТ 3749-74* | 2 шт. | Определение неровности стены, отклонения откосов | - |
| ________________ * Действует ГОСТ 3749-77. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 26. Правило | ГОСТ 2578-90* | 1 шт. | Отклонения от горизонтали | - |
| ________________ * Действует ГОСТ 2578-70. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 27. Уровень | ГОСТ 9416-83 | 1 шт. | То же | - |
| 28. Набор щупов | ТУ 22-034-0221197-011-91 | 1 шт. | Отклонения от горизонтали, вертикали, а также толщины наносимых слоев растворных смесей | - |
| 29. Влагомеры | ГОСТ 21196-75 ГОСТ 25932-83 ГОСТ 29027-91 | 1 шт. | Влажность (поверхностная) наружных стеновых конструкций | - |

6. Требования безопасности

6.1. Работы по устройству наружной скрепленной теплоизоляции здания должны выполняться с учетом требованийГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; "ГОСТ 12.1.029 "ССБТ. Средства и методы защиты от шума"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление";ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.010 "ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.5 "ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножовок дисковых"; ГОСТ 12.2.013.6 "ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов"; ГОСТ 12.2.013.0"ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля"; ГОСТ 12.2.033 "ССБТ. Рабочие места при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные"; ГОСТ 12.2.071 "ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.033 "ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации"; ГОСТ 12.3.038 "ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности";ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия"; СНиП III-4 "Техника безопасности в строительстве".

________________

Действует ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007. - Примечание иготовителя базы данных.

Действует ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007. - Примечание иготовителя базы данных.

Взамен действует СНиП 12-04-2002. - Примечание иготовителя базы данных.

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2. Опасности, которые могут возникнуть при выполнении работ по устройству теплозащиты и отделке фасада:

Механические травмы при:

- нарушении правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

- неправильном монтаже и эксплуатации лесов, настилов на лесах, трапов и мостиков;

- неправильном и неравномерном распределении нагрузок на настилах лесов;

- прикосновении к неогражденным движущимся и вращающимся частям машин и механизмов;

- при неиспользовании или неправильном использовании средств защиты от травм;

- наличии шероховатости и острых кромок у используемых инструментов.

Электротравмы при:

- прикосновении к незаизолированным электропроводам, металлическим нетоковедущим частям оборудования, оказавшимся под напряжением из-за отсутствия заземления или зануления, а также из-за нарушения изоляции проводов.

Острые и хронические профессиональные заболевания, возникающие v рабочих вследствие загазованности, запыленности воздуха рабочей зоны, россыпи сухих смесей, неиспользования средств индивидуальной защиты.

6.3. До начала работ следует:

- определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на строительной площадке;

- установить строительные инвентарные леса; для предохранения падения с лесов инструментов, материалов, отходов установить ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремянки для подъема рабочих оградить перилами;

- определить места установки подъемных механизмов и установить подъемные механизмы;

- входы в здание сверху защитить навесом шириной, превышающей ширину входа с вылетом не менее 2 метров от стены здания;

- обеспечить дежурное освещение строительной площадки;

- обеспечить объект питьевой и технологической водой;

- установить знаки безопасности в местах,

- представляющих опасность в процессе перемещения людей;

- оборудовать места отдыха рабочих; проверить леса равномерно распределяемой нагрузкой - 200 кг/м; горизонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным грузом 130 кг; перила проверить сосредоточенной нагрузкой 70 кг;

- проверить зазор между стеной и рабочим настилом (должен быть не более 150 мм);

- оборудовать участки по подготовке материалов (распиловка плит утеплителя, приготовление рабочего состава из сухой смеси);

- обеспечить всех работающих индивидуальными средствами защиты; передвижные растворосмесители прочно закрепить путем установки на ходовые колеса колодок на болтах;

- растворосмесители подключить к специально оборудованному щитку, имеющему штепсельную розетку и предохранитель с плавкими вставками, рассчитанными на ток не более 10 А; корпус растворосмесителя заземлить.

6.4. Перед началом работ на объекте с рабочими должен быть проведен инструктаж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности в соответствии с "Типовим положениям про навчання,  iнструктаж та перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi.*

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6.5. Перед началом работ проверяется:

- надежность установленных лесов;

- правильность распределения нагрузки на настилах лесов; состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов;

- работа оборудования на холостом ходу;

- наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Каркасы лесов должны быть устойчивы, прочно прикреплены к стене и иметь надежную опору. Концы настилов должны располагаться на опорах. Зазор между досками настилов допускается не более 10 мм. Толщина досок должна быть не менее 50 мм. Недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Бортовая доска должна быть высотой не менее 150 мм от уровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих гвоздей и скоб. Настилы должны быть очищены от мусора. Лестницы, трапы и мостики должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительных поясов. Максимальный прогиб настила от располагаемой на настиле нагрузки не должен превышать 0,02 м.

Подъемные механизмы, используемое оборудование должно быть в исправном состоянии. Работа на неисправном оборудовании запрещается. Оборудование должно быть снабжено необходимыми средствами безопасности. Представляющие опасность движущиеся части оборудования должны быть ограждены или снабжены средствами защиты, за исключением частей, ограждение которых не допускается их конструкцией и условиями работы. Корпусы всех механизмов, ручных машин должны быть заземлены. Места соединений кабелей должны быть изолированы.

Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:

- касками по ГОСТ 12.4.128, по ГОСТ 12.4.087;

- респираторами ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028;

- фартуками по ГОСТ 12.4.029;

- очками по ГОСТ 12.4.013*;

- комбинезонами для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений по ГОСТ 12.4.099 и по ГОСТ 12.4.100;

- рукавицами по ГОСТ 12.4.010;

- обувью по ГОСТ 28507;

- предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089** (только те рабочие, которые работают на лесах).

_________________

* Взамен действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

** Взамен действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

6.6. В процессе выполнения работ следует:

- ежедневно проверять исправность машин и механизмов; состояние проводов, подводящих ток; обнаружив на корпусе напряжение, немедленно прекратить работу, отключить питание и сдать машину в ремонт;

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии машина должна быть отключена от сети;

- во время работы с машинами, с электро- и пневмоинструментами следить за состоянием изоляции кабеля, отсутствием резких перегибов шлангов, образованием петель, попаданием кабеля и шланга под колеса;

- чистить барабаны смесителей, предварительно остановив двигатель привода;

- подключение (отключение) вспомогательного оборудования (понижающих трансформаторов, преобразователей частоты тока, защитно-отключающих устройств), а также неисправностей в них должны производиться только дежурным электромонтером;

- рабочие составы для выполнения штукатурных работ, приклейки плит утеплителя и для выполнения окрасочных работ следует готовить централизованно, используя для этого помещения, оборудованные вентиляцией;

- система вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны меньше предельно допустимой концентрации пыли при максимальной производительности труда;

- согласно ГОСТ 12.1.005 предельно-допустимая концентрация ПДК пыли для сухих смесей составляет 2 мг/мвоздуха; в том случае, если по условиям работы в воздухе рабочей зоны содержание вредных веществ больше ПДК, то работы ведутся под наблюдением мастера с использованием средств индивидуальной защиты; при этом следует помнить, что работа в респираторе может продолжаться в среднем не более 0,5 ч, после чего следует перерыв на 10-15 мин или переход на другую работу (без респиратора); для снижения запыленности воздуха рабочей зоны удалять мусор, россыпи сыпучих материалов следует по наклонным закрытым спускным желобам в приемный бункер; при этом мусор необходимо увлажнить перед спуском по желобу;

- перед приемом пищи и после окончания работ следует тщательно мыть руки щеткой и мылом в теплой воде;

- на рабочем месте хранить материалы следует в количествах, не превышающих сменной потребности;

- отходы материалов, используемых при выполнении работ по теплозащите и отделке фасадов, необходимо собирать в контейнерах, а затем удалять по спускным желобам.