УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ, ПЕСЧАНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УКРЕПЛЕННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Условные обозначения:

Н - толщина уплотненного слоя;

В - ширина основания (покрытия);

а - перекрытие следа проходов катка.

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.1. |
| Ширина покрытия (основания) В | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.2. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.3.2. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.4. |
| Ровность** (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5: Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные - до 7 (5) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.5.1. |
| При осуществлении приемочного контроля кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: коэффициент уплотнения укрепленных грунтов. Плотность укрепленного материала должна быть не менее 0,98 максимальной по ГОСТ 22733-77***; | СНиП 3.06.03-85 п.14.3., п.6.5. |
| коэффициент сцепления шины с покрытием. Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000 м необходимо делать 3-5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10; | ГОСТ Р 50597-93 п.3.1.4. СНиП 3.06.03-85 п.14.6. ВСН 38-90 п.2.4. |
| ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок: На каждой захватке следует производить определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м. На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: , где , , - отметки смежных точек. Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. При этом 90% определений должны быть в пределах, указанных в таблице 4, а 10% определений не должны превышать эти значения более чем в 1,5 раза. | п.п.14.3., 14.5. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

** - детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 3.06.03-85 п.14.5).

*** Взамен действует ГОСТ 22733-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 1-5 и коэффициент уплотнения грунта принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. Измерения проводятся не реже чем через 100 м. | СНиП 3.06.03-85 п.п.1.13., 6.38. |
| При операционном контроле не реже одного раза в смену контролируют: гранулометрический состав крупнообломочных и песчаных грунтов по ГОСТ 12536-79; число пластичности глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84; степень размельчения глинистых грунтов путем рассева проб на ситах с отверстиями 5 и 10 мм; температуру органического вяжущего перед использованием; однородность эмульсии - отсутствие расслоения; качество смеси путем определения прочности образцов на сжатие; температуру смеси на глубине 0,2-0,4 м (при хранении сухих смесей в штабеле). | СНиП 3.06.03-85 п.6.38. |
| Не реже чем через 200 м контролируют: влажность обрабатываемых грунтов и готовой смеси перед ее уплотнением и плотность материала в уплотненном слое в трех точках на поперечнике в соответствии с ГОСТ 5180-84. | СНиП 3.06.03-85 п.6.38., 4.79. |
| Не реже одного раза в пять смен: содержание легкорастворимых солей в засоленных грунтах по ГОСТ 25100-95; пригодность зол уноса и золошлаковых смесей; постоянное соблюдение требований по уходу. | СНиП 3.06.03-85 п.6.38.. |

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Смешение грунтов с вяжущими материалами следует осуществлять: на дороге, специальной площадке или в карьере, используя однопроходные грунтосмесительные машины и дорожные фрезы. При этом размер зерен в грунте не должен превышать 25 мм; в смесительных установках, как правило, с принудительным перемешиванием. Грунты не должны содержать зерен крупнее 40 мм, количество зерен размером 2-25 мм не должно превышать 70% массы грунта; в смесительных установках со свободным перемешиванием (для крупнообломочных грунтов, отходов промышленности и их смесей с мелким песком). | СНиП 3.06.03-85 п.п.6.1., 6.3. |
| Толщина уплотненного слоя Н (независимо от результатов расчета на прочность) должна быть не менее 10 см (рис.1). | СНиП 2.05.02-85 п.7.24. |
| Перекрытие следа проходов катка а должно составлять не менее 20 см (рис.1). | Пособие к СНиП 3.06.03-85 п.5.15. |

Таблица 4

| Категория дороги | Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы задания вертикальных отметок | с автоматической системой задания вертикальных отметок |  |
|  | Расстояние между точками, м |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |  |
| I, II, III | 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | СНиП 3.06.03-85 п.14.5., таб.17. |