УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ.
ПРИЕМ И УКЛАДКА СМЕСИ

Условные обозначения:

Н - толщина уплотняемого слоя.

Рис.1

Таблица 1

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем через каждые 100 м: высотные отметки по оси дороги; ширину; толщину слоя неуплотненного материала по его оси; поперечный уклон 2; ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) 3; температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале; качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос. | СНиП 3.06.03-85 п.п.1.13., 10.40. |

Таблица 2

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Температура воздуха должна быть: для горячих и холодных смесей весной и летом не ниже 5 °С; для горячих и холодных смесей осенью не ниже 10 °С; для теплых смесей не ниже минус 10 °С. | СНиП 3.06.03-85 п.10.16. |
| Допускается укладка горячей асфальтобетонной смеси при температуре воздуха не ниже 0 °С, с соблюдением следующих условий: толщина укладываемого слоя Н должна быть не менее 4 см (рис.1); необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральными порошками; устраивать следует, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия (из плотного асфальтобетона - если зимой и весной по нему будут передвигаться транспортные средства); верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20 °С). | СНиП 3.06.03-85 п.10.16. |
| При укладке горячих, теплых и холодных (в горячем состоянии) асфальтобетонных смесей толщина укладываемого слоя Н должна быть на 1 больше проектной: при укладке асфальтоукладчиками 1 - 10-15%; при укладке автогрейдером или вручную 1 - 25-30%; при укладке холодной асфальтобетонной смеси из штабеля асфальтоукладчиком (с выключенными уплотняющими рабочими органами) и при укладке автогрейдером или вручную 1 - 60-70%. | СНиП 3.06.03-85 п.10.19. |
| Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны оси дороги (рис.1). | СНиП 3.06.03-85 п.10.30. |
| Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-84. Уплотнение смесей начинают непосредственно после их укладки, соблюдая температурный режим, указанный в таблице 3. | СНиП 3.06.03-85 п.10.22., таб.14. |
| При устройстве верхних слоев покрытий в процессе строительства и ремонта федеральных дорог I и II технических категорий предписывается применять битумы, модифицированные полимерами типа СБС и другими. | Приказ ФДД N 9 от 31.01.95 "О повышении качества выпускаемых асфальтобетонных смесей" (п.1) |

________________

Взамен действует ГОСТ 9128-97. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Вид смеси | Марка битума | Температура смеси в начале уплотнения, °С, для |
| --- | --- | --- |
|  |  | плотного асфальтобетона типов А и Б, пористого и высокопористого асфальтобетонов с содержанием щебня (гравия) более 40% массы | плотного асфальтобетона типов В, Г и Д пористого и высокопористого асфальтобетонов с содержанием щебня (гравия) менее 40% массы и высокопористого песчаного |
| Горячая | БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130 | 120-160 | 100-130 |
| Теплая | БНД 130/200, БНД 200/300, БН 130/200, БН 200/300 | 100-140 | 80-110 |
|  | СГ 130/200, МГ 130/200, МГО 130/200 | 70-100 |
| Холодная | СГ 70/130, МГ 70/130, МГО 70/130 | Не ниже 5 |