ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Применение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 для устройства гидроизоляции и антикоррозионной защиты

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на применение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 для устройства гидроизоляции и антикоррозионной защиты.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рис.1. Мастика эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ N 33

2.1. Битумно-латексная водоэмульсионная мастика "ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33 (рис.1) - современный и высокоэффективный двухкомпонентный гидроизоляционный материал, обладающий превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками. Отлично зарекомендовав себя во всех областях строительства: промышленном, дорожном и общегражданском, жидкая резина позволяет сократить до минимума финансовые, временные и трудозатраты.

"ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33 предназначен для выполнения обмазочной гидроизоляции, представляющей собой эластичное много- или однослойное водонепроницаемое бесшовное покрытие. Качественное и прочное, оно надежно защищает материал основания от разрушения, вызываемого грунтовой и капиллярной влагой и значительно продлевает срок службы строительных конструкций.

2.2. Применение мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ":

- Устройство мастичной кровли;

- Ремонт кровельных систем любого типа;

- Гидроизоляция заглубленных в землю или постоянно находящихся в контакте с влажной средой сооружений и их элементов (фундаментов, подвальных стен, цоколей, подземных резервуаров, свай, каналов);

- Гидроизоляция внутренних помещений с повышенной влажностью (полов бассейнов, ванных комнат, душевых, балконов и подпольев).

В результате обработки поверхностей жидкой резиной, которая может наноситься как ручным способом, так и при помощи установок безвоздушного напыления, образуется пленка, эффективно задерживающая влагу и предохраняющая конструкции от деформаций, вызванных среднеагрессивными и агрессивными средами, атмосферной или почвенной коррозией.

Возможность экономить без ущерба для качества, высокая степень защиты материалов, а также отсутствие каких-либо требований к подготовке лица, выполняющего работы по гидроизоляции - это лишь малая часть достоинств битумно-латексной водоэмульсионной мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33.

2.3. Преимущества мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33:

- Максимальная адгезия к бетону, железобетону, металлу, дереву, асбестоцементу, асфальтобетону и цементу, а также старым рулонным и мастичным кровельным покрытиям;

- Высокая эластичность и прочность на разрыв, обуславливающие отсутствие повреждений гидроизоляционного слоя даже при значительных нагрузках на покрытие во время эксплуатации;

- Минимальное время высыхания и набора прочности за счет быстрого испарения водной основы;

- Большая площадь обрабатываемых поверхностей за короткие сроки (около 1000 м за 8 часов);

- Оптимальный расход гидроизоляционного материала;

- Пожаробезопасность;

- Бесшовность покрытия по всей поверхности, включая труднодоступные участки;

- Возможность одновременного распыления мастики и раствора коагулянта, используя двуканальную установку;

- Увеличенный температурный диапазон применения, теплостойкость и устойчивость к перепадам, делающие "ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33 актуальной в любых климатических зонах;

- Стремящееся к нулю водопоглощение;

- Экологическая чистота, нетоксичность и безопасность за счет отсутствия в составе органических растворителей.

- Полностью готовая к применению битумно-латексная водоэмульсионная мастика "ТЕХНОНИКОЛЬ" N 33 представляет собой дисперсную систему из нефтяного битума, минеральных наполнителей, синтетического латекса и технологических добавок, распределенную в водной среде. Такой состав позволяет использовать её даже внутри помещений с недостаточной вентиляцией без опасности для здоровья человека.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 представляет собой последнее поколение модифицированных битумно-латексных эмульсий.

Данная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей (битум-вода), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой дисперсной среде (воде) в виде мельчайших частиц, покрытых тонким слоем эмульгатора, обеспечивающего технологическую устойчивость такой системы. Введение модификатора значительно увеличивает прочностные и эластичные свойства материала.

По внешнему виду:

- Перемешанная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33, далее компонент А, до отверждения должна представлять собой жидкую однородную массу темно-коричневого цвета;

- Компонент Б - прозрачная жидкость - раствор двуводного хлорида кальция  в воде (рис.2), массовая доля  в растворе 12% (в пересчете на чистую соль);

Рис.2. Разведение соли в воде

- Соотношение компонентов 1:8/10 (1 л растворенного в воде  на 8 литров мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33).

| Наименование компонента | Количество |
| --- | --- |
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 200 л | Соотношение 1:8 |
| Вода | 25 л |
| Хлористый кальций | 4 кг |

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012.

Компонент А поставляется в герметически закрывающихся металлических бочках 200 л. По согласованию с потребителем допускается упаковка в другую тару, обеспечивающую сохранность продукции.

Хлористый кальций поставляется вместе с компонентом А в виде гранул белого цвета в банках по 2 кг.

Материал запрещается хранить, транспортировать и использовать при температуре ниже +5°С, т.к. вода, входящая в состав Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33, переходит в другое агрегатное состояние, и эмульсионная система распадается.

При длительном хранении мастики N 33 допускается появление уплотнения в виде "корки" на поверхности материала.

3.1. Подготовка материала к работе

3.1.1. При подготовке материала к работе производится осмотр заводской тары, вскрытие, визуальный осмотр, тщательное перемешивание компонента А (при необходимости удалить "корку" (рис.3) с поверхности материала, запрещается перемешивание компонента А вместе с "коркой"). Перемешивание следует осуществлять, используя миксер (120 об/мин), либо при помощи самой установки, включив ее на малый круг и оставив работать в таком положении в течение 10 минут.

Рис.3. Удаление корки

В случае если бочка мастики не была израсходована за раз и в работе образовался технологический перерыв, то мастику необходимо перед применением повторно перемешать (рис.4). Если мастику не перемешать перед использованием, распределение латекса в объеме материала не будет равномерным, и, как результат, свойства покрытия, нанесенного из одной бочки, будут отличаться на разных участках поверхности.

Рис.4. Перемешивание

3.1.2. Подготовка битумно-латексной эмульсии должна производиться на открытой площадке, или в проветриваемом помещении при температуре не ниже +10°С.

3.1.3. Во избежание попадания сгустков мастики в тракт оборудования рекомендуется предусматривать дополнительную фильтрацию (рис.5-6) материала при помощи свёрнутой металлической сетки с ячейкой 22 мм, опущенной в бочку перед началом производства работ.

Рис.5. Фильтрация

Рис.6. Дополнительная фильтрация

3.1.4. Раствор второго компонента Б готовят путем растворения 4 кг хлорида кальция (соли), который входит в комплект, в 25 л воды. Вода не должна содержать крупный мусор, который может забить сопло установки по напылению. Компонент Б будет готов к работе через несколько минут после смешивания соли с водой.

3.1.5. Во время работ по нанесению необходимо предотвращать попадание прямых солнечных лучей на продукт и держать тару закрытой во избежание образования и попадания сгустков высохшей мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 в тракт оборудования.

3.1.6. Битумно-латексное покрытие из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 должно соответствовать требованиям и нормам, указанным ниже в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,6 |
| Условная прочность, МПа, не менее | 0,7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 900 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 0,4 |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах | 53-65 |
| Теплостойкость в течение 5 часов, °С, не ниже | 140 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -25°С | трещин нет |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч при давлении 0,1 МПа | выдерживает |

* Испытания физико-механических свойств проводят согласно методикам, указанным в ТУ N 5775-045-72746455-2010

3.2. Технология и организация выполнения работ

3.2.1. До начала устройства гидроизоляционного ковра должны быть выполнены:

- все строительно-монтажные работы, включая шпатлевание швов между старыми железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов; слои паро- и теплоизоляции;

- проверка качества и правильности выполнения работ по устройству основания с составлением акта;

- подготовка основания под покрытие, включающая сушку и очистку основания от мусора и пыли (рис.7-8);

Рис.7. Очистка основания от мусора

Рис.8. Очистка основания от пыли

- подготовка и установка в зоне работ механизмов, инвентаря, приспособлений (рис.9);

Рис.9. Установка механизмов

- подготовка мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 к нанесению.

3.2.2. При производстве работ с применением битумно-латексной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

3.3. Подготовка поверхности основания

3.3.1. Основанием, как правило, является поверхность бетонных плит или поверхность цементно-песчаной стяжки, а также асфальтобетонной стяжки. Поверхности эти должны быть сухими, ровными, чистыми, без пыли, жировых и масляных пятен.

3.3.2. Прочность бетонного основания не должна быть менее 15 МПа (марка бетона М150). Влажность бетона не должна превышать 8%.

3.3.3. Поверхность основания под гидроизоляционное битумно-латексное покрытие из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 должна быть достаточно ровной, с плавными переходами в местах примыканий.

3.3.4. Скопившуюся на кровле воду удаляют, используя машины, работающие по принципу вакуумного отсоса.

3.3.5. При незначительных объемах работ по подсушке поверхностей может использоваться газовоздушная горелка.

Обеспыливание стяжки выполняют при помощи сжатого воздуха от компрессора, оборудованного масловлагоотделителем, щетками или промывкой водой под давлением (установка типа "Керхер") со сбросом ее в водоотводящие воронки. Возможно применение промышленного пылесоса. Зачистка выступающих над крышей металлоконструкций и ограждений выполняется с использованием электродрели со сменными насадками.

3.3.6. Перед началом производства работ на очищенную подложку необходимо нанести битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ N 01 (время высыхания 12 часов, расход 0,25-0,35 г/м), либо битумно-эмульсионный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ N 04 (время высыхания 1 час, расход 0,25-0,35 г/м), либо компонент А без коагулянта (время высыхания 1 час, расход 0,25-0,35 г/м).

3.3.7. Нанесенное и высохшее битумно-латексное покрытие из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ 33 представляет собой резиноподобную однородную пленку черно-серого цвета, получаемую методом одновременного напыления двух компонентов: жидкого битумно-латексного состава (компонент А) и жидкого катализатора (компонент Б).

3.4. Напыление (рис.10):

Рис.10. Напыление

3.4.1. При распылении угол схождения факелов выставляется так, чтобы компоненты плавно соединялись в одну равно распыленную мелкодисперсную массу (рис.11).

Рис.11. Выставление угла смешивающего факела

Расстояние форсунок от поверхности при нанесении составляет 500700 мм (рис.12).

Рис.12. Расстояние форсунок от поверхности при нанесении - 500-700 мм

Расстояние от сопел до точки перекрывания факелов материалов должно составлять не менее 200 мм, чтобы компоненты полностью и качественно смешивались в воздухе до попадания на подложку. Угол наклона факела распыла относительно изолируемой поверхности должен быть в пределах 90°±30°.

3.4.2. Метод безвоздушного распыления обеспечивает получение бесшовных покрытий на поверхности, сокращает продолжительность работ, снижает потери распыляемого материала в окружающую среду, исключает "туманообразование".

3.4.3. Перед нанесением основного слоя, защищаемая поверхность должна быть тщательно огрунтована (праймирована) без образования луж с промежуточной естественной сушкой (рис.13-15).

Рис.13. Грунтование

Рис.14. Распределение образовавшихся луж

Рис.15. Естественное высыхание праймера на огрунтованной поверхности

3.4.4. Последующее нанесение гидроизоляционного покрытия (компоненты А+Б) производится только после полного высыхания праймера. Нанесение праймера следует начинать с верхней точки, а нанесение самого покрытия - начиная с нижней точки защищаемой поверхности, чтобы технологическая вода, выделяющаяся из материала при нанесении, не смачивала основание подлежащее напылению (рис.16).

Рис.16. Нанесение с нижней точки

3.4.5. Битумно-латексное покрытие из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 наносится на поверхность полосами шириной 1  1,5 метра равномерным слоем плавными повторяющимися проходами, без пропусков по всей длине изолируемой поверхности (рис.17). Для получения сплошного покрытия полосы должны перекрывать ранее нанесенные на 20 см.

Рис.17. Нанесение выше, полосами 1-1,5 метра

3.4.6. Время сушки покрытия составляет (рис.18-19):

- высыхание до "отлипа" - 1 минута;

Рис.18. Проверка высыхания до отлипа

Рис.19. Время высыхания до отлипа - 1 минута

- поверхностное высыхание - 1-4 часа;

- затвердевание - 24-72 часов;

- окончательный набор прочности - от 3 до 7 суток (при t° +20°С и влажности 55%).

Слой битумно-латексного покрытия из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 считается достаточно высохшим, если он не прилипает при ходьбе. Мастику ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 разрешается наносить при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не более 90% при t° компонента А не ниже +15°С. Качество основания должно соответствовать требованиям раздела "Подготовка материала к работе".

3.4.7. Расход Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 при нанесении основного слоя толщиной 2 мм на плоские поверхности составляет 3,5-5,0 кг/м.

Конструктивные решения гидроизоляции кровель (рис.20-23)

Рис.20. Устройства примыкания к парапету

Рис.21. Примыкание кровельного ковра к трубе

Рис.22. Примыкание к стене

Рис.23. Примыкание к воронке внутреннего водостока

Конструктивные решения гидроизоляции фундаментов (рис.24-27)

Рис.24. Устройство вертикальной гидроизоляционной мембраны из мастичных материалов с утеплением и пристенным дренажем

Рис.25. Устройство вертикальной гидроизоляционной мембраны из мастичных материалов с утеплением фундамента и пристенным дренажем в цокольной зоне

Рис.26. Гидроизоляционная система. Переход с горизонтальной поверхности на вертикальную

Рис.27. Внешний угол. Устройство гидроизоляционной мембраны с применением мастичных материалов и ее защитой профилированной мембраной

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. При выборе типа и конструктивного решения из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 необходимо учитывать следующие требования.

Гидроизоляция должна быть:

- сплошной и замкнутой по контуру изолируемой части здания;

- водонепроницаемой по всей изолируемой поверхности;

- водо-, био-, и химически стойкой;

- тепло-, морозостойкой и эластичной во времени и интервале расчетных температур;

- эксплуатационно-надежной при длительных воздействиях воды, грунта, деформаций бетона и эксплуатационных нагрузок;

- сохраняющей целостность при образовании на изолируемой поверхности трещин с раскрытием, допускаемых нормами проектирования.

4.2. Гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений мелкого заложения (глубиной до 2 м) из битумно-латексной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 предусматривают тонкослойной.

4.3. Тонкослойную гидроизоляцию следует предусматривать для защиты от капиллярного и безнапорного проникновения воды (верховодка) подземных строительных конструкций.

4.4. Тонкослойную гидроизоляционную мембрану следует предусматривать с толщиной слоев не менее 2 мм (±0,15 мм), для поверхностей без гидростатического напора при глубине до 5 м и толщиной слоев 4 мм (±0,3 мм) при глубине до 10 м.

4.5. Усиленную (толстослойную) гидроизоляцию из битумно-латексной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 следует применять на большинстве строительных конструкций подземных частей зданий.

4.6. Усиленную (толстослойную) гидроизоляционную мембрану следует предусматривать для поверхностей под гидростатическим напором по грунтовке не менее 4 мм (±0,3 мм) при глубине до 10 м и 6 мм (±0,45 мм) при глубине до 20 м.

Для устройства надёжной кровли из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 следует:

- применять качественные кровельные материалы, соответствующие нормативно-технической документации (НТД), по которой они выпускаются и имеющие сертификаты, водный эмульсионный состав не должен иметь просроченный период хранения, во время хранения не должен подвергаться замораживанию;

- соблюдать рекомендации по подготовке поверхности основания;

- соблюдать рекомендованные интервалы времени между наносимыми слоями мастик и праймеров;

- соблюдать требования к качеству основания;

- точно соблюдать толщину наносимого слоя.

Контроль качества по устройству кровли выполняют поэтапно с проведением входного и пооперационного контроля и актированием скрытых работ на каждый слой. При этом проверяют качество выполненных конструктивных элементов и соответствие применённых материалов требованиям проекта и технологической карты.

Контроль толщины наносимого слоя осуществляют:

- по соотношению расхода мастики на площадь изолируемой поверхности;

- замером сформировавшегося покрытия градуированным щупом;

- также возможен контроль качества при помощи ультразвуковых приборов измерения толщины.

В местах обнаружения уменьшения толщины нанесённого слоя мастики после полного высыхания дополнительным распылением должна быть достигнута проектная толщина.

Приёмка выполненной кровли должна оформляться актом сдачи-приёмки с оценкой качества работ.

Уложенная кровля должна отвечать следующим требованиям:

- покрытие не должно иметь пузырей, расслоений и отслоений от основания;

- отклонения величины фактического уклона от проектного не должна превышать ±5 мм и не иметь обратных уклонов.

После завершения кровельных работ следует выполнить требования экологической чистоты: остатки мастики, пустая тара должна быть упакована, уложена в контейнеры и спущена с кровли, и далее выведена в специально отведённые зоны.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Таблица 5.1

Материально-технические ресурсы

| Наименование | Марка, техническая хар-ка, ГОСТ, N чертежа | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Двухканальное смешивающее и дозирующее устройство для нанесения гидроизоляционной мембраны "Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33" | Двухканальная автономная установка для нанесения гидроизоляционных систем | 1 | Механизированное нанесение композиции на кровлю |
| Компрессор передвижной | СО-62 (СО-7А) | 1 | Очистка основания от мусора и пыли |
| Подъемник | ТП-12, высота подъема 27 м | 1 | Подача материалов |
| Рукав резиновый | 9-12 мм ГОСТ 9356-75 | 1 | Подвод сжатого воздуха |
| Бачок | РЧ 806.00.000 Управление механизации Главмосстроя, вместимость 20 л | 2 | Переноска композиции |
| Ковш | ОСТ 22.686-73 | 2 | Разливка композиции |
| Шпатель-скребок | ТУ 22-3059-74 | 2 | Очистка кровли от отслаивающейся мастики |
| Шпатель стальной | Тип ШД-45, ГОСТ 10778-83 | 2 | То же |
| Щетка стальная прямоугольная | ТУ 494-01-104-76 | 2 | То же |
| Кисть малярная | ГОСТ 10597-87 | 2 | Нанесение композиции |
| Лопата | ГОСТ 19596-87 | 2 | - |
| Ведро | - | 2 | - |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-85Е | 2 | Защита глаз от брызг композиции |
| Респиратор | РУ-60 МЛ, РПГ-67-А, РУ-71А | 2 | Защита органов дыхания |
| Пояс предохранительный | - | 2 | Безопасное ведение работ |
| Огнетушитель | СУ-2, ОХП-10 | 4 | - |
| Аптечка индивидуальная | ГОСТ 23267-78 | 1 | - |

5.1. Оборудование:

Для нанесения мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 используют двухканальное смешивающее, дозирующее устройство (Установка RX-27 или аналоги) (рис.28).

Рис.28. Двухканальное смешивающее устройство

Применение устройства обеспечивает полный технологический цикл работ - подачу и нанесение на поверхность с использованием двухканального распыляющего пистолета (рис.29). Использование устройства обеспечивает непрерывный технологический цикл производства работ в пределах захватки.

Рис.29. Смешивающий пистолет

Всасывающий шланг подачи компонента А должен быть оснащен на входе легкосъемным фильтром с мелкими ячейками во избежание попадания сгустков материала в тракт оборудования (рис.30).

Рис.30. Легкосъемный фильтр на всасывающем шланге

Разметки захваток определяются длиной напорных рукавов. По мере окончания работ на захватке устройство передвигается на очередную захватку.

Битумно-латексное покрытие из мастики N 33 наносится на основание в 1 слой. Минимальная допустимая толщина сухого гидроизоляционного покрытия - 2 мм, что должно соответствовать толщине мокрого слоя не менее 3,5 мм.

Рис.31. При напылении допускаются неровности поверхности

5.2. Армирование:

На ответственных участках строительных конструкций, в жестких условиях эксплуатации, при необходимости дополнительного выравнивания подготовленных поверхностей необходимо производить армирование поверхности в особенности мест примыкания, стыков, водоприемных воронок и т.п. стекловолокнистыми щелочестойкими материалами, например, геотекстилем плотностью от 100 до 150 г/м. Возможно также усиление подобных "проблемных" мест рулонными материалами. На плоских кровлях рекомендуется делать сплошное армирование геотекстилем, соблюдая нахлест между соседними полотнами текстиля по длине 80-100 мм, в торцах - 100-150 мм. При подготовке поверхности армирование накладывается на слой мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33, нанесенный ручным способом, и прикатывается валиком.

Армирующий материал должен плотно примыкать к основанию по всей поверхности без образования пустот под ним. На поверхность армировки еще раз наносится компонент А.

Только после полного высыхания праймера (рис.32-34) или слоя компонента А мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 на поверхность наносится финишный слой битумно-латексного покрытия из мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 методом безвоздушного двухканального распыления.

Рис.32-33. Праймер

Рис.34. Высыхание праймера

При переходе с горизонтальной поверхности в вертикальную необходимо выполнить армирование поверхности на 150-200 мм как по горизонтали, так и по вертикали.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При выполнении работ по ремонту кровель необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002.

6.2. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкции крыши и ограждений.

6.3. При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны мастером или прорабом.

6.4. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

6.5. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

6.6. Не допускается хранение и складирование на крыше материалов в большем количестве, чем требуется для работы на данном участке.

6.7. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/сек и более.

Заготовка элементов и деталей кровли непосредственно на крыше не допускается.

6.8. К работе по устройству кровель допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам труда и приемам этих работ и получивших соответствующие удостоверения.

6.9. Рабочие, занятые на устройстве кровель, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в количестве не ниже установленных норм.

На местах проведения работ должны быть питьевая вода и аптечка для оказания первой медицинской помощи.

6.10. В случае отсутствия наружных строительных лесов здание, на котором производятся ремонтные кровельные работы, ограждается во избежание доступа людей в зону возможного падения материалов, инструмента, тары и др.

6.11. По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки материалов, приспособлений, инструмент и мусор должны быть убраны с кровли. Сбрасывание с кровли материалов и инструмента запрещается.

Пожарная безопасность

6.12. Места производства кровельных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности РФ.

6.13. На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

6.14. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

6.15. Перед началом ремонтных работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и легковоспламеняющихся материалов.

6.16. Противопожарные двери и выходы на крышу должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободны.

Экологическая безопасность

6.17. При ремонте кровли снимаемый кровельный материал должен удаляться на специально подготовленную площадку. Устраивать свалки горючих отходов на территории строительства не разрешается.

6.18. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные рулонные материалы, сгораемые утеплитель и другие горючие материалы внутри здания или на его покрытиях, а также в противопожарных разрывах.

6.19. Кровельный материал, сгораемый утеплитель и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке.

6.20. Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимых концентраций.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 при нанесении основного слоя толщиной 2 мм на плоские поверхности составляет 3,5-5,0 кг/м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (С Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 14760-69 Клеи. Метод определения прочности при отрыве (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 10632-2007 Плиты древесно-стружечные. Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (с Изменением N 1).

ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний (с Изменением N 1).

ГОСТ EN 397-2012 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Технические условия N 5775-045-72746455-2010г. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ N 33.

Технические условия N 5775-006-72746455-2007г. Праймер битумный эмульсионный.