СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА НАРУЖНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ, СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.7; 3.13; 3.51; 3.53; 3.54; 3.62; 3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям: стены должны иметь нагрузку не менее 80% проектной; бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для облицовочных работ, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Производство облицовочных работ | Соединение поля облицовки с основанием и направление установки облицовки | Визуально | В процессе выполнения облицовочных работ | Мастер | Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться: при применении облицовочных плит размером более 400 см и толщиной более 10 мм - креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при откосе облицовки от стены; при применении плит размером 400 см и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45%) поверхностей - на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию. Элементы облицовки необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки |
|  | Нанесение и толщина клеевой прослойки | Инструментально Технический осмотр Штангенциркуль, щуп | В процессе выполнения облицовочных работ | Мастер | Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток Толщина клеевой прослойки (не менее пяти измерений на 70-100 мповерхности): из раствора 7-15 мм из мастики 1-2 мм Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором |
|  | Ширина швов облицовки и их однотипность | То же | То же | Прораб | Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине Отклонения ширины шва облицовки ±0,5 мм (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности) |
|  | Совпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов | Инструментально Штангенциркуль | То же | То же | Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов до 4 мм (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности) |
|  | Отклонения поверхности облицовки от вертикали | Рейка с отвесом | То же | То же | Отклонения поверхности облицовки от вертикали (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности): на 1 м длины 2 мм на этаж не более 5 мм |
|  | Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали | Рейка с отвесом, уровень | То же | То же | Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (на 1 м длины) в облицовке до 2 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности) |
|  | Неровности плоскости | Инструментально Двухметровая рейка | То же | То же | Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой) до 3 мм (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности) |
|  | Сколы в швах | Технический осмотр | То же | То же | Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм |
|  | Внешний вид поверхности | То же | После окончания работ | То же | Нa поверхности облицовки: трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются |