СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИЯХ
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТР 72-98

| N пп | Контролируемые производственные операции | Методы, время контроля, объем выборки | Кто контролирует, используемый инструмент | Документация, по которой осуществляется контроль. Нормативные требования. Что проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Входной контроль |
| 1. | Песок | Сплошной во время приемки в полном объеме | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на песок. ГОСТ 8736-85. Фильтрация песка - коэффициент фильтрации должен быть не менее 3 м/сутки |
| 2. | Бортовой камень | Сплошной во время приемки в полном объеме. Выборочный - 3 камня на объект | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на бортовой камень. ГОСТ 6665-91. Соответствие марки бортового камня проекту. Отклонение бортовых камней от размеров не должно превышать: - по длине и высоте ±5 мм; - по ширине верха камня ±3 мм; - по ширине фаски камней ±2 мм; - искривление по длине не должно превышать 3 мм на 1 метр |
| 3. | Щебень | Сплошной во время приемки. Одна проба на партию | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на щебень. ГОСТ 8267-93. Лабораторные испытания |
| 4. | Литая бетонная смесь | Сплошной во время приемки. Выборочный - одна проба на объект | Прораб (мастер). Формы для образцов, конус, весы. Строительная лаборатория | Паспорта на бетон и суперпластификатор. ГОСТ 10268-80; ТУ 14-628-80. Соответствие марки бетона проекту - лабораторные испытания. ВСН 7-94. Соответствие нормы добавки суперпластификатора для получения литой консистенции бетонной смеси с подвижностью 16-18 см |
| 5. | Железобетонные плиты | Сплошной во время приемки в полном объеме | Прораб (мастер). Молоток эталонный "МЭ-1"; уровень, метр. Строительная лаборатория | Паспорта на железобетонные плиты. ГОСТ 21924.0-84 |
| Б. Операционный контроль качества |
| 1. | Устройство земляного полотна (корыта) дороги: А) продольные и поперечные уклоны | Сплошной во время и после окончания работы. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр | Указания по производству земляных работ в дорожном строительстве. ВСН 52-96. Соответствие уклонов проекту - допускается отклонение ±0,5% |
|  | Б) уплотнение | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 10 м | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | ВСН 52-96. Соответствие качества уплотнения проекту - коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. Лабораторные испытания. |
|  | В) ровность | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). 3-метровая рейка | ВСН 52-96. Соответствие ровности поверхности проекту, допускается просвет под 3-метровой рейкой 1 см. Составляется акт по приемке земляного полотна. |
| 2. | Устройство песчаного подстилающего слоя | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 20 м | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Фильтрация песка - должна быть не менее 3 м/сутки. Уплотнение песка - коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. Толщина слоя песка - допускается отклонение ±1 см. Ровность поверхности - просвет под 3-метровой рейкой не более 1 см. Составляется акт по приемке песчаного подстилающего слоя |
| 3. | Устройство технологического слоя | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 20 м. | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | ВСН 16-95. Коэффициент уплотнения щебня должен быть не менее 0,98. Толщина слоя щебня - допускается отклонение ±1 см. Ровность поверхности - просвет под 3-метровой рейкой не более 1 см. |
| 4. | Установка бортового камня | Сплошной во время и после окончания работ. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, метр | ВСН 13-95. Соответствие проекту отметки верха камней - допускается перепад ±0,5 см. Соответствие ширины дороги между бортовыми камнями проекту - допускается отклонение ±5 см. Соответствие ширины швов между бортовыми камнями проекту |
| 5. | Устройство щебеночного основания | Сплошной во время и после окончания работ. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, шаблон, метр. Строительная лаборатория | Смеси щебеночные уплотняемые ТУ 400-24-150-86. Ровность - просвет под 3-метровой рейкой 0,5 см. Толщина слоя ±1 см, при укладке смеси не менее 10 проходов катка по одному следу |
| 6. | Устройство основания из укатываемого бетона | Сплошной во время работы в полном объеме. Выборочный через 10 м. | Прораб (мастер). Метр, рулетка, нивелир, 3-метровая рейка, формы для отбора проб, термометр | ВСН 16-95. Толщина слоя ±1 см; ровность - просвет под 3-метровой рейкой не более 0,5 см. Расстояние и конструкция швов - по проекту. Соблюдение температурного режима набора прочности бетона |
| 7. | Устройство покрытия из литой бетонной смеси | Сплошной во время работы в полном объеме. Выборочный через 10 м | Прораб (мастер). Метр, рулетка, нивелир, 3-метровая рейка, формы для отбора проб, термометр. Строительная лаборатория. Заказчик | ВСН 7-94. Толщина слоя - допускается ±1 см. Ровность - просвет под 3-метровой рейкой не более 0,5 см. Расстояния и конструкция швов - по проекту. |
| 8. | Уход за бетоном | Сплошной сразу по окончании работ. В полном объеме | Прораб (мастер). | ВСН 16-95; ВСН 7-94. Укрытие водонепроницаемой бумагой, пергамином, дорнитом и др. |
| 9. | Устройство покрытий из железобетонных плит | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр. Строительная лаборатория. | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог ВСН 1-94. Полный контакт плит с основанием. Просвет под 3-метровой рейкой не должен превышать 5 мм. Ширина покрытия ±5 см. |
| 10. | Устройство тротуаров и отмосток | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр. Строительная лаборатория. | Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит. ВСН 15-95. Просвет под 3-метровой рейкой не должен превышать 3 мм |

Строители дорог предъявляют заказчику паспорта на применяемые строительные материалы, детали, смеси, а также акты на качественное сооружение земляного полотна, песчаного подстилающего слоя.