СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ И ШВОВ

Строительно-монтажные работы

ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта, акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве на бетонную смесь и строительный раствор; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта приемки (освидетельствования) на ранее выполненные работы; | То же |  |
|  | - очистку полостей стыков и швов от мусора, грязи, снега, наледи; | " |  |
|  | - правильность установки и закрепления опалубки; | " |  |
|  | - наличие в полном объеме оборудования и приспособлений для производства работ, их исправность | " |  |
| Замоноличивание стыков и швов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соответствие бетонной и растворной смеси требованиям проекта и технологической карты по удобоукладываемости, крупности заполнителя, отсутствию расслоения; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - состояние опалубки; | Визуальный |  |
|  | - укладку и уплотнение бетонной смеси; | То же |  |
|  | - температурно-влажностный режим твердения бетона и раствора; | Измерительный |  |
|  | - фактическую прочность бетона и раствора и сроки распалубки | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическую прочность бетона и раствора; | Измерительный |  |
|  | - внешний вид замоноличенных стыков | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.44, 3.46, 3.50

Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов - в соответствии с проектом.

Применение для бетонных смесей:

- быстротвердеющие портландцементы и портландцемент М-400 и выше;

- крупность заполнителя размером не более 1/3 сечения стыка.

Прочность бетона в стыках ко времени распалубки - в соответствии с проектом; при отсутствии указания в проекте - не менее 50% проектной прочности на сжатие.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.43, 3.47-3.48

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкции, приемки соединений элементов в узлах сопряжения и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных деталей.

Опалубка для замоноличивания стыков и швов, как правило, должна быть инвентарной.

Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить пластифицирующие добавки.

Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов необходимо:

- проверить правильность и надежность установки опалубки;

- очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи.

Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать испытанием серии образцов, изготовляемых на месте замоноличивания.